#G0

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

БЕТОНИРОВАНИЕ И ВЫДЕРЖИВАНИЕ БЕТОНА В ТЕПЛЯКАХ

1. Область применения

1.1. Технологическая карта разработана на бетонирование и выдерживание бетона  в зимних условиях  в тепляках.

1.2. Зимними условиями считаются условия, при которых среднесуточная температура наружного воздуха ниже 5 °С и минимальная суточная температура ниже   0°С.

1.3. Сущность метода бетонирования в тепляках заключается в создании вокруг возводимой конструкции замкнутого объема - тепляка, т.е. временного сооружения, в котором поддерживаются положительная температура не ниже +5°С на уровне низа возводимой конструкции. Принципиальная схема выдерживания бетона в тепляке приведена на рис. 1.

Рис.1 Принципиальная схема выдерживания бетона в тепляке

| #G0ЭКСПЛИКАЦИЯ |
| --- |
| 1 | Конструкция тепляка |
| 2 | Воздуховод (паропровод) |
| 3 | Возводимая конструкция |
| 4 | Воздухонагреватель |
| 5 | Слой утеплителя |

1.4.  Метод бетонирования в тепляках рекомендуется использовать при возведении конструкций  нулевого цикла, а также некоторых конструкций надземной части зданий и сооружений в тех случаях, когда другие методы выдерживания бетона технологически не приемлемы, а производство работ на открытом воздухе неэффективно из-за длительных перерывов для обогрева рабочих а также снижения качества бетона при сильных морозах (до-60°С) и ветре.

К достоинствам метода относится его простота, технологичность, отсутствие опасных факторов.

Недостатки метода: большая энергоемкость на обогрев воздуха в тепляке и теплопотери в окружающую среду, дополнительные затраты на устройство тепляка.

1.5. В состав работ, рассматриваемых технологической картой входят:

- расчет параметров выдерживания бетона в тепляке;

- установка тепляка;

- установка опалубки, арматуры, укладка бетонной смеси;

- выдерживание бетона в тепляке;

- контроль качества и приемка работ.

1.6. Выдерживание бетона в тепляке выполняют в соответствии с требованиями федеральных и ведомственных нормативных документов, в том числе:

- #M12293 0 1200036460 3704477087 610957464 2685059051 3363248087 4294967268 584910322 2851215321 2005302996СНиП 12-01-2004#S. Организация строительства;

- #M12291 901794520СНиП 12-03-2001#S. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- #M12293 1 901829466 959904472 3325399512 4294967294 2202259373 2351242664 78 2583957209 2440337622СНиП 12-04-2002#S. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

- "Руководство по производству бетонных работ в зимних условиях, районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера". Москва, Стройиздат, 1982 ;

- "Руководство по производству бетонных работ". Москва, Стройиздат, 1975;

- “Руководство по контролю качества строительно-монтажных работ”, Спб, 1998.

2. Организация и технология выполнения работ

2.1. До начала устройства робот по бетонированию в тепляке необходимо:

- выполнить и принять нижележащие конструкции;

- подготовить оборудование, инструмент, приспособления, инвентарь;

- доставить на рабочее место материалы и изделия,

- проинструктировать рабочих по охране труда и пожарной безопасности;

- ознакомить исполнителей с технологией и организацией работ.

2.2. Возведение конструкций в тепляках выполняют в следующем порядке:

- выбирают конструкцию и рассчитывают параметры выдерживания бетона в тепляке;

- устанавливают  тепляк;

- устанавливают опалубку и монтируют арматуру;

- приготавливают и транспортируют бетонную смесь;

- укладывают бетонную смесь;

- выдерживают бетон в тепляке;

- контролируют качество и производят приемку работ.

2.3. Тепляки представляют собой  временные  отапливаемые  помещения для установки опалубки, монтажа арматуры, укладки бетонной смеси и выдерживания бетона в зимних условиях. Тепляки могут служить также для защиты рабочих от воздействия отрицательных температур воздуха и сильных ветров.

2.4. По габаритам, конструкции и способам укладки в них бетонной смеси применяют тепляки следующих типов:

- малые (например, брезентовые тенты или палатки), в которых укладка смеси производятся средствами механизации, расположенными вне тепляка;

- объемные, внутри которых размещаются средства механизированной укладки смеси и обеспечен въезд автотранспорта;

- передвижные, перемещаемые вдоль бетонируемых протяженных конструкций (например, ленточных фундаментов, подпольных каналов);

- подвесные для возведения каркасных конструкций,

- высотных железобетонных сооружений (например, дымовых труб, силосов и др.).

2.5. Малые брезентовые тепляки (рис.2) могут применяться при бетонировании конструкций нулевого цикла с небольшими размерами в плане (например, фундаменты под колонны и оборудование). В этом случае предварительный отогрев промороженного основания, опалубки и арматуры производят в тепляке, на время механизированной укладки бетонной смеси тент снимают, по окончании бетонирования его снова устанавливают и выдерживают в тепляке бетон до приобретения им заданной   прочности (рис.2).

Рис.2 Выдерживание бетона в малом тепляке под брезентовым тентом

а) - бетонирование конструкции; б) - укрытие забетонированной конструкции

| #G0ЭКСПЛИКАЦИЯ |
| --- |
| 1 | Бетонируемый фундамент |
| 2 | Котлован |
| 3 | Брезентовый тент |
| 4 | Теплогенератор |
| 5 | Каркас |
| 5 | Воздуховод |
| 7 | Бункер |

2.6. Для бетонирования плитных конструкций применяют малый тепляк в виде отдельных полотнищ, которые укладывают на предварительно установленный каркас по мере бетонирования (рис. 3).

а)

б)

Рис.3 Выдерживание фундаментной плиты в малом тепляке

а) - бетонирование конструкции с частичным укрытием бетонной смеси; б) - укрытие забетонированной конструкции и подача теплоносителя

| #G0ЭКСПЛИКАЦИЯ |
| --- |
| 1 | Бетонируемый фундамент |
| 2 | Опалубка |
| 3 | Брезентовый тент |
| 4 | Теплогенератор |
| 5 | Каркас |
| 5 | Воздуховод |
| 7 | Бункер |

2.7. При наличии в верхней   части   малого тепляка   открывающегося проема достаточных размеров малый тепляк на время бетонирования можно не снимать, а подавать бетонную смесь через проем краном с помощью бункера (рис. 4).

Рис.4 Тепляк с проемами в покрытии

| #G0ЭКСПЛИКАЦИЯ |
| --- |
| 1 | Конструкция тепляка |
| 2 | Воздуховод (паропровод) |
| 3 | Возводимая конструкция |
| 4 | Воздухонагреватель |
| 5 | Слой утеплителя |
| 5 | Съемная крышка |
| 7 | Бункер |

2.8. Малый тепляк  без   проема в верхней   части можно не снимать при подаче бетонной   смеси   автобетононасосом через боковой (дверной) проем (рис. 5).

Рис.5 Тепляк над плитой покрытия

| #G0ЭКСПЛИКАЦИЯ |
| --- |
| 1 | Конструкция тепляка |
| 2 | Воздуховод (паропровод) |
| 3 | Возводимая конструкция |
| 4 | Воздухонагреватель |
| 5 | Слой утеплителя |
| 5 | Съемная крышка |
| 7 | Бункер |

В условиях температур наружного воздуха ниже минус 25 °С рекомендуется для уменьшения теплопотерь устраивать оболочку из двух слоев с воздушным зазором между ними.

2.9. В качестве тепляка может использоваться конструкция возводимого сооружения, утепленная снаружи (рис. 6)

Рис.6 Возводимое сооружение

| #G0ЭКСПЛИКАЦИЯ |
| --- |
| 1 | Конструкция тепляка |
| 2 | Воздуховод (паропровод) |
| 3 | Возводимая конструкция |
| 4 | Воздухонагреватель |
| 5 | Слой утеплителя |

2.10. Объемные тепляки могут быть каркасными и воздухоопорными.     Воздухоопорные тепляки (рис. 7,8)  представляют собой оболочки из полимерной армированной ткани, внутри которых поддерживается   избыточное    давление    воздуха   в   пределах  0,004-  0,006 МПа, обеспечивающее   проектное положение   оболочки. Оболочки выполняются в виде  купола или в форме   полуцилиндра со сферическими торцами.

Конструктивные схемы воздухоопорных тепляков

Рис.7 Полуцилиндр со сферическими концами

Рис.8 Купол

| #G0ЭКСПЛИКАЦИЯ |
| --- |
| 1 | Шлюз |
| 2 | Сферический торец |
| 3 | Полуцилиндрическая оболочка |
| 4 | Машинное отделение |
| 5 | Купол |

Для въезда в тепляк автомашин и строительных механизмов предусматриваются шлюзы. Нагнетание воздуха в оболочку осуществляется с помощью вентиляционных установок с использованием для подогрева воздуха пара или электроэнергии. Устройства для подогрева и нагнетания воздуха в тепляк располагают а отдельном помещении (машинном отделении), примыкающем к воздухоопорной оболочке.

2.11. Оболочку крепят к грунту анкерами или балластом, уложенным по контуру на ее края.

Преимуществом воздухоопорных тепляков являются многооборачиваемость, простота, быстрота и малая трудоемкость монтажа и демонтажа, малая транспортная масса.

2.12.  Для объемных тепляков   каркасной конструкции могут быть использованы инвентарные сборно-разборные здания с металлическим каркасом с утепленным стеновым ограждением.

Здания собираются на болтах. При про лете 12 м высота составляет 6 м, при пролете 18 м высота - 8,4 м, длина - любая с шагом 6 м.

Для въезда и выезда автомашин и строительных механизмов в торцах тепляков каркасной конструкции следует предусматривать шлюзы.

2.13. Передвижные тепляки применяют для бетонирования протяженных конструкций - ленточных фундаментов, монолитных каналов подземных коммуникаций.

Передвижные   тепляки устраивают с легким   металлическим каркасом, обтянутым тканевым материалом. Тепляк перемещают по направляющим с помощью лебедки или тягача. В тепляке производят, как правило, бетонирование захватки и выдерживание бетона, установку опалубки и арматуры, распалубку захватки осуществляют вне тепляка. Подачу бетонной смеси в тепляк рекомендуется осуществлять по схеме "кран-бункер"   через   открываемые на время бетонирования проемы в покрытии.

2.14. Укладка и уплотнение бетонной смеси в тепляках должны производиться механизированно с максимально возможным приближением к технологии бетонирования в летних условиях: с подачей бетонной смеси в опалубку  по   схеме "кран-бункер", с помощью лотков или секционных питателей, с применением бетононасосов.

2.15. При бетонировании по схеме "кран-бункер" габариты тепляка должны позволять въезд внутрь самосвалов и работу внутри тепляка самоходного стрелового крана.

Примерная схема укладки бетонной смеси в конструкцию нулевого цикла в воздухопорном тепляке по схеме "кран-бункер" приведена на рис. 9.

Рис.9 Бетонирование в воздухоопорном тепляке

| #G0ЭКСПЛИКАЦИЯ |
| --- |
| 1 | Конструкция тепляка |
| 2 | Воздуховод (паропровод) |
| 3 | Возводимая конструкция |
| 4 | Воздухонагреватель |
| 5 | Слой утеплителя |
| 6 | Съемная крышка |
| 7 | Бункер |
| 8 | Шлюз (тамбур) |
| 9 | Полуцилиндрическая мягкая оболочка |

2.16. При подаче бетонной смеси в опалубку с помощью ленточных транспортеров или секционных питателей применяют бункер для бетонкой смеси или тракторный бетоноукладчик с ленточным транспортером и опрокидным ковшом, которые в летнем исполнении должны размещаться в тепляках. В случае использования этих механизмов в зимнем исполнении их можно располагать вне тепляка с транспортированием смеси в тепляках транспортером или питателем через проем в ограждении.

2.17. При подаче бетонной смеси автобетононасосом или стационарным бетоли стационарным бетонасосом он может размещаться как внутри, так и вне тепляка.

2.18. Укладка бетонной смеси в зимних условиях ( в малых тепляках) выполняется с соблюдением следующих требований. Промерзшие в основании бетон, скала, пучинистые и сезонно-мерзлые грунты отогревают на глубину 300+500 мм и защищают от промерзания до укладки бетонной смеси. Отогрев оснований выполняют в тепляках. При этом важно обеспечить сохранение качества старого бетона и скалы.

2.19. Допускается укладка бетонной смеси на мерзлые неотогретые непучинистые грунты и старый бетон, если к началу выдерживания в тепляке, а также в процессе выдерживания не произойдет замерзания бетона.

2.20. Арматура диаметром более 25 мм и из прокатных профилей, а также крупные закладные детали  при  температуре наружного воздуха ниже минус 10 градусов С отогревают до положительной температуры горячим воздухом или индукционным методом.

2.21. Перед укладкой бетонной смеси основание, опалубку и арматуру очищают от снега и наледи. Бетонная смесь должна укладываться непрерывно, узким фронтом и слоями максимально возможной толщины, чтобы обеспечить минимальное ее охлаждение. В ходе бетонирования температура на поверхности бетона к концу вибрирования должна быть не ниже 2°С. Температуру бетона измеряют на глубине 5 см после укладки каждого слоя.

2.22. После окончания бетонирования конструкции или ее части открытые поверхности бетона немедленно укрывают малым тепляком.

2.23. Установка арматуры, укладка бетонной смеси в  объемных тепляках выполняется при температуре не ниже 5 градусов С так же, как и в обычных условиях.

2.24.     В тепляках необходимо поддерживать, как правило, тем- цературу воздуха на уровне низа бетонируемой конструкции не ниже 5°С.

Для снижения энергетических затрат при выдерживании бетона с противоморозными добавками или при прогреве бетона допускается поддержание в тепляке температуры ниже 0°С, но обеспечивающей достаточно высокую производительность труда, высокое качество укладки и уплотнения бетонной смеси и необходимую интенсивность твердения бетона.

2.25. Для поддержания требуемой температуры воздуха в тепляках рекомендуется использовать воздухоподогревателя, работающие на жидком   топливе. Для создания   достаточно   равномерной температуры в объемных тепляках необходимо размещать воздухоподогреватели равномерно по периметру внутреннего пространства тепляка и направлять теплый воздух вниз либо устанавливать воздухоподогреватели в одной месте и подавать теплый воздух в другие зоны тепляка по воздуховодам, сшитым из ткани.

При въезде внутрь объемного тепляка автомашины и работе в нем строительных механизмов с двигателями внутреннего сгорания кратность воздухообмена должна соответствовать требованиям действующих санитарных норм.

Для поддержания а тепляках требуемой температуры возможно применение пара или электроэнергии.

2.26. Продолжительность выдерживания бетона в тепляке следует опре- делять по графикам на рис.10.

Рис. 10. График нарастания прочности бетона на портландцементе М400, М500

2.27. Мощность для восполнения теплопотерь через ограждение тепляка и в грунт определяется по формуле

, кВт,

Где - коэффициент, учитывающий теплопотери через щели и проемы, = 1,2;

- температура воздуха в тепляке (средняя по высоте), =5°С;

- расчетная температура наружного воздуха;

, - площадь брезентового ограждения и коэффициент его теплопередачи;

,- площадь основания тепляка и коэффициент теплопередачи грунта,  = 0,5

р -теплопотери, кВт;

2.28. Температуру бетона в процессе выдерживания в тепляке измеряют: каждые два часа - в первые сутки; каждые 4 часа в последующие трое суток; 1 раз в смену в остальное время остывания.

2.29. Для снижения энергозатрат можно выдерживать бетон комбинированным способом: тепляк+противоморозные добавки; тепляк + электропрогрев бетона при которых температура в тепляке по окончании бетонирования может быть ниже 0 °С.

2.30. Распалубливание несущих бетонных и железобетонных конструкций следует производить после достижения бетоном прочности, приведенной в табл. 1.

Таблица 1. Распалубочная прочность несущих конструкций после выдерживания в тепляке

| #G0Конструкции | Прочность бетона (% проектной) при фактической нагрузке |
| --- | --- |
|  | свыше 70 % расчетной | менее 70% расчетной |
| С напрягаемой арматурой | 100 | 80 |
| Находящиеся в мерзлом грунте | 100 | 70+85 |
| Несущие длиной менее 6 м | 100 | 70 |
| Несущие длиной 6 м и более | 100 | 80 |
| Плиты пролетов до 3 м | 100 | 70 |

2.31. При невозможности обеспечить требуемую прочность бетона к моменту загрузки конструкции нормативной нагрузкой допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании применение класса бетона, увеличенного  на  одну ступень.

2.32 Прочность бетона перед распалубливанием должна быть подтверждена испытаниями.

3. Требования к качеству и приемке работ

3.1. При выдерживании бетона в зимних условиях в тепляке осуществляется производственный контроль качества, который включает:

- входной контроль материалов для приготовления бетонной смеси, арматуры и закладных деталей, теплоизоляционных материалов;

- операционный контроль выполнения железобетонных работ и режима выдерживания бетона методом термоса,

- приемочный контроль выполненных работ.

На всех этапах работ производится инспекционный контроль представителями технического надзора заказчика.

3.2. Входной контроль качества материалов, полуфабрикатов, изделий и деталей заключается в проверке внешним осмотром их соответствия ГОСТам, ТУ, требованиям проекта, паспортам, сертификатам, подтверждающим качество их изготовления, комплектности и соответствия их рабочим чертежам. При входном контроле проверяют также соблюдение правил разгрузки и хранения. Входной контроль выполняет линейный персонал  при поступлении материалов, конструкций, изделий на строительную площадку.

3.3. Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения железобетонных работ и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяют соответствие выполняемых работ рабочему проекту и нормативным требованиям.

Основные задачи операционного контроля:

- соблюдение технологии выполнения железобетонных  работ;

-  обеспечение соответствия выполняемых работ проекту и требованиям нормативных документов;

- своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер по их устранению;

- выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в предыдущих процессах;

- повышение ответственности непосредственных исполнителей за качество выполняемых ими работ.

3.4. При укладке бетонной смеси необходимо контролировать:

- качество бетонной смеси;

- правила выгрузки и распределения бетонной смеси;

- температуру бетонной смеси;

- режим уплотнения бетонной смеси;

- порядок бетонирования и обеспечение монолитности конструкции;

- своевременность и правильность отбора проб для изготовления контрольных образцов бетона.

3.4. При укладке и уплотнении бетонной смеси, укладываемой в зимних условиях в тепляке, следует выполнять требования, приведенные в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Технические требования при укладке бетонной смеси

| #G0Технические требования | Предельные отклонения, мм | Контроль (метод, объем) |
| --- | --- | --- |
| Температура бетонной смеси на выходе из смесителя: Только с добавкой П с другими добавками | Не более 15°С Не более 30°С | Измерительный, при приготовлении каждой партии |
| Подвижность бетонной смеси | 5+6 см | Стандартный конус, в каждой партии |
| Высота свободного сбрасывания бетонной смеси | Не более 1 м | Измерительный, во время укладки |
| Толщина укладываемых слоев бетонной смеси | 180 мм | Визуально, при бетонировании |
| Шаг перестановки глубинных вибраторов | 1,5 радиуса действия - 40+50 см | Измерительный, при бетонировании |
| Время уплотнения глубинным вибратором на одной стоянке | 12+17 с | Измерительный, при бетонировании |
| Скорость передвижения виброрейки по поверхности плиты | 0,5+1,0 м/мин | Измерительный, при бетонировании |
| Время укладки бетонной смеси С добавкой только П С другими добавками | Не более 45+50 мин. Не более 120 мин. | Измерительный, при бетонировании |
| Температура уложенной бетонной смеси к началу термообработки | Не менее 0°С | Измерительный, по окончании бетонирования |

3.5. При выдерживании бетона в тепляке контролируют:

- поддержание температурно-влажностного режима;

- предохранение твердеющего бетона от механических повреждений;

- время выдерживания бетона.

3.6. Технические требования при выдерживании бетона в тепляке приведены в табл. 3.2.

Таблица 3.2. Технические требования при  выдерживании бетона в тепляке

| #G0Технические требования | Величина параметра | Контроль (метод, объем) |
| --- | --- | --- |
| 1. Температура наружного воздуха | Не более 5°С среднесуточная, не более 0°С минимальная | Измерительный, до начала выдерживания |
| 2. Температура бетона в процессе выдерживания в тепляке | Не менее 5°С на уровне верха тепляка | Измерительный, через 2 час первые, каждые 2 сутки; каждые 4 часа в последующие трое суток, 1 раз в смену в последующем |
| 3. Прочность бетона к концу выдерживания | Не менее критической | Измерительный по #M12291 901710695ГОСТ 18105-86#S* |
| 4. Время выдерживания бетона | До набора заданной прочности | Измерительный при выдерживании бетона |
| 5. Прочность бетона монолитных и сборно-монолитных конструкций к моменту замерзания: |  |  |
| для бетона без противоморозных добавок: конструкций, эксплуатирующихся внутри зданий, фундаментов под оборудование, не подвергающихся динамическим воздействиям, подземных конструкций | Не менее 5 МПа | Измерительный по #M12291 901710695ГОСТ 18105-86#S, журнал работ |
| для бетона без противоморозных добавок: конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям в процессе эксплуатации, для класса: | Не менее, % проектной прочности: | Измерительный по #M12291 901710695ГОСТ 18105-86#S, журнал работ |
| В7,5В10 | 50 |  |
| В12,5В25 | 40 |  |
| В30 и выше | 30 |  |
| для бетона без противоморозных добавок: конструкций, подвергающихся по окончании выдерживания переменному замораживанию и оттаиванию в водонасыщенном состоянии или расположенных в зоне сезонного оттаивания вечномерзлых грунтов при условии введения в бетон воздухововлекающих или газообразующих ПАВ | 70 | Измерительный по #M12291 901710695ГОСТ 18105-86#S, журнал работ |
| в преднапряженных конструкциях | 80 | Измерительный по #M12291 901710695ГОСТ 18105-86#S, журнал работ |
| для бетона с противоморозными добавками | К моменту охлаждения бетона до температуры, на которую рассчитано количество добавок, не менее 20 % проектной прочности | Измерительный по #M12291 901710695ГОСТ 18105-86#S, журнал работ |
| 6. Загружение конструкций расчетной нагрузкой допускается после достижения бетоном прочности | Не менее 100 % проектной | Измерительный, 2 раза в смену, журнал работ |
| 7. Температура воды и бетонной смеси на выходе из смесителя, приготовленной: на портландцементе, шлакопорт-ландцементе, пуццолановом портландцементе марок ниже М600 | Воды не более 70°С, смеси не более 35°С | Измерительный, в местах, определенных ППР, журнал работ |
| на быстротвердеющем портландцементе и портландцементе марки М600 и выше | Воды не более 60 °С, смеси не более 30 °С | Измерительный, в местах, определенных ППР, журнал работ |
| на глиноземистом портландцементе | Воды не более 40°С , смеси не более 25 °С | Измерительный, в местах, определенных ППР, журнал работ |
| 8. Температура в процессе выдерживания и тепловой обработки для бетона на | Определяется расчетом, но не выше,°С: | Измерительный, через каждые 2 ч, журнал работ |
| портландцементе | 80 |  |
| шлакопортландцементе | 90 |  |
| 9. Скорость подъема температуры при тепловой обработке бетона: для конструкций с модулем поверхности: до 4 от 5 до 10 св. 10 для стыков | Не более, °С/ч: 5 10 15 20 | Измерительный, журнал работ |
| 10. Скорость остывания бетона по окончании тепловой обработки для конструкций с модулем поверхности: до 4 от 5 до 10 св. 10 | Определяется расчетом Не более 5 °С/ч Не более 10°С /ч | Измерительный, журнал работ |
| 11. Разность температур наружных слоев бетона и воздуха при распалубке с коэффициентом армирования до 1 %, до 3 % и более 3 % должна быть соответственно для конструкций с модулем поверхности: от 2 до 5 св. 5 | Не более 20, 30, 40 °С Не более 30, 40, 50 °С | Измерительный, журнал работ |

3.6. Контроль качества бетона предусматривает проверку соответствия фактической прочности бетона на сжатие в конструкции проектной и заданной в сроки промежуточного контроля. Прочность при сжатии бетона следует проверять испытанием контрольных образцов-кубов размерами 100100100 мм по #M12291 871001087ГОСТ 10180-90#S. Образцы для испытаний изготавливают из проб применяемой бетонной смеси. Пробы отбирают  на месте приготовления бетонной смеси и непосредственно на месте бетонирования.

На месте бетонирования должно отбираться не менее двух проб. Из каждой пробы изготавливают по одной серии контрольных образцов ( в серии не менее трех образцов). Контрольные образцы бетонируют в стальных разъемных формах, соответствующих #M12293 0 901705762 3271140448 2949594697 247265662 4294967266 24885 557313239 2960271974 3594606034ГОСТ 22685-89#S. Перед бетонированием внутренние поверхности форм смазывают. Бетонную смесь в формы укладывают сразу же после после отбора пробы с уплотнением штыкованием или вибрированием. Контрольные образцы хранят в условиях твердения бетона конструкции. Распалубливают образцы после выдерживания конструкции.

Сроки испытания контрольных образцов назначаются строительной лабораторией с учетом достижения к моменту испытаний проектной прочности. Образцы, хранящиеся на морозе, перед испытанием надлежит выдерживать в течение 2+4 часов при температуре 15+20 °С. Промежуточный контроль производят после снижения температуры температуры до расчетной конечной.

3.7. При приемке выдержанной конструкции проверяют:

- соответствие конструкции рабочим чертежам;

- соответствие качества бетона проекту;

- качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и изделий.

3.8. Требования, предьявляемым к законченной конструкции приведены в табл. 3.3.

Таблица 3.3. Требования к выполненным железобетонным конструкциям

| #G0Технические требования | Предельные отклонения,мм | Контроль (метод, объем) |
| --- | --- | --- |
| Отклонения вертикальных поверхностей на всю высоту выверяемого участка | 20+10 | Измерительный, не менее 5 измерений |
| Отклонения горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка | 20 | Измерительный, не менее 5 измерений |
| Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей | 5 | Измерительный, не менее 5 измерений |
| Длина и пролет элементов | 20 | Измерительный, не менее 5 измерений |
| Размер поперечного сечения элементов | +6,-3 | Измерительный, не менее 5 измерений |

4. Материально-технические ресурсы

Таблица 4.1. Технические характеристики строительных воздухонагревателей

| #G0Показатель | УСВ-10 | УСВ-30 | УСВ-100 | УСВ-150 | УСВ-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплопроизводительность, кДж\ч | (0.4+0.6) 100000 | (1.25+1.69) 100000 | (4.2+4.6) 100000 | (5.9+6.7) 100000 | (8+8.4) 100000 |
| Расход топлива, кг\ч | 1.3+1.8 | 4+4.5 | 11+12 | 16+18 | 22+24 |
| Количество нагретого воздуха, | 250 | 1200 | 4500 | 6500 | 7000 |
| Температура нагрева воздуха, °С | 100+130 | 130+150 | 90+110 | 60+70 | 90+100 |
| Коэффициент полезного действия | 0.81 | 0.86 | 0.8 | 0.82 | 0.85 |
| Масса | 30 | 98 | 375 | 625 | 625 |

4.1. Потребность в ручном инструменте, приспособлениях и инвентаре для укладки и уплотнения бетонной смеси приведен в табл. 4.2.

Таблица 4.2. Набор инструмента, инвентаря и приспособлений для укладки бетонной смеси

| #G0Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Виброрейка | ИВ-2 | Шт. | 1 |
| Трансформатор понижающий | ИВ-10 | Шт. | 1 |
| Лопата подборочная | ЛП-2 | Шт. | 1 |
| Гребок металлический |  | Шт. | 1 |
| Кельма для бетонных работ |  | Шт. | 2 |
| Правило | 2 м | Шт. | 1 |
| Рулетка | РЗ-20 | Шт. | 1 |
| Термометр технический длина хвостовой части не менее 100 мм | шкала -10(0)+100(0), | Шт. | 2 |
| Светильник на стойке |  | Шт. | 1 |
| Защитное ограждение | #M12291 9054705ГОСТ 23407#S | пм | 10 |
| Валенки |  | Пар | Все рабочие |
| Комбинезоны |  | Шт. | Все рабочие |
| Рукавицы рабочие |  | Пар | Все рабочие |
| Каски |  | Шт. | Все рабочие |

5. Требования безопасности  труда

5.1.  При производстве работ  по выдерживанию бетона в тепляке следует соблюдать требования #M12291 901794520СНиП 12-03-2001#S «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» #M12293 0 901829466 959904472 3325399512 4294967294 2202259373 2351242664 78 2583957209 2440337622СНиП 12-04-2002#S «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; #M12293 1 1200006767 4292889854 4294967276 1798167796 2190011591 584910322 4294960680 1846460363 491708152ПОТ Р М-012-2000#S «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»; #M12291 901866832ППБ 01-03#S МЧС РФ “Правила пожарной безопасности в Российской Федерации”.

5.2. При выполнении работ в условиях температуры воздуха ниже нуля  градусов Цельсия необходимо предусматривать теплые помещения для обогрева рабочих.

5.3. Все рабочие должны быть обеспечены теплой одеждой, валенками и теплыми рукавицами.

5.4. Температура наружного воздуха и сила ветра, при которых необходимо прекращать работу вне помещений, а также продолжительность перерывов для обогрева рабочих устанавливаются  в соответствии с трудовым законодательством.

5.5. До начала работ рабочие места и подходы к ним необходимо очистить от посторонних предметов, строительного мусора, снега и льда и при необходимости посыпать их песком.

5.6. Машины, транспортные средства, воздухонагревающие устройства должны использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных заводом - изготовителем.

Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация средств механизации, определяется согласно документации завода - изготовителя этих средств.

5.6. Техническое обслуживание и ремонт воздухонагревающих устройств следует осуществлять только после остановки и выключения двигателя (привода) при исключении возможности случайного пуска двигателя.

5.7. При техническом обслуживании воздухонагревателей с  электроприводом должны быть приняты меры, не допускающие случайной подачи напряжения в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей.

5.8. Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте воздухонагревателей должны быть оборудованы комплектом исправного инструмента, приспособлений, инвентаря, грузоподъемных приспособлений и средств пожаротушения.

5.9. Оставлять без надзора работающие воздухонагреватели не допускается.

5.10. Включение, запуск и работа воздухонагревателей должны производиться лицом, за которым они закреплены и имеющим соответствующий документ на право управления этим средством.

5.11. При использовании воздухонагревателей уровни шума и загазованности на рабочем месте машиниста, а также в зоне работы не должны превышать действующие нормы, а освещенность не должна быть ниже 30 лк.

5.11. Монтаж (демонтаж) воздухонагревателей должен производиться в соответствии с инструкциями завода - изготовителя и под руководством лица, ответственного за исправное состояние машин, или лица, которому подчинены монтажники.

Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) воздухонагревателей, устанавливаемых на открытом воздухе в гололедицу, снегопад и при температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, предусмотренных в паспорте машины.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по

материалам, предоставленным Денисовым В.Н. (ВИТУ)