#G0

Схема операционного контроля качества

Устройство монолитных ростверков

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Докумен- тация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото- вительные работы | Проверить: - наличие актов на ранее выполненные работы; - правильность установки и надежность закрепления опалубки, поддерживающих лесов, креплений и подмостей; - подготовленность всех механизмов и приспособлений, обеспечивающих производство бетонных работ; - чистоту голов свай, ранее уложенного слоя бетона и внутренней поверхности опалубки; - наличие на внутренней поверхности опалубки смазки; - состояние арматуры и закладных деталей, соответствие их положения проектному; - выноску проектной отметки верха бетонирования на внутренней поверхности опалубки. | Визуальный Технический осмотр Визуальный То же “ Технический осмотр, измерительный Измерительный | Общий журнал работ, акт приемки ранее выпол- ненных работ, паспорта (серти- фикаты) |
| Укладка бетонной смеси, твердение бетона, распа- лубка | Контролировать: - качество бетонной смеси; - состояние опалубки; - высоту сбрасывания бетонной смеси, толщину укладываемых слоев, шаг перестановки глубинных вибраторов, глубину их погружения, продолжительность вибрирования, правильность выполнения рабочих швов; - температурно-влажностный режим твердения бетона; - фактическую прочность бетона и сроки распалубки. | Лабораторный Технический осмотр Измерительный, 2 раза в смену Измерительный, в местах определенных ППР Измерительный не менее одного раза на весь объем распалубки | Общий журнал работ |
| Приемка выпол- ненных работ | Проверить: - фактическую прочность бетона; - качество поверхности ростверка, геометрические его размеры, соответствие проектному положению всей конструкции; - качество применяемых в конструкции материалов. | Лабораторный контроль Визуальный, измерительный, каждый элемент конструкции Визуальный | Акт приемки выпол- ненных работ |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, рулетка, линейка металлическая , нивелир, теодолит, двухметровая рейка. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер(прораб), инженер строительной лаборатории, геодезист - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.02.01-87 #M12293 0 5200242 4120950664 24262 2720362041 196576391 406179787 2717138943 1343157494 492301028табл. 18#S, СНиП 3.03.01-87 #M12293 1 871001100 4120950664 24255 1943371100 406179787 2717138943 1343157494 492301028 2631723650табл.11#S

| #G0Допускаемые отклонения: -отметки голов свай 3см; -смещений осей оголовка относительно осей свай 10 мм; -горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка 20 мм; -местных неровностей поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой 5 мм; -размера поперечного сечения +6 мм, -3 мм. Толщина зазора между поверхностью грунта и нижней плоскостью ростверка - не менее установленной проектом. Расстояние в свету от сваи до края ростверка должно быть не менее 5 см. |  |
| --- | --- |

Требования к головам свай:

- торцы должны быть горизонтальными с отклонением     5;

-ширина сколов бетона по периметру сваи -     не более 50 мм;

-глубина сколов по углам -                не более 35 мм;

-длина сколов -                         не менее 30 мм короче глубины заделки.

Приемку ростверков следует оформлять актом на приемку ответственных конструкций.

Требования к качеству материалов

#M12293 0 1200001709 500377374 247265662 3373414741 3918392535 2960271974 3530225994 3384719139 2720362041ГОСТ 7473-94#S Смеси бетонные. Технические условия.

#M12293 1 871001067 1310169218 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034 4293087986 573162283ГОСТ 10922-90#S Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

#M12293 2 9054138 3859676535 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034 4293087986 3793109748ГОСТ 23478-79#S Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования.

Для деревянной палубы должны применяться пиломатериалы хвойных пород по #M12293 0 1200004108 1124961198 4294961312 4293091740 3826530528 247265662 4292428369 557313239 2960271974ГОСТ 8486-86#S* и листовых пород по #M12293 1 1200001718 3274446931 4294961312 4293091740 384167560 4294961312 4293091740 415126704 4294961312ГОСТ 2695-83#S* не ниже II сорта.

Доски палубы должны иметь ширину не более 150 мм.

Влажность древесины, применяемой для палубы, должна быть не более 18 %, для поддерживающих элементов - не более 22 %.

Элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу при сборке. Щели в стыковых соединениях не должны быть более 2 мм.

Предельные отклонения для сеток, ширины, размеров ячеек, разницы в длине диагоналей, мм:

- плоских сеток, свободных концов стержней           10;

- длины плоских сеток                                            15.

Предельные отклонения от прямолинейности стержней сеток не должны превышать                          6 мм на 1 м длины сетки.

На элементах арматурных изделий и закладных деталей не должно быть отслаивающихся ржавчины и окалины, а также следов масла, битума и других загрязнений.

При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке необходимо:

-проверить наличие паспорта на бетонную смесь и требуемых в нем данных;

-путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии признаков расслоения бетонной смеси, в наличии в бетонной смеси требуемых фракций крупного заполнителя, в соответствии требуемой ее пластичности;

-при возникающих сомнениях в качестве бетонной смеси потребовать контрольной проверки ее соответствия требованиям государственного стандарта и проекта.

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 п.п. #M12293 0 871001100 78 84 2045977282 38924346 2421624107 1338072967 351059243 42.8-2.13#S, #M12293 1 871001100 78 7615832 3513327130 3828261403 1159957205 1600796692 129988596 36713407682.100#S, #M12293 2 871001100 78 7615841 1533931696 4 4148876064 1260622588 196590637 1890670992.109#S, #M12293 3 871001100 78 7616146 3110123571 1806837144 1092643022 1088328 1575224953 13222092742.110#S

Перед бетонированием оголовки свай должны быть очищены от грязи, масел, снега, цементной пленки.

Армирование, правильность установки и закрепления опалубки должны быть приняты по акту.

Армирование ростверка должно выполняться по проекту. Установка и приемка опалубки, распалубливание должны производиться по ППР.

Бетонные смеси следует укладывать в конструкцию слоями одинаковой толщины. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру, закладные изделия, элементы крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см, шаг перестановки не должен превышать полуторного радиуса его действия.

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку не должна превышать 3 м.

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки. Толщина укладываемых слоев бетонной смеси не должна быть более 1,25 длины рабочей части вибратора.

Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси ростверка в пределах средней трети пролета.

Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

Мероприятия по уходу за бетоном, контроль за их выполнением и сроки распалубки должны устанавливаться ППР.

Минимальная прочность бетона при распалубке ростверка должна быть не менее 70 % проектной.