КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 ИНСТРУКЦИЯ НА УЛУЧШЕННУЮ МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 

1. Частичная подмазка и шлифовка подмазанных мест
 Исполнители 
Маляр II разряда - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь
 
Шпатель стальной - 3;
 
Шпатель универсальный с резиновой вставкой - 1;
 
Ящик для шпаклевки размером 300х200х150 мм - 1;
 
Лестница-стремянка инвентарная - 1;
 
Обойма для крепления лещади или пемзы - 1;
 
Колодка деревянная для крепления шлифовальной шкурки - 1. 

Последовательность операций 
Оконные и дверные блоки должны поступать на объекты проолифленными, с вырубленными и заделанными сучьями и засмолами.
 
К началу малярных работ оконные переплеты должны быть остеклены во всех помещениях, деревянные конструкции гладко остроганы и тщательно пригнаны в местах соединений. Влажность древесины не должна превышать 12%.
 
К малярным работам приступают после окончания всех общестроительных и специальных работ, за исключением настилки паркета, наклейки линолеума и ошнуровки открытой электропроводки.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Частичную подмазку и шлифовку подмазанных мест выполняют в следующем порядке:
 
- заполняют шпаклевкой дефектные места на блоке;
 
- после просушки подмазанные места шлифуют шкуркой или пемзой.
 
На высоте более 2 м от пола работают с лестницы-стремянки.

Рис.1. 
Частичная подмазка (шпатель, лестница-стремянка, ящик для шпаклевки; рис.1, 2). Частичную подмазку выполняют стальными шпателями. Размер шпателя выбирают в зависимости от размера и очертаний подмазываемых мест. Профилированные детали подмазывают универсальным шпателем. Трещины маляр подмазывает густой шпаклевкой, двигая шпатель сначала поперек трещины, а затем вдоль нее.

Рис.2.
 
Шлифовка подмазанных мест (лестница-стремянка, обойма для лещади, колодка для шлифовальной шкурки; рис.3). Шлифовку выполняют пемзой или шкуркой до сглаживания поверхности и полного удаления шероховатостей и наплывов. Маляр производит шлифовку круговыми движениями обоймы или колодки. Профилированные поверхности он шлифует шкуркой без колодки.

Рис.3. 

 2. Сплошная шпаклевка
 
Исполнители 
Маляр III разряда - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Шпатель стальной - 3;
 
Шпатель универсальный с резиновой вставкой - 1;
 
Ящик размером 300x200x150 мм для шпаклевки - 1;
 
Лестница-стремянка инвентарная - 1.

 Последовательность операций
 
До начала работ по сплошной шпаклевке оконных и дверных блоков должна быть выполнена частичная подмазка и шлифовка подмазанных мест.
 
Работы следует выполнять», строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по сплошной шпаклевке оконных и дверных блоков выполняют в следующем порядке: наносят шпателем на поверхность тонкий ровный слой шпаклевки, а затем сглаживают прошпаклеванную поверхность.
 
На высоте более 2 м от пола работают с лестницы-стремянки.

Рис.4. 
Нанесение слоя шпаклевки (шпатели, ящик для шпаклевки, лестница-стремянка; рис.4, 5, 6). При нанесении шпаклевки маляр работает двумя шпателями. Взятую на первый шпатель порцию шпаклевки он наносит на поверхность тонким ровным споем толщиной 2-3 мм.

Рис.5. 
Излишки шпаклевки с первого шпателя маляр снимает на второй, а затем первым шпателем сглаживает поверхность, двигая его в обратном направлении. Профилированные детали он шпаклюет универсальным шпателем с резиновой вставкой.

Рис.6. 

      
 3. Шлифовка прошпаклеванных поверхностей
 
Исполнители 
Маляр II разряда - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Обойма для крепления пемзы или лещади - 1;
 
Колодка для крепления шлифовальной шкурки - 1;
 
Лестница-стремянка инвентарная - 1.

 Последовательность операций 
На прошпаклеванной поверхности не должно быть впадин, трещин, шероховатостей, царапин и других неровностей.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Шлифовку выполняют куском пемзы или шкуркой до сглаживания поверхности и полного удаления шероховатостей и наплывов.
 
На высоте более 2 м от пола работают с лестницы-стремянки.

Рис.7.
 
Шлифовка поверхностей блоков (колодка для шлифовальной шкурки, обойма для пемзы, лестница-стремянка; рис.7, 8). Плоские поверхности маляр шлифует пемзой, закрепленной в обойме или шкуркой, закрепленной в колодке. Небольшие участки шлифуют обычно просто куском пемзы. Равномерно нажимая на колодку (или обойму), ее двигают вдоль волокон древесины. По мере засорения шкурки пылью ее очищают, а изношенную шкурку заменяют новой. Особенно тщательно следует шлифовать углы и грани. Профилированные детали шлифуют шкуркой без колодки. Отшлифованную поверхность очищают от пыли сухой ветошью.

Рис.8.

       

 4. Огрунтовка поверхностей
 
Исполнители 
Маляр III разряда - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Кисть-ручник - 1;
 
Лестница-стремянка инвентарная - 1;
 
Ведро - 1.

 Последовательность операций 
Подлежащие огрунтовке поверхности оконных и дверных блоков должны быть тщательно выровнены и отшлифованы.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Маляр ветошью очищает поверхность блоков от пыли и кистью наносит тонким слоем огрунтовочный состав по сухой поверхности.
 
На высоте более 2 м от пола работают с лестницы-стремянки.
 
Огрунтовка поверхностей блоков (лестница-стремянка, ведро, кисть; рис.9, 10). Маляр при огрунтовке держит кисть за ручку, не охватывая пальцами вязки. Кисть он погружает в ведро с огрунтовочным составом не более, чем на 1/4 цайга (рабочей части), затем отжимает избыток краски о край ведра или о дощечку (мешалку). При огрунтовке маляр держит кисть перпендикулярно окрашиваемой поверхности и делает короткие и сильные мазки, действуя в основном кистью руки. Грунтовать следует так, чтобы кисть касалась поверхности только концами цайга.

Рис.9.
 
Для нанесения грунтовки тонким слоем и хорошего сцепления ее с поверхностью, грунтовку растирают (растушевывают) сначала в одном направлении, а затем в другом - перпендикулярном первому. Последняя растушевка должна быть сделана вдоль волокон древесины. Принятый порядок растушевки надо соблюдать до конца огрунтовки.

Рис.10.

      
 5. Окраска поверхностей кистью или валиком
 
Исполнители 
Маляр IV разряда - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Кисть-ручник - 1;
 
Кисть флейцевая - 1;
 
Валик поролоновый - 1;
 
Ванночка с сеткой - 1;
 
Лестница-стремянка инвентарная - 1;
 
Ведро - 1.

 Последовательность операций 
Подготовленная под окраску поверхность оконных и дверных блоков должна, быть огрунтована колером, разбавленным олифой, без пропусков, потеков, неровностей, следов кисти и сгустков масляной пленки.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Маляр ветошью очищает огрунтованную поверхность от пыли и затем с помощью кисти или валиков окрашивает ее.
 
Большие поверхности дверных полотен окрашивают валиком, а остальные части блоков - кистью,
 
На высоте более 2 м работают с лестницы-стремянки.
 
Окраска поверхностей блоков кистью (лестница-стремянка, кисти, ведро; рис.11, 12). Маляр держит кисть за ручку, не охватывая пальцами вязки. Кисть он погружает в ведро с краской не более чем на 1/4 цайга (рабочей части), затем отжимает избыток краски о край ведра или о дощечку (мешалку). При окраске маляр держит кисть перпендикулярно окрашиваемой поверхности и короткими сильными мазками, действуя в основном кистью руки, наносит краску на поверхность широким ровным слоем.

Рис.11.
 
Затем с силой растирает ее (растушевывает) в одном направлении, а потом в другом - перпендикулярном первому. Последняя растушевка должна быть сделана вдоль волокон древесины. Принятого порядка растушевки следует придерживаться до конца окраски.

Рис.12.
 
Окраска поверхностей дверных блоков валиком (лестница-стремянка, валик, ванночка, ведро; рис.13, 14). Окрасочный состав на валик маляр набирает прокатывая валик по сетке, установленной в ванночке с краской.

Рис.13.
 
Затем прикладывает валик к окрашиваемой поверхности и прокатывает его по ней вверх и вниз.

            
Рис.14. 

  

 6. Флейцевание и торцевание поверхностей
 Исполнители 
Маляр IV разряда - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Кисть флейцевая - 3;
 
Щетка-торцовка - 1;
 
Лестница-стремянка инвентарная - 1.

 Последовательность операций 
На подлежащей флейцеванию поверхности оконных и торцеванию дверных блоков не должны просвечивать нижележащие слои краски, а также не должно быть пятен, отливов, морщин, потеков, пропусков, кусков пленки, видимых крупинок краски и т.п.
 
Флейцевание и торцевание выполняют по непросохшему слою, сразу после окраски поверхности,
 
После торцевания поверхность должна быть ровной, слегка шероховатой, равномерно рассеивающей свет, а после флейцевания гладкой, глянцевой.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Торцевание проводят только по последнему спою краски, флейцеванию же подвергают огрунтовку и все слои краски.
 
Работы на высоте более 2 м выполняют с лестницы-стремянки.
 
Флейцевание окрашенных поверхностей оконных блоков (кисть флейцевая; рис.15). Маляр проводит флейцевание без нажима, концами чайте (рабочей части), двигая кисть вдоль волокон до полного удаления с обрабатываемой поверхности следов кисти, подтеков и других неровностей.

Рис.15. 
Торцевание окрашенных поверхностей дверных блоков (щетка-торцовка; рис.16). Маляр сухой щеткой-торцовкой наносит легкие удары по свежеокрашенной поверхности, по одному разу в одно место, так чтобы следы ударов лишь немного перекрывали ранее отторцованные участки.

Рис.16.