СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОИЗВОДСТВА ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ (ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА)

СНиП 3.04.01-87 п.п.3.1; 3.6; 3.7; 3.10; 3.14 -3.18; 3.21

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контролер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Подготовка поверхности под оштукатуривание | Внешний осмотр | До начала штукатурных работ | Мастер | Выполнение штукатурных работ по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается Выступающие архитектурные детали, места сопряжения с деревянными каменных, кирпичных и бетонных конструкций должны оштукатуриваться по прикрепленной к поверхности основания металлической сетке или плетеной проволоке; деревянные поверхности - по щитам из драни При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 25 °С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять |
|  | Температура окружающей среды, влажность воздуха | Термометр влагомер | То же | То же | Отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 60%. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за двое суток до начала работ |
|  | Качество штукатурных растворов | Инструментально Лабораторный анализ | То же | То же лаборант | Растворы штукатурные должны проходить без остатка через сетку с размерами ячеек (измерять периодически, 3-4 раза в смену): для обрызга и грунта 3 мм для накрывочного слоя и однослойных покрытий 1,5 мм Подвижность раствора 5-12 мм Расслаиваемость не более 15% (3-4 раза в смену) Водоудерживающая способность не более 90% (3-4 раза в смену) |
| Производство штукатурных работ | Установка маяков | Инструментально Штангенциркуль | В процессе штукатурных работ | Мастер | Высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя |
|  | Толщина слоев штукатурки | Инструментально Штангенциркуль, щуп | В процессе штукатурных работ | Мастер | Допускаемая толщина однослойной штукатурки (не менее пяти измерений на 70-100 м поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром): при применении всех видов растворов, кроме гипсового до 20 мм из гипсовых растворов до 15 мм Допускаемая толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок не менее пяти измерений на каждые 70-100 мповерхности покрытия или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром): обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям до 5 мм обрызга по деревянным поверхностям (включая толщину драни) до 9 мм грунта из цементных растворов до 5 мм грунта из известковых, известково-гипсовых растворов до 7 мм накрывочного слоя штукатурного покрытия до 2 мм При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой - после схватывания раствора) |
|  | Разравнивание раствора | Визуально | То же | То же | При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин - после его схватывания При устройстве многослойного штукатурного покрытия разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствора |
|  | Отклонения поверхности от вертикали | Рейка-отвес | То же | Прораб | Отклонения оштукатуренной поверхности от вертикали (не менее пяти измерений на 50-70 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром): на 1 м 1 мм на всю высоту помещения не более 5 мм |
|  | Неровность поверхности | Инструментально двухметровая рейха | То же | То же | Неровности поверхности плавного очертания на 4 м не более 2, глубиной (высотой) до 2 мм (не менее пяти измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром) |
|  | Отклонения поверхности по горизонтали | Инструментально Уровень строитель | То же | То же | Отклонения по горизонтали на 1 м не должно превышать 1 мм (не менее пяти измерений на 50-70 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, для погонажных изделий - не менее пяти на 35-40 м и трех на элемент) |
|  | Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали | Инструментально Рейка-отвес, уровень строительный | То же | То же | Отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали не должны превышать (для погонажных изделий - не менее пяти измерений на 35-40 м и трех на элемент): на 1 м 1 мм на весь элемент до 3 мм |
|  | Отклонения радиуса криволинейных поверхностей от проектной величины | Инструментально Лекало, двухметровая рейка | То же | То же | Отклонения радиуса криволинейных поверхностей проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент) не должно превышать 5 мм (не менее пяти измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным осмотром, для погонажных изделий - не менее пяти на 35-40 м и трех на элемент) |
|  | Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки | Инструментально Двухметровая рейка | В процессе штукатурных paбот | Прораб | Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки не должны превышать 2 мм (не менее пяти измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, для погонажных изделий - не менее пяти на 35-40 м и трех на элемент) |
|  | Отклонения ширины откосов | Инструментально Метр складной | То же | То же | Отклонения ширины откоса от проектной не должны превышать 2 мм (не менее пяти измерений на 50-70 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, для погонажных изделий - не менее пяти на 35-40 м и трех на элемент) |