ГОСТ 3916.2-96

Группа К24

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  С НАРУЖНЫМИ 
СЛОЯМИ ИЗ ШПОНА ХВОЙНЫХ ПОРОД

Технические условия

Plywood with outer layers of coniferous veneer 
for general use. Specifications

МКС 79.060.10*
ОКП 55 1200 
______________

* Измененная редакция, Изм. N 2.

Дата введения 1998-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом фанеры (ЦНИИФ), Межгосударственным техническим комитетом МТК 67 "Фанера и фанерные изделия*

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 10 от 4 октября 1996 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Белоруссия | Госстандарт Белоруссии |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизская Республика | Киргизстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
| Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 Настоящий стандарт подготовлен с учетом EN 13986:2004* "Древесные плиты для применения в конструкциях. Характеристики, оценка соответствия и маркировка" и EN 314-2:1993* "Фанера. Качество склеивания. Часть 2. Требования".

________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым здесь и далее по тексту, можно получить, перейдя по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 13 мая 1997 г. N 166 межгосударственный стандарт ГОСТ 3916.2-96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 3916.2-89

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 1999 г.

ВНЕСЕНЫ: Изменение N 1, принятое Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол N 17 от 01.04.2004). Государство-разработчик Россия. Постановлением Госстандарта России от 24.09.2003 N 266-ст введено в действие на территории РФ с 01.07.2004;  Изменение N 2, принятое Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 47 от 02.09.2011). Государство-разработчик Россия. Приказом Росстандарта от 01.12.2011 N 688-ст введено в действие на территории РФ с 01.05.2012.

Изменения N 1, 2 внесены изготовителем базы данных по тексту ИУС N 12, 2003 год, ИУС N 2, 2012 год

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 7, 2005 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на фанеру общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород древесины.

Стандарт не распространяется на фанеру специального назначения и облицованную.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7016-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности

ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8925-68 Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция

ГОСТ 9620-94 Древесина слоистая клееная. Отбор образцов и общие требования при испытании

ГОСТ 9621-72 Древесина слоистая клееная. Метод определения физических свойств

ГОСТ 9622-87 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при растяжении

ГОСТ 9624-2009 Древесина слоистая клееная. Метод определения предела прочности при скалывании

ГОСТ 9625-87 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при статическом изгибе

ГОСТ 9626-90 Древесина слоистая клееная. Метод определения ударной вязкости при изгибе

ГОСТ 9627.1-75 Древесина слоистая клееная. Метод определения твердости

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15612-85 Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности

ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 16297-80 Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборки штучной продукции

ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию

ГОСТ 27296-87 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий. Методы измерения

ГОСТ 27678-88 Плиты древесностружечные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30255-95 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах

ГОСТ 30427-96 Фанера общего назначения. Общие правила классификации по внешнему виду

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

3 КЛАССИФИКАЦИЯ И РАЗМЕРЫ

3.1 Фанеру подразделяют в зависимости от внешнего вида поверхности на сорта, по степени водостойкости клеевого соединения на марки, по степени обработки поверхности на шлифованную и нешлифованную.

3.1.1 По внешнему виду фанеру подразделяют на сорта в зависимости от комбинации сортности наружных слоев: Е, I, II, III, IV.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

3.1.2 По степени водостойкости клеевого соединения фанеру подразделяют на марки:

ФСФ - повышенной водостойкости для внутреннего и наружного использования;

ФК - водостойкая для внутреннего использования.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.1.3 По степени механической обработки поверхности фанеру подразделяют на:

- нешлифованную - НШ;

- шлифованную с одной стороны - Ш1;

- шлифованную с двух сторон - Ш2.

3.2 Размеры

3.2.1 Размеры и слойность листов фанеры должны соответствовать указанным в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

|  |  | В миллиметрах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина или ширина листов фанеры | Предельное отклонение |  |  |
|  | 1200; 1220; 1250 | ±3,0 |  |  |
|  | 1500; 1525; 1800; 1850; 2100; 2135; 2400; 2440; 2500 | ±4,0 |  |  |
|  | 2700; 2745; 3000; 3050; 3600; 3660 | ±5,0 |  |  |
|  | Примечание - Допускается изготовлять фанеру других длин по согласованию изготовителя с потребителем |  |  |  |

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |  | В миллиметрах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальная толщина фанеры | Слойность фанеры, не менее | Шлифованная фанера |  | Нешлифованная фанера |  |  |  |
|  |  |  | Предельное отклонение | Разнотол- щинность | Предельное отклонение | Разнотол- щинность |  |  |
|  | 4 | 3 | +0,3 -0,5 | 0,6 | +0,9 -0,4 | 1,0 |  |  |
|  | 6,5 | 3 | +0,4 -0,6 |  | +0,1 -0,5 |  |  |  |
|  | 9 | 5 | +0,4 -0,6 |  | +0,1 -0,5 |  |  |  |
|  | 12 | 5 | +0,5 -0,7 |  | +1,1 -0,6 |  |  |  |
|  | 15 | 7 | +0,6 -0,8 |  | +1,2 -0,7 | 1,5 |  |  |
|  | 18 | 9 | +0,7 -0,9 |  | +1,3 -0,8 |  |  |  |
|  | 21 | 9 | +0,8 -1,0 |  | +1,4 -0,9 |  |  |  |
|  | 24 | 11 | +0,9 -1,1 |  | +1,5 -1,0 |  |  |  |
|  | 27 | 11 | +1,0 -1,2 | 1,0 | +1,6 -1,1 | 2,0 |  |  |
|  | 30 | 13 | +1,1 -1,3 |  | +1,7 -1,2 |  |  |  |
|  | Примечание - Допускается изготовлять фанеру других толщин и слойности по согласованию изготовителя с потребителем |  |  |  |  |  |  |  |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.2.2 Листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом. Косина не должна превышать 2 мм на 1 м длины кромки листа.

3.2.3 Отклонение от прямолинейности кромок не должно превышать 2 мм на 1 м длины листа.

3.3 Условное обозначение фанеры должно содержать:

- наименование продукции;

- породу древесины наружных слоев;

- марку;

- сочетание сортов шпона наружных слоев;

- класс эмиссии;

- вид обработки поверхности;

- размеры;

- обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения фанеры с наружными слоями из шпона сосны, марки ФСФ с сочетанием сортов шпона наружных слоев IIIx/IVx, класса эмиссии Е1, шлифованной с двух сторон, длиной 2440 мм, шириной 1220 мм, толщиной 9 мм:

Фанера сосна ФСФ IIIx/IVx E1 Ш2 2440 х 1220 х 9 ГОСТ 3916.2-96

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Характеристики

4.1.1 Для изготовления наружных слоев фанеры применяют шпон хвойных пород: сосны, лиственницы, ели, пихты и кедра. Внутренние слои могут быть изготовлены из шпона лиственных пород при условии сохранения механических и эксплуатационных свойств фанеры.

Фанера считается изготовленной из той породы древесины, из которой изготовлены ее наружные слои.

Фанеру, изготовленную из древесины одной или различных пород, подразделяют соответственно на однородную и комбинированную.

При четном числе слоев шпона два средних слоя должны иметь параллельное направление волокон. Симметрично расположенные слои шпона по толщине фанеры должны быть из древесины одной породы и толщины.

Толщина шпона, применяемого для наружных и внутренних слоев фанеры, не должна превышать 6,5 мм.

4.1.2 В наружных слоях фанеры не допускаются пороки древесины и дефекты обработки, превышающие ограничения, установленные в таблице 3.

Таблица 3 - Нормы ограничения пороков древесины и дефектов обработки

| Наименование пороков древесины и дефектов обработки по ГОСТ 30427 | Фанера с наружными слоями из шпона сортов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ех |  | Iх |  | IIх |  | IIIх | IVx |  |
| 1 Булавочные сучки | Допускаются до 3 шт. на 1 мповерхности листа |  | Допускаются |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Допускаются диаметром, мм, не более |  |  |  |  |  |  |
| 2 Здоровые сросшиеся светлые и темные сучки | Не допускаются |  | 20 |  | 40 | 70 |  | Допускаются |  |
|  |  |  | в количестве, шт., на 1 м поверхности листа не более 10. Сердцевинные трещины шириной более 1,0 мм должны быть заделаны замазками |  | без ограничения |  |  |  |  |
| 3 Частично сросшиеся, несросшиеся выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина | Не допускаются |  | Допускаются диаметром, мм, не более |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 6 | 40 |  | 100 |  |
|  |  |  | Допускаются диаметром, мм, до |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  | 15 | без ограничения количества |  |  |  |
|  |  |  | при условии заделки замазками в количестве 1м поверхности листа, шт., не более |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  |
| 4 Сомкнутые трещины | Не допускаются |  | Допускаются |  |  |  |  |  |  |
| 5 Разошедшиеся трещины | Не допускаются |  | Допускаются длиной, мм, не более |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 | 400 |  | 600 |  | без ограничения |  |
|  |  |  | шириной , мм, не более |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 5 |  | 10 |  | 15 |  |
|  |  |  | в количестве, шт., не более |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 3 |  | 3 |  | без ограничения количества |  |
|  |  |  | на 1 м ширины листа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при условии заделки замазкой |  |  |  |  |  |  |
| б Светлая прорость | Не допускается |  | Допускается |  |  |  |  |  |  |
| 7 Темная прорость | Не допускается |  |  | Допускается шириной, мм, не более |  |  |  | Допускается |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | длиной, мм, не более |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  |  |
| 8 Засмолок | Не допускается |  |  | Допускает- ся общей площадью не более 1/10 поверхнос- ти листа |  | Допускается |  |  |  |
| 9 Кармашек | Не допускается |  |  | Допускаются шириной, мм, не более |  |  |  | Допускается |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 75 |  |  |  |
| 10 Отклонение в строении древесины | Не допускается |  | Допускается |  |  |  |  |  |  |
| 11 Здоровое изменение окраски | Не допускается |  | Допускается не более, %, поверхности листа | Допускается |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 12 Нездоровое изменение окраски | Не допускается |  |  |  |  |  |  | Допускается |  |
| 13 Гниль | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 Накол | Не допускается |  | Допускается в общем числе с нормами п.3 настоящей таблицы |  |  |  |  |  |  |
| 15 Нахлестка | Не допускается |  |  | Допускается длиной, мм, не более |  |  |  | Допускается |  |
|  |  |  |  | 200 |  | 400 |  |  |  |
|  |  |  |  | в количестве на 1 м ширины листа, шт., не более |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 5 |  |  |  |
| 16 Недостача шпона, дефекты кромок листа при шлифовании и обрезке | Не допускается | Допускается от кpoмок, мм, не более |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 15 |  |
| 17 Наличие клеевой ленты | Не допускается | Допускается только в нешлифованной фанере |  |  |  |  |  | Допускается |  |
| 18 Просачивание клея | Не допускается |  |  | Допускается не более, %, поверхности листа |  |  |  | Допускается |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 10 |  |  |  |
| 19 Царапины | Не допускаются |  |  | Допускаются |  |  |  |  |  |
| 20 Вмятина, отпеча ток, гребешок | Не допускаются |  |  | Допускаются высотой (глубиной) в пределах значений предельных отклонений по толщине |  |  |  | Допускаются |  |
| 21 Вырыв волокон | Не допускается |  |  | Допускается не более, %, поверхности листа |  |  |  | Допускается |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 15 |  |  |  |
| 22 Прошлифовка | Не допускается |  |  |  |  | Допускается не более, %, поверхности листа 1 |  | Допускается |  |
| 23 Покоробленность | В фанере толщиной до 9 мм не учитывается, толщиной 9 мм и более допускается со стрелой прогиба не более 15 мм на 1 м длины диагонали листа фанеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 Металлические включения | Не допускаются |  |  | Допускаются скобки из цветного металла |  |  |  |  |  |
| 25 Зазор в соединении | Не допускается |  |  | Допускается шириной, не более, мм, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 10 |  |  | 15 |
|  |  |  |  | в количестве, шт., не более |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | без ограничения |  |
|  |  |  |  | при условии заделки замазкой |  |  |  |  |  |
| 26 Расслоение, пузырь, закорина | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 Волнистость (для шлифованной фанеры), ворсистость, рябь шпона | Не допускаются |  |  |  | Допускаются |  |  |  |  |
| 28 Шероховатость поверхности | Параметр шероховатости Rm по ГОСТ 7016, мкм, не более: для шлифованной фанеры - 200; для нешлифованной фанеры - 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 Вставки из древесины: а) для починки сучков и отверстий | Не допускаются |  | Допускаются размером, не более 80 мм |  |  | Допускаются |  |  |  |
|  |  |  | в количестве 5 шт., не более, на 1 мповерхности листа |  | без ограни- чения |  |  |  |  |
| б) для починки разошедшихся трещин | Не допускаются |  |  |  | Допускаются длиной, мм, не более |  |  |  | Допускаются |
|  |  |  |  |  | 500 | 800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шириной, мм, не более |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в количестве не более 2 шт. на 1 м ширины листа |  |  |  |  |
| 30 Двойная вставка | Не допускается |  |  |  | Допускается не более 1 шт. на 1 м листа |  |  |  | Допускается |
| Примечания 1 Норма дефекта обработки “недостача шпона” относится и к внутренним слоям фанеры. 2 Пороки древесины и дефекты обработки, не указанные в таблице 3, не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.1.3 Во внутренних слоях фанеры допускаются пороки древесины и дефекты обработки, не влияющие на ее качество и размеры, требования к которым установлены в настоящем стандарте.

4.1.4 Максимальное количество видов допускаемых пороков древесины и дефектов обработки на поверхности фанеры с наружными слоями из шпона указанных сортов приведено в таблице 4.

Таблица 4 

                                                                                                                                                                                            В штуках

|  | Сорт шпона наружных слоев фанеры | Максимальное количество допускаемых пороков древесины и дефектов обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ех | Без видимых пороков древесины и дефектов обработки (кроме п.1 таблицы 3 настоящего стандарта) |  |  |
|  | Iх | 6 |  |  |
|  | IIх | 9 |  |  |
|  | IIIx | 12 |  |  |
|  | IVx | Без ограничения количества пороков древесины и дефектов обработки. Ограничение размера по пп.3, 5, 13, 14, 26 таблицы 3 настоящего стандарта |  |  |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.1.5 Сочетание сортов шпона наружных слоев указано в ГОСТ 30427.

4.1.6 В фанере шириной до 1525 мм наружный слой сорта Ех может быть составлен из двух полос шпона с соединением по центру листа. В фанере шириной 1525 мм наружный слой сорта Ех может быть из трех полос шпона одинаковой ширины. Наружные слои сортов Iх и IVx допускается составлять из неограниченного количества полос шпона.

Для сортов Ех, Iх и IIх соединения шпона должны быть параллельны кромкам фанеры, а полосы подобраны по цвету.

4.1.7 Вставки из шпона должны подходить к поверхности, прочно держаться и соответствовать направлению волокон древесине породы наружного слоя фанеры. Для сортов lх и llх вставки должны соответствовать цвету древесины.

Замазки должны быть подобраны по цвету древесины данного сорта, обеспечивать приклеивание облицовочных материалов, не выкрашиваться при механической обработке и гнутье фанеры, не растрескиваться.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.2 Физико-механические показатели фанеры указаны в таблице 5.

Таблица 5а

| Среднее значение предела прочности при скалывании по клеевому слою, МПа | Разрушение по древесине, % |
| --- | --- |
| Свыше 0,2 до 0,4 вкл. | Свыше или равно 80 |
| Свыше 0,4 до 0,6 вкл. | Свыше или равно 60 |
| Свыше 0,6, но менее 1,0 | Свыше или равно 40 |
| 1,0 и более | - |
| Примечания 1 Испытание фанеры марки ФК проводят после вымачивания образцов в воде в течение 24 часов, а фанеры марки ФСФ после кипячения в воде в течение 1 или 6 часов. 2 Испытание фанеры после кипячения в воде в течение 6 часов проводят по согласованию изготовителя с потребителем. 3 Процент разрушения по древесине определяют визуально. 4 Испытания на скалывание проводят в разных клеевых слоях по согласованию изготовителя с потребителем. |  |

Табл.5а. (Введена дополнительно. Изм. N 1. Измененная редакция, Изм. N 2).

Таблица 5

| Наименование показателя | Толщина, мм | Марка фанеры | Значение физико-механических показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Влажность, % | 4-30 | ФК, ФСФ | 5-10 |
| 2 Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев, МПа, не менее | 9-30 |  | 30 |
| 3 Предел прочности при растяжении вдоль волокон, МПа, не менее | 6,5-30 |  | 20 |
| 4 Модуль упругости при статическом изгибе вдоль волокон наружного слоя, МПа, не менее | 9-30 |  | 7000 |
| 5 Ударная вязкость при изгибе, КДж/м | 9-30 |  | 34 |
| 6 Твердость, МПа |  |  | 20 |
| 7 Коэффициент теплопроводности, Вт (мК), при средней плотности, кг/м |  |  |  |
| 300 | 4-30 |  | 0,09 |
| 500 |  |  | 0,13 |
| 700 |  |  | 0,17 |
| 1000 |  |  | 0,24 |
| 8 Коэффициент сопротивления |  |  |  |
| водяному пару при испытаниях во влажных чашках при средней плотности, кг/м |  |  |  |
| 300 | 4-30 |  | 50 |
| 500 |  |  | 70 |
| 700 |  |  | 90 |
| 1000 |  |  | 110 |
| водяному пару при испытаниях в сухих чашках при средней плотности, кг/м |  |  |  |
| 300 |  |  | 150 |
| 500 |  |  | 200 |
| 700 |  |  | 220 |
| 1000 |  |  | 250 |
| 9 Коэффициент звукопоглощения, дБ, в диапазоне частот, Гц | 4-30 |  |  |
| 250-500 |  |  | 0,10 |
| 1000-2000 |  |  | 0,30 |
| 10 звукоизоляция, дБ | 6,5-30 |  | 23,0 |
| 11 Биологическая стойкость, класс опасности | 4-30 |  | 4f, DHy, Sa, St |
| 12 Класс горючести | 4-30 |  | По ГОСТ 30244 |
| Примечание - Показатели пунктов 4-12 устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем. |  |  |  |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.3 Содержание формальдегида в фанере и выделение формальдегида из фанеры в воздух помещения в зависимости от класса эмиссии должно соответствовать указанному в таблице 6.

Таблица 6

| Класс эмиссии | Содержание формальдегида на 100 г абсолютно сухой массы фанеры, мг | Выделение формальдегида |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | камерным методом, мг/м воздуха | газоаналитическим методом, мг/м·ч |
| Е1 | До 8,0 включ. | До 0,124 | До 3,5 включ. или меньше 5,0 в течение 3 дней после изготовления |
| Е2 | Св. 8,0 до 30 включ. | До 0,124 | Св. 3,5 до 8,0 включ. и от 5,0 до 12,0 в течение 3 дней после изготовления |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.4 Учет фанеры производят в квадратных метрах и (или) в кубических метрах. Объем одного листа определяют с точностью до 0,00001м, объем партии фанеры - с точностью до 0,01 м. Площадь листа фанеры учитывают с точностью до 0,01 м, площадь листов в партии - с точностью до 0,5 м.

4.5 Маркировка наносится несмываемой краской на оборотную сторону каждого листа фанеры с указанием марки, сорта фанеры, номера сортировщика.

На пакет фанеры наносят маркировку, содержащую:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- условное обозначение фанеры;

- количество листов в пакете;

- обозначение национального знака соответствия для сертифицируемой продукции.

Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.

Допускается при поставке на экспорт наносить дополнительную маркировку.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.6 Пакетирование и упаковка

4.6.1 Фанера должна быть сформирована в пакеты массой не более 1500 кг отдельно по породам, маркам, сортам, классу эмиссии, видам обработки поверхности и размерам.

Допускается по согласованию изготовители с потребителем упаковывать в пакеты другой массы.

4.6.2 Пакетирование и упаковку фанеры, поставляемой в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, производят по 4.6.1 и ГОСТ 15846.

4.6.1, 4.6.2 (Измененная редакция, Изм. N 1).

5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1 Фанеру принимают партиями.

Партия должна состоять из фанеры одной породы древесины, марки, одного сорта, класса эмиссии, вида обработки поверхности и размера листов.

Партия должна быть оформлена одним документом о качестве, содержащим:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя и его адрес;

- условное обозначение фанеры;

- объем или площадь листов в партии;

- штамп технического контроля;

- обозначение национального знака соответствия для сертифицируемой продукции.

5.2 Качество и размеры листов фанеры проверяют выборочным контролем. Допускается в соответствии с условиями договора (контракта) осуществлять проверку сплошным контролем.

При выборочном контроле листы фанеры отбирают "вслепую" по ГОСТ 18231 в количестве, указанном в таблице 7.*

__________________

* Изменением N 1 предлагается второй абзац изложить в новой редакции: "Допускается по согласованию изготовителя с потребителем осуществлять проверку сплошным контролем". - Примечание "КОДЕКС".

Таблица 7 

                                                                                                                                                                                   В листах

| Объем партии | Контролируемый показатель по пунктам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 |  | 4.1.2, 4.1.6, 4.1.7, 4.3 |  |
|  | Объем выборки | Приемочное число | Объем выборки | Приемочное число |
| До 500 | 8 | 1 | 13 | 1 |
| От 501 до 1200 | 13 | 1 | 20 | 2 |
| " 1201 " 3200 | 13 | 1 | 32 | 3 |
| " 3201 " 10000 | 20 | 2 | 32 | 3 |

Определение объема выборки для пунктов 4-12 таблицы 5 - по согласованию изготовителя с потребителем.

5.3 Предел прочности при скалывании по клеевому слою, предел прочности при статическом изгибе волокон наружных слоев, предел прочности при растяжении вдоль волокон контролируют для каждой марки, толщины и слойности фанеры не реже одного раза в месяц. Допускается контроль для каждой партии по согласованию изготовителя с потребителем, для этого отбирают 0,1% листов от партии, но не менее одного листа.

5.4 Показатель содержания формальдегида контролируют для фанеры марки ФСФ один раз в 30 сут, марки ФК - один раз в 15 сут. каждой толщины фанеры. Допускается контроль в соответствии с условиями договора (контракта) один раз в 7 сут.

Для контроля содержания и выделения формальдегида отбирают один лист фанеры от любого объема выборки. Допускается контроль по согласованию изготовителя с потребителем один раз в 7 сут.

5.5 Партию считают соответствующей требованиям настоящего стандарта и принимают, если в выборках:

- количество листов фанеры, не отвечающих требованиям стандарта по размерам, косине, прямолинейности, порокам древесины и дефектам обработки, меньше или равно приемочному числу, установленному в таблице 7;

- все листы фанеры не имеют пузырей, расслоения и закорины;*

__________________

* Изменением N 1 предлагается в третьем абзаце заменить значение 5 на 6. - Примечание "КОДЕКС".

- содержание формальдегида соответствует нормам, установленным в таблице 5.

5.2-5.5 (Измененная редакция, Изм. N 1).

6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1 Отбор образцов - по ГОСТ 9620, ГОСТ 27678, [1]-[3].

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.2 Длину и ширину фанеры измеряют в двух точках параллельно кромкам на расстоянии не менее 100 мм от кромок металлической рулеткой по ГОСТ 7502 с погрешностью 1 мм. За фактическую длину (ширину) принимают среднее арифметическое значение двух измерений.

6.3 Толщину измеряют на расстоянии не менее 25 мм от кромок и посередине каждой стороны листа толщиномером по ГОСТ 11358 или микрометром по ГОСТ 6507 с ценой деления не более 0,1 мм.

За фактическую толщину листа принимают среднее арифметическое значение результатов четырех измерений.

Разнотолщинность в одном листе определяют как разницу между наибольшей и наименьшей толщиной четырех измерений.

6.4 Влажность - по ГОСТ 9621.

6.5 Предел прочности при скалывании по клеевому слою - по ГОСТ 9624.

6.6 Предел прочности при статическом изгибе - по ГОСТ 9625.

6.7 Предел прочности при растяжении - по ГОСТ 9622.

6.8 Содержание формальдегида - по ГОСТ 27678 (указанный метод используют в качестве арбитражного); выделение формальдегида в окружающую среду - по ГОСТ 30255 и [1].

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.9 Шероховатость поверхности - по ГОСТ 15612.

6.10 Измерение пороков древесины и дефектов обработки - по ГОСТ 30427.

6.11 Отклонение от прямолинейности кромок листа фанеры определяют измерением максимального зазора между кромкой листа и кромкой металлической линейки щупом по ГОСТ 8925 с погрешностью 0,2 мм.

6.12 Измерение косины - по ГОСТ 30427.

6.13 Коэффициент звукопоглощения - по ГОСТ 16297.

6.14 Ударная вязкость при изгибе - по ГОСТ 9626.

6.15 Звукоизоляция - по ГОСТ 27296.

6.16 Твердость - по ГОСТ 9627.1.

6.17 Стойкость биологическая - по [2].

6.18 Класс горючести - по ГОСТ 30244 и ГОСТ 12.1.044.

6.19 Коэффициент теплопроводности - по ГОСТ 7076.

6.20 Коэффициент сопротивления водяному пару - по ГОСТ 25898, [3].

6.13-6.20 (Введены дополнительно, Изм. N 1).

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Фанеру транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

7.2 Транспортирование и хранение фанеры, отправляемой в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, - по ГОСТ 15846.

7.3 Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества фанеры требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения фанеры марки ФК - 3 года, марки ФСФ - 5 лет со дня получения ее потребителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. (Исключено, Изм. N 1).

Библиография*

_______________

* Оригиналы международных стандартов находятся во ВНИИКИ Госстандарта России.

[1] ЕМ 717-1-1995 Плиты древесные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Определение выделения формальдегида с использованием испытательной камеры

EH 717-2-1995 Плиты древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 2. Определение выделения формальдегида методом с применением газового анализа

[2] ЕНИ 1099-1997 Фанера. Биологическая стойкость. Руководящие указания по оценке фанеры для использования в различных классах опасности

[3] ИСО 12572:2001 Гигротермическая характеристика строительных материалов и изделий. Определение свойств водопаропроницаемости

Библиография. (Введена дополнительно, Изм. N 1).

Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: ИПК Издательство стандартов, 1999

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
ЗАО "Кодекс"