СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОНТАЖА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАЛКАМ 

Ремонтно-строительные работы

МОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАЛКАМ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве на металлические конструкции и бетонные плиты; | Визуальный |  |
|  | - соответствие размеров конструкций проектным, наличие окраски балок; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - соответствие отметок проектным, размеры гнезд, наличие опорных подушек | Измерительный визуальный |  |
| Монтаж плит перекрытия | Контролировать: |  | Общий журнал работ, акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - размеры опирания балок на стены (опорные подушки), размеры по осям; | Визуальный, измерительный, каждый элемент |  |
|  | - наличие раствора под концами железобетонных плит, замоноличивание гнезд; | Технический осмотр |  |
|  | - наличие поперечных связей и их анкеровку в стены; | То же |  |
|  | - правильность укладки толя при звукоизоляции; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - влажность и толщину слоя засыпки | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - фактическое положение смонтированных балок плит; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - внешний вид лицевых поверхностей | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир, двухметровая рейка. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 12767-94. Плиты железобетонные сплошные для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия.

Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующие значения:

- по длине плит до 4 м - ±8 мм;

- по толщине плит - ±5 мм;

- по ширине плит до 2,5 м - ±6 мм.

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 п.3.7, табл.12
Альбом 69 НП Ленжилпроекта

Допускаемые отклонения:

- отклонение отметок опорных узлов ригелей, балок - 10 мм;

- прогиба (кривизны) между точками закрепления сжатых участков ригеля или балки - 0,0013 длины закрепленного участка, но не более 15 мм;

- ровности поверхности со стороны потолка при проверке двухметровой рейкой - 5 мм.

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 п.3.21
Альбом 69 НП Ленжилпроекта

Стальные конструкции должны быть огрунтованы и окрашены на предприятии-изготовителе. Окраске не подлежат зоны монтажной сварки на ширину 100 мм по обе стороны от шва и части стальных конструкций, подлежащие обетонированию.

Изготовленные конструкции должны быть замаркированы в соответствии с чертежами КМД.

Предприятие-изготовитель стальных конструкций обязано выдать сертификаты на конструкции. Металлическая балка по нижним полкам должна быть обернута сеткой "Рабица" для штукатурного слоя.

Плиты укладываются по металлическим балкам на слой цементного раствора M100 толщиной не более 20 мм, с совмещением поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка. Замоноличивание стыков плит производится таким же раствором.

При пролете балок свыше 5,0 м до 7,5 м устанавливаются связи из арматуры 20 мм посередине пролета, при пролете от 7,6 до 9,0 м - в каждой трети пролета. Величина опирания балок на стену - по проекту, но не менее 250 мм. При пролете балок свыше 6,0 м под их опорные части необходимо устанавливать опорные подушки.