#G0

Контроль точности устройства монолитных ленточных фундаментов

Для устройства монолитных фундаментов выверяют опалубку в плане относительно осей, а по высоте - от реперов.

Уменьшение внутренних размеров между плоскостями щитов опалубки не допускается, а увеличение возможно не более 5 мм.

Смещать оси опалубки от проектного положения можно на величину не более 15 мм. Вертикальное положение опалубки проверяется отвесом. При этом отклонение не должно быть больше 5 мм на 1 м высоты опалубки и больше 20 мм на всю высоту конструкции.

После установки опалубки в проектное положение на нее с помощью нивелира выносят с контролем отметки верха фундамента и производят бетонирование.

Закончив бетонирование фундамента, разбирают опалубку и приступают к контрольным измерениям.  При этом:

определяют оси фундаментов в плане путем промеров принятым для разбивочных работ методом и обозначают осевые метки краской на поверхности бетона;

нивелируют поверхности фундамента в местах пересечения основных осей и через 5-10 м в промежутке между ними.

В результате выполненных измерений по фундаментам составляют исполнительный чертеж, на котором указывают отметки верха фундамента, полученные отклонения от проектных данных, наличие вводов коммуникаций и др. После этого производят записи в журнале поэтапной приемки или оформляют акт.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга