КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 ИНСТРУКЦИЯ НА УЛУЧШЕННУЮ КЛЕЕВУЮ ОКРАСКУ СТЕН И ПОТОЛКОВ

       

 1. Подготовка потолков под клеевую окраску
 Исполнители 
Маляр III разряда (М1) - 1;
 
Маляр II разряда (М2) - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Скребок стальной с ручкой длиной 1,5 м - 1;
 
Приспособление шлифовальное с ручкой длиной 1,5 м (или терка шарнирная) - 2;
 
Шпатель шириной 300 мм со стальным лезвием - 2;
 
Шпатель стальной узкий - 2;
 
Столик-подмости складной - 2;
 
Кисть травяная на ручке длиной 1,5 м - 2.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- закончить монтаж санитарно-технических и электротехнических сетей;
 
- заделать отверстия, оштукатурить их, а также места сопряжений стен и потолков;
 
- обеспечить в помещении температуру не ниже 8 °С;
 
- просушить поверхность потолков (влажность их не должна превышать 70%);
 
- доставить на рабочее место материалы и инструменты.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по подготовке оштукатуренных потолков под улучшенную клеевую окраску выполняют в следующем порядке:
 
- очищают и сглаживают поверхность потолка и сметают с нее пыль;
 
- расшивают трещины и подмазывают отдельные места;
 
- шлифуют подмазанные места.
 
Работы ведутся одновременно в двух комнатах. В одной маляр М1 очищает потолок скребком, а в другой, где маляры вместе закончили сглаживание поверхности, маляр М2 сметает пыль с потолка.

Рис.1. Организация рабочего места 
М1, М2 - рабочие места маляров;
 
1-4 - последовательность перестановки столиков.
 
Очистка и сглаживание поверхности потолков (скребок, шлифовальные приспособления, травяная кисть; рис.2, 3, 4). Маляр М1 берет скребок одной рукой за конец ручки, другой поддерживает ее снизу на расстоянии 50-60 см от конца и скользящими движениями вперед с небольшим нажимом очищает загрязненные участки. При этом скребок он держит под углом около 45° к поверхности потолка.

Рис.2.
 
Маляры М1 и М2, держа шлифовальные приспособления так же, как скребок, прикладывают их рабочие части к обрабатываемой поверхности потолка и поступательно-возвратными движениями сглаживают ее, продвигаясь по мере работы вперед.

Рис.3.
 
Маляр М2 легкими движениями кисти вправо и влево сметает пыль с поверхности потолка, отступая по мере очистки потолка назад.

Рис.4.
 
Расшивка трещин и частичная подмазка (шпатели; рис.5, 6, 7). Расшивку трещин производят за два движения.

            
Рис.5.
 
Маляр М1 упираясь одной рукой в потолок, другой расшивает узким шпателем трещину в штукатурке на глубину около 2 мм. При этом плоскость шпателя должна быть наклонена  вправо под углом примерно 60° к плоскости потолка. При повторном движении плоскость шпателя наклонена влево.

            
Рис.6. 
Маляр М2, держа узкий шпатель в левой руке, набирает шпаклевку и накладывает ее на широкий шпатель, который держит в правой руке. Маляр М2 упирается левой рукой в потолок, а правой прижимает лезвие широкого шпателя к поверхности потолка под углом примерно 30° и ведет его вперед, нанося шпаклевочный состав на поверхность потолка. Подмазку трещин и выравнивание шпаклевки маляр М2 производит взаимно перпендикулярными движениями узкого шпателя поперек и вдоль трещины. По ходу работ маляры М1 и М2 переставляют столики-подмости.

Рис.7. 
Шлифовка подмазанных мест (шлифовальные приспособления, кисть травяная; рис.8). Каждый из маляров берет шлифовальное приспособление и, слегка нажимая на рукоятку, поступательно-возвратными движениями шлифует поверхность потолка. Отшлифовав полосу по ширине делянки, маляр продвигается на шаг вперед и шлифует следующую полосу. Затем маляр движениями кисти влево и вправо сметает пыль с поверхности потолка. По ходу работ он двигается назад. Угол наклона кисти к поверхности потолка равен примерно 45°.

            
Рис.8. 

      
 2. Огрунтовка потолков клеевым составом за два раза
 Исполнитель 
Маляр IV разряда - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Электрокраскопульт с удочкой и шлангами для нанесения грунтовки - 1;
 
Ведро - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- обеспечить в помещении температуру не ниже 8 °С;
 
- просушить поверхность потолков (влажность их не должна превышать 70%);
 
- доставить на рабочее место материалы и инструменты.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по огрунтовке потолка выполняют в следующем порядке: наносят первый спой грунтовки, а после просушки - второй. Перед второй огрунтовкой шпаклюют и шлифуют неровные места.
 
Первая огрунтовка поверхности потолка (электрокраскопульт, ведро; рис.9). Маляр включает мотор, берет правой рукой удочку около регулирующего клапана, а левой рукой открывает клапан и регулирует над ведром факел распыления огрунтовочного состава. Затем, держа форсунку перпендикулярно к поверхности потолка на расстоянии 75 см от него, маляр медленно продвигается вперед и плавными круговыми движениями удочки наносит равномерный слой огрунтовочного состава на поверхность потолка, не допуская при этом пропусков и подтеков.

            
Рис.9.
 
Вторая огрунтовка поверхности потолка (электрокраскопульт, ведро). После просушки первого слоя грунтовки маляр наносит на потолок второй спой. Состав грунтовки и порядок нанесения те же.

 3. Улучшенная клеевая окраска потолков универсальной удочкой 

 Исполнители 
Маляр III разряда (М1) - 1;
 
Маляр II разряда (М2) - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Удочка универсальная в комплекте со шлангами - 1;
 
Бак красконагнетательный - 2;
 
Компрессор - 1;
 
Ведро - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- подготовить, огрунтовать и хорошо просушить потолки;
 
- доставить на рабочее место материалы и инструменты;
 
- смонтировать стояк для подачи воздуха от компрессора.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по клеевой окраске потолков универсальной удочкой выполняют в следующем порядке:
 
- заправляют красконагнетательные баки окрасочным составом и регулируют в них давление;
 
- налаживают универсальную удочку;
 
- наносят окрасочный состав на потолок.

            
Рис.10. Организация рабочего места 
М1, М2 - рабочие места маляров;
 
1 - красконагнетательные баки;
 
2 - шланг;
 
3 - стояк из стальных труб для подачи воздуха от компрессора;
 
4 - направление движения маляра.
 
Нанесение окрасочного состава на потолок (удочка со шлангом, красконагнетательные баки, компрессор; рис.11). Маляр М1, держа удочку правой рукой у регулирующего клапана, а левой - за конец удлинительной трубки, становится в исходное положение вполоборота к торцовой стене. Затем он подносит форсунку удочки к потолку и на расстоянии 75-90 см от него нажимает перепускной клапан. Направляя струю окрасочного состава перпендикулярно поверхности потолка, маляр движется вдоль торцовой стены, вращая форсунку в горизонтальной плоскости по окружности диаметром 80-90 см, чем достигается равномерное покрытие составом всей поверхности потолка. Закончив окраску одной полосы, он отходит на 80-90 см в сторону и продолжает окраску потолка, двигаясь в обратном направлении. Маляр М2 заправляет баки окрасочным составом и регулирует давление в них. По израсходовании состава в одном из баков маляр подключает другой, заправляет, пустые баки и наблюдает за работой компрессора.

Рис.11. 

       

 4. Улучшенная клеевая окраска потолков электрокраскопультом 

 Исполнитель 
Маляр IV разряда - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Электрокраскопульт с удочкой и шлангами для окраски поверхности потолка - 1;
 
Ведро - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- подготовить поверхность штукатурки под улучшенную клеевую окраску;
 
- хорошо просушить подготовленную поверхность;
 
- обеспечить в помещении температуру не ниже 8 °С.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по окраске поверхности потолков выполняют в следующем порядке:
 
- подносят готовый колер в ведре и заправляют электрокраскопульт;
 
- регулируют факел окрасочного состава;
 
- окрашивают потолок.
 
Окраска поверхности потолка (электрокраскопульт, ведро; рис.12). Маляр берет правой рукой удочку около регулирующего клапана, нажимает кнопку и включает мотор, а затем левой рукой открывает клапан и регулирует над ведром факел распыления окрасочного состава. Затем, держа форсунку перпендикулярно к поверхности потолка и на расстоянии 75 см от него, медленно передвигается вперед и плавными круговыми движениями удочки наносит равномерный спой клеевого колера на потолок, не оставляя незакрашенных мест. По окончании работ маляр промывает резиновые шланги известковым молоком, а затем чистой водой.

Рис.12. 

       

 5. Подготовка поверхности стен под клеевую окраску
 
Исполнители 
Маляр III разряда (М1) - 1;
 
Маляр II разряда (М2) - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Скребок стальной с ручкой длиной 1,5 м - 2;
 
Приспособление шлифовальное с ручкой длиной 1,5 м - 2;
 
Столик-подмости складной - 1;
 
Пылесос промышленный - 1;
 
Шпатель стальной - 2;
 
Кисть травяная - 2;
 
Ведро - 3.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- закончить все общестроительные работы, работы по прокладке внутренних трубопроводов и скрытой электропроводки;
 
- отеплить помещение;
 
- доставить на рабочее место материалы, инструменты и приспособления.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по подготовке поверхности под клеевую окраску выполняют в следующем порядке:
 
- очищают и сглаживают поверхность штукатурки;
 
- расшивают трещины;
 
- подмазывают шпаклевкой расшитые трещины и отдельные места;
 
- шлифуют их.
 
Сначала обрабатывают участки стен около дверных проемов. Каждый маляр обрабатывает сверху вниз участок шириной до 2,5 м.

            
Рис.13. Организация рабочего места 
М1, М2 - рабочие места маляров;
 
1-6 - последовательность перестановки столиков.
 
Очистка и сглаживание поверхности (скребки, шлифовальные приспособления, пылесос; рис.14, 15, 16). Маляры М2 и М1, работая самостоятельно, подготовляют шлифовальные приспособления. Для этого маляр берет в одну руку прямоугольную плиту шлифовального приспособления так, чтобы четыре пальца держали плиту снизу, а большой палец - сверху. Тремя пальцами другой руки он оттягивает стальную тягу от верхней грани плиты и отводит в противоположную сторону. Затем он обертывает шлифовальной шкуркой два раза плиту приспособления, после чего приподнимает, поворачивает тягу в первоначальное положение и опускает ее. Тяга под действием пружины прижимает шкурку к плите.

Рис.14.
 
Далее маляр берет скребок обеими руками и становится вполоборота к стене на расстоянии 0,8-1 м. Движениями снизу вверх по верхней части, в одну из сторон - по средней части и сверху вниз - по нижней части стены, слегка нажимая на скребок, он очищает поверхность радиальными участками шириной 0,6-0,7 м. Наклон скребка к поверхности стены около 30°. Очистив поверхность стены, маляр берет шлифовальное приспособление обеими руками за рукоять, становится вполоборота к стене на расстоянии 1 м и прикладывает плиту приспособления вплотную к верхней части стены так, чтобы угол между рукоятью и стеной составлял около 40°.

Рис.15.
 
Маляр сглаживает поверхность стены, двигая приспособление в верхней части стены - снизу вверх, в средней части - справа налево (или слева направо), в нижней - сверху вниз. Эту операцию маляр выполняет с небольшим нажимом на рукоять радиальными участками шириной до 0,8 м, двигаясь по периметру комнаты. После сглаживания поверхности стен каждый маляр пылесосом очищает свой участок от пыли.

Рис.16.
 
Расшивка трещин и частичная подмазка поверхности стен (шпатели, кисти травяные, ведра, столик-подмости; рис.17, 18). Маляр М1 работает со столика, а маляр М2 с пола. Маляр держит шпатель в руке так, чтобы четыре пальца охватывали его ручку с обеих сторон, а указательный палеи лежал сверху на ребре полотна и служил упором во время работы. Небольшим нажимом на конец шпателя он расшивает трещину на глубину около 2 мм, передвигая шпатель вдоль нее.

Рис.17.
 
При частичной подмазке поверхности стены маляр двумя пальцами поддерживает ручку шпателя снизу, а указательным и средним плотно прижимает его сверху к поверхности стены. Передвигая шпатель елочкой с легким нажимом на полотно, он наносит шпаклевку. При этом угол между плоскостью шпателя и поверхностью стены составляет около 30°. Одновременно смачивает шпаклюемые места водой при помощи травяной кисти, которую держит в другой руке.

Рис.18.
 
Шлифовка подмазанных мест (шлифовальные приспособления). Маляры вновь подготавливают шлифовальные приспособления и затем шлифуют прошпаклеванные места. 

 6. Первая и вторая огрунтовка стен под клеевую окраску 

 Исполнители 
Маляр III разряда (М1) - 1;
 
Маляр II разряда (М2) - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Удочка универсальная в комплекте со шлангами - 1;
 
Красконагнетательный бак - 2;
 
Компрессор - 1;
 
Столик-подмости складной - 1;
 
Кисть-ручник - 1;
 
Кисть маховая - 1;
 
Ведро - 2.
 
Расход материалов на 100 м огрунтованной поверхности:
 
мел молотый 3,00 кг;
 
клей малярный 0,23 кг;
 
купорос медный 0,34 кг;
 
тесто известковое 3,80 кг;
 
мыло хозяйственное 0,85 кг;
 
олифа 0,50 л. 

Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- закончить все работы по подготовке поверхности (очистку, расшивку трещин и шлифовку);
 
- просушить стены;
 
- доставить на рабочее место материалы, инструменты и приспособления.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по огрунтовке оштукатуренных стен под улучшенную клеевую окраску выполняют в следующем порядке:
 
- делают первую огрунтовку клеевым составом с помощью универсальной удочки (воздух подается от компрессора);
 
- после просушки поверхности - вторую огрунтовку кистью-ручником и маховой кистью (при этом сначала отводят верхние границы стен и огрунтовывают углы, а затем всю остальную поверхность).
 
Огрунтовочный состав подают на этажи при помощи установки СО-21 по инвентарному стальному стояку, расположенному в лестничных клетках.

Рис.19. Организация рабочего места 
М1, М2 - рабочие места маляров;
 
1 - компрессор;
 
2 - красконагнетательный бак;
 
3 - установка СО-21;
 
4 - шланг;
 
5 - инвентарный стояк для подачи состава.
 
Первая огрунтовка стен универсальной удочкой (удочка универсальная, красконагнетательные баки, компрессор, ведра; рис.20). Маляр М1 вносит в комнату удочку со шлангами и занимает рабочее место у ближайшего от входа угла. Проверяет работу регулирующего клапана и сопла. Маляр М2 заправляет огрунтовочным составом красконагнетательный бак, регулирует давление в нем, а затем включает подачу состава в удочку. Маляр М1, огрунтовывая поверхность стены, держит одной рукой удочку около регулирующего клапана, а другой - за удлинительную трубку. Стоя вполоборота на расстоянии 60-80 см от стены, он подносит форсунку удочки к верхней части стены, нажимает на рукоять клапана и плавными круговыми движениями форсунки сверху вниз наносит огрунтовочный состав. Во время работы маляр передвигается вдоль стены. Маляр М2 следит за показаниями манометра, поддерживая в баке нормальное рабочее давление и при освобождении одного бака включает подачу состава из другого бака. После этого он заправляет свободный бак огрунтовочным составом.

Рис.20.
 
Вторая огрунтовка стен кистями (кисть-ручник, кисть маховая, ведра, столик-подмости; рис.21, 22, 23). Маляр М2 приносит в комнату столик-подмости, инструменты и огрунтовочный, состав в ведрах. Устанавливает столик-подмости в ближайшем от входа в комнату углу и встав на него делает отводку верхних границ стен и вертикальных углов.

Рис.21. 
Маляр М1 подносит инструменты, а затем огрунтовывает стены с пола, работая маховой кистью. Маляр М2 выполняет огрунтовку в следующем порядке. Берет кисть-ручник тремя пальцами за ручку и погружает ее в огрунтовочный состав на половину длины цайга (рабочей части). Прикладывая и слегка прижимая цайг к стенке ведра, маляр плавным движением руки вверх с небольшим поворотом отжимает избыток огрунтовочного состава с кисти в ведро. Затем маляр прикладывает цайг кисти к стене и плавным движением руки в горизонтальном направлении слева направо (или справа налево) делает отводку верхней границы панели стены.

Рис.22.
 
Кисть при этом постоянно наклонена в направлении ее движения под углом 70° к плоскости стены. По мере уменьшения запаса огрунтовочного состава на кисти маляр слегка поворачивает ее за ручку. После этого маляр М2 приступает к огрунтовке углов.

Рис.23.
 
Зажимая кисть, пропитанную огрунтовочным составом, тремя пальцами маляр прикладывает ее к верху окрашиваемого угла так, чтобы углы между плоскостями смежных стен и кистью составляли 45°, а кисть была бы перпендикулярна линии угла. Движением руки сверху вниз маляр наносит огрунтовочный состав, обеспечивая огрунтовку угла на всю глубину нажимом кисти.

Рис.24.
 
Маляр М1, работая маховой кистью, огрунтовывает стены второй раз в следующем порядке: берет кисть с удлиненной ручкой правой рукой - у конца ручки и левой - на расстоянии 70-80 см от правой, погружает цайг кисти в состав, снимает избыток огрунтовочного состава скользящим движением кисти по стенке ведра вверх. Затем он становится вполоборота к стене на расстоянии 60-80 см от нее, прикладывает кисть к стене под верхней линией отводки и энергичными движениями вправо-влево (несколько по дуге), постепенно отступая от стены, покрывает огрунтовочным составом участок шириной 1,8-2,0 м по всей высоте стены. Далее маляр перемещается вправо по ходу производства работ и продолжает огрунтовку стены.

Рис.25.

       

 7. Сплошная шпаклевка и шлифовка стен под клеевую окраску 

 Исполнители 
Маляр III разряда (М1) - 1;
 
Маляр II разряда (М2) - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Шпатель со стальным лезвием шириной 300 мм - 2;
 
Шпатель стальной узкий - 2;
 
Столик-подмости складной - 2;
 
Пневматическая затирочная машина - 2;
 
Компрессор - 2;
 
Ведро - 2.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо закончить все подготовительные работы и огрунтовать стены, а также завезти материалы и инструменты.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по сплошной шпаклевке и шлифовке оштукатуренных стен выполняют в следующем порядке:
 
- под потолком наносят на стены горизонтальную полосу шпаклевки размером в ширину шпателя, а затем шпаклюют всю поверхность стен;
 
- после просушки шпаклевочного слоя шлифуют прошпаклеванную поверхность пневматическими затирочными машинами.

Рис.26. Организация рабочего места при сплошной шпаклевке стен 
М1, М2 - рабочие места маляров;
 
1-4 - последовательность перестановки столиков при шпаклевке верхних частей стен;
 
5 - направление движения маляров, работающих со столиков;
 
6 - направление движения маляров, работающих с пола.

            
Рис.27. Организация рабочего места при шлифовке прошпаклеванной поверхности 
М1, М2 - рабочие места маляров;
 
1-6 - последовательность перестановки столиков при обработке верхних частей стен;
 
7 - направление ведения работ.
 
Сплошная шпаклевка стен (шпатели, столик-подмости, ведра; рис.28, 29, 30, 31, 32). Вначале маляры работают со столиков и обрабатывают верхние части стен. Они накладывают узким шпателем на широкий, шпаклевку ровным слоем по всей ширине шпателя.

Рис.28.
 
Маляр, слегка наклонившись вправо, прикладывает шпатель к стене под потолком на расстоянии вытянутой руки. Опираясь левой рукой о стену, движением шпателя на себя и одновременно выпрямляясь, он наносит горизонтальную полосу шпаклевки под потолком. Угол наклона шпателя около 40. После этого маляр шпаклюет всю поверхность стены.

            
Рис.29. 
Встав в исходное положение он дуговыми движениями шпателя сверху вниз и снизу вверх обрабатывает правую часть участка. Затем перекладывает шпатель в левую руку и повторяет операцию в обратном направлении (слева направо), причем в этом случае упором служит правая рука.

Рис.30.
 
Нанесение шпаклевки у плинтусов маляр выполняет так: слегка согнувшись, присев и наклонившись вправо он прикладывает вытянутую правую руку со шпателем к поверхности стены у плинтуса опираясь левой рукой о стену движением шпателя на себя он наносит горизонтальную полосу шпаклевки вдоль плинтуса. Полотно шпателя при этом должно быть наклонено к поверхности под углом 40°.

Рис.31.
 
Нижние части стен маляры шпаклюют непосредственно с пола. Маляр прижимает шпатель к поверхности стены двумя руками справа от себя (при обратном ходе - слева от себя) и энергичными движениями вниз и вверх (слегка по дуге), постепенно передвигаясь вдоль стены, наносит состав на поверхность. При изменении направления движения шпателя (сверху вниз или снизу вверх) его поворачивают, не отрывая от стены. Ребро полотна шпателя при движении по вертикали составляет с горизонталью небольшой угол.

Рис.32.
 
Сплошная шлифовка стен (пневматические затирочные машины, компрессоры, столик-подмости; рис.33, 34). Маляры подключают затирочные машины к воздухопроводам компрессоров. Каждый маляр, держа машину левой рукой за рукоятку, правой навинчивает накидную гайку на штуцер, после чего гаечным ключом довертывает ее до отказа. Маляр М1 работает со столика, а маляр М2 - с пола.

Рис.33.
 
Маляр берет затирочную машину обеими руками: левой за рукоятку, а правой - за накидную гайку и шланг и шлифует участки площадью 1,0-1,2 м плавными спиральными движениями, слегка прижимая машину к поверхности стены. Обрабатывая верхнюю часть участка на высоте 0,8-1,0 м, маляр М2 прикладывает диск машины к стене и шлифует ее спиральными движениями справа налево, а затем в обратном направлении. Постепенно переходя к обработке средней части участка (на высоте до 0,5 м), маляр поворачивается боком к стене и работает в полусогнутом положении. Обработку нижней части участка он выполняет согнувшись. Держа машину в вытянутых руках маляр передвигается вдоль плинтуса.

Рис.34. 

      
 8. Окраска оштукатуренных стен клеевыми красками с помощью пневмовалика 

 Исполнители 
Маляр IV разряда (М1) - 1;
 
Маляр III разряда (М2) - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Пневмовалик в комплекте со шлангами - 1;
 
Бак красконагнетательный - 1;
 
Компрессор - 1;
 
Столик-подмости складной - 1;
 
Кисть-ручник - 1;
 
Ведро - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- закончить окраску потолков и огрунтовку стен;
 
- доставить на рабочее место материалы и инструменты;
 
- смонтировать стояк из стальных труб для подачи воздуха и проверить его в работе.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по окраске оштукатуренных стен выполняют в следующем порядке:
 
- кистью отводят верхние границы окраски стен;
 
- окрашивают труднодоступные места и углы;
 
- окрашивают стены с помощью пневмовалика.
 
При одновременной работе двух пневмоваликов следует использовать компрессор СО-7А,
 
Маляры работают в двух комнатах: в одной комнате маляр М2 ведет подготовку стен под окраску, а в другой маляр М1 с помощью пневмовалика окрашивает подготовленные стены.

Рис.35. Организация рабочего места 
М1, М2 - рабочие места маляров;
 
1 - компрессор;
 
2 - красконагнетательный бак;
 
3 - столик-подмости;
 
4 - ведро;
 
5 - направление движения маляров.
 
Отводка верхних границ окраски стен (кисть-ручник, ведро, столик-подмости; рис.36). Маляр М2 берет отжатую кисть-ручник тремя пальцами, прикладывает ее к стене и плавным движением руки в горизонтальном направлении слева направо отводит верхние границы окраски стен. Кисть он держит под углом около 70° к плоскости стены в направлении движения и по мере уменьшения окрасочного состава на кисти слегка поворачивает ее за ручку. В случае пропусков в отводке маляр возвращает кисть к началу пропуска не отрывая ее от стены.

Рис.36.
 
Окраска углов (кисть-ручник, ведро с колером; рис.37). Держа кисть-ручник тремя пальцами, маляр М2 прикладывает ее в верхней границе окрашиваемого угла так, чтобы углы между плоскостями смежных стен и кистью составляли 45°, и наносит окрасочный состав движением кисти сверху вниз и снизу вверх до полной окраски угла. Кисть по отношению к стенам должна быть все время в первоначальном положении.

Рис.37.
 
Окраска стен у плинтусов (ведро с колером, кисть-ручник; рис.38). Маляр М2, нагнувшись и немного присев, прикладывает кисть к месту сопряжения плинтуса со стеной и плавным движением руки в обоих направлениях окрашивает стены на ширину кисти.

Рис.38. 
Окраска стен пневмоваликом (пневмовалик, компрессор, красконагнетательный бак; рис.39). Маляр М1, берет правой рукой пневмовалик за удлинительную трубку около регулирующего клапана, а левой - за середину удлинительной трубки, подносит валик к стене и становится вполоборота на расстоянии 60-80 см от стены. Прикладывая валик к верхней части стены, он нажимает пальцами правой руки на ручку клапана для подачи окрасочного состава, а левой слегка прижимает валик и плавными размеренными движениями вниз и вверх, не отрывая валика от стены, наносит первую полосу краски на всю высоту стены. Каждая следующая вертикальная полоса должна перекрывать предыдущую на 2-3 см. Окрасив полосу стены шириной 30-45 см, маляр перемещается на такое же расстояние вправо или влево, не прекращая работы. В случае пропусков он повторяет движения по той же полосе пневмоваликом без подачи либо с минимальной подачей окрасочного состава.

            
Рис.39.