ВСН 008-88
--------------------------
Миннефтегазстрой

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ  И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Дата введения 1989-01-01

РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ: Всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ) Миннефтегазстроя - К.И.Зайцев - руководитель темы, канд. техн.наук; В.И.Булаев - ответственный исполнитель; Л.С.Прохорская - канд.техн.наук; А.И.Слуцкий; С.Г.Низьев - канд.техн.наук; Л.П.Семенов - канд.техн.наук; Г.И.Крус - канд.хим.наук; В.Б.Серафимович - канд.хим.наук; Т.С.Воронина - канд.хим.наук; В.И.Орехов - канд.техн.наук; А.А.Лейнова - канд.техн.наук;  И.В.Газуко - канд.хим.наук; Л.В.Иванова - канд.хим.наук;  В.А.Рублев - канд.техн.наук (СибНИПИгазстрой МНГС).

Внесены Всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов (отдел изоляции трубопроводов и отдел базовой изоляции и теплоизоляции труб и соединительных деталей)

СОГЛАСОВАНЫ: Госстрой СССР; Мингазпром СССР; Миннефтепром СССР; ССО "Южтрубопроводстрой"; ССО "Центртрубопроводстрой"; ССО "Арктикнефтегазстрой".

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Главным научно-техническим управлением Миннефтегазстроя - В.И.Рыжков, В.В.Кузнецов.

УТВЕРЖДЕНЫ  приказом Миннефтегазстроя  от 1 декабря 1988 года № 332.

С введением в действие "Строительства магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция"    утрачивают силу:

"Инструкция по применению импортных изоляционных полимерных лент и липких оберток" ;

"Инструкция по применению отечественных полимерных изоляционных лент и оберточных материалов для изоляция трубопроводов"   ;

"Правила производства работ по изоляции труб и трубных секций мастичными покрытиями в базовых условиях" ;

"Нанесение покрытия "Пластобит-40" на наружную поверхность магистральных трубопроводов при строительстве и капитальном ремонте" ;

"Материалы изоляционные для защиты трубопроводов от коррозии. Номенклатура показателей" ОСТ 102-76-83.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы распространяются на изоляционные работы при сооружении стальных магистральных и промысловых трубопроводов диаметром до 1420 мм включительно и устанавливают требования к технологии нанесения противокоррозионных и теплоизоляционных наружных покрытий.

1.2. Изоляционные работы следует осуществлять в соответствии с требованиями проекта, СНиП 111-42-80,СНиП 2.05.06-85, СНиП 3.04.03-85, СНиП 2.03.11-85, ГОСТ 12.3.016-87, СНиП 111-4-80, СНиП 3.01.01-85, СНиП 2.014-88*, ГОСТ 25812-83 и ГОСТ 16381-77 и настоящих норм.

_______________

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "СНиП 2.04.14-88".  - Примечание изготовителя баз данных.

1.3. Тип и конструкции защитных покрытий трубопроводов принимаются в соответствии с проектом и приведены в приложении 1.

1.4. Сложность конструктивных решений промысловых трубопроводов, суровые природно-климатические условия северных районов  требуют максимального использования нанесения противокоррозионной и тепловой изоляции на трубы (или секции) в заводских и базовых условиях.

1.5. Материалы и изделия, применяемые для изоляционных работ, определяются проектом и должны соответствовать требованиям научно-технических документов (НТД) на них. Вновь разработанные материалы для изоляции, в том числе и импортные, вводятся в практику строительства трубопроводов в установленном порядке постановки продукции на производство.

2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫХ 
РАБОТ В ТРАССОВЫХ УСЛОВИЯХ

Технология изоляционных работ в трассовых условиях включает:

подготовку изоляционных материалов;

сушку или подогрев изолируемой поверхности;

очистку;

нанесение грунтовки и (или) покрытия;

контроль качества покрытия.

Изоляционные покрытия должны наноситься, как правило, механизированным способом, обеспечивающим проектную толщину изоляционного слоя и его сплошность. Очистку и нанесение грунтовки на трубопроводы следует производить в зависимости от диаметра трубы соответствующими самоходными очистными машинами типа ОМ.

Изоляцию следует наносить в зависимости от диаметра трубы и вида покрытия соответствующими самоходными машинами типа ИМ для битумных покрытий или типа комбайна ОМП для ленточных покрытий.

Нанесение изоляционного покрытия на влажную поверхность труб во время дождя, тумана, снега и сильного ветра не разрешается.

2.1. Подготовка изоляционных материалов

Грунтовки битумно-полимерные

2.1.1. Битумно-полимерные грунтовки  изготовляются в заводских условиях и рекомендуются для круглогодичного применения.

Грунтовку перед использованием следует тщательно размешать до полного исчезновения возможного осадка, затем измерить вязкость и процедить через металлическое сито с 400 отверстиями на 1 см.

2.1.2. Загустевшую грунтовку заводского изготовления разрешается разбавлять (но не более чем на 10% от объема грунтовки); при этом разбавитель выбирается в соответствии со спецификацией на грунтовку.

Грунтовка битумно-бензиновая

2.1.3. Допускается приготовление грунтовки битумно-бенэиновой на месте производства изоляционных работ путем растворения битума в бензине в соотношении 1:3  по объему или 1:2 по массе.

2.1.4. Составы битумных грунтовок в зависимости от сезона нанесения (для летнего и зимнего времени) приведены в табл.1.

Таблица 1

| Грунтовки | Состав грунтовок |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Битумная для летнего времени | Битум БН 90/10 или БН 70/30 по ГОСТ 6617-76 или БНИ-У по ГОСТ 9812-74 |
|  | Бензины неэтилированные: авиационный Б-70 по ГОСТ 1012-72 или автомобильный А-72 и А-76 по ГОСТ 2084-77 |
| Битумная для зимнего времени | Битум БН 70/30 по ГОСТ 6617-76 или БНИ-1V по ГОСТ 9812-74 |
|  | Бензин неэтилированный авиационный Б-70 по ГОСТ 1012-72 |

Двухкомпонентная грунтовка

2.1.5. Двухкомпонентные грунтовки приготовляются непосредственно перед нанесением в соответствии с НТД на них.

2.1.6. Не допускается заготавливать грунтовку на следующие сутки или оставлять неизрасходованной в баке изоляционной машины на несколько часов. Если подготовленная грунтовка не использована полностью, то необходимо освободить бак изоляционной машины и систему подачи; после слива грунтовки всю систему нужно промыть бензином.

Битумные мастики заводского изготовления

2.1.7. Мастики битумно-полимерные типа Изобитеп и мастики битумно-резиновые заводского изготовления в трассовых условиях расплавляют в котлах.

2.1.8. Мастику очищают от упаковочной бумаги и измельчают на куски массой 3-5 кг, загружают в плавильный котел установки УБК-81 или БК-4, в котором оставляют от предыдущей плавки примерно 20%-ную часть объема котла, разогретой до температуры 160-180°С. Общий объем мастики не должен превышать 2/3 емкости котла.

2.1.9. При плавке битума или битумных мастик в котел добавляют несколько капель пеногасителя (полиметилсилоксановой жидкости ПМС-200). Это позволяет в 1,5-2 раза ускорить процесс приготовления мастики.

2.1.10. Разогретую до 170-190°С мастику следует перекачать во 2-й котел установки УБК-81. В этом котле мастику выдерживают при температуре 160-180°С не более 3 ч до полного выпаривания влаги.

Приготовление битумно-резиновой мастики на месте  производства работ

2.1.11. Изготовление битумно-резиновых мастик допускается в полевых условиях в битумоплавильных установках УБК-81 или передвижных котлах, оборудованных устройствами для механического перемешивания.

2.1.12. Мастики на месте производства работ готовятся следующим образом:

битум, поступающий с завода в отвержденном состоянии, очищается от упаковочной бумаги и дробится на куски массой 3-5 кг. В расплавленный битум вводится расчетное количество разрыхленной и просушенной резиновой крошки.

Битумно-резиновая мастика приготавливается непрерывным перемешиванием компонентов при температуре 170-190°С в течение 2-4 ч.

2.1.13. Для получения пластифицированной мастики пластификатор вводят за 30 мин до окончания приготовления мастики, непрерывно перемешивая.

2.1.14. Марки битумной мастики в зависимости от условий применения выбираются в соответствии с требованиями приложения 2.

Приготовление пластифицированной мастики для покрытия  Пластобит-40

2.1.15. Для получения пластифицированной мастики расплавленные мастики Изобитэп-Н, МБР-100 или МБР-90 перемешивают с расчетным количеством пластификатора при температуре не выше плюс 160-170°С. В качестве пластификатора применяется дизельное топливо в соотношении 94:6 по массе.

2.1.16. Показатели пластифицированной мастики должны соответствовать требованиям, указанным в табл.2.

Таблица 2

| Показатель мастики | Норма |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Температура размягчения мастики по ГОСТ 15836-79, °С, не менее | 80 |
| Глубина проникания иглы при 25°С по ГОСТ 15836-79, десятые доли мм, не менее | 30 |
| Растяжимость при 25°С по ГОСТ 15836-79, см (не менее) для мастик на основе: МБР | 3 |
| Изобитэп-Н | 8 |

2.2. Подготовка поверхности труб и трубопроводов 
под противокоррозионные покрытия

2.2.1. Поверхность трубопровода перед изоляцией должна быть высушена и очищена от грязи, ржавчины, неплотно сцепленной с металлом окалины, пыли, земли и наледи, а также обезжирена от копоти и масла. При температуре воздуха ниже плюс 10°С поверхность трубопровода необходимо подогреть до температуры не ниже плюс 15°С (но не выше плюс 50°С).

После очистки поверхность металла должна оставаться шероховатой и обеспечивать достаточное сцепление защитного покрытия с трубой. Характеристика шероховатости  металлических поверхностей под лакокрасочные покрытия выбирается в зависимости от условий эксплуатации, вида, типа и класса покрытия и должна соответствовать требованиям ГОСТ 9.032-74.

2.2.2. Трубы и трубопроводы очищают механическим способом с помощью вращающихся щеток, иглофрез дробеструйным и дробеметным методами. В трассовых условиях наружные поверхности трубопроводов очищают самоходными очистными машинами. С помощью шлифмашинок с поверхности трубопровода удаляются брызги металла, шлака, а также острые выступы и заусенцы.

Окончание приложения 6

Примечания: 1. Допустимые отклонения по толщине изоляционных лент и оберток  по ТУ или сертификатам.

2. Физико-механические и защитные характеристики замеряют при температуре 293 К (20°С).

3. При проведении изоляционных работ при минусовых температурах  контроль качества изоляции необходимо проводить на прогретой поверхности изолированного трубопровода.

4. При нанесении всех видов защитных покрытий температура поверхности трубопровода должна быть не ниже 15° С.

5. Температура защитных лент и оберток при нанесении  - не ниже 10°С.

Приложение 7

 Рекомендуемое

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

Таблица

| Наименование показателей качества и единицы измерения материала | Метод определения показателей качества | Пленочные материалы | Битумные мастики | Грунтовки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лента | обертка |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Технический уровень |  |  |  |  |  |
| Показатели применения: |  |  |  |  |  |
| температурный интервал эксплуатации, °С | По техническим условиям | + | + | + | + |
| температурный интервал нанесения, °С | По техническим условиям | + | + | + | + |
| температурный интервал хранения, °С | По техническим условиям | + | + | + | + |
| температура размягчения, °С | ГОСТ 15836-79 | - | - | + | - |
| толщина, мм | ГОСТ 17035-86 | + | + | - | - |
| ширина, мм | ГОСТ 10354-88 | + | + | - | - |
| длина, м | По техническим условиям | + | + | - | - |
| Разрывная прочность при растяжении, Н/см (кгс/см), Н/см (кгс/см) | ГОСТ 11262-80 | + | + | - | - |
| Относительное удлинение при разрыве, % | ГОСТ 11262-80 | + | + | - | - |
| Удельное электрическое сопротивление, | ГОСТ 6433.2-71 | + | + | - | - |
| Адгезия к загрунтованной стальной поверхности, Н/см (кгс/см), Н/см (кгс/см) | ГОСТ 15140-78 | + | - | - | + |
| Усилие размотки, Н/см (кгс/см) | По техническим требованиям | + | + | - | - |
| Морозостойкость, °С | ГОСТ 16783-71 | + | + | + | - |
| Вязкость условная, с | ГОСТ 8420-74 | - | - | - | + |
| Удельный расход, л/м | По техническим условиям | - | - | - | + |
| Сухой остаток, % | ТУ 102-179-76 | - | - | - | + |
| Растяжимость, см | ГОСТ 15836-79 | - | - | + | - |
| Пенетрация, мм.10 | ГОСТ 15836-79 | - | - | + | - |
| Разнотолщинность, % | По техническим условиям | + | + | - | - |
| Электрическая прочность на пробой, кВ/мм | ГОСТ 6433.3-71 | + | - | - | - |
| Влагопоглощение, % | ГОСТ 4650-80 | + | - | + | - |
| Стойкость к катодному отслаиванию, см | ASTMG-8 | + | - | - | - |
| Показатели надежности: |  |  |  |  |  |
| срок службы, мес | По техническим требованиям | + | + | + | + |
| биостойкость, баллы | ГОСТ 9.048-75 | + | + | + | - |
| стойкость к растрескиванию, ч | ГОСТ 13518-68 | + | + | - | - |
| гарантийный срок хранения, мес | По техническим условиям | + | + | + | + |
| Показатели эргономические: |  |  |  |  |  |
| уровень токсичности, мг/м | ГОСТ 12.1.016-79 | + | + | + | + |
| ПДК, мг/л | ГОСТ 12.1.005-76 | - | - | + | + |
| Показатели транспортабельности : |  |  |  |  |  |
| масса, кг | Пo техническим условиям | + | + | + | + |
| габариты, см х см х см | По техническим условиям | + | + | + | + |
| Стабильность показателей качества |  |  |  |  |  |
| Потери от брака в % от себестоимости продукции | По калькуляции завода | + | + | + | + |
| Потери в % от объема реализованной продукции, на которую предъявлены рекламации | По калькуляции завода | + | + | + | + |
| Непроизводительные затраты на исправление брака, руб./т |  | + | + | + | + |
| Экономическая эффективность: |  |  |  |  |  |
| себестоимость, руб./единица продукции | По калькуляции завода | + | + | + | + |
| оптовая цена, руб./единица продукции | То же | + | + | + | + |
| рентабельность,% | " | + | + | + | + |

___________

Знак "+" в таблице означает, что соответствующий данной графе показатель качества является обязательным для данного типа изоляционного материала.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1. При аттестации продукции используют: температуру размягчения, толщину, ширину, длину, разрывную прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве, удельное электрическое сопротивление, адгезию к загрунтованной стальной поверхности, морозостойкость, вязкость, сухой остаток, растяжимость, пенетрацию, габариты, массу, а также критерии стабильности показателей качества и экономической эффективности.

2. При составлении технических условий используют: температурный интервал эксплуатации, температурный интервал нанесения, температурный интервал хранения, температуру размягчения, толщину, ширину, длину, разрывную прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве, адгезию к загрунтованной стальной поверхности, морозостойкость, вязкость, сухой остаток, растяжимость, пенетрацию, разнотолщинность, гарантийный срок хранения, габариты, массу.

3. При составлении технических требований используют: температурный интервал эксплуатации, температурный интервал нанесения, температурный интервал хранения, температуру размягчения, толщину, ширину, длину, разрывную прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве, адгезию к загрунтованной стальной поверхности, усилие размотки, морозостойкость, вязкость, удельный расход, сухой остаток, растяжимость, пенетрацию, разнотолщинность, электрическую прочность на пробой, влагопоглощение, стойкость к катодному отслаиванию, срок службы, биостойкость, стойкость к растрескиванию, гарантийный срок хранения, уровень токсичности, ПДК, габариты, массу.

Справочное приложение 8
     (с извлечением из СНиП 2.04.14-88)

Материалы и изделия, применяемые для изготовления теплоизоляционного слоя

Таблица 1

| Виды материалов и изделий | Наименование материала или изделия | Марка материала или изделия | ГОСТ, ТУ или нормативные документы | Средняя плотность конст- рукции, кг/м | Группа горючести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пенопласты | Пенополиуретаны напыляемые | ППУ-17Н ППУ-ЗН | ТУ 6-05-221-881-86 ТУ 6-05-221-354-81 | 40-70 | Горючий |
|  | Пенополиуретаны заливочные | ППУ-331/3 ППУ-309 | ТУ 6-05-221-800-85 ТУ 6-05-221-184-77 TG L ГДР 28238/08-74 | 40-60 60-80 - | Горючий Горючий Горючий |
|  |  | Сиспур SH 4050/1 SH 4050/8 |  | 60-70 60 |  |
|  | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый | ППУ-ЭТ | ТУ 6-05-1734-75 | 40-50 | Горючий |
|  | Изделия из пенопласта ФРП-1 и резопена | Группа 75 Группа 100 | ГОСТ 22546-77* | 65-85 86-110 | Трудно- горючие |
|  | Фенольный поропласт | ФЛ | ТУ 401-01(1-6)-83 | 100 |  |
|  |  | ФПБ | ТУ 102-426-86 | 100 | Трудно- горючий |
|  | Плиты теплоизоляцион-ные из пенопласта полистирольного марок ПСБ и ПСБС | 20 25 30,40 | ГОСТ 15588-86 | 20,25 30,40 | Горючие |
| Изделия из минеральной ваты, стеклянного и базальтового волокна | Маты минераловатные прошивные | 100 125 | ГОСТ 21880-86 | 102-132 133-162 | Негорючие |
|  | Конструкции из минераловатных изделий гофрированной структуры для промышленной тепловой изоляции | 75 100 | ТУ 36.16.22-8-86 | 66-98 84-130 | Негорючие |
|  | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | 50 75 125 175 | ГОСТ 9573-82 | 55-75 75-115 90-150 150-210 | Негорючие |
|  | Полуцилиндры и цилиндры минераловатные на синтетическом связующем | 100 150 200 | ГОСТ 23208-86 | 75-125 126-175 176-225 | Негорючие |
|  | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые | 100 | ГОСТ 23307-78* | 115-130 | Негорючие |
|  | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты | 200 250 | ТУ 36-1695-79 | 220 275 | Негорючий Трудно- сгораемый |
|  | Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | МС-35 МС-50 | ГОСТ 10499-78 | 40-56 58-80 | Негорючие |
|  | Маты и вата из супертонкого стеклянного волокна без связующего | 50 75 | ТУ 21-РСФСР-224-87 | 60-80 | Негорючие |
|  | Плиты из стеклянного штапельного волокна полужесткие технические | ППТ-50 ППТ-75 | ГОСТ 10499-78 | 42-58 59-86 | Трудно- горючие |
|  | Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна | ХПС-T-5 XПС-T-2,5 | ТУ 6-11-454-77 | 360 320 | Не горючее |
|  | Ровинг (жгут) из стеклянных комплексных нитей | 200 250 | ГОСТ 17139-79* | 200-250 | Не горючий |
|  | Шнур асбестовый | ШАП | ГОСТ 1779-83 | 100-160 | Трудно- горючий |
|  | Холсты из микро-, ультра-, супертонкого стекломикро- кристаллического штапельного волокна из горных пород | БСТВ-ст | РСТ УCCP-1970-86 | 80 | Негорючие |
|  | Маты звукопоглощающие базальтовые | БЗМ | РСТ УССР 5011-81 | <80 | Негорючие |
| Теплоизоляционные материалы и изделия на неорганическом связующем | Изделия перлитоцементные | 250 300 350 | ГОСТ 18190-80 | 250 300 350 | Негорючие |
|  | Изделия теплоизоляционные известково- кремнезистые | 200 250 | ГОСТ 24748-81 | 200 250 | Негорючие |
|  | Изделия теплоизоляционные вулканитовые | 300, 350 400 | ГОСТ 10179-74 | 300,350 400 | Негорючие |
|  | Армопенобетон | 150-800 | ТУ 401-29-29-75 ТУ 400-1-456-79 | 150-800 | Негорючие |
| Теплоизоляционные материалы и изделия на битумном связующем | Битумоперлит | 450 500 550 | ТУ 480-2-1-84 ТУ 66-16-148-78 ТУ 400-2-131-75 | 450 500 550 | Трудно- горючие |
|  | Битумокерамзит | 400 500 600 | ТУ 102-344-87 | 400 500 600 | Трудно- горючие |
|  | Битумовермикулит | 400 500 600 | ТУ 36-2501-82 ТУ 69-РСФСР-142-82 | 400 500 600 | Трудно- горючие |

Продолжение приложения 8 

Таблица 2

Материалы и изделия для гидроизоляционного защитного покрытия
теплоизоляционных конструкций и теплоизолированных труб

| Наименование материала | ГОСТ, ТУ | Назначение и область применения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий | ГОСТ 14918-80* | В теплоизолированных трубах, сборных и монолитных конструкциях для наземной и надземной прокладках |
| Сталь тонколистовая кровельная | ОСТ 14-11-196-96 | - |
| Сталь листовая углеродистая общего назначения с покрытием краской Б7-177 | ГОСТ 16523-70 | То же |
| Листы из алюминия и алюминиевых сплавов | ГОСТ 21631-76 | " |
| Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов | ГОСТ 13726-78 | " |
| Стеклопластик: |  |  |
| рулонный (РСТ) | ТУ-6-11-145-80 | Сборные и монолитные конструкции надземной и подземной прокладок в непроходных каналах |
| покровный (ФСП) | ТУ-6-11-150-76 |  |
| Стеклотекстолит: покровный листовой (СТПЛ) | ТУ 36-1583-83 | То же |
| конструкционный (КАСТ-В) | ГОСТ 10292-74* | " |
| Стеклорубероид | ГОСТ 15879-70 | " |
| Материалы армопластмассовые для защитных покрытий тепловой изоляции трубопроводов | ТУ 36-2168-85 | " |
| Фольга алюминиевая дублированная | ТУ 36-1177-77 | Сборные и монолитные конструкции надземной прокладки в непроходных каналах |
| Оболочки гофрированные для теплоизоляционных конструкций | ОСТ 36-67-82 | То же |
| Стеклоцемент текстолитовый для теплоизоляционных конструкций | ТУ 36-940-85 | " |
| Фольгоизол | ГОСТ 20429-84 | " |
| Фольгорубероид для защитной гидроизоляции утеплителя трубопровода | ТУ 21 ЭССР 69-83 | " |
| Полимерная оболочка из полиэтилена высокого давления | ГОСТ 16337-77Е ГОСТ 16337-77 | Теплоизолированные трубы подземной прокладки |
| Лента полиэтиленовая липкая импортная (Нитто, Поликен) | - | - |
| Экструдированный полиэтилен низкого давления | ТУ 6-05-1870-84 | То же |
| Лента термоусаживающаяся изоляционная | ТУ 102-412-86 | " |
| Лента термоусаживающаяся термосветостабилизированная изоляционная | ТУ 102-411-86 | Теплоизолированные трубы надземной прокладки |
| Фольга алюминиевая для технических целей | ГОСТ 618-73 | То же |

Продолжение приложения 8

Таблица 3

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ПОКРЫТИЯ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ 
И ИЗДЕЛИЯ БАЗОВОГО ИЛИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

| Наименование изделия | Назначение и область применения |
| --- | --- |
|  | Диаметр трубопровода, мм | Температура теплоносителя, °C | Назначение трубопровода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трубы и детали трубопроводов с тепловой изоляцией из пенополиуретана для подземной прокладки ТУ 1297775-14-88 | 57-530 | 120 | Промысловые, магистральные газо- и нефтепроводы, инженерные и тепловые сети, шлейфы, водоводы |
| То же | 89-720 | 100 | То же |
| Трубы с двухслойной пенопластовой изоляцией и теплоизоляционые сегменты для бесканальной подземной прокладки инженерных сетей ТУ 102-450-87 | 57-530 | 150 | Инженерные и тепловые сети, технологические трубопроводы |
| Трубы и детали трубопроводов инженерных сетей с монолитной изоляцией на основе фенольных пенопластов ТУ 102-426-86 (с изв. о продлении) | 57-325 | 150 | То же |
| Трубы, изолированные битумокерамзитом, и битумокерамзитовые изделия для тепловых сетей, прокладываемых бесканальным способом ТУ 102-344-87 | 57-530 | 150 | Тепловые сети |
| Трубы и детали трубопроводов инженерных сетей надземной прокладки, изолированные фенольными пенопластами в защитном металлическом кожухе ТУ 102-409-85 | 57-530 | 130 | Инженерные сети |
| Трубы и детали трубопроводов, изолированные пенополиуретаном, для надземной прокладки ТУ 1297775-09-87 | 57-530 | 130 | Промысловые и магистральные газо- и нефтепроводы, технологические трубопроводы, тепловые и инженерные сети, шлейфы, водоводы |
| Трубы и детали трубопроводов, изолированные пенополиуретаном, для надземной прокладки ТУ 1297775-09-87 | 57-530 | 130 | То же |
| Трубы с тепловой изоляцией заливочным пенополиуретаном ВСН 462-65 | 90-1500 | 100 | Промысловые и магистральные нефте- и газопроводы, шлейфы, водоводы |
| Индустриальные конструкции для промышленной тепловой изоляции трубопроводов, аппаратов и резервуаров ТУ 36-1180-85 | До 1420 | 180-600 | Промысловые и магистральные нефте- и газопроводы, шлейфы, водоводы |
| Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана для трубопроводов ТУ 102-251-80 (с изв. о продлении) | 57-530 | 130 | Трубопроводы - шлейфы |

Приложение 9 

Справочное

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ

1. Рулоны изоляционных лент и оберток следует транспортировать и хранить в заводской упаковке в вертикальном положении не более чем в 3 ряда (при хранении в паллетах - не более 2 паллетов по высоте) в помещениях, обеспечивающих защиту от солнца и от атмосферных осадков.

2. Ленту, обертку и грунтовки (праймер) в трассовых условиях необходимо транспортировать на специально оборудованном транспорте, обеспечивающем целостность и сохранность качества и количества материалов.

3. Затаренные в бочках и бидонах грунтовку, растворитель, лакокрасочные материалы необходимо хранить отдельно от изоляционных лент и оберток в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении таких же правил противопожарной безопасности, как для горюче-смазочных материалов. Затаренные бочки следует складировать в вертикальном положении (пробкой вверх) не более чем в два ряда на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

4. Бочки с грунтовкой, растворителем и лакокрасочными материалами как заполненные, так и порожние, во время хранения и транспортировки должны быть герметически закрыты.

5. Растаривание рулонов изоляционных лент и оберток, а также вскрытие бочек необходимо производить только при подготовке их к использованию, т.е. на месте производства изоляционных работ.

6. Хранение битумных мастик заводского изготовления производят в соответствии с требованиями ГОСТ 15836-79 "Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия".

7. Мастика должна храниться раздельно по маркам в помещениях или под навесом в условиях, исключающих ее нагревание или увлажнение.

8. Складировать мастику следует на специальных настилах в штабеле высотой не более 2 м. Объем запаса битумной мастики не должен превышать 200 т.

9. При хранении битумную мастику необходимо защищать от засорения землей и другими посторонними включениями, от воздействия атмосферных  осадков и солнечной радиации.

10. При погрузке, разгрузке и перевозке мастики должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие сохранность мастики и тары.

11. Перевозка мастики производится в затаренном виде; при этом она должна быть защищена от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.

12. Мастика, изготавливаемая в непосредственной близости от объектов строительства, может доставляться к месту производства изоляционных работ в разогретом виде - в автогудронаторах.

13. Армирующий рулонный материал ( стеклохолст) хранят в закрытом сухом и чистом помещении. Рулоны стеклохолста должны быть уложены вертикально не более чем в 4 яруса (ряда).

14. В случае увлажнения стеклохолста перед нанесением его следует высушить выдержкой в сушильной камере или в сухом помещении при температуре не ниже плюс 20°С.

15. Хранить и перевозить изоляционные материалы следует в условиях, исключающих их порчу, увлажнение и загрязнение в упаковочном виде. Растаривать материалы можно только на месте производства работ.

16. Срок хранения всех изоляционных материалов и условия их хранения устанавливаются техническими условиями на эти материалы.

Общие требования по обращению с изолированными трубами

17. Складирование изолированных труб должно осуществляться в соответствии с требованиями "Инструкции по технологии и организации перевозки, погрузки, разгрузки и складирования труб больших диаметров при строительстве нефтегазопроводов" .

18. Раскладку труб необходимо производить на предварительно спланированную поверхность в полосе строительства, исключающую возможность повреждения изоляционного покрытия.

19. Не допускается укладывать в один штабель трубы различных диаметров и толщин стенок, а также изолированные трубы вместе с неизолированными.

20. При производстве погрузочно-разгрузочных и транспортных работ, а также при складировании труб с заводской изоляцией следует соблюдать ряд дополнительных требований, обусловленных свойствами изоляционных покрытий и направленных на обеспечение высокого качества строительства.

21. Погрузку, разгрузку и складирование изолированных труб следует производить таким образом, чтобы избегать их соударения, волочения по земле и по нижележащим трубам.

22. При перевозке изолированных труб автотранспортом (трубовозами, плетевозами) следует крепить их стопорными тросами с обоих торцов во избежание продольных перемещений. Необходимо также тщательно закреплять трубы на кониках с помощью увязочных поясов, снабженных эластичными прокладками.

23. При подаче захватов в вагон запрещается сбрасывать их на трубы.

24. Погрузка и разгрузка труб, а также их складирование должны осуществляться с помощью стреловых, гусеничных кранов или трубоукладчиков, оснащенных торцевыми (ЗT-1221, ЗИ-1421, ЗT-1422), автоматическими (ЗTA-101, ЗTA-102, ЗTA-31) захватами.

25. При работе с трубными секциями используют мягкие полотенца типа ПМ и клещевые захваты типа КЗ и ЗТА.

Поверхности захватов, контактирующие с изолированной трубой, должны быть оборудованы вкладышами или накладками из эластичного материала (например, капролона).

26. При выгрузке труб из вагонов и при складировании их применяют траверсы с торцевыми захватами, позволяющие расширить диапазон использования кранов и трубоукладчиков с обычными (не удлиненными) стрелами и обеспечивающие перемещения труб в строго горизонтальной плоскости; при этом исключаются волочение концов труб по земле и удары о соседние трубы.

27. Трубоукладчики, предназначенные для работы с изолированными трубами, должны иметь стрелы, облицованные эластичными накладками. Их изготавливают из утильных автопокрышек, которые разрезают шлифмашинкой с корундовым диском, и крепят к стрелам с помощью съемных планок и хомутов в местах возможного контакта с трубами (от основания стрелы до ее середины).

28. Способ крепления эластичных прокладок не должен вносить изменения в заводскую конструкцию стрелы (т.е. не допускается приварка к ней различных крепежных деталей, высверливание отверстий и т.д.); крепление должно быть прочным и надежным и в то же время позволять производить быстрый демонтаж или замену их на новые.

Транспортировка, разгрузка и складирование труб с металлическими покрытиями

29. Погрузку, разгрузку и складирование изолированных металлическими покрытиями труб выполняют обычными грузоподъемными механизмами с соблюдением мер, исключающих повреждение покрытия.

30. При перевозке труб необходимо выполнять следующие требования:

на площадке железнодорожного полувагона не должно быть твердых предметов;

первый ряд труб должен лежать на деревянных прокладках;

у бортов полувагона должны быть установлены деревянные стойки, чтобы исключить контакт изолированных труб с металлическими деталями бортов;

при стяжке труб необходимо предусмотреть прокладку из транспортерной ленты под проволоку.

31. Трубы к месту производства работ доставляют автотрубовозами. При креплении труб на автотрубовозе необходимо следить, чтобы не было повреждено металлическое покрытие.

Транспортировка, хранение труб со стеклоэмалевым покрытием

32. Трубы со стеклоэмалевым покрытием промыслового сортамента при транспортировке и хранении должны быть в пакетах.

33. В пакетах трубы хранятся в 4 яруса на спланированных площадках.

34. При хранении труб в пакетах высота штабеля не должна превышать 3,5 м.

35. Перевозка труб должна производиться с соблюдением правил, исключающих повреждение стеклоэмалевого покрытия.

36. Для производства погрузочно-разгрузочных и монтажных работ необходимо применять траверсы и захваты, исключающие повреждение покрытия.

Транспортировка, разгрузка, складирование 
и хранение изолированных мастичными покрытиями трубных секций

37. Изолированные трубные секции пакетируют и укладывают на спланированные площадки. Пакет трубных секций формируют из расчета грузоподъемности транспортных и захватных средств.

38. Разгрузку секций производят автокраном с помощью траверс типа TPB-182, оборудованных мягкими полотенцами ПМ-523.

39. Для удобства такелажных работ с пакетом изолированных секций складирование производят на 2 мягкие опоры средней частью пакета, а неизолированные концы секций - на инвентарные подкладки, имеющие ограничительные клинья, которые предохраняют пакет секций от раскатывания. Между пакетами трубных секций - должны быть оставлены проходы шириной не менее 0,5 м.

Хранение и транспортировка теплоизолированных труб

40. Теплоизолированные трубы должны храниться на ровных площадках. Складирование теплоизолированных труб производят штабелями высотой не более 2 м с прокладками через каждые 0,5 м по высоте штабеля и 2 м по длине. В качестве прокладок применяют деревянные рейки шириной 3005 мм или длинномерные резиновые изделия. Для предотвращения раскатывания труб при штабелировании должны быть установлены боковые опоры. В штабеле должны быть уложены теплоизолированные трубы одного типоразмера.

41. При складировании теплоизолированные трубы могут подвергаться воздействию атмосферной среды при температурах в пределах минус 60 - плюс 60°С в течение одного года при наличии консервационного покрытия концевых участков труб.

42. Транспортировку, перегрузку или установку труб нельзя осуществлять при температурах ниже минус 30 °С или выше плюс 50°С.

43. При температурах ниже минус 40°С трубы не должны подвергаться ударам.

44. Транспортировка труб должна проводиться в специальных деревянных пакетах. Поперечное сечение пакетов не должно превышать 1500 мм. Число теплоизолированных труб в пакете определяется их диаметром. В качестве амортизатора между трубами и деревянным щитом укладываются маты из эластичного пенопласта. Деревянные вставки между трубами должны иметь мягкие (обрезиненные) прокладки.

45. Полуцилиндры и скорлупы из пенополиуретана для теплоизоляции стыков поставляются в упаковке согласно "Типажу специализированных контейнеров и средств пакетирования для доставки штучных, таро-штучных грузов в строительстве на период до 1990 года", утвержденному Госстроем СССР от 16.12.1980 г.

46. Хранение скорлуп и полуцилиндров рекомендуется в упакованном виде.

47. Упаковка, хранение и транспортировка индустриальных конструкций производится в соответствии с действующими техническими условиями ТУ З6-1180-85.

48. При использовании минераловатных материалов и изделий для теплоизоляции стыков следует предусмотреть условия хранения и транспортировки, исключающие возможность их влагонасыщения.

49. Перевозка пакетированных теплоизолированных труб и других элементов теплоизоляции может осуществляться на автомобильном, железнодорожном и водном транспорте в соответствии  с "Правилами перевозки грузов в прямом, смешанном железнодорожно-водном сообщении" (М.: Транспорт", 1985), "Правилами перевозки грузов", ч. I (М.: "Транспорт", 1978),  "Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом" (М.: "Транспорт", 1984).

50. При погрузочно-разгрузочных работах, перевозке и монтаже поверхность теплоизолированных труб и деталей покрытия следует предохранять от механических повреждений.