КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 Отделка фасадов мелкозернистыми материалами

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ФАКТУРНОЙ ОТДЕЛКЕ ОТКОСОВ

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, поверхности       21,6
 Затраты труда на 10 поверхности, чел.-ч      0,37

 ИСПОЛНИТЕЛИ 
Штукатур 4 разряда (Ш1) 
Штукатур 3 разряда (Ш2) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Агрегат для фасадных работ АО-500 
Распылитель Р-68 
Устройство для нанесения мелкозернистого материала на  вертикальную поверхность (крошкомет) 
Компрессор  
Шланг резинотканевый d=12 мм для подачи сжатого воздуха 
Совок 2 шт 
Ковш штукатурный  2 шт 
Щетка-торцовка  2 шт 
Кисть-ручник  
Ведро для хранения воды  2 шт 
Емкость для хранения раствора и крошки 
Ковш штукатурный 
ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 

- закончить грунтовку откосов, установку защитных экранов и фактурную отделку стен фасада; 

- установить агрегат АО-500 в рабочее положение; 

- проверить исправность механизмов; 

- доставить в рабочую зону необходимые приспособления, механизмы и материалы.

 Описание операций

 Нанесение полимерцементного раствора (рис.1, 2)

   
Рис.1

Рис.2
 
Ш1 кистью-ручником наносит полимерцементный раствор толщиной 1,5-2 мм на поверхность  откоса, а щеткой-торцовкой придает поверхности фактурный вид, делая легкие удары по свеженанесенному раствору. Ш1 начинает выполнение операций с левого окна, передвигаясь по люльке вправо к следующему окну.

 Заправка бункера крошкомета (рис.3)

Рис.3 
Ш2 с помощью кисти слегка смачивает водой крошку в емкости и перемешивает ее совком так,  чтобы верхний спой крошки был слегка влажным, затем берет одной рукой крошкомет за ручку, другой - с помощью совка набирает  из емкости увлажненную крошку и засыпает в бункер крошкомета.

 Нанесение крошки (рис.4)

Рис.4 
Ш2 держит крошкомет на расстоянии 20-30 см от поверхности обеими руками: правой  - у регулирующего клапана, а левой - за ручку бункера крошкомета.  Открывая правой рукой пропускной клапан подачи сжатого воздуха, Ш2 направляет струю  крошки под прямым углом к поверхности вертикального откоса. При нанесении крошки на потолочную часть откоса,  струя крошки направляется под угпом 45-60 градусов. Ш2 передвигается по люльке вслед за Ш1, наносящим полимерцементный раствор.

 Прочие операции 
Ш1 перемешивает полимерцементный раствор, перемещает шланги, при схватывании раствора на отдельных участках смачивает эти участки водой с помощью кисти-ручника.