КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ДЕКОРАТИВНОЙ ТЕРРАЗИТОВОЙ ШТУКАТУРКИ

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел-день,     11,6
 Затраты труда на 1 , чел.-ч   0,69 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

Штукатуры 4-го разряда
 (машинист) М
 (стропальщики) Ш1, Ш2
 Штукатур 4-го разряда (Ш5)
 Штукатуры 3-го разряда (Ш4, Ш6)
 Штукатуры 2-го разряда (Ш, ШЗ) 

 МЕХАНИЗМЫ, ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 

Штукатурный агрегат ША-2Б с комплектом рукавов и форсункой 
Лопата растворная (3 шт.) 
Ведро (3 шт.) 
Рейка-правило 
Столик-лестница (3 шт.) 
Кельма типа КШ (2 шт.) 
Лотки для сбора раствора (3 шт.) 
Ящик для раствора (2 шт.) 
Терка для терразитовой штукатурки (2 шт.) 
Пневматическая затирочная машина СО-54 
Рабочий орган для циклевки терразитовой штукатурки 
Щетка волосяная (2 шт.) 
Компрессор СО-7А
 
     РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 10 

     Раствор известковый - 0,2 Крошка мраморная диаметром 6-8 мм - 200 кг Цемент белый М300 - 40 кг Вода - 50 л
 
     Объемное соотношение компонентов декоративного слоя  штукатурки - 1:5:5:5 (цемент : раствор известковый : крошка  мраморная : вода). 
ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: выполнить все общестроительные и специальные работы,  предшествующие отделочным работам; нанести  подготовительный слой штукатурки для высококачественной  штукатурки и выдержать до состояния схватывания раствора. 

Описание операций 

Схема организации работ
 при приготовлении терразитового раствора (рис.5)
 при нанесении терразитового слоя штукатурки и его выравнивании (рис.6)
 при декоративной обработке штукатурки (рис.7) 

Рис.5

Рис.6

Рис.7

 Приготовление раствора 
    
  М проверяет исправность узлов и механизмов и включает агрегат для работы в режиме перемешивания раствора. Ш лопатой загружает в бункер агрегата известковое тесто, мраморную крошку, цемент, добавляет воду до получения необходимой консистенции раствора и следит за равномерностью перемешивания. 

 Нанесение терразитового слоя штукатурки (рис.1)

Рис.1 
Ш1 и Ш3 проверяют исправность сигнализации, шланга, форсунки. Ш1 подносит форсунку к штукатурному ящику и удерживает ее  над ящиком. ШЗ подает сигнал на включение растворонасоса.  М включает растворонасос, а Ш пропускает по шлангу известковое молоко для смазки. Затем М включает подачу терразитового раствора. Ш1 над ящиком регулирует струю раствора. Держа форсунку правой  рукой в месте ее соединения со шлангом. Ш1 с расстояния 60-100 см под углом 60-80° к вертикали направляет струю раствора на стену. Левой  рукой Ш1 поддерживает шланг (при работе положение рук может меняться). ШЗ переносит шланг, обеспечивая Ш1 свободное перемещение  по фронту работ и следит за состоянием шланга, предохраняя  его от перегибов и скручивания. Ш следит за процессом процеживания  раствора через вибросито агрегата, за процессом подачи  раствора в лоток. М обеспечивает исправную работу  механизмов агрегата, производит включение и выключение  агрегата по сигналам ШЗ.

 Выравнивание слоя штукатурки (рис.2)

Рис.2 
Ш2 и Ш4 правилами, передвигая снизу вверх зигзагообразными  движениями вдоль стены, разравнивают нанесенный слой раствора. По мере необходимости кельмами подбирают опавший раствор и  наносят его на поверхность стены. Затем Ш2 и Ш4 снимают  лотки для сбора опавшего раствора и со столика-лестницы  окончательно выравнивают слой штукатурки по верху стены,  а с пола выравнивают штукатурку внизу.
 
Декоративная обработка просохшей штукатурки (рис.3, 4)

Рис.3

Рис.4
 
Через 20-24 часа после нанесения раствора приступают к его декоративной отделке. Ш5 присоединяет шланг для подачи воздуха к ресиверу компрессора, а Ш6 - к пусковому устройству затирочной машины. Затем Ш6 поднимается на столик-лестницу, берет в руки затирочную машину, включает пусковое устройство и плавными круговыми движениями с легким нажатием рабочего органа на обрабатываемую поверхность, создает равномерную зернистую поверхность штукатурки за счет обнажения части крошки. Ш5 щеткой обметает и очищает обработанную поверхность. При необходимости поправляет поверхность ручной теркой, следя за получением равномерной фактуры по всей поверхности стены.