ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ОБЛИЦОВКА МАТЕРИАЛАМИ CERESIT

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на облицовку материалами Ceresit.

1.1 Технологическая карта разработана на облицовку 100 м строительных конструкций в промышленном и гражданском строительстве при строительстве новых и восстановлении существующих зданий и сооружений.

1.2 Технологическая карта предусматривает применение различных групп материалов Ceresit:

Ceresit CM - клеи для приклеивания облицовочных плиток; Ceresit СЕ - затирки для заполнения межплиточных швов; Ceresit CT - грунтовки и штукатурки для подготовки поверхности стен под облицовку;

Ceresit CN - смеси для полов перед устройством облицовок; Ceresit CS - герметики для устройства деформационных швов.

1.3 Область применения каждого из материалов в зависимости от условий эксплуатации облицовок, состояния облицовываемых конструкций и от их функционального назначения приведены в таблице 4.1.

1.4 Облицовка конструкции осуществляется с целью обеспечения: архитектурно-эстетических свойств конструкций, помещений и зданий; защиты строительных конструкций и зданий от атмосферных воздействий, агрессивной среды и др.

1.5 Технологическая карта разработана на устройство 100 м облицовок строительных конструкций, эксплуатируемых как  внутри зданий, так  и снаружи.

1.6 Все работы по устройству облицовок должны производиться при температуре окружающей среды не ниже +5 °С и не выше +30 °С.

1.7 В состав работ, рассматриваемых картой, входит:

обследование состояния облицовываемых конструкций с целью определения мероприятий по подготовке поверхности, выбора материалов и конструктивно-технологических решений;

подготовка поверхности строительных конструкций под облицовку;

огрунтовка поверхности (по необходимости);

приготовление клеевых растворных смесей;

облицовка строительных конструкций;

затирка межплиточных швов;

устройство деформационных швов.

1.8 При привязке данной технологической карты к конкретному объекту в процессе разработки проекта производства работ следует уточнить:

марки материалов, которые будут применяться для устройства облицовок; перечень и объем работ, которые необходимо выполнить до облицовочных работ;

применяемые средства подмащивания, механизмы и приспособления, необходимые для приготовления и нанесения материалов; перечень и объем выполняемых облицовочных работ.

1.9 Работы по устройству плиточных облицовок наружных стеновых конструкций рекомендуется выполнять с лесов, защищенных сеткой, с подмостей или самоподъемных люлек.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Организация производства работ

2.1.1 До начала работ по устройству облицовки следует выполнить:

осмотр, освидетельствование строительного объекта и определения его готовности к выполнению работ по устройству облицовки;

разработку проекта производства работ;

установку подмостей (по необходимости);

доставку на строительную площадку и складирование материалов, изделий, инструментов и приспособлений;

подготовку строительного объекта к выполнению работ.

2.1.2 Осмотр и обследование строительного объекта.

При осмотре и обследовании строительного объекта устанавливается готовность его к выполнению работ по устройству облицовок.

На строящемся объекте до начала работ должны быть выполнены работы:

общестроительные и монтажные;

проложены все коммуникации и заделаны все коммуникационные каналы;

заделка и герметизация швов между блоками или панелями на фасаде здания;

заделка мест сопряжения оконных, дверных и балконных блоков с элементами ограждений;

остекление окон и балконных дверей или установка стеклопакетов.

На ремонтируемых или реконструируемых объектах работы по облицовке следует начинать после:

ремонта или замены оснований, подлежащих облицовке,

ремонта или замены коммуникаций.

В процессе осмотра и освидетельствования определяется состояние облицовываемых конструкций, а именно:

наличие и размеры отклонений от вертикали и горизонтали облицовываемых конструкций;

наличие, характер и площади загрязнения на поверхности конструкций;

прочность основания, подлежащего облицовке;

прочность сцепления штукатурки с основанием.

По результатам осмотра и освидетельствования составляют акт по подготовке объекта к устройству облицовки. Полученные результаты используются при разработке проекта производства работ (ППР).

2.1.3 ППР разрабатывается (по необходимости) для каждого конкретного объекта, на котором планируется выполнять работы по устройству облицовки с учетом:

данных по осмотру и освидетельствованию объекта;

рекомендуемой области применения материалов Ceresit для устройства плиточных облицовок, установленной таблицей 3 настоящей технологической карты, ТУ В.2.7-21685172.001-99, СНиП 3.04.01 "Изоляционные и отделочные покрытия" и ДБН В.2.6-22-2001 "Устройство покрытий с применением сухих строительных смесей".

2.1.4 При планировании и обустройстве строительной площадки определяются:

размеры площадки;

места расположения и размеры участков складирования материалов, инструментов и приспособлений;

места расположения и размеры участков приготовления растворных смесей из сухих смесей;

места отдыха работающих;

места складирования и сбора отходов.

При обустройстве площадки работы должны выполняться с учетом всех возможностей по использованию имеющихся на территории площадки временных и постоянных сооружений.

При этом должны осуществляться общие мероприятия по технике безопасности:

выполнено ограждение площадки и обеспечено ее освещение в вечернее и ночное время;

обеспечен отвод поверхностных вод;

обеспечены опасные зоны предупредительными знаками;

обеспечена правильная организация передвижения транспортных средств, гарантирующая свободный подъезд ко всем строениям.

К участкам приготовления растворных смесей должна подаваться вода.

2.1.5 Средства подмащивания устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 24258, ГОСТ 28012, ГОСТ 18347, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, а также в соответствии с другими действующими нормативными документами, регламентирующими характеристики средств подмащивания и безопасность при эксплуатации.

2.1.6 Материалы, инструменты, приспособления, необходимые для выполнения работ, доставляют на объект автотранспортом, складируют в местах, определенных при обустройстве строительной площадки, и хранят в условиях, обеспечивающих их сохранность в процессе выполнения работ.

К месту выполнения облицовочных работ материалы и инструменты подаются при помощи тележек по ГОСТ 13188, по ГОСТ 12874 и переноской вручную.

2.1.7 Подготовка поверхностей строительных конструкций к выполнению работ по устройству облицовок.

Отделочный слой, потерявший сцепление с поверхностью конструкции при подготовке к выполнению работ по устройству плиточных облицовок, удаляют при помощи дробеструйных аппаратов по ТУ 3.5393180.005, а также при помощи струи воды, подаваемой под давлением до 30 МПа. При небольших объемах работ для этой цели используют кирки, зубила, скарпели и щетки.

Наплывы бетона и раствора удаляют электрическими молотками типа ИЭ-4207, ручными сверлильными машинами типа ИЭ 1036 ЭМ. При небольших объемах работ используют бучарды, зубила, стальные щетки. Большие, но не увеличивающиеся трещины, а также большие выбоины в поверхности конструкции расчищают от частиц разрушенного материала сжатым воздухом.

Выступающий из швов каменной кладки раствор удаляют при помощи зубила, скарпеля и шпателя, обеспечив при этом ровную без выступов поверхность.

От высолов, ржавчины, жиров и плесени поверхности очищают методами и средствами, указанными в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Методы и средства очистки поверхности от ржавчины, жиров и плесени 
(ДБН В.2.6-22-2001)

| Характер загрязнения | Способ очистки |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Жировые пятна | а) Обработка водными растворами солей или едкого натрия, содержащими поверхностноактивные вещества (ПАВ). В качестве солей следует использовать: Карбонат натрия (NaСО); тринатрийфосфат (NaPO); пирофосфат натрия (NaPO); триполифосфат натрия (NaPO 2NaPО). В качестве ПАВ рекомендуется использовать ОП-7 или ОП-10, представляющие собой продукты оксиэтилирования моно- и диалкилфенолов. Растворы солей и едкого натрия рекомендуется готовить от 4% до 5% консистенции. Количество вводимого в них поверхностноактивного вещества не должно превышать 1%. б) Обработка органическими растворителями. Для обезжиривания рекомендуется применить: трихлорэтилен (CHCI=CCI), перхлорэтилен (CCI=CCI), уайт-спирит. При обработке мокрых и влажных поверхностей в хлорированные углеводы рекомендуется вводить аммиак, триэтаноламин или уротропин. в) Обработка эмульсионными составами, включающими в себя: органические растворители, ПАВ и воду. г) Очистку от пятен невысыхающих масел проводят при помощи жирной глины. |
| 2. Высолы | Обработка раствором соляной кислоты с концентрацией до 6% с последующей обработкой 4%-ным раствором соды (NaCО или NaOH); затем промывка водой. |
| 3. Пятна битума | а) Обработка поверхности скребками (при небольших объемах работ) б) Промывка растворителями (уайт-спиритом, нефрасаном). |
| 4. Копоть | а) Обработка поверхности скребками (при небольших объемах работ). б) Промывка растворителем (уайт-спиритом, нефрасами). |
| 5. Пятна водных и неводных красок | а) Обработка поверхности скребками (при небольших объемах работ). б) Обработка поверхности пескоструйным аппаратом (при больших объемах работ). в) Обработка органическими и неорганическими смывками с последующей очисткой поверхности механическим способом. Из щелочных составов рекомендуется использовать гидроксиды щелочных металлов, растворенные в воде, в которые добавляют ускоритель. В качестве ускорителя добавляют трипропиленгликоль или его смесь с монофениловым эфиром этиленгликоля. Содержание ускорителя в смеси должно быть от 1 до 10%. |
| 6. Грязь и пыль | а) Обдувание сжатым воздухом. б) Пескоструйная обработка. в) Промывка раствором соды (NaCО). г) Промывка водой с введением ПАВ. |
| 7. Следы очищающих составов | а) Механическая обработка (удаление с поверхности глины). б) Промывка водой. в) Обдувание сжатым воздухом. |
| 8. Ржавчина | Нанесение на поверхность составов, содержащих неорганическую кислоту (HCI, HSО), поверхностноактивное вещество катионного или неионогенного типа (Катаин А или Катаин К, Синтаенол ДС-10, ОП-7), трепел. Последующая обработка составами, которые содержат едкий натр, бихромат калия (КСrО). |
| 9. Избыточная влажность поверхности после ее очистки | а) Естественная сушка при температуре +20±5 °С. б) Обдув теплым воздухом из калорифера. |

Примечание: Наиболее эффективным средством удаления загрязнений с облицовываемой поверхности является универсальный очиститель Ceresit CL 55.

Большие трещины, выбоины грунтуют грунтовочным составом Ceresit СТ 17, выдерживают в течение шести часов до полного высыхания грунтовки, затем заполняют растворной смесью Ceresit CX5 или материалами группы СМ или CN. Трещины подмазывают шпателем вручную, вначале движением шпателя поперек трещины (заполняют трещину растворной смесью), затем вдоль трещины (выравнивают слой растворной смеси заподлицо с поверхностью конструкции). Трещины шириной до 0,5 мм, а также мелкие царапины не расшиваются и не заделываются.

Места, в которых в процессе эксплуатации здания или сооружения появились грибы, мох, поросль очищают щетками, обрабатывают препаратом Ceresit CT 99 и высушивают.

В том случае, когда конструкции подвергались ремонту или их поверхности обрабатывались специальными составами, облицовочные работы начинают не ранее, чем через три дня после окончания работ по подготовке поверхности.

2.2 Технология производства работ

2.2.1 Основание, подлежащее облицовке, должно быть прочным и сухим. Перед началом подготовки основания под облицовку производят ее простукивание молотком с целью определения отслоившегося от конструкции слоя. Глухой звук при простукивании основания означает наличие таких мест, они должны быть удалены, обработаны грунтовкой Ceresit CT 17 и спустя 3-6 часов заделаны растворной смесью, которая выбирается в зависимости от состояния конструкции, ее назначения и условий эксплуатации (см. таблицу 2.2).

2.2.9 Размеры зубца шпателя подбирают в зависимости от размеров плитки (см. таблицу 2.5).

Таблица 2.5

Зависимость размера зубца шпателя от размера плитки

| Размер плитки | Размер зубца шпателя |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 10х10 | 4 |
| 15х15 | 6 |
| 10х20 | 6 |
| 25х20 | 8 |
| 30х30 | 10 |
| 40x40 | 12 |

2.2.10 При правильном подборе консистенции и размера зубца шпателя растворная смесь должна покрыть поверхность плитки не менее чем на 65% (см. рисунок 5). В этом случае плитка не сползает с вертикальной поверхности, если это не соблюдается, следует использовать шпатель с большим размером зуба.

Рисунок 5. Определение площади контакта слоя клея с поверхностью плитки

2.2.11 При облицовке наружных поверхностей зданий и поверхностей во влажных помещениях клеевые растворные смеси наносятся не только на основание, но и на плитку. Толщина слоя растворной смеси при этом должна быть в пределах 1 мм (см. рисунок 6). В случае применения для облицовки поверхностей плиток из природного камня или бетона размером более 400х400 мм и толщиной более 10 мм применяется дополнительное механическое крепление.

Рисунок 6. Нанесение слоя клея на поверхность плитки и основание

2.2.12 Для установки металлических и пластмассовых крепежных элементов креплений элементов (скоб, крюков, анкеров, петель и др.) в конструкциях зданий и облицовочных плитках используется смесь Ceresit CX5.

2.2.13 После закрепления ряда облицовочных плит просветы между ними и стеной следует заполнить клеевой смесью Ceresit CM 117 или Ceresit СМ 17 более жидкой консистенции.

2.2.14 При облицовке полов положение крупных напольных плиток корректируется с помощью резинового молотка (см. рисунок 7).

Рисунок 7. Корректирование положения плитки с помощью резинового молотка

2.2.15 Перед тем, как приступить к заполнению швов цветными затирками следует проверить, легко ли удаляется пигментированная масса с поверхности плитки. Если затирка проникает в неплотную структуру поверхности плитки и не удаляется, прежде всего, это относится к неглазурованной плитке, чистую поверхность следует защитить концентрированной грунтовкой Ceresit СТ 18, которая после затвердевания затирки удаляется с помощью ацетона.

2.2.16 К затирке швов следует приступать после затвердевания клеевого слоя (см. таблицу 2.6).

Таблица 2.6

Марки клеевых смесей и время их затвердевания

| Марка клеевой смеси | Время затвердевания, после чего возможна затирка межплиточных швов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ceresit CM 11 | 24 часа |
| Ceresit CM 14 | 3 часа |
| Ceresit CM 15 | 3 часа |
| Ceresit CM 16 | 24 часа |
| Ceresit CM 17 | 24 часа |
| Ceresit CM 117 | 24 часа |

2.2.17 Приготовленная согласно п.4.2.5 затирочная растворная смесь с помощью резинового полутерка или терки вдавливается в швы сначала перпендикулярно, а затем под углом к плитке (см. рисунок 9).

Рисунок 8. Приготовление затирочной растворной смеси

Рисунок 9. Порядок заполнения межплиточных швов растворной смесью

2.2.18 Для заполнения швов напольных плиток можно использовать резиновые скребы (см. рисунок 10), в случае, когда швы между облицовочными плитами широкие, используется эластичная затирка Ceresit CE 37. В других случаях заполнение швов облицовок пола осуществляется аналогично п.2.2.17.

Рисунок 10. Заполнение швов с помощью резинового скреба

2.2.19 Избыток затирочной растворной смеси собирают с облицованной поверхности влажной пористой, часто промываемой губкой. Для придания швам вогнутой формы растворная смесь в шве разравнивается с помощью закругленной пластмассовой, резиновой или деревянной палочки (см. рисунок 11).

Рисунок 11. Формование поверхности затирочной массы в швах

2.2.20 При высокой температуре и низкой влажности воздуха затирку следует защищать от слишком быстрого пересыхания путем легкого увлажнения намоченной гладкой губкой. При увлажнении широких швов этот процесс следует производить очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность затирки.

2.2.21 Высохший налет от затирки с плитки удаляют через 24 часа с помощью легкой сухой тряпки.

2.2.22 Деформационные швы, швы сопряжений конструкций стена-пол, стена-стена, а также места соединения облицовок с санитарным оборудованием (ванные, умывальники и др.) заполняются силиконовым герметиком Ceresit CS 25

Поверхность шва должна быть сухой и очищенной от остатков клея, для предохранения поверхности облицовки от загрязнения герметиком она предварительно оклеивается самоклеящейся лентой (см. рисунок 12).

Рисунок 12. Заполнение швов герметиком

2.2.23 Спустя пять минут после укладки герметика его поверхность смачивается водным мыльным раствором, что позволяет затем с помощью скругленной пластмассовой палочки, также смоченной в этом растворе, отформовать поверхность шва. Затем необходимо снять ленту и убрать остатки герметика. Свежие загрязнения герметиком можно снять с помощью спирта.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Контроль качества облицовочных работ осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2002 "Устройство покрытий с применением сухих строительных смесей".

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Материалы, применяемые для облицовочных работ

4.1 Материалы, применяемые для облицовочных работ и их свойства приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Материалы, применяемые для облицовочных работ и их свойства

| N п/п | Марка материала | Назначение | Свойства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ceresit CT 17 Грунтовка глубокопроникающая | Для укрепления и пропитки оснований под отделочные, гидроизоляционные, теплоизоляционные и др. покрытия | Состав: дисперсия на основе синтетических смол. Цвет: светло-желтый. Температура основания: от +5 °С до +35 °С. Время высыхания: от 4 до 6 часов. Сопротивление диффузии: около 100 НО. Плотность: 1001-1003 кг/м Массовая доля нелетучих веществ: 5-8%. Время высыхания до степени 3, не больше 3 часов. рН: 7-9. Стойкость пленки к статистическому действию воды при температуре (20,0+2,0) °С, не менее 12 часов. Эластичность пленки: 1 мм. Расход грунтовки: от 0,1 до 0,2 л/м. |
| 2 | Ceresit CM 11 Клеящая смесь | Растворная смесь для выполнения облицовочных работ внутри и снаружи зданий | Состав: цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавками. Расход воды для приготовления растворной смеси: 6,0 л воды на 25 кг Время потребления растворной смеси: около 2 часов. Открытое время: более 20 минут. Время корректирования: до 10 минут. Температура основания при применении растворной смеси: от +5 °С до +30 °С. Сопротивление к сползанию: менее 0,1 мм. Расшивка швов: через 24 часа. Адгезия раствора к бетонным основаниям, эксплуатируемым в сухих и влажных условиях, не менее: 0,8 Н/мм. Температура эксплуатации: от -50 °С до +70 °С. Расход растворной смеси: от 2,0 до 4,2 кг/м в зависимости от размера зубцов и неровности основания. |
| 3 | Ceresit CM 14 Быстротвердеющая клеящая смесь | Быстротвердеющая растворная смесь для выполнения облицовочных работ внутри и снаружи зданий | Состав: цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавками. Расход воды для приготовления растворной смеси: 6,5-7,0 л воды на 25 кг. Время потребления растворной смеси: до 30 минут. Открытое время: 10-15 минут. Время корректирования: до 10 минут. Температура основания при применении растворной смеси: от +5 °С до +30 °С. Сопротивление к сползанию: менее 0,1 мм. Расшивка швов: через 3 часа. Адгезия раствора к бетонным основаниям, эксплуатируемым в сухих и влажных условиях, не менее: 0,8 Н/мм. Температура эксплуатации: от -50 °С до +70 °С. Расход растворной смеси: от 2,0 до 4,2 кг/м в зависимости от размера зубцов и неровности основания. |
| 4 | Ceresit CM 15 Клеящая смесь для мрамора | Растворная смесь для облицовки мраморными плитами и другими плитами из светлых пород природного камня внутри и снаружи зданий | Состав: цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавками. Расход воды для приготовления растворной смеси: 6,75-7 л воды на 25 кг. Время потребления растворной смеси: до 30 минут. Открытое время: более 15 минут. Время корректирования: до 10 минут. Температура основания при применении растворной смеси: от +5 °С до +30 °С. Сопротивление к сползанию: менее 0,1 мм. Расшивка швов: через 3 часа. Адгезия раствора к бетонным основаниям, эксплуатируемым в сухих и влажных условиях не менее 0,8 Н/мм. Температура эксплуатации: от -50 °С до +70 °С. Расход растворной смеси: от 2,5 до 4,4 кг/м в зависимости от размера зубцов и неровности основания. |
| 5 | Ceresit CM 16 Клеящая смесь "ПРОФИ" | Растворная смесь для выполнения облицовочных работ внутри и снаружи зданий | Состав: цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавками. Расход воды для приготовления растворной смеси: 7,0-7,5 л воды на 25 кг. Время потребления растворной смеси: около 2 часов. Открытое время: 30 минут. Время корректирования: до 20 минут. Температура основания при применении растворной смеси: от +5 °С до +30 °С. Сопротивление к сползанию: менее 0,1 мм. Расшивка швов: через 24 часа. Адгезия раствора к бетонным основаниям, эксплуатируемым в сухих и влажных условиях, не менее: 0,9 Н/мм. Температура эксплуатации: от -50 °С до +70 °С. Расход растворной смеси: от 1,4 до 5,6 кг/м в зависимости от размера зубцов и неровности основания. |
| 6 | Ceresit CM 117 Клеящая смесь "flexible" | Растворная смесь для выполнения облицовочных работ внутри и снаружи зданий | Состав: цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавками. Расход воды для приготовления растворной смеси: 7,0-8,0 л воды на 25 кг. Время потребления растворной смеси: около 2 часов. Открытое время: более 20 минут. Время корректирования: до 15 минут. Температура основания при применении растворной смеси: от +5 °С до +30 °С. Сопротивление к сползанию: менее 0,1 мм. Расшивка швов: через 24 часа. Адгезия раствора к бетонным основаниям, эксплуатируемым в сухих и влажных условиях, не менее: 1,1 Н/мм. Температура эксплуатации: от -50 °С до +70 °С. Расход растворной смеси: от 1,8 до 4,7 кг/м в зависимости от размера зубцов и неровности основания. |
| 7 | Ceresit CM 17 Эластичная клеящая смесь | Растворная смесь для выполнения облицовочных работ, в том числе и по деформируемым основаниям внутри и снаружи зданий | Состав: цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавками. Расход воды для приготовления растворной смеси: 5,75 л воды на 25 кг. Время потребления растворной смеси: около 2 часов. Открытое время: более 15 минут. Время корректирования: до 10 минут. Температура основания при применении растворной смеси: от +5 °С до +30 °С. Сопротивление к сползанию: менее 0,1 мм. Расшивка швов: через 24 часа. Адгезия раствора к бетонным основаниям, эксплуатируемым в сухих и влажных условиях, не менее: 1,3 Н/мм. Температура эксплуатации: от -50 °С до +70 °С. Расход растворной смеси: от 1,7 до 3,8 кг/м в зависимости от размера зубцов и неровности основания. |
| 8 | Ceresit СЕ 31 Белый шов | Растворная смесь для затирки швов между облицовочными плитками внутри и снаружи зданий (ширина швов от 2 до 5 мм) | Состав: цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавками. Расход воды для приготовления растворной смеси: 0,30-0,33 л воды на 1 кг. Время потребления растворной смеси: около 60 минут. Температура основания при применении растворной смеси: от +5 °С до +30 °С. Температура эксплуатации: от -50 °С до +70 °С. Расход растворной смеси: от 0,35 до 0,50 кг/м в зависимости oт размера плитки и ширины шва облицовок. |
| 9 | Ceresit СЕ 32 Серый шов | Растворная смесь для затирки швов между облицовочными плитками внутри и снаружи зданий (ширина швов от 2 до 5 мм) | Состав: цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавками. Расход воды для приготовления растворной смеси: 0,30-0,33 л воды на 1 кг. Время потребления растворной смеси: около 60 минут. Температура основания при применении растворной смеси: от +5 °С до +30 °С. Температура эксплуатации: от -50 °С до +70 °С. Расход растворной смеси: от 0,35 до 0,50 кг/м в зависимости от размера плитки и ширины шва облицовок. |
| 10 | Ceresit CE 33 Цветной шов | Растворная смесь для затирки швов между облицовочными плитками внутри и снаружи зданий (ширина швов от 2 до 5 мм) | Состав: цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавками. Расход воды для приготовления растворной смеси: 0,30-0,33 л воды на 1 кг сухой смеси. Время потребления растворной смеси: около 60 минут. Температура основания при применении растворной смеси: от +5 °С до +30 °С. Температура эксплуатации: от -50 °С до +70 °С. Расход растворной смеси: от 0,35 до 0,50 кг/м в зависимости от размера плитки и ширины шва облицовок. |
| 11 | Ceresit СЕ 34 Белый широкий шов | Растворная смесь для затирки швов между облицовочными плитками внутри и снаружи зданий (ширина швов от 4 до 15 мм) | Состав: цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавками. Расход воды для приготовления растворной смеси: 0,18 л воды на 1 кг сухой смеси. Время потребления растворной смеси: около 60 минут. Температура основания при применении растворной смеси: от +5 °С до +30 °С. Температура эксплуатации: от -50 °С до +70 °С. Расход растворной смеси: от 0,4 до 1,2 кг/м в зависимости от размера плитки и ширины шва облицовок. |
| 12 | Ceresit СЕ 35 Серый широкий шов | Растворная смесь для затирки швов между облицовочными плитками внутри и снаружи зданий (ширина швов от 4 до 15 мм) | Состав: цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавками. Расход воды для приготовления растворной смеси: 0,18 л воды на 1 кг сухой смеси. Время потребления растворной смеси: около 60 минут. Температура основания при применении растворной смеси: от +5 °С до +30 °С. Температура эксплуатации: от -50 °С до +70 °С. Расход растворной смеси: от 0,4 до 1,2 кг/м в зависимости от размера плитки и ширины шва облицовок. |
| 13 | Ceresit CE 36 Цветной широкий шов | Растворная смесь для затирки швов между облицовочными плитками внутри и снаружи зданий (ширина швов от 4 до 15 мм) | Состав: цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавками. Расход воды для приготовления растворной смеси: 0,18 л воды на 1 кг сухой смеси. Время потребления растворной смеси: около 60 минут. Температура основания при применении растворной смеси: от +5°С до +30°С Температура эксплуатации: от -50 °С до +70 °С. Расход растворной смеси: от 0,4 до 1,2 кг/м в зависимости от размера плитки и ширины шва облицовок. |
| 14 | Ceresit СЕ 37 Серый эластичный шов | Растворная смесь для затирки швов между облицовочными плитками внутри и снаружи зданий (ширина швов от 2 до 15 мм) | Состав: цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавками. Расход воды для приготовления растворной смеси: 0,2 л воды на 1 кг сухой смеси. Время потребления растворной смеси: около 40 минут. Температура основания при применении растворной смеси: от +5 °С до +30 °С. Температура эксплуатации: от -50 °С до +70 °С. Расход растворной смеси: от 0,7 до 1,0 кг/м в зависимости от размера плитки и ширины шва облицовок. |
| 15 | Ceresit СЕ 42 Быстротвердеющий шов | Быстротвердеющая смесь для затирки швов между мраморными облицовочными плитками внутри и снаружи зданий (ширина швов от 1 до 8 мм) | Состав: цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавками. Расход воды для приготовления растворной смеси: 0,26 л воды на 1 кг сухой смеси. Время потребления растворной смеси: около 30 минут. Температура основания при применении растворной смеси: от +5 °С до +30 °С. Температура эксплуатации: от -50 °С до +70 °С. Расход растворной смеси: от 0,35 до 0,50 кг/м в зависимости от размера плитки и ширины шва облицовок. |
| 16 | Ceresit CE 44 Эпоксидно-цементный шов | Двухкомпонентная эпоксидно-цементная смесь для затирки швов между облицовочными плитками внутри и снаружи зданий (ширина швов от 2 до 12 мм) | Состав: смесь цементов и эпоксидной смолы с минеральными наполнителями. Состав для приготовления мастики: 6 частей компонента А и 1 часть компонента В. Время потребления растворной смеси: около 45 минут. Температура основания при применении растворной смеси: от +10 °С до +30 °С. Температура эксплуатации: в сухих условиях от -20 °С до +100 °С, во влажных условиях от -20 °С до +100 °С. Начало эксплуатации: через 24 часа. Адгезия ко всем основаниям согласно области применения: не менее 1,5 МПа Расход мастики: от 1,1 до 1,6 кг/м в зависимости от размера плитки и ширины шва облицовок. |
| 17 | Ceresit СЕ 47 Химически стойкий шов облицовок стен | Эпоксидная мастика для затирки межплиточных швов облицовок стен, эксплуатируемых в агрессивной среде (ширина швов от 2 до 8 мм) | Состав: Эпоксидная смола с минеральными наполнителями и полимерными добавками. Состав для приготовления мастики: 3 части компонента А и 1 часть компонента В. Время потребления растворной смеси: около 90 минут. Температура основания при применении растворной смеси: от +10 °С до +25 °С. Температура эксплуатации: от -50 °С до +100 °С. Начало эксплуатации в агрессивной среде: через 7 суток. Полимеризация мастики: через 7 суток. Адгезия ко всем основаниям согласно области применения: не менее 2,2 МПа. Расход мастики: от 0,8 до 1,4 кг/м в зависимости от размера плитки и ширины шва облицовок. |
| 18 | Ceresit CE 48 Химически стойкий шов облицовок полов | Эпоксидная мастика для затирки межплиточных швов облицовок полов, эксплуатируемых в агрессивной среде (ширина швов от 2 до 8 мм) | Состав: Эпоксидная смола с минеральными наполнителями и полимерными добавками. Состав для приготовления мастики: 3 части компонента А и 1 часть компонента В. Время потребления растворной смеси: около 90 минут. Температура основания при применении растворной смеси: от +10 °С до +25 °С Температура эксплуатации: от -50 °С до +100 °С. Начало эксплуатации в агрессивной среде: через 7 суток. Полимеризация мастики: через 7 суток. Адгезия ко всем основаниям согласно области применения: не менее 2,2 МПа Расход мастики: от 0,8 до 1,4 кг/м в зависимости от размера плитки и ширины шва облицовок. |
| 19 | Ceresit CX 5 Смесь для анкеровки | Растворная смесь для анкеровки и крепления различныхстроительныхэлементов в бетоне, каменной кладке (время затвердевания - 5 минут) | Состав: смесь цементов и добавок. Пропорция воды для приготовления растворной смеси: пластичная консистенция 1 ч. воды и 3 ч. СХ 5, жидкая консистенция 1 ч. воды и 2 ч. СХ 5. Время потребления растворной смеси: около 4 минут. Температура основания при применении растворной смеси: от +5 °С до +30 °С. Прочность на сжатие: Через 6 часов: более 12,0 Н/мм Через 1 сутки: более 22,5 Н/мм Через 28 суток: более 40,0 Н/мм Прочность на изгиб: Через 6 часов: более 2,2 Н/мм Через 1 сутки: более 2,6 Н/мм Через 28 суток: более 8,0 Н/мм. Расход растворной смеси около 1,6 кг/л заполненного объема. |
| 20 | Ceresit CT 29 | Растворная смесь для ремонта и подготовки оснований, под отделку внутри и снаружи зданий | Состав: цементно-известковая смесь с минеральными наполнителями и другими органическими добавками. Расход воды для приготовления растворной смеси: 0,24 л воды на 1 кг. Время потребления растворной смеси: до 60 минут. Температура основания при применении растворной смеси: от +5 °С до +35 °С Толщина слоя: от 2 до 20 мм. Адгезия раствора ко всем основаниям согласно области применения не менее: 0,3 Н/мм Расход растворной смеси: 1,8 кг/м на 1 мм толщины слоя, 1,8 кг на 1 л заполненного объема. |
| 21 | Ceresit CN 83 Быстротвердеющая смесь | Для срочного ремонта и устройства стяжек полов внутри и снаружи зданий (толщина слоя от 5 до 35 мм) | Состав: смесь цементов с минеральными наполнителями и органическими добавками. Расход воды для приготовления растворной смеси: 3,0-3,2 л воды на 25 кг. Время потребления растворной смеси: до 40 минут, начало схватывания растворной смеси: 40 минут. Готовность раствора для технологического передвижения: 6 часов. Температура основания при применении растворной смеси: от +5 °С до +30 °С Устройство покрытий из керамики: через 24 часа, из других материалов через 72 часа, покраска через 7 суток. Прочность на сжатие: через 1 сутки: более 13,0 Н/мм через 3 суток: более 23,0 Н/мм через 28 суток: более 32,0 Н/мм. Прочность на изгиб: через 1 сутки: более 3,0 Н/мм через 3 суток: более 3,5 Н/мм через 28 суток: более 5,5 Н/мм Адгезия раствора к бетонным основаниям, загрунтованным Ceresit СТ 17: 0,9 Н/мм Расход растворной смеси: около 2,0 кг/м на 1 мм толщины слоя. |
| 22 | Ceresit CS 25 Силиконовый герметик для сантехнических работ | Герметизация швов и стыков в ванных комнатах, душевых кабинах, бассейнах, санузлах, кухнях и других помещениях и сооружениях с влажной средой. Заполнение швов облицовок из плитки различных видов, кроме мраморной, во влажных помещениях | Состав: силиконовый каучук. Максимальная ширина шва 30 мм. Полимеризация герметика: через 24 часа. Эксплуатация облицовок в бассейнах через 7 суток. Температура основания при применении герметика: от +5 °С до +40 °С. Температура эксплуатации герметика: от -20 °С до +80 °С. Расход герметика: 10x10: 3,0 м п. 20x10: 1,5 м п. |
| 23 | Ceresit Silikon Универсальный силиконовый герметик | Герметизация оконных и дверных блоков, герметизация швов сборных конструкций из бетона, металла, стекла. Выполнение деформационных швов в бассейнах, резервуарах, теплоизоляционных системах фасадов | Состав: силиконовый каучук Максимальная ширина шва 15 мм. Полимеризация герметика: через 24 часа. Эксплуатация облицовок в бассейнах через 7 суток. Температура основания при применении герметика: от +5 °С до +40 °С. Температура эксплуатации герметика: от -40 °С до +100 °С. Расход герметика: 10x10: 3,0 м п. 13x10: 1,5 м п. |

Клеевые смеси, их область применения и конструктивно-технологические особенности применения

4.2 Клеевые смеси, их область применения и конструктивно-технологические особенности применения указаны в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Клеевые смеси, их область применения и конструктивно-технологические особенности применения

| N п/п | Марка клея | Назначение клея | Область применения | Конструктивно-технологические особенности применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ceresit CM 11 Клеящая смесь | Растворная смесь для выполнения облицовочных работ внутри и снаружи зданий | Предназначена для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных или цементно-известковых поверхностей плиткой с водопоглощением более 3% - это плитки из керамики, искусственного камня и др. размером не более чем 30х30 см. Растворная смесь применяется по прочным недеформируемым основаниям на стенах и полах в жилищно-гражданском и промышленномстроительстве, внутри и снаружи зданий. | 1. Толщина слоя должна быть не более 10 мм. 2. При облицовке гипсовых или сильно впитывающих воду оснований требуется создание на их поверхности водонепроницаемой пленки с помощью грунтовки Ceresit CT 17. 3. Для затирки швов рекомендуются затирки Ceresit СЕ 31, 32 и 33. 4. Может применяться в качестве выравнивающей растворной смеси для подготовки оснований. |
| 2 | Ceresit CM 14 Быстротвердеющая клеящая смесь | Растворная смесь для выполнения облицовочных работ внутри и снаружи зданий | Смесь предназначена для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных или цементно-известковых поверхностей плиткой из керамики и искусственного камня размером не более чем 30x30 см. Применяется по прочным недеформируемым основаниям на стенах и полах в жилищно-гражданском и промышленномстроительстве, внутри и снаружи зданий. Благодаря быстрому набору прочности растворная смесь особенно удобна для ускоренной облицовки. Незаменима при выполнении облицовочных работ в коридорах, переходах и др. помещениях. | 1. Толщина слоя должна быть не более 10 мм. 2. При облицовке гипсовых или сильно впитывающих воду оснований требуется создание на их поверхности водонепроницаемой пленки с помощью грунтовки Ceresit CT 17. 3. Для затирки швов рекомендуются затирки Ceresit СЕ 31, 32, 33, 42. |
| 3 | Ceresit CM 15 Клеящая смесь для мрамора | Растворная смесь для облицовки мраморными плитами и другими плитами из светлых пород природного камня внутри и снаружи зданий | Предназначена для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных или цементно-известковых поверхностей плитами из мрамора и других светлых пород природного камня. Применяется по прочным недеформируемым основаниям на стенах и полах в жилищно-гражданском и промышленномстроительстве, внутри и снаружи зданий. Благодаря быстрому набору прочности растворная смесь особенно удобна для ускоренной облицовки. Незаменима при выполнении облицовочных работ в коридорах, переходах и др. помещениях. | 1. При облицовке деформируемых поверхностей необходимо введение добавки Ceresit CC 83. 2. Для затирки швов рекомендуется применять Ceresit СЕ 42. |
| 4 | Ceresit CM 16 Клеящая смесь "Профи" | Растворная смесь для выполнения облицовочных работ внутри и снаружи зданий | Предназначена для облицовки поверхностей с повышенной плотностью (бетон, асбошифер, силикатный кирпич и др.) керамической и каменной (природной из крупнозернистых пород и искусственной) плиткой, размером не более чем 40х40 см внутри и снаружи зданий. Рекомендуется для устройства мозаичных покрытий и облицовки конструкций профильным камнем, наклейки минеральных и пенополистирольных плит при утеплении зданий, а также при наклейке декоративных плит из пенополистирола, полиуретана и керамического профильного камня, имитирующего кирпич. | Открытое время не менее 30 мин, что технологически выгодно при облицовке поверхностей мелкогабаритными плитками. |
| 5 | Ceresit CM 117 Клеящая смесь "flexible" | Растворная смесь для выполнения облицовочных работ внутри и снаружи зданий | Предназначена для облицовки поверхностей с повышенной плотностью (бетон, природный камень, асбошифер и др.) любой плиткой из природного камня, стекла, плотного бетона, литого камня и др., кроме мраморной. Растворная смесь также эффективна: - при облицовке поверхностей без удаления старой плитки, т.е. "плитка по плитке", за исключением облицовки по глазурованной поверхности; - при приклеивании термоизоляционных плит (минераловатные, пенополистирольные) при утеплении ограждающих конструкций; - для облицовки оснований, подверженных постоянным атмосферным воздействиям (цоколи, террасы, балконы, эксплуатируемые кровли и др.); - для выполнения облицовки бассейнов и резервуаров. Возможно применение растворной смеси при выполнении облицовочных работ керамической плиткой (водопоглощение более 3%) по менее плотным основаниям, таким как кирпичные, цементно-песчаные, цементно-известковые, гипсовые и др. | При облицовке глазурованной поверхности (старая плитка) или деформируемых поверхностей (подогреваемые полы) в растворную смесь необходимо добавить эмульсию Ceresit CC 83 из расчета 2 кг СС 83 на 25 кг сухой смеси и 6 л воды. |
| 6 | Ceresit CM 17 Эластичная клеящая смесь | Растворная смесь для выполнения облицовочных работ, в том числе и по деформируемым основаниям, внутри и снаружи зданий | Предназначена для облицовки поверхностей с повышенной плотностью (бетон, природный камень, асбошифер и др.) всеми плитками из природного камня, стекла, плотного бетона, литого камня и др., кроме мраморных, внутри и снаружи зданий. Также эффективна: при облицовке поверхностей без удаления старой плитки, т.е. плитка по плитке; для облицовки оснований, подверженных постоянным атмосферным воздействиям (террасы, балконы, эксплуатируемые кровли и др.), а также при приклеивании термоизоляционных плит (минераловатные, пенополистирольные) при утеплении ограждающих конструкций, для облицовки подогреваемых полов; для приклеивания декоративных плит из пенополистирола, полиуретана, керамического профильного камня, имитирующего кирпич. Возможно применение растворной смеси при выполнении облицовочных работ керамической плиткой (водопоглощение более 3%) по менее плотным основаниям таким, как кирпичные, цементно-песчаные, цементно-известковые, гипсовые и др. | Обладает эластичными свойствами, что допускает применение при облицовке деформируемых оснований. |