МДС 31-12.2007

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

     
ПОЛЫ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ФИРМЫ "ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНИК"

Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов

РАЗРАБОТАН ОАО "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений" (канд. техн. наук С.М.Гликин, канд. техн. наук А.П.Чекулаев).

РАССМОТРЕН Органом по сертификации проектной продукции в строительстве N РОСС RU.0001.11CP48 от 19.12.2005.

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие с 18 января 2007 г. на основании экспертного заключения N 430с/07 от 15.01.2007. Сертификат соответствия ГОСТ Р N РОСС PU. CP48.C 00033.

Настоящий методический документ выполнен в полном соответствии с действующими строительными нормами и правилами и регламентирует применение материалов, разработанных и поставляемых в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями, утвержденными в установленном порядке.

Методический документ разработан для применения во всех регионах России и не требует дополнительной проверки и подтверждения пригодности для применения в строительстве.

ВВЕДЕНИЕ

В работе представлены материалы для проектирования и устройства полов жилых, общественных и производственных зданий с применением клеевых композиций и саморазравнивающихся составов фирмы "Хенкель Баутехник", выполненные на основе анализа опыта применения их в практике строительства, а также экспериментальной проверки физико-механических показателей материалов.

Работа выполнена сектором полов ОАО "ЦНИИПромзданий" по договору М 28.06/06 с ООО "Хенкель Баутехник".

Раздел I

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОЛАМ

1. Область применения

1.1. Настоящие технические требования распространяются на правила проектирования и устройства полов производственных, жилых, общественных, административных и бытовых зданий.

1.2. Соблюдение изложенных ниже технических требований обеспечивает эксплуатационную надежность и долговечность конструкций полов.

1.3. При проектировании полов кроме настоящих технических требований, обязательных к применению, необходимо соблюдать дополнительные требования, установленные нормами проектирования конкретных зданий и сооружений, противопожарными и санитарными нормами, а также нормами технологического проектирования.

1.4. Данные технические требования не распространяются на правила проектирования съемных полов (фальшполов) и полов, расположенных на вечномерзлых грунтах.

2. Основные положения

2.1. Проектирование полов должно осуществляться с учетом эксплуатационных воздействий на них, специальных требований (безыскровость, антистатичность, беспыльность, теплоусвоение, звукоизолирующая способность) и климатических условий места строительства.

2.2. Полы, выполняемые по перекрытиям, при предъявлении к последним требований по защите от шума, должны обеспечивать нормативные параметры звукоизоляции перекрытий в соответствии с указаниями СНиП 23-03. Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями и индексов приведенного уровня ударного шума под перекрытиями приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование и расположение ограждающей конструкции | Индекс изоляции воздушного шума , дБ | Индекс приведенного уровня ударного шума , дБ |
| --- | --- | --- |
| Жилые здания |  |  |
| 1. Перекрытия между помещениями квартир и отделяющие помещения квартир от холлов и используемых чердачных помещений: |  |  |
|  | в домах категории А | 54 | 55 |
|  | в домах категории Б | 52 | 58 |
|  | в домах категории В | 50 | 60 |
| 2. Перекрытия между помещениями квартир и расположенными под ними магазинами: |  |  |
|  | в домах категории А | 59 | 55 |
|  | в домах категории Б | 57 | 58 |
|  | в домах категории В | 55 | 60 |
| 3. Перекрытия между комнатами в квартире в двух уровнях: |  |  |
|  | в домах категории А | 47 | 63 |
|  | в домах категории Б | 45 | 66 |
|  | в домах категории В | 43 | 68 |
| 4. Перекрытия между жилыми помещениями общежитий | 50 | 60 |
| 5. Перекрытия, отделяющие помещения культурно-бытового обслуживания общежитий друг от друга и от помещений общего пользования (холлы, вестибюли и пр.) | 47 | 65 |
| Гостиницы |  |  |
| 6. Перекрытия между номерами: |  |  |
|  | категории А | 52 | 57 |
|  | категории Б | 50 | 60 |
|  | категории В | 48 | 62 |
| 7. Перекрытия, отделяющие номера от помещений общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты): |  |  |
|  | категории А | 54 | 55 |
|  | категории Б | 52 | 58 |
|  | категории В | 50 | 60 |
| 8. Перекрытия, отделяющие номера от ресторанов, кафе, столовых, кухонь: |  |  |
|  | категории А | 62 | 57 |
|  | категории Б | 59 | 60 |
|  | категории В | 57 | 62 |
| Административные здания, офисы |  |  |
| 9. Перекрытия между рабочими комнатами, кабинетами, секретариатами и отделяющие рабочие комнаты, кабинеты, секретариаты от помещений общего пользования (вестибюли, холлы): |  |  |
|  | категории А | 52 | 63 |
|  | категории Б | 50 | 66 |
| 10. Перекрытия, отделяющие рабочие комнаты, кабинеты от рабочих, не защищаемых от шума помещений (машбюро, телетайпные залы и т.п.): |  |  |
|  | категории А | 54 | 60 |
|  | категории Б | 52 | 63 |
| Больницы и санатории |  |  |
| 11. Перекрытия между палатами, кабинетами врачей | 47 | 60 |
| 12. Перекрытия между операционными и отделяющие операционные от палат и кабинетов | 57 | 60 |
| 13. Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от помещений общего пользования (вестибюлей, холлов) | 52 | 63 |
| 14. Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты от столовых, кухонь | 57 | 63 |
| Школы и другие учебные заведения |  |  |
| 15. Перекрытия между классами, кабинетами, аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (коридоры, вестибюли, холлы) | 47 | 63 |
| 16. Перекрытия между музыкальными классами средних учебных заведений | 57 | 58 |
| 17. Перекрытия между музыкальными классами высших учебных заведений | 60 | 53 |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |
| 18. Перекрытия между групповыми комнатами, спальнями | 47 | 63 |
| 19. Перекрытия, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь | 51 | 63 |
| Примечание - Категория А - высококомфортные условия: категория Б - комфортные условия; категория В - предельно допустимые условия. |

2.3. Полы производственных, жилых, общественных, административных и бытовых зданий с нормируемым показателем теплоусвоения поверхности пола должны проектироваться с учетом требований СНиП 23-02.

2.4. Полы в помещениях, где возможно образование взрывоопасных смесей газов, пыли, жидкостей и других веществ в концентрациях, при которых искры, образующиеся при ударе предметов о пол или разрядах статического электричества, могут вызвать взрыв или возгорание, а также при наличии в помещениях электронного оборудования, для которого искры могут создать помехи нормальной работе (предприятия с электронной гигиеной), должны выполняться из необразующих искр при ударах антистатических или структурно неэлектризуемых материалов.

2.5. В помещениях с нормируемым содержанием мелкодисперсных аэрозолей в воздухе ("чистые" и "особо чистые" помещения) должны применяться "беспыльные" покрытия полов.

2.6. Требования по беспыльности, антистатичности и (или) безыскровости устанавливаются Заказчиком на стадии Технического задания на проектирование с учетом технологического процесса и требований отраслевых стандартов.

2.7. В помещениях, где полы подвержены воздействиям кислот, щелочей, масел и других агрессивных жидкостей, они должны быть химически стойкими и выполняться из материалов, отвечающих требованиям, предъявляемым СНиП 2.03.11.

2.8. В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия жидкостей в покрытии пола должны быть предусмотрены уклоны, равные:

0,5-1% - при бесшовных покрытиях и покрытиях из плит (кроме бетонных покрытий всех видов);

1-2% - при покрытиях из кирпича и бетонов всех видов.

Уклоны лотков и каналов в зависимости от применяемых материалов должны приниматься соответственно не менее указанных.

Направление уклонов должно обеспечивать отвод сточных вод в лотки, каналы и трапы без пересечения проездов и проходов.

2.9. Во избежание образования трещин в бетонном подстилающем слое в полах на грунте их уклон должен создаваться путем соответствующей планировки грунтового основания.

2.10. Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо помещения должны быть разделены порогом.

2.11. В соответствии со СНиП 21-01 в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности А, Б и В1, где производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы должны проектироваться из материалов группы горючести НГ или Г1.

2.12. Не допускается применение ковровых покрытий из материалов по воспламеняемости групп В2, В3 и по дымообразующей способности групп Д2, Д3 в полах зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3 и Ф4 по СНиП 21-01.

2.13. В соответствии со СНиП 21-01 в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса конструктивной пожарной опасности здания С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г2, РП2, Д2, Т2 - в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах;

Г3, РП2, Д3, Т2 - общих коридорах, холлах, фойе.

2.14. Обогреваемые полы следует предусматривать на первом этаже в групповых помещениях всех типов детских дошкольных учреждений, а также в спальных и раздевальных в учреждениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Средняя температура на поверхности пола должна поддерживаться в пределах +23 °С.

2.15. Обогреваемые полы являются дополнением к основному отоплению и служат для создания комфорта.

3. Грунт основания под полы

3.1. Грунт основания под полы должен исключать возможность деформации конструкции пола вследствие просадки или пучения.

3.2. Не допускается применять в качестве основания под полы торф, чернозем и другие растительные грунты. Насыпные и естественные грунты с нарушенной структурой должны быть предварительно уплотнены до степени уплотнения, соответствующей требованиям СНиП 3.02.01.

3.3. Нескальное грунтовое основание под бетонный подстилающий слой должно быть предварительно укреплено щебнем или гравием, утопленным на глубину не менее 40 мм.

4. Подстилающий слой

4.1. Подстилающий слой должен выполняться из бетона класса не ниже В22,5.

Если по расчету напряжение растяжения в подстилающем слое из бетона класса В22,5 получается ниже расчетного, допускается применять бетон класса не ниже В7,5.

4.2. Толщина подстилающего слоя устанавливается расчетом на прочность от действующих нагрузок и должна быть не менее 80 мм в жилых и общественных зданиях и не менее 100 мм в производственных помещениях.

4.3. При использовании бетонного подстилающего слоя в качестве покрытия или основания под покрытие без выравнивающей стяжки его толщина по сравнению с расчетной должна быть увеличена на 20-30 мм.

4.4. Отклонение поверхности подстилающего слоя от горизонтальной плоскости на длине 2 м не должно превышать, мм, для:

|  | бетонных под бетонные покрытия и под выравнивающие стяжки | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бетонных при укладке оклеечной гидроизоляции | 5 |  |
|  | бетонных под покрытия из плитки на прослойке на основе синтетических смол и из клеевой композиции на основе цемента, под покрытия из линолеума, паркета, ламината, рулонных материалов на основе синтетических волокон | 2 |  |

4.5. В бетонных подстилающих слоях должны быть предусмотрены деформационные швы, располагаемые во взаимно перпендикулярных направлениях с шагом 6-12 м. Глубина шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины подстилающего слоя. После завершения процесса усадки швы должны быть заделаны цементно-песчаным раствором.

В помещениях, при эксплуатации которых возможны резкие перепады температур (положительная и отрицательная температуры воздуха), деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией.

4.6. Деформационные швы в полах, совпадающие с деформационными швами здания, должны выполняться на всю толщину бетонного подстилающего слоя.

4.7. Конструкция железобетонных и деревянных межэтажных перекрытий должна обеспечивать необходимую жесткость. Вертикальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета. Расчетные нагрузки принимаются в соответствии с рекомендациями СНиП 2.01.07.

5. Гидроизоляция

5.1. Гидроизоляция от проникновения сточных вод и других жидкостей должна предусматриваться при средней и большой интенсивности воздействия:

- воды и нейтральных растворов - в полах на перекрытии, на просадочных и набухающих грунтах, а также в полах на пучинистых грунтах основания в неотапливаемых помещениях;

- органических растворителей, минеральных масел и эмульсий из них - в полах на перекрытии;

- кислот, щелочей и их растворов, а также веществ животного происхождения - в полах на грунте и на перекрытии.

5.2. Гидроизоляция от проникания сточных вод и других жидкостей должна быть непрерывной в конструкции пола, стенках и днищах лотков и каналов, над фундаментами под оборудование, а также в местах перехода пола к этим конструкциям. В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция должна предусматриваться непрерывной на высоту не менее 300 мм от уровня покрытия пола, а при попадании струи воды на стены - на всю высоту замачивания.

5.3. При средней и большой интенсивности воздействия жидкостей на пол, а также под сточными лотками, каналами и трапами должна применяться оклеечная гидроизоляция.

При средней и большой интенсивности воздействия на пол минеральных масел, эмульсий из них или органических растворителей применение оклеечной гидроизоляции из материалов на основе битума не допускается.

5.4. При средней интенсивности воздействия на пол сточных вод и других жидкостей оклеечную гидроизоляцию из материалов на основе битума следует применять в 2 слоя, из полимерных материалов - в 1 слой.

При большой интенсивности воздействия жидкости на пол, а также под сточными лотками, каналами, тралами и в радиусе 1 м от них число слоев гидроизоляции из материалов на основе битума должно быть увеличено на 2 слоя, а из полимерных материалов - на 1 слой.

5.5. По поверхности оклеечной гидроизоляции из материалов на основе битума и дегтя перед укладкой по ней покрытий, прослоек или стяжек, в состав которых входят цемент или жидкое стекло, необходимо предусматривать нанесение соответственно битумной или дегтевой мастики с посыпкой песком крупностью 1,5-5 мм.

5.6. Гидроизоляция под бетонным подстилающим слоем должна быть предусмотрена:

- при расположении в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод низа подстилающего слоя в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод средней и большой интенсивности. В этом случае при проектировании гидроизоляции высота, м, опасного поднятия грунтовых вод от их горизонта должна приниматься равной для основания из песка: крупного - 0,3; средней крупности и мелкого - 0,5; пылеватого - 1,5; суглинка, пылеватых суглинка и супеси, глины - 2,0;

- при расположении подстилающего слоя ниже уровня отмостки здания в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод средней и большой интенсивности;

- при средней и большой интенсивности воздействия на пол растворов серной, соляной, азотной, уксусной, фосфорной, хлорноватистой и хромовой кислот.

6. Тепло- и звукоизоляционный слой

6.1. Теплоизоляционный слой должен предусматриваться в полах с нормируемым теплоусвоением, а также в полах на перекрытиях, расположенных над арками, неотапливаемыми помещениями или подвалами.

6.2. Полы на грунте в помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха, расположенные выше отмостки здания или ниже ее не более чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне примыкания пола к наружным стенам или стенам, отделяющим отапливаемые помещения от неотапливаемых, шириной 0,8 м путем укладки по грунту слоя неорганического влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены.

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по грунту

Тип 68

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркетные доски, ламинат | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit Р 640 | 25 г/п.м |  |
| 3 | Стандартная пенополиэтиленовая подложка | 1 м/м |  |
| 4 | Сборная стяжка из готовых элементов из гипсоволокнистых листов | 1,02 м/м |  |
| 5 | Водно-дисперсионный клей | 40-50 г/п.м |  |
| 6 | Кварцевый песок | По факту | Расход - минимально необходимый для выравнивания поверхности нижележащего слоя |
| 7 | Пароизоляция - полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м |  |
| 8 | Бетонное основание из бетона класса В22,5 | 0,08 м/м |  |
| 9 | Грунт основания |  |  |

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по грунту

Тип 69

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркетные доски, ламинат | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit Р 640 | 25 г/п.м |  |
| 3 | Стандартная пенополиэтиленовая подложка | 1 м/м |  |
| 4 | Сборная стяжка из готовых элементов из гипсоволокнистых листов | 1,02 м/м |  |
| 5 | Водно-дисперсионный клей | 40-50 г/п.м |  |
| 6 | Кварцевый песок | По расчету | Толщина слоя засыпки должна превышать на 15-20 мм высоту кожуха |
| 7 | Труба |  |  |
| 8 | Обкладка трубы пористо-волокнистыми матами | По факту |  |
| 9 | Защитный металлический кожух |  |  |
| 10 | Дюбель разжимной |  |  |
| 11 | Пароизоляция - полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м |  |
| 12 | Бетонное основание из бетона класса В22,5 | 0,08 м/м |  |
| 13 | Грунт основания |  |  |

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по грунту

Тип 70

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркетные доски, ламинат | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit Р 640 | 25 г/п.м |  |
| 3 | Стандартная пенополиэтиленовая подложка | 1 м/м |  |
| 4 | Сборная стяжка из ДСП | 1,02 м/м |  |
| 5 | Растворный клей Thomsit P 600 | 40-50 г/п.м |  |
| 6 | Пароизоляция - пергамин | 1,15 м/м |  |
| 7 | Кварцевый песок | По факту | Расход - минимально необходимый для выравнивания поверхности нижележащего слоя |
| 8 | Бетонное основание из бетона класса В22,5 | 0,08 м/м |  |
| 9 | Грунт основания |  |  |

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по грунту

Тип 71

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркетные доски, ламинат | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit Р 640 | 25 г/п.м |  |
| 3 | Стандартная пенополиэтиленовая подложка | 1 м/м |  |
| 4 | Сборная стяжка из фанеры | 2,04 м/м |  |
| 5 | Растворный клей Thomsit P 600 | 1200-1600 г/м | Содержит растворитель. Наносится зубчатым шпателем |
| 6 | Закрепление саморезами |  | Шаг между саморезами 300 мм, по кромке листов - 150 мм |
| 7 | Лага регулируемая | Согласно инструкции | Монтаж лаг осуществляется в соответствии с инструкцией фирмы-производителя |
| 8 | Болт-стойка | Согласно инструкции | Установка болт-стоек осуществляется в соответствии с инструкцией фирмы-производителя |
| 9 | Труба |  |  |
| 10 | Пароизоляция - полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м |  |
| 11 | Бетонное основание из бетона класса В22,5 | 0,08 м/м |  |
| 12 | Грунт основания |  |  |

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по грунту

Тип 72

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркетные доски, ламинат | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit Р 640 | 25 г/п.м |  |
| 3 | Стандартная пенополиэтиленовая подложка | 1 м/м |  |
| 4 | Сборная стяжка из фанеры | 2,04 м/м |  |
| 5 | Растворный клей Thomsit P 600 | 1200-1600 г/м | Содержит растворитель. Наносится зубчатым шпателем |
| 6 | Закрепление саморезами |  | Шаг между саморезами 300 мм, по кромке листов - 150 мм |
| 7 | Лага обыкновенная | 0,004-0,005 м/п.м |  |
| 8 | Деревянная прокладка | 0,0006 м/столбик |  |
| 9 | Рулонная гидроизоляция | 0,05 м/столбик |  |
| 10 | Кирпичный или бетонный столбик | 0,0017 м/столбик |  |
| 11 | Бетонное основание из бетона класса В22,5 | 0,08 м/м |  |
| 12 | Грунт основания |  |  |

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по грунту

Тип 73

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркетные доски, ламинат | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit Р 640 | 25 г/п.м |  |
| 3 | Стандартная пенополиэтиленовая подложка | 1 м/м |  |
| 4 | Сборная стяжка из фанеры | 2,04 м/м |  |
| 5 | Растворный клей Thomsit P 600 | 1200-1600 г/м | Содержит растворитель. Наносится зубчатым шпателем |
| 6 | Закрепление саморезами |  | Шаг между саморезами 300 мм, по кромке листов - 150 мм |
| 7 | Лага обыкновенная | 0,004-0,005 м/п.м |  |
| 8 | Деревянная прокладка | 0,0006 м/столбик |  |
| 9 | Рулонная гидроизоляция | 0,05 м/столбик |  |
| 10 | Кирпичный или бетонный столбик | 0,0034 м/столбик |  |
| 11 | Грунт основания |  |  |

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по грунту

Тип 74

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркетные доски, ламинат | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit P 640 | 25 г/п.м |  |
| 3 | Стандартная пенололиэтиленовая подложка | 1 м/м |  |
| 4 | Полимерцементная саморазравнивающаяся стяжка марки Ceresit CN 69 | 1,8 кг/м | Наносится шпателем слоем толщиной от 3 до 15 мм. Расход - на 1 мм слоя. Предел прочности при сжатии после 28 суток выдержки не менее 18 МПа |
|  | Полимерцементная саморазравнивающаяся стяжка марки Thomsit DD | 1,5 кг/м | Наносится шпателем слоем толщиной от 0,5 до 5 мм. Расход - на 1 мм слоя. Предел прочности при сжатии после 28 суток выдержки не менее 22 МПа |
|  | Полимерцементная саморазравнивающаяся стяжка марки Thomsit DX | 1,5 кг/м | Наносится шпателем слоем толщиной от 0,5 до 10 мм. Расход - на 1 мм слоя. Предел прочности при сжатии после 28 суток выдержки не менее 30 МПа |
|  | Полимерцементная стяжка марки Ceresit CN 178 | 2,0 кг/м | Наносится шпателем слоем толщиной от 5 до 80 мм. Расход - на 1 мм слоя. Предел прочности при сжатии после 28 суток выдержки не менее 25 МПа |
|  | Стяжка из цементно-песчаного раствора марки M150 | 0,02 м/м |  |
|  | Стяжка из бетона класса В12,5 | 0,02 м/м |  |
| 5 | Водно-дисперсионная грунтовка Ceresit CT 17 | 0,1-0,2 л/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонного основания |
|  | Водно-дисперсионная грунтовка Ceresit CN 94 | 40 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонного основания. Разбавляется водой в соотношении 1:3 |
|  | Водно-дисперсионная грунтовка Thomsit R 777 | 300 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонного основания |
|  | Водно-дисперсионная грунтовка Thomsit R 766 | 150 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонного основания. Разбавляется водой в соотношении 1:1 |
| 6 | Сплошная или многопустотная плита перекрытия |  |  |

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по плите перекрытия

Тип 75

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркетные доски, ламинат | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit Р 640 | 25 г/п.м |  |
| 3 | Стандартная пенополиэтиленовая подложка | 1 м/м |  |
| 4 | Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 |  | Расход материала определяется толщиной стяжки, которая должна превышать на 15-20 мм диаметр трубы |
|  | Стяжка из бетона класса В12,5 |  | Расход материала определяется толщиной стяжки, которая должна превышать на 15-20 мм диаметр трубы |
|  | Полимерцементная стяжка марки Cеresit CN 178 |  | Расход материала определяется толщиной стяжки, которая должна превышать на 15-20 мм диаметр трубы |
|  | Полимерцементная стяжка марки Ceresit CN 83 |  | Расход материала определяется толщиной стяжки, которая должна превышать на 15-20 мм диаметр трубы, но не должна превышать 35 мм |
| 5 | Труба |  |  |
| 6 | Водно-дисперсионная грунтовка Ceresit CT 17 | 0,1-0,2 л/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонного основания |
|  | Водно-дисперсионная грунтовка Ceresit CN 94 | 40 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонного основания. Разбавляется водой в соотношении 1:3 |
|  | Водно-дисперсионная грунтовка Thomsit R 777 | 300 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонного основания |
|  | Водно-дисперсионная грунтовка Thomsit R 766 | 150 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонного основания. Разбавляется водой в соотношении 1:1 |
| 7 | Сплошная или многопустотная плита перекрытия |  |  |

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по плите перекрытия

Тип 76

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркетные доски, ламинат | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit Р 640 | 25 г/п.м |  |
| 3 | Стандартная пенополиэтиленовая подложка | 1 м/м |  |
| 4 | Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 | 0,04 м/м |  |
|  | Стяжка из бетона класса В12,5 | 0,04 м/м |  |
|  | Полимерцементная стяжка марки Ceresit CN 178 | 0,04 м/м |  |
| 5 | Полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м |  |
| 6 | Тепло- и звукоизоляция из кварцевого или керамзитового песка |  | Толщина слоя и расход материалов назначаются в соответствии с расчетами по параметрам тепло- и звукоизоляции |
| 7 | Сплошная или многопустотная плита перекрытия |  |  |

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по плите перекрытия

Тип 77

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркетные доски, ламинат | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit P 640 | 25 г/п.м |  |
| 3 | Стандартная пенополиэтиленовая подложка | 1 м/м |  |
| 4 | Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 | 0,04 м/м |  |
|  | Стяжка из бетона класса В12,5 | 0,04 м/м |  |
|  | Полимерцементная стяжка марки Ceresit CN 178 | 0,04 м/м |  |
| 5 | Полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м |  |
| 6 | Тепло- и звукоизоляция из плит или матов |  | Толщина слоя и расход материалов назначаются в соответствии с расчетами по параметрам тепло- и звукоизоляции |
| 7 | Сплошная или многопустотная плита перекрытия |  |  |

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по плите перекрытия

Тип 78

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркетные доски, ламинат | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit Р 640 | 25 г/п.м |  |
| 3 | Стандартная пенополиэтиленовая подложка |  | Выбор толщины прослойки (количество слоев рулонного материала) осуществляется с учетом теплофизических расчетов по параметрам теплоусвоения и звукоизоляции |
| 4 | Полимерцементная саморазравнивающаяся стяжка марки Ceresit CN 69 | 1,8 кг/м | Наносится шпателем слоем толщиной от 3 до 15 мм. Расход - на 1 мм слоя. Предел прочности при сжатии после 28 суток выдержки не менее 18 МПа |
|  | Полимерцементная саморазравнивающаяся стяжка марки Thomsit DD | 1,5 кг/м | Наносится шпателем слоем толщиной от 0,5 до 5 мм. Расход - на 1 мм слоя. Предел прочности при сжатии после 28 суток выдержки не менее 22 МПа |
|  | Полимерцементная саморазравнивающаяся стяжка марки Thomsit DX | 1,5 кг/м | Наносится шпателем слоем толщиной от 0,5 до 10 мм. Расход - на 1 мм слоя. Предел прочности при сжатии после 28 суток выдержки не менее 30 МПа |
|  | Полимерцементная стяжка марки Ceresit CN 178 | 2,0 кг/м | Наносится шпателем слоем толщиной от 5 до 80 мм. Расход - на 1 мм слоя. Предел прочности при сжатии после 28 суток выдержки не менее 25 МПа |
|  | Стяжка из цементно-песчаного раствора марки M150 | 0,02 м/м |  |
|  | Стяжка из бетона класса В12,5 | 0,02 м/м |  |
| 5 | Водно-дисперсионная грунтовка Ceresit CT 17 | 0,1-0,2 л/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонного основания |
|  | Водно-дисперсионная грунтовка Ceresit CN 94 | 40 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонного основания. Разбавляется водой в соотношении 1:3 |
|  | Водно-дисперсионная грунтовка Thomsit R 777 | 300 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонного основания |
|  | Водно-дисперсионная грунтовка Thomsit R 766 | 150 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонного основания. Разбавляется водой в соотношении 1:1 |
| 6 | Сплошная или многопустотная плита перекрытия |  |  |

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по плите перекрытия

Тип 79

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркетные доски, ламинат | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit Р 640 | 25 г/п.м |  |
| 3 | Стандартная пенополиэтиленовая подложка | 1 м/м |  |
| 4 | Сборная стяжка из готовых элементов из гипсоволокнистых листов | 1,02 м/м |  |
| 5 | Водно-дисперсионный клей | 40-50 г/п.м |  |
| 6 | Кварцевый песок | По факту |  |
| 7 | Пароизоляция - полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м | Расход - минимально необходимый для выравнивания поверхности нижележащего слоя |
| 8 | Сплошная или многопустотная плита перекрытия |  |  |

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по плите перекрытия

Тип 80

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркетные доски, ламинат | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit Р 640 | 25 г/п.м |  |
| 3 | Стандартная пенополиэтиленовая подложка | 1 м/м |  |
| 4 | Сборная стяжка из готовых элементов из гипсоволокнистых листов | 1,02 м/м |  |
| 5 | Водно-дисперсионный клей | 40-50 г/п.м |  |
| 6 | Тепло- и звукоизоляция из кварцевого или керамзитового песка |  | Толщина слоя и расход материалов назначаются в соответствии с расчетами по параметрам тепло- и звукоизоляции |
| 7 | Пароизоляция - полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м | Расход - минимально необходимый для выравнивания поверхности нижележащего слоя |
| 8 | Сплошная или многопустотная плита перекрытия |  |  |

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по плите перекрытия

Тип 81

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркетные доски, ламинат | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit Р 640 | 25 г/п.м |  |
| 3 | Стандартная пенополиэтиленовая подложка | 1 м/м |  |
| 4 | Сборная стяжка из готовых элементов из гипсоволокнистых листов | 1,02 м/м |  |
| 5 | Водно-дисперсионный клей | 40-50 г/п.м |  |
| 6 | Тепло- и звукоизоляция из плит или матов |  | Толщина слоя и расход материалов назначаются в соответствии с расчетами по параметрам тепло- и звукоизоляции |
| 7 | Пароизоляция - полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м | Расход - минимально необходимый для выравнивания поверхности нижележащего слоя |
| 8 | Сплошная или многопустотная плита перекрытия |  |  |

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по плите перекрытия

Тип 82

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркетные доски, ламинат | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit Р 640 | 25 г/п.м |  |
| 3 | Стандартная пенополиэтиленовая подложка | 1 м/м |  |
| 4 | Сборная стяжка из готовых элементов из гипсоволокнистых листов | 1,02 м/м |  |
| 5 | Водно-дисперсионный клей | 40-50 г/п.м |  |
| 6 | Тепло- и звукоизолирующая засыпка из кварцевого или керамзитового песка | По расчету | Толщина слоя и расход материалов назначаются в соответствии с расчетами по параметрам тепло- и звукоизоляции, но не менее высоты кожуха Н+15 |
| 7 | Труба |  |  |
| 8 | Обкладка трубы пористо-волокнистыми матами | По факту |  |
| 9 | Защитный металлический кожух |  |  |
| 10 | Дюбель разжимной |  |  |
| 11 | Пароизоляция - полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м |  |
| 12 | Сплошная или многопустотная плита перекрытия |  |  |

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по плите перекрытия

Тип 83

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркетные доски, ламинат | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit Р 640 | 25 г/п.м |  |
| 3 | Стандартная пенополиэтиленовая подложка | 1 м/м |  |
| 4 | Сборная стяжка из готовых элементов из гипсоволокнистых листов | 1,02 м/м |  |
| 5 | Водно-дисперсионный клей | 40-50 г/п.м |  |
| 6 | Тепло- и звукоизоляция из плит или матов | По расчету | Толщина слоя и расход материалов назначаются в соответствии с расчетами по параметрам тепло- и звукоизоляции, но не менее высоты кожуха Н+15 |
| 7 | Труба |  |  |
| 8 | Обкладка трубы пористо-волокнистыми матами | По факту |  |
| 9 | Защитный металлический кожух |  |  |
| 10 | Дюбель разжимной |  |  |
| 11 | Пароизоляция - полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м |  |
| 12 | Сплошная или многопустотная плита перекрытия |  |  |

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по плите перекрытия

Тип 84

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркетные доски, ламинат | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit Р 640 | 25 г/п.м |  |
| 3 | Стандартная пенополиэтиленовая подложка | 1 м/м |  |
| 4 | Сборная стяжка из ДСП | 1,02 м/м |  |
| 5 | Растворный клей Thomsit Р 600 | 40-50 г/п.м |  |
| 6 | Пароизоляция - пергамин | 1,15 м/м |  |
| 7 | Кварцевый или керамзитовый песок | По факту | Расход - минимально необходимый для выравнивания поверхности нижележащего слоя |
| 8 | Сплошная или многопустотная плита перекрытия |  |  |

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по плите перекрытия

Тип 85

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркетные доски, ламинат | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit Р 640 | 25 г/п.м |  |
| 3 | Стандартная пенополиэтиленовая подложка | 1 м/м |  |
| 4 | Сборная стяжка из ДСП | 1,02 м/м |  |
| 5 | Растворный клей Thomsit P 600 | 40-50 г/п.м |  |
| 6 | Полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м | Применяется при использовании для создания теплозвукоизоляционного слоя полистирольных плит для предотвращения скрипа |
| 7 | Тепло- и звукоизоляция из плит или матов |  | Толщина слоя и расход материалов назначаются в соответствии с расчетами по параметрам тепло- и звукоизоляции |
| 8 | Выравнивающая шпаклевка | По факту |  |
| 9 | Сплошная или многопустотная междуэтажное железобетонное перекрытие с неровной поверхностью* |  |  |

_____________
     * Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по плите перекрытия

Тип 86

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паркетные доски, ламинат | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit Р 640 | 25 г/п.м |  |
| 3 | Стандартная пенополиэтиленовая подложка | 1 м/м |  |
| 4 | Сборная стяжка из фанеры | 2,04 м/м |  |
| 5 | Закрепление шурупами или дюбелями |  | Шаг между шурупами или дюбелями 300 мм, по кромке листа - 150 мм |
| 6 | Растворный клей Thomsit P 600 | 1200-1600 г/м | Содержит растворитель. Наносится зубчатым шпателем |
| 7 | Лага регулируемая | Согласно инструкции | Монтаж лаг осуществляется в соответствии с инструкцией фирмы-производителя |
| 8 | Болт-стойка | Согласно инструкции | Установка болт-стоек осуществляется в соответствии с инструкцией фирмы-производителя |
| 9 | Труба |  |  |
| 10 | Пароизоляция - полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м |  |
| 11 | Сплошное или многопустотное междуэтажное железобетонное перекрытие |  |  |

Полы с покрытием из паркетной доски, ламината по плите перекрытия

Тип 87

Полы с покрытием из линолеума, ковров из синтетических волокон, резиновых плиток по плите перекрытия

Тип 105

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум поливинилхлоридный и алкидный, плитки или ковры из синтетических волокон, резиновые плитки | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit UK 400 | 350-550 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках и всех видов текстильных покрытий (кроме модульной ковровой плитки, покрытий с полиуретановой основой и покрытий из натурального волокна). Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Водно-дисперсионный клей Thomsit К 188Е | 150-300 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках, текстильных покрытий с полимерной основой, каучуковых покрытий толщиной до 2,5 мм. Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Растворный клей Thomsit К 172 | 250-350 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках, всех видов текстильных покрытий (кроме модульной ковровой плитки и покрытий с основой из вспененного латекса), натурального линолеума, каучуковых покрытий с гладкой изнанкой. Содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Полиуретановый двухкомпонентный клей Thomsit R 710 | 300-1200 г/м | Применяется для каучуковых и поливинилхлоридных плиток. Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Водно-дисперсионный клей Thomsit L 240D | 450 г/м | Применяется для покрытий из натурального (алкидного) линолеума. Не содержит растворитель. Наносится зубчатым шпателем |
| 3 | Водно-дисперсионная грунтовка Thomsit R 766 | 40 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность стяжки. Разбавляется водой в соотношении 1:4 |
| 4 | Сборная стяжка из готовых элементов из гипсоволокнистых листов | 1,02 м/м |  |
| 5 | Водно-дисперсионный клей | 40-50 г/п.м |  |
| 6 | Кварцевый песок | По факту | Расход - минимально необходимый для выравнивания поверхности нижележащего слоя |
| 7 | Пароизоляция - полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м |  |
| 8 | Сплошная или многопустотная плита перекрытия |  |  |

Полы с покрытием из линолеума, ковров из синтетических волокон, резиновых плиток по плите перекрытия

Тип 106

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум поливинилхлоридный и алкидный, плитки или ковры из синтетических волокон, резиновые плитки | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit UK 400 | 350-550 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках и всех видов текстильных покрытий (кроме модульной ковровой плитки, покрытий с полиуретановой основой и покрытий из натурального волокна). Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Водно-дисперсионный клей Thomsit К 188Е | 150-300 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках, текстильных покрытий с полимерной основой, каучуковых покрытий толщиной до 2,5 мм. Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Растворный клей Thomsit К 172 | 250-350 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках, всех видов текстильных покрытий (кроме модульной ковровой плитки и покрытий с основой из вспененного латекса), натурального линолеума, каучуковых покрытий с гладкой изнанкой. Содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Полиуретановый двухкомпонентный клей Thomsit R 710 | 300-1200 г/м | Применяется для каучуковых и поливинилхлоридных плиток. Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Водно-дисперсионный клей Thomsit L 240D | 450 г/м | Применяется для покрытий из натурального (алкидного) линолеума. Не содержит растворитель. Наносится зубчатым шпателем |
| 3 | Водно-дисперсионная грунтовка Thomsit R 766 | 40 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность стяжки. Разбавляется водой в соотношении 1:4 |
| 4 | Сборная стяжка из готовых элементов из гипсоволокнистых листов | 1,02 м/м |  |
| 5 | Водно-дисперсионный клей | 40-50 г/п.м |  |
| 6 | Тепло- и звукоизоляция из кварцевого или керамзитового песка |  | Толщина слоя и расход материалов назначаются в соответствии с расчетами по параметрам тепло- и звукоизоляции |
| 7 | Пароизоляция - полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м |  |
| 8 | Сплошная или многопустотная плита перекрытия |  |  |

Полы с покрытием из линолеума, ковров из синтетических волокон, резиновых плиток по плите перекрытия

Тип 107

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум поливинилхлоридный и алкидный, плитки или ковры из синтетических волокон, резиновые плитки | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit UK 400 | 350-550 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках и всех видов текстильных покрытий (кроме модульной ковровой плитки, покрытий с полиуретановой основой и покрытий из натурального волокна). Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Водно-дисперсионный клей Thomsit K 188E | 150-300 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках, текстильных покрытий с полимерной основой, каучуковых покрытий толщиной до 2,5 мм. Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Растворный клей Thomsit К 172 | 250-350 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках, всех видов текстильных покрытий (кроме модульной ковровой плитки и покрытий с основой из вспененного латекса), натурального линолеума, каучуковых покрытий с гладкой изнанкой. Содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Полиуретановый двухкомпонентный клей Thomsit R 710 | 300-1200 г/м | Применяется для каучуковых и поливинилхлоридных плиток. Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Водно-дисперсионный клей Thomsit L 240D | 450 г/м | Применяется для покрытий из натурального (алкидного) линолеума. Не содержит растворитель. Наносится зубчатым шпателем |
| 3 | Водно-дисперсионная грунтовка Thomsit R 766 | 40 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность стяжки. Разбавляется водой в соотношении 1:4 |
| 4 | Сборная стяжка из готовых элементов из гипсоволокнистых листов | 1,02 м/м |  |
| 5 | Водно-дисперсионный клей | 40-50 г/п.м |  |
| 6 | Тепло- и звукоизоляция из плит или матов |  | Толщина слоя и расход материалов назначаются в соответствии с расчетами по параметрам тепло- и звукоизоляции |
| 7 | Пароизоляция - полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м |  |
| 8 | Сплошная или многопустотная плита перекрытия |  |  |

Полы с покрытием из линолеума, ковров из синтетических волокон, резиновых плиток по плите перекрытия

Тип 108

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум поливинилхлоридный и алкидный, плитки или ковры из синтетических волокон, резиновые плитки | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit UK 400 | 350-550 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках и всех видов текстильных покрытий (кроме модульной ковровой плитки, покрытий с полиуретановой основой и покрытий из натурального волокна). Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Водно-дисперсионный клей Thomsit К 188Е | 150-300 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках, текстильных покрытий с полимерной основой, каучуковых покрытий толщиной до 2,5 мм. Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Растворный клей Thomsit К 172 | 250-350 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках, всех видов текстильных покрытий (кроме модульной ковровой плитки и покрытий с основой из вспененного латекса), натурального линолеума, каучуковых покрытий с гладкой изнанкой. Содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Полиуретановый двухкомпонентный клей Thomsit R 710 | 300-1200 г/м | Применяется для каучуковых и поливинилхлоридных плиток. Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Водно-дисперсионный клей Thomsit L 240D | 450 г/м | Применяется для покрытий из натурального (алкидного) линолеума. Не содержит растворитель. Наносится зубчатым шпателем |
| 3 | Водно-дисперсионная грунтовка Thomsit R 766 | 40 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность стяжки. Разбавляется водой в соотношении 1:4 |
| 4 | Сборная стяжка из готовых элементов из гипсоволокнистых листов | 1,02 м/м |  |
| 5 | Водно-дисперсионный клей | 40-50 г/п.м |  |
| 6 | Тепло-звукоизолирующая засыпка из кварцевого или керамзитового песка | По расчету | Толщина слоя и расход материалов назначаются в соответствии с расчетами по параметрам тепло- и звукоизоляции, но не менее высоты кожуха Н+15 |
| 7 | Труба |  |  |
| 8 | Обкладка трубы пористо-волокнистыми матами | По факту |  |
| 9 | Защитный металлический кожух |  |  |
| 10 | Дюбель разжимной |  |  |
| 11 | Пароизоляция - полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м |  |
| 12 | Сплошная или многопустотная плита перекрытия |  |  |

Полы с покрытием из линолеума, ковров из синтетических волокон, резиновых плиток по плите перекрытия

Тип 109

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум поливинилхлоридный и алкидный, плитки или ковры из синтетических волокон, резиновые плитки | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit UK 400 | 350-550 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках и всех видов текстильных покрытий (кроме модульной ковровой плитки, покрытий с полиуретановой основой и покрытий из натурального волокна). Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Водно-дисперсионный клей Thomsit К 188Е | 150-300 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках, текстильных покрытий с полимерной основой, каучуковых покрытий толщиной до 2,5 мм. Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Растворный клей Thomsit К 172 | 250-350 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках, всех видов текстильных покрытий (кроме модульной ковровой плитки и покрытий с основой из вспененного латекса), натурального линолеума, каучуковых покрытий с гладкой изнанкой. Содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Полиуретановый двухкомпонентный клей Thomsit R 710 | 300-1200 г/м | Применяется для каучуковых и поливинилхлоридных плиток. Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Водно-дисперсионный клей Thomsit L 240D | 450 г/м | Применяется для покрытий из натурального (алкидного) линолеума. Не содержит растворитель. Наносится зубчатым шпателем |
| 3 | Водно-дисперсионная грунтовка Thomsit R 766 | 40 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность стяжки. Разбавляется водой в соотношении 1:4 |
| 4 | Сборная стяжка из готовых элементов из гипсоволокнистых листов | 1,02 м/м |  |
| 5 | Водно-дисперсионный клей | 40-50 г/п.м |  |
| 6 | Тепло-звукоизолирующая засыпка из кварцевого или керамзитового песка | По расчету | Толщина слоя и расход материалов назначаются в соответствии с расчетами по параметрам тепло- и звукоизоляции, но не менее высоты кожуха Н+15 |
| 7 | Труба |  |  |
| 8 | Обкладка трубы пористо-волокнистыми матами | По факту |  |
| 9 | Защитный металлический кожух |  |  |
| 10 | Дюбель разжимной |  |  |
| 11 | Пароизоляция - полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м |  |
| 12 | Сплошная или многопустотная плита перекрытия |  |  |

Полы с покрытием из линолеума, ковров из синтетических волокон, резиновых плиток по плите перекрытия

Тип 110

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум поливинилхлоридный и алкидный, плитки или ковры из синтетических волокон, резиновые плитки | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit UK 400 | 350-550 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках и всех видов текстильных покрытий (кроме модульной ковровой плитки, покрытий с полиуретановой основой и покрытий из натурального волокна). Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Водно-дисперсионный клей Thomsit К 188Е | 150-300 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках, текстильных покрытий с полимерной основой, каучуковых покрытий толщиной до 2,5 мм. Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Растворный клей Thomsit К 172 | 250-350 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках, всех видов текстильных покрытий (кроме модульной ковровой плитки и покрытий с основой из вспененного латекса), натурального линолеума, каучуковых покрытий с гладкой изнанкой. Содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Полиуретановый двухкомпонентный клей Thomsit R 710 | 300-1200 г/м | Применяется для каучуковых и поливинилхлоридных плиток. Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Водно-дисперсионный клей Thomsit L 240D | 450 г/м | Применяется для покрытий из натурального (алкидного) линолеума. Не содержит растворитель. Наносится зубчатым шпателем |
| 3 | Водно-дисперсионная грунтовка Thomsit R 766 | 40 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность стяжки. Разбавляется водой в соотношении 1:4 |
| 4 | Сборная стяжка из ДСП | 1,02 м/м |  |
| 5 | Растворный клей Thomsit P 600 | 40-50 г/п.м |  |
| 6 | Пароизоляция - пергамин |  |  |
| 7 | Кварцевый песок | По факту | Расход - минимально необходимый для выравнивания поверхности нижележащего слоя |
| 8 | Сплошное или многопустотное междуэтажное железобетонное перекрытие |  |  |

Полы с покрытием из линолеума, ковров из синтетических волокон, резиновых плиток по плите перекрытия

Тип 111

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум поливинилхлоридный и алкидный, плитки или ковры из синтетических волокон, резиновые плитки | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit UK 400 | 350-550 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках и всех видов текстильных покрытий (кроме модульной ковровой плитки, покрытий с полиуретановой основой и покрытий из натурального волокна). Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Водно-дисперсионный клей Thomsit К 188Е | 150-300 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках, текстильных покрытий с полимерной основой, каучуковых покрытий толщиной до 2,5 мм. Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Растворный клей Thomsit К 172 | 250-350 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках, всех видов текстильных покрытий (кроме модульной ковровой плитки и покрытий с основой из вспененного латекса), натурального линолеума, каучуковых покрытий с гладкой изнанкой. Содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Полиуретановый двухкомпонентный клей Thomsit R 710 | 300-1200 г/м | Применяется для каучуковых и поливинилхлоридных плиток. Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Водно-дисперсионный клей Thomsit L 240D | 450 г/м | Применяется для покрытий из натурального (алкидного) линолеума. Не содержит растворитель. Наносится зубчатым шпателем |
| 3 | Водно-дисперсионная грунтовка Thomsit R 766 | 40 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность стяжки. Разбавляется водой в соотношении 1:4 |
| 4 | Сборная стяжка из ДСП | 1,02 м/м |  |
| 5 | Растворный клей Thomsit P 600 | 40-50 г/п.м |  |
| 6 | Полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м |  |
| 7 | Тепло-звукоизоляция из плит или матов |  | Толщина слоя и расход материалов назначаются в соответствии с расчетами по параметрам тепло- и звукоизоляции |
| 8 | Бетонное основание из бетона класса В22,5 | 0,08 м/м |  |
| 9 | Грунт основания |  |  |

Полы с покрытием из линолеума, ковров из синтетических волокон, резиновых плиток по плите перекрытия

Тип 112

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум поливинилхлоридный и алкидный, плитки или ковры из синтетических волокон, резиновые плитки | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit UK 400 | 350-550 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках и всех видов текстильных покрытий (кроме модульной ковровой плитки, покрытий с полиуретановой основой и покрытий из натурального волокна). Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Водно-дисперсионный клей Thomsit К 188Е | 150-300 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках, текстильных покрытий с полимерной основой, каучуковых покрытий толщиной до 2,5 мм. Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Растворный клей Thomsit К 172 | 250-350 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках, всех видов текстильных покрытий (кроме модульной ковровой плитки и покрытий с основой из вспененного латекса), натурального линолеума, каучуковых покрытий с гладкой изнанкой. Содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Полиуретановый двухкомпонентный клей Thomsit R 710 | 300-1200 г/м | Применяется для каучуковых и поливинилхлоридных плиток. Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Водно-дисперсионный клей Thomsit L 240D | 450 г/м | Применяется для покрытий из натурального (алкидного) линолеума. Не содержит растворитель. Наносится зубчатым шпателем |
| 3 | Водно-дисперсионная грунтовка Thomsit R 766 | 40 г/м | Наносится валиком на очищенную поверхность сборной стяжки. Разбавляется водой в соотношении 1:4 |
| 4 | Сборная стяжка из фанеры | 2,04 м/м |  |
| 5 | Растворный клей Thomsit P 600 | 1200-1600 г/м | Содержит растворитель. Наносится зубчатым шпателем |
| 6 | Закрепление саморезами |  | Шаг между саморезами 300 мм, по кромке листов - 150 мм |
| 7 | Лага регулируемая | Согласно инструкции | Монтаж лаг осуществляется в соответствии с инструкцией фирмы-производителя |
| 8 | Болт-стойка | Согласно инструкции | Установка болт-стоек осуществляется в соответствии с инструкцией фирмы-производителя |
| 9 | Труба |  |  |
| 10 | Пароизоляция - полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м |  |
| 11 | Сплошное или многопустотное междуэтажное железобетонное перекрытие |  |  |

Полы с покрытием из линолеума, ковров из синтетических волокон, резиновых плиток по плите перекрытия

Тип 113

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум поливинилхлоридный и алкидный, плитки или ковры из синтетических волокон, резиновые плитки | 1,02 м/м |  |
| 2 | Водно-дисперсионный клей Thomsit UK 400 | 350-550 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках и всех видов текстильных покрытий (кроме модульной ковровой плитки, покрытий с полиуретановой основой и покрытий из натурального волокна). Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Водно-дисперсионный клей Thomsit К 188Е | 150-300 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках, текстильных покрытий с полимерной основой, каучуковых покрытий толщиной до 2,5 мм. Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Растворный клей Thomsit К 172 | 250-350 г/м | Применяется для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках, всех видов текстильных покрытий (кроме модульной ковровой плитки и покрытий с основой из вспененного латекса), натурального линолеума, каучуковых покрытий с гладкой изнанкой. Содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Полиуретановый двухкомпонентный клей Thomsit R 710 | 300-1200 г/м | Применяется для каучуковых и поливинилхлоридных плиток. Не содержит органические растворители. Наносится зубчатым шпателем |
|  | Водно-дисперсионный клей Thomsit L 240D | 450 г/м | Применяется для покрытий из натурального (алкидного) линолеума. Не содержит растворитель. Наносится зубчатым шпателем |
| 3 | Водно-дисперсионная грунтовка Thomsit R 766 | 40 г/м | Наносится валиком на очищенную поверхность сборной стяжки. Разбавляется водой в соотношении 1:4 |
| 4 | Сборная стяжка из фанеры | 2,04 м/м |  |
| 5 | Растворный клей Thomsit P 600 | 1200-1600 г/м | Содержит растворитель. Наносится зубчатым шпателем |
| 6 | Закрепление саморезами |  | Шаг между саморезами 300 мм, по кромке листов - 150 мм |
| 7 | Лага регулируемая | Согласно инструкции | Монтаж лаг осуществляется в соответствии с инструкцией фирмы-производителя |
| 8 | Болт-стойка | Согласно инструкции | Установка болт-стоек осуществляется в соответствии с инструкцией фирмы-производителя |
| 9 | Тепло- и звукоизоляция из плит или матов |  | Толщина слоя и расход материалов назначаются в соответствии с расчетами по параметрам тепло- и звукоизоляции |
| 10 | Пароизоляция - полиэтиленовая пленка | 1,15 м/м |  |
| 11 | Сплошное или многопустотное междуэтажное железобетонное перекрытие |  |  |

Полы с покрытием из керамической плитки, керамогранитных плит или плит из природного камня по грунту

Тип 125

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керамические плитки, керамогранитные плиты и плиты из природного камня |  |  |
| 2 | Затирка Ceresit СЕ 33 Super | 0,4-0,7 кг/м | Применяется для затирки узких швов в покрытиях из керамических, стеклянных и каменных плиток, 25 цветов |
|  | Затирка Ceresit CE 35 Super | 0,4-1,2 кг/м | Применяется для затирки широких швов в покрытиях из керамических, стеклянных и каменных плиток, 5 цветов |
|  | Затирка Ceresit CE 42 | 0,2-0,6 кг/м | Применяется для затирки швов в покрытиях из мраморных плиток, 4 цвета |
|  | Затирка Ceresit CE 43 | 0,6-1,2 кг/м | Применяется для затирки швов в покрытиях из керамических, стеклянных и каменных плиток, 11 цветов. Повышенная эластичность и водоотталкивающие свойства |
| 3 | Клей Ceresit CM 9 | 2,0-4,2 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из керамической плитки в отапливаемых помещениях |
|  | Клей Ceresit CM 11 | 1,7-4,2 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из керамической плитки и плиток из натурального и искусственного камня с водопоглощением не менее 1% и размером до 30х30 см в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. При введении в клей эластификатора Ceresit СС 83 может применяться для укладки керамогранитных плит |
|  | Клей Ceresit CM 14 | 2,4-4,2 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из керамической плитки и плиток из натурального и искусственного камня с водопоглощением не менее 1% и размером до 30х30 см в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. При введении в клей эластификатора Ceresit СС 83 может применяться для укладки керамогранитных плит. Ускоренный набор прочностных характеристик |
|  | Клей Ceresit CM 115 | 2,5-4,4 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из мраморных плит в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. |
|  | Клей Ceresit CM 15 | 2,5-4,4 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из мраморных плит в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. Ускоренный набор прочностных характеристик |
|  | Клей Ceresit CM 19 | 2,4-6,0 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из крупноформатных плит из природного и искусственного камня, керамики и керамогранита в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. |
|  | Клей Ceresit CM 117 | 1,8-4,7 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из любых видов плит в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. |
|  | Клей Ceresit CM 17 | 1,5-3,2 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из любых видов плит в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. Повышенная эластичность |
| 4 | Водно-дисперсионная грунтовка Ceresit CT 17 | 0,1-0,2 кг/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонного основания |
|  | Водно-дисперсионная грунтовка Ceresit CN 94 | 40 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонного основания. Разбавляется водой в соотношении 1:3 |
| 5 | Бетонное основание из бетона класса В22,5 | 0,10 м/м или 0,12 м/м |  |
| 6 | Наливная гидроизоляция - щебень или гравий, пропитанные битумом | Щебень или гравий - 0,04-0,05 м/м, битум - по факту |  |
|  | Грунт основания |  |  |

Полы с покрытием из керамической плитки, керамогранитных плит или плит из природного камня по грунту

Тип 126

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керамические плитки, керамогранитные плиты и плиты из природного камня |  |  |
| 2 | Затирка Ceresit СЕ 33 Super | 0,4-0,7 кг/м | Применяется для затирки узких швов в покрытиях из керамических, стеклянных и каменных плиток, 25 цветов |
|  | Затирка Ceresit CE 35 Super | 0,4-1,2 кг/м | Применяется для затирки широких швов в покрытиях из керамических, стеклянных и каменных плиток, 5 цветов |
|  | Затирка Ceresit CE 42 | 0,2-0,6 кг/м | Применяется для затирки швов в покрытиях из мраморных плиток, 4 цвета |
|  | Затирка Ceresit CE 43 | 0,6-1,2 кг/м | Применяется для затирки швов в покрытиях из керамических, стеклянных и каменных плиток, 11 цветов. Повышенная эластичность и водоотталкивающие свойства |
| 3 | Клей Ceresit CM 9 | 2,0-4,2 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из керамической плитки в отапливаемых помещениях |
|  | Клей Ceresit CM 11 | 1,7-4,2 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из керамической плитки и плиток из натурального и искусственного камня с водопоглощением не менее 1% и размером до 30х30 см в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. При введении в клей эластификатора Ceresit СС 83 может применяться для укладки керамогранитных плит |
|  | Клей Ceresit CM 14 | 2,4-4,2 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из керамической плитки и плиток из натурального и искусственного камня с водопоглощением не менее 1% и размером до 30х30 см в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. При введении в клей эластификатора Ceresit СС 83 может применяться для укладки керамогранитных плит. Ускоренный набор прочностных характеристик |
|  | Клей Ceresit CM 115 | 2,5-4,4 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из мраморных плит в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. |
|  | Клей Ceresit CM 15 | 2,5-4,4 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из мраморных плит в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. Ускоренный набор прочностных характеристик |
|  | Клей Ceresit CM 19 | 2,4-6,0 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из крупноформатных плит из природного и искусственного камня, керамики и керамогранита в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. |
|  | Клей Ceresit CM 117 | 1,8-4,7 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из любых видов плит в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. |
|  | Клей Ceresit CM 17 | 1,5-3,2 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из любых видов плит в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. Повышенная эластичность |
| 4 | Водно-дисперсионная грунтовка Ceresit CT 17 | 0,1-0,2 кг/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонного основания |
|  | Водно-дисперсионная грунтовка Ceresit CN 94 | 40 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонного основания. Разбавляется водой в соотношении 1:3 |
| 5 | Бетонное основание из бетона класса В22,5 | 0,10 м/м или 0,12 м/м |  |
| 6 | Рулонная гидроизоляция | 1,02 м/м |  |
|  | Обмазочная гидроизоляция на основе жесткой гидроизолирующей массы Ceresit CR 65 | 3-5 кг/м |  |
| 7 | Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 | 0,05 м/м |  |
| 8 | Грунт основания |  |  |

Полы с покрытием из керамической плитки, керамогранитных плит или плит из природного камня по грунту

Тип 127

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Керамические плитки, керамогранитные плиты и плиты из природного камня |  |  |
| 2 | Затирка Ceresit СЕ 33 Super | 0,4-0,7 кг/м | Применяется для затирки узких швов в покрытиях из керамических, стеклянных и каменных плиток, 25 цветов |
|  | Затирка Ceresit CE 35 Super | 0,4-1,2 кг/м | Применяется для затирки широких швов в покрытиях из керамических, стеклянных и каменных плиток, 5 цветов |
|  | Затирка Ceresit CE 42 | 0,2-0,6 кг/м | Применяется для затирки швов в покрытиях из мраморных плиток, 4 цвета |
|  | Затирка Ceresit CE 43 | 0,6-1,2 кг/м | Применяется для затирки швов в покрытиях из керамических, стеклянных и каменных плиток, 11 цветов. Повышенная эластичность и водоотталкивающие свойства |
| 3 | Клей Ceresit CM 9 | 2,0-4,2 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из керамической плитки в отапливаемых помещениях |
|  | Клей Ceresit CM 11 | 1,7-4,2 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из керамической плитки и плиток из натурального и искусственного камня с водопоглощением не менее 1% и размером до 30х30 см в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. При введении в клей эластификатора Ceresit СС 83 может применяться для укладки керамогранитных плит |
|  | Клей Ceresit CM 14 | 2,4-4,2 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из керамической плитки и плиток из натурального и искусственного камня с водопоглощением не менее 1% и размером до 30х30 см в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. При введении в клей эластификатора Ceresit СС 83 может применяться для укладки керамогранитных плит. Ускоренный набор прочностных характеристик |
|  | Клей Ceresit CM 115 | 2,5-4,4 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из мраморных плит в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. |
|  | Клей Ceresit CM 15 | 2,5-4,4 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из мраморных плит в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. Ускоренный набор прочностных характеристик |
|  | Клей Ceresit CM 19 | 2,4-6,0 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из крупноформатных плит из природного и искусственного камня, керамики и керамогранита в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. |
|  | Клей Ceresit CM 117 | 1,8-4,7 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из любых видов плит в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. |
|  | Клей Ceresit CM 17 | 1,5-3,2 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из любых видов плит в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. Повышенная эластичность |
| 4 | Обмазочная гидроизоляция на основе жесткой гидроизолирующей массы Ceresit CR 65 | 3-5 кг/м | Наносится кистью или шпателем на очищенную поверхность бетонного основания за два-три прохода |
| 5 | Бетонное основание из бетона класса В22,5 | 0,10 м/м или 0,12 м/м |  |
| 6 | Грунт основания |  |  |

Полы с покрытием из керамической плитки, керамогранитных плит или плит из природного камня по грунту

Тип 128

| Поз. | Наименование | Расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керамические плитки, керамогранитные плиты и плиты из природного камня |  |  |
| 2 | Затирка Ceresit СЕ 33 Super | 0,4-0,7 кг/м | Применяется для затирки узких швов в покрытиях из керамических, стеклянных и каменных плиток, 25 цветов |
|  | Затирка Ceresit CE 35 Super | 0,4-1,2 кг/м | Применяется для затирки широких швов в покрытиях из керамических, стеклянных и каменных плиток, 5 цветов |
|  | Затирка Ceresit CE 42 | 0,2-0,6 кг/м | Применяется для затирки швов в покрытиях из мраморных плиток, 4 цвета |
|  | Затирка Ceresit CE 43 | 0,6-1,2 кг/м | Применяется для затирки швов в покрытиях из керамических, стеклянных и каменных плиток, 11 цветов. Повышенная эластичность и водоотталкивающие свойства |
| 3 | Клей Ceresit CM 9 | 2,0-4,2 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из керамической плитки в отапливаемых помещениях |
|  | Клей Ceresit CM 11 | 1,7-4,2 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из керамической плитки и плиток из натурального и искусственного камня с водопоглощением не менее 1% и размером до 30х30 см в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. При введении в клей эластификатора Ceresit CC 83 может применяться для укладки керамогранитных плит |
|  | Клей Ceresit CM 14 | 2,4-4,2 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из керамической плитки и плиток из натурального и искусственного камня с водопоглощением не менее 1% и размером до 30х30 см в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. При введении в клей эластификатора Ceresit CC 83 может применяться для укладки керамогранитных плит. Ускоренный набор прочностных характеристик |
|  | Клей Ceresit CM 115 | 2,5-4,4 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из мраморных плит в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. |
|  | Клей Ceresit CM 15 | 2,5-4,4 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из мраморных плит в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. Ускоренный набор прочностных характеристик |
|  | Клей Ceresit CM 19 | 2,4-6,0 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из крупноформатных плит из природного и искусственного камня, керамики и керамогранита в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. |
|  | Клей Ceresit CM 117 | 1,8-4,7 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из любых видов плит в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. |
|  | Клей Ceresit CM 17 | 1,5-3,2 кг/м | Применяется для изготовления покрытий полов из любых видов плит в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также на открытых балконах, террасах и т.д. Повышенная эластичность |
| 4 | Водно-дисперсионная грунтовка Ceresit CT 17 | 0,1-0,2 кг/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонной стяжки |
|  | Водно-дисперсионная грунтовка Ceresit CN 94 | 40 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонной стяжки. Разбавляется водой в соотношении 1:3 |
| 5 | Полимерцементная саморазравнивающаяся стяжка марки Ceresit CN 69 | 1,8 кг/м | Наносится шпателем слоем толщиной от 3 до 15 мм. Расход - на 1 мм слоя. Предел прочности при сжатии после 28 суток выдержки не менее 18 МПа |
|  | Полимерцементная саморазравнивающаяся стяжка марки Ceresit CN 76 | 2,0 кг/м | Наносится шпателем слоем толщиной от 4 до 50 мм. Расход - на 1 мм слоя. Предел прочности при сжатии после 28 суток выдержки не менее 40 МПа |
|  | Полимерцементная стяжка марки Ceresit CN 83 | 2,0 кг/м | Наносится шпателем слоем толщиной от 5 до 35 мм. Pacxoд - на 1 мм слоя. Ускоренный набор прочностных характеристик. Предел прочности при сжатии после 1 суток выдержки не менее 13 МПа, после 28 суток выдержки - не менее 35 МПа |
|  | Полимерцементная стяжка марки Ceresit CN 178 | 2,0 кг/м | Наносится шпателем слоем толщиной от 5 до 80 мм. Расход - на 1 мм слоя. Предел прочности при сжатии после 28 суток выдержки не менее 25 МПа |
|  | Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150 | 0,02 м/м |  |
|  | Стяжка из бетона класса В12,5 | 0,02 м/м |  |
| 6 | Водно-дисперсионная грунтовка Ceresit CT 17 | 0,1-0,2 кг/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонного основания |
|  | Водно-дисперсионная грунтовка Cerеsit CN 94 | 40 г/м | Наносится кистью или валиком на очищенную поверхность бетонного основания. Разбавляется водой в соотношении 1:3 |
| 7 | Бетонное основание из бетона класса В22,5 | 0,8 м/м или 0,10 м/м |  |
| 8 | Грунт основания |  |  |

Примыкание покрытия пола из линолеума, синтетических плиток или ковров из синтетических волокон к стене (по плите перекрытия)

Приложение 1

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем методическом документе использованы ссылки на следующие документы:

СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" (с изм. N 2)

СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений"

СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии"

СНиП 2.03.13-88 "Полы"

СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"

СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита здания"

СНиП 23-03-2003 "Защита от шума"

СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"

СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения"

ГОСТ 474-90 "Кирпич кислотоупорный. Технические условия"

ГОСТ 862.1-85 "Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия"

ГОСТ 862.3-86 "Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия"

ГОСТ 961-89 "Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. Технические условия"

ГОСТ 4598-86 "Плиты древесно-волокнистые. Технические условия"

ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний"

ГОСТ 6433.2-71 "Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении"

ГОСТ 6787-2001 "Плитки керамические для полов. Технические условия"

ГОСТ 7251-77 "Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия"

ГОСТ 8242-88 "Детали профильные из древесины древесных материалов для строительства. Технические условия"

ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия"

ГОСТ 8736-93 "Песок для строительных работ. Технические условия"

ГОСТ 9480-89 "Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Технические условия"

ГОСТ 9757-90 "Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия"

ГОСТ 10178-85 "Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия"

ГОСТ 13087-81 "Бетоны. Метод определения истираемости"

ГОСТ 15588-86 "Плиты пеностирольные. Технические условия"

ГОСТ 18108-80 "Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия"

ГОСТ 18992-80* "Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия"

ГОСТ 22733-2002 "Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности"

ГОСТ 23789-79 "Вяжущие гипсовые. Методы испытаний"

ГОСТ 24064-80 "Мастики клеящие каучуковые. Технические условия"

ГОСТ 25485-89 "Бетоны ячеистые. Технические условия"

ГОСТ 26149-84 "Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия"

ГОСТ 27023-86 "Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия"

ГОСТ 28379-89 "Шпатлевки ЭП-0020. Технические условия"

ГОСТ 28574-90 "Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий"

ГОСТ 30307-95 "Мастики строительные полимерные клеящие латексные. Технические условия"

ГОСТ 3916.1-96* "Фанера общего назначения, с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия"

ГОСТ 3916.2-96* "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия"

ГОСТ Р 51829-2001 "Листы гипсоволокнистые. Технические условия"

ОСТ 1114.3308-87

Стандарт СЭВ 3783-82

ТУ 5361-001-42950773-99 Лаги регулируемые строительные

ТУ 5745-001-58239148-2004 Строительные растворы ремонтные и выравнивающие торговой марки Thomsit

ТУ 5745-007-58239148-03 Строительные растворы штукатурные и выравнивающие торговой марки Ceresit

ТУ 5745-008-58239148-03 Клей для крепления отделочных материалов, шпаклевочные и грунтовочные составы торговой марки Ceresit

ТУ 5775-009-58239148-03 Составы строительные для устройства гидроизоляции торговой марки Ceresit

Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта / ОАО "ЦНИИпромзданий". - М., 2004

НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"

TCH 23-315-2000 "Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях"

СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий"

СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"

ВСН 214-82 "Сборник инструкций по защите от коррозии"

Приказ N 320 МЧС России от 8 июля 2002 г. "Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности"

Приложение 2

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Покрытие - верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям.

Прослойка - промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим слоем пола или служащий для покрытия упругой постелью.

Гидроизоляционный слой - слой, препятствующий прониканию через пол сточных вод и других жидкостей, а также прониканию в пол грунтовых вод.

Стяжка (основание под покрытие) - слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола заданного уклона, укрытия различных трубопроводов, распределения нагрузок по нежестким нижележащим слоям пола на перекрытии.

Подстилающий слой - слой пола, распределяющий нагрузки на грунт.

Теплоизоляционный слой - элемент пола, уменьшающий общую теплопроводность пола.

Звукоизоляционный слой - элемент пола, повышающий звукоизолирующую способность пола.

Грунтовое основание - слой грунта, по которому устраиваются подстилающий слой или опоры под лаги.

Деформационный шов - разрыв в подстилающем слое, стяжке или покрытии, обеспечивающий относительное смещение их разрозненных участков.

Пароизоляционный слой - элемент пола, расположенный под слоем теплозвукоизоляции или стяжкой, препятствующий прониканию в них водяных паров из нижерасположенного помещения через перекрытие.

Экологичность пола - свойство всех элементов конструкции пола не выделять при эксплуатации вредных веществ и соответствовать стандартам экологии.

Интенсивность воздействия жидкости на пол

Малая - незначительное воздействие жидкости на пол, при котором поверхность покрытия пола сухая или слегка влажная; покрытие пола жидкостями не пропитывается.

Средняя - периодическое увлажнение пола, при котором поверхность покрытия пола влажная или мокрая; покрытие пола пропитывается жидкостями.

Большая - постоянное или часто повторяющееся воздействие жидкостей на покрытие пола.

Интенсивность механических воздействий на пол - весьма значительная, значительная, умеренная, слабая (таблица 1).

Таблица 1

| Механические воздействия | Интенсивность механических воздействий |
| --- | --- |
|  | Весьма значительная | Значительная | Умеренная | Слабая |
| Движение пешеходов на 1 м ширины прохода, число людей в 1 сут | - | - | 500 и более | Менее 500 |
| Движение транспорта на гусеничном ходу на одну полосу движения, ед/сут | 10 и более | Менее 10 | - | - |
| Движение транспорта на резиновом ходу на одну полосу движения, ед/сут | Более 200 | 100-200 | Менее 100 | Движение ручных тележек |
| Движение тележек на металлических шинах, перекатывание круглых металлических предметов на одну полосу движения, ед/сут | Более 50 | 30-50 | Менее 30 | - |
| Удары при падении с высоты 1 м твердых предметов массой, кг, не более | 20 | 10 | 5 | 2 |
| Волочение твердых предметов с острыми углами и ребрами | Соответствует | Соответствует | - | - |
| Работа острым инструментом на полу (лопатами и др.) | " | " | - | - |

Теплоусвоение пола - свойство поверхности покрытия пола в большей или меньшей степени воспринимать тепло при периодических колебаниях теплового потока или температуры воздуха.

Безыскровость пола - отсутствие искрообразования на покрытии пола при ударах или волочении по нему металлических или каменных предметов, а также при разрядах статического электричества.

Антистатичность пола - отсутствие скопления на покрытии пола статического электричества.

Беспыльность пола - полное отсутствие отделения продуктов износа покрытия пола, образующихся при изнашивающих воздействиях от движения пешеходов и транспорта.

Звукоизолирующая способность пола - ослабление шума при его проникновении через пол на перекрытии.

Приложение 3

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЛ

Таблица 1

| N п.п. | Покрытие | Предельные значения интенсивности воздействия на пол |
| --- | --- | --- |
|  |  | Интенсивность движения, ед/сут, на 1 полосу движения | Волочение твердыx предметов с острыми углами и ребрами, работа на полу с лопатами, ломами и т.п., острым инструментом | Масса предме- тов, кг, падаю- щих с высоты 1 м | Удель- ное давле- ние от сосре- доточе- нных нагрузок, Н/см (кгс/см) | Нагре- вание пола до темпе- ратуры, °С |
|  |  | Пешеходов и тележек на резиновых шинах | Тележек на металлических шинах и перекатывания круглых металлических предметов (бочек и т.п.) | Транспортных средств на резиновом ходу | Транспортных средств на гусеничном ходу |  |  |  |  |
|  |  | Более 500 | Менее 500 | Коэф. * | Более 50 | 30-50 | Менее 30 | Более 200 | 100-200 | Менее 100 | Более 10 | Менее 10 |  |  |  |  |
| 1 | Полимерцементно- песчаное покрытие марки Ceresit CN 178 толщиной 20 мм | Допускается | - | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается | 2 | 500 (50) | 100 |
| 2 | Плиты природного камня извержен- ных пород (гранита и т.д.) толщиной более 20 мм по прослойке из цементно- песчаного раствора | " | 60 | Не допус- кает- ся | Допус- кается | Допускается | " | Допускается | 10 | 500 (50) | 100 |
| 3 | Плиты из керамо- гранита: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной до 9 мм | Не допускается | Допуск- ается | - | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается | - | 500 (50) | 100 |
|  | толщиной более 9 мм | Допускается | - | То же | То же | То же | То же | 2 | 500 (50) | 100 |
| 4 | Керами- ческие плитки толщиной 10-13 мм | " | - | " | " | " | " | 2 | 200 (20) | 100 |
| 5 | Керамиче- ские кислото- упорные плитки толщиной, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15-20 | Допускается | - | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается | 3 | 200 (20) | 100 |
|  | 30-35 | Допускается | 60 | Не допускается | До- пус- кает- ся | Не допус- кается | Допус- кается | " | " | 5 | 200 (20) | 100 |
|  | 50 | " | 60 | " | " | " | " | Не допус- кается | Допус- кае- тся | Допускается | 7 | 300 (30) | 100 |
| 6 | Кислотоупорный кирпич плашмя | " | 60 | " | " | Допускается | " | " | " | 10 | 300 (30) | 100 |
| 7 | Кислотоупорный кирпич на ребро | " | 60 | " | " | " | " | " | " | 10 | 300(30) | 100 |
| 8 | Штучный и наборный паркет | " | - | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допус- кается | Не допус- кается | 200 кг в точку | 50 |
| 9 | Паркетные доски | " | - | То же | То же | То же | То же | То же | 200 кг в точку | 50 |
| 10 | Линолеум (в том числе антистати- ческий) | Не допускается | Допус- кается | - | " | " | " | " | " | 500 (50) | 50 |
| 11 | Плитки поливинил- хлоридные толщиной до 4 мм | Не допускается | Допус- кается | - | " | " | " | " | " | 500 (50) | 50 |
| 12 | Плитки резиновые толщиной, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 4 | Не допускается | Допус- кается | - | " | " | " | " | 5 | 500 (50) | 50 |
|  | от 4 до 10 | Допускается | 60 | Не допус- кается | Допус- кается | Не допус- кается | Допус- кается | Не допускается | Не допускается | 7 | 500 (50) | 50 |
|  | св. 10 | " | 60 | То же | " | То же | " | То же | То же | 10 | 500 (50) | 50 |
| 13 | Рулонное на основе синтетиче- ских волокон | Не допускается | Допус- кается | - | Не допускается | Не допускается | " | " | Не допус- кается | 100 (10) | 50 |
| 14 | Ламинат | То же | " | - | То же | То же | " | " | То же | 100 (10) | 50 |
| * Коэффициент давления на пол металлических шин и круглых предметов определяют по формуле , где - наибольшее давление колеса или обода на пол, кгс; - диаметр колеса или обода, м; - ширина шины колеса или обода, см. |

Таблица 2

Прочность соединения между основанием и паркетом (клеящая способность)

| Марка клея | Величина прочности соединения паркета с основаниями, МПа, через 72 ч после склеивания |
| --- | --- |
|  | Бетон класса В22,5 | Бетон класса В22,5 огрунтованный грунтовкой марки Thomsit R 777 | Бетон класса В22,5, огрунто- ванный грунтовкой марки Thomsit R 766 | Стяжка марки Thomsit DX | Стяжка марки Ceresit CN 178 | Древесно- стружеч- ная плита | Древесно- стружечная плита, огрунто- ванная грунтовкой марки Thomsit R 766 | Фанера | Фанера, огрунто- ванная грунтовкой марки Thomsit R 766 |
| Thomsit Р 600 | 0,95* | 1,23* | 1,36* | 1,07* | 0,79* | 0,79** | 0,80** | 1,27* | 1,39* |
| Thomsit P 618 | 0,82* | 0,96* | 1,04* | 0,87* | 0,71* | 0,80** | 0,80** | 1,18* | 1,28* |
| Thomsit P 625 | 1,14* | 1,48* | 1,63* | 1,22* | 0,98* | 0,80** | 0,81** | 1,39* | 1,54*** |
| * Разрыв адгезионный (клей - основание). ** Разрыв когезионный (по древесно-волокнистой плите). **** Разрыв смешанный (частично по адгезионному слою клей - основание, частично по фанере). |

Таблица 3

Прочность торцевого шва между ламинатными досками

| Прочность торцевого шва при соединении при помощи замка, Н/см | Прочность торцевого шва, склеенного водно-дисперсионным клеем марки Thomsit Р 640, Н/см |
| --- | --- |
| 71,98 | 137,24 |

Таблица 4

Прочность соединения между основанием и линолеумом (клеящая способность)

| Тип основания | Величина прочности соединения линолеума с основаниями, МПа, через 72 ч после склеивания |
| --- | --- |
|  | Поливинилхлоридный линолеум | Натуральный линолеум |
|  | Марка клея |
|  | Thomsit К 172 | Thomsit R 710 | Thomsil L 240 D |
| Бетон класса В22,5 | 0,35* | 0,96* | 0,48**** |
| Бетон класса В22,5, огрунтованный грунтовкой марки Thomsit R 777 | 0,37* | 0,97* | 0,47**** |
| Бетон класса В22,5, огрунтованный грунтовкой марки Thomsit R 766 | 0,36* | 0,95* | 0,46**** |
| Стяжка марки Thomsit DX | 0,35* | 0,96* | 0,49**** |
| Стяжка марки Ceresit CN 178 | 0,35* | 0,96* | 0,50**** |
| Бетон класса В22,5 | 0,35* | 0,96* | 0,48**** |
| Гипсоволокнистый лист | 0,37* | 0,39** | 0,41** |
| Гипсоволокнистый лист, огрунтованный грунтовкой марки Thomsit R 766 | 0,36* | 0,40** | 0,40** |
| Древесно-стружечная плита | 0,35* | 0,78*** | 0,46**** |
| Древесно-стружечная плита, огрунтованная грунтовкой марки Thomsit R 766 | 0,34* | 0,80*** | 0,45**** |
| Фанера | 0,35* | 0,99* | 0,49**** |
| Фанера, огрунтованная грунтовкой марки Thomsit R 766 | 0,35* | 0,97* | 0,46**** |
| * Разрыв адгезионный (клей - линолеум). ** Разрыв когезионный (по гипсоволокнистому листу). *** Разрыв когезионный (по древесно-волокнистой плите). **** Разрыв когезионный (по клею). |

Таблица 5

Физико-механические свойства антистатических поливинилхлоридных покрытий

| Параметр | Ед. изм. | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| Удельное поверхностное электросопротивление антистатического поливинилхлоридного линолеума | Ом | 4,1·10 |
| Удельное поверхностное электросопротивление антистатического поливинилхлоридного линолеума приклеенного | Ом | 1,81·10 |
| Прочность соединения между основанием и антистатическим поливинилхлоридным линолеумом, приклеенным токопроводящим клеем марки Thomsit К 112 к бетонной плитке, огрунтованной грунтовкой марки Thomsit R 762 | МПа | 0,32* |
| * Разрыв адгезионный (клей - линолеум). |

Таблица 6

Физико-механические свойства цементных плиточных клеев  и цементно-песчаных стяжек

| Параметр | Ед. изм. | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | Цементные плиточные клеи | Цементно-песчаные растворы |
|  |  | Ceresit CM 14 | Ceresit CM 15 | Ceresit CM 115 | M150 | М300 |
| Количество воды для затворения сухих растворных смесей | л/кг | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,14 | 0,29 |
| Подвижность | см | 8,5 | 8,5 | 7,0 | 7,2 | 6,8 |
| Марка по подвижности |  | Пк2 | Пк2 | Пк2 | Пк2 | Пк2 |
| Прочность на сжатие в 28-суточном возрасте | МПа | 32,2 | 17,8 | 15,6 | 16,6 | 30,3 |
| Прочность сцепления в 28-суточном возрасте керамической плитки: | МПа |  |  |  |  |  |
| с бетонной плитой из бетона класса В22,5 |  | 1,28* | 1,15* | 0,98* | 0,17* | 0,25* |
| с бетонной плитой из бетона класса В22,5, огрунтованной грунтовкой марки Thomsit R 766 |  | 1,28* | 1,18* | 0,96* | 0,18* | 0,23* |
| со стяжкой марки Thomsit DX |  | 1,28* | 1,17* | 0,97* | 0,17* | 0,27* |
| со стяжкой марки Ceresit CN 178 |  | 1,28* | 1,15* | 0,99* | 0,20* | 0,27* |
| с гипсоволокнистым листом |  | 0,39** | 0,40** | 0,42** | 0,17* | 0,26* |
| с гипсоволокнистым листом, огрунтованным грунтовкой марки Thomsit R 766 |  | 0,41** | 0,40** | 0,41** | 0,18* | 0,25* |
| * Разрыв адгезионный (клей - плитка). ** Разрыв когезионный (по гипсоволокнистому листу). |

Таблица 7

Физико-механические свойства полимерцементных затирок, цементных плиточных клеев и цементно-песчаного раствора

| Параметр | Ед. изм. | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | Полимерцементных затирок | Цементно-песча- ный раствор с соотношением цемент:песок, равным 1:1 |
|  |  | Ceresit СЕ 35 | Ceresit СЕ 42 | Ceresit СЕ 43 |  |
| Количество воды для затворения сухих растворных смесей | л/кг | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,28 |
| Подвижность | см | 10,4 | 9,4 | 10,1 | 9,9 |
| Марка по подвижности |  | Пк3 | Пк3 | Пк3 | Пк3 |
| Прочность на сжатие в 28-суточном возрасте | МПа | 22,6 | 18,5 | 16,2 | 18,8 |
| Прочность сцепления в 28-суточном возрасте затирок: | МПа |  |  |  |  |
| со стяжкой марки Thomsit DX |  | 0,92* | 0,83* | 0,82* | 0,70* |
| со стяжкой марки Ceresit CN 178 |  | 0,96* | 0,84* | 0,86* | 0,72* |
| * Разрыв адгезионный (затирка-стяжка). |

Таблица 8

Прочность сцепления кислотоупорной керамической плитки, приклеенной  химически стойким эпоксидным клеем марки Ceresit CU 22, с бетонным основанием,  огрунтованным эпоксидной грунтовкой марки Ceresit СЕ 48

| Параметр | Ед. изм. | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| Прочность сцепления | МПа | 3,21* |
| * Разрыв когезионный (по бетону). |

Анализ результатов испытаний позволяет сделать следующие заключения.

1. Прочность на сжатие в 28-суточном возрасте у полимерцементно-песчаных стяжек, выпускаемых фирмой "Хенкель Баутехник", значительно (от 1,75 до 2 раз) выше, чем у рекомендованной СНиП 2.03.13 для изготовления выравнивающих стяжек цементно-песчаной смеси марки М150. Обращает на себя также внимание, что затворенные водой полимерцементно-песчаные смеси не только характеризуются повышенной подвижностью по сравнению с цементно-песчаной смесью, но и (в отличие от последней) обладают свойством растекаться. Данное обстоятельство, учитывая также повышенную механическую прочность и повышенную величину сцепления с бетонным основанием, позволяет рекомендовать данные материалы для изготовления тонкослойных стяжек. По параметру истираемости саморазравнивающаяся стяжка марки Ceresit CN 178 соответствует материалам, относимым СНиП 2.03.13 к группе "малопылящие".

2. Предел прочности клеевого соединения паркета с нижележащими слоями на равномерный отрыв при использовании клеев, выпускаемых фирмой "Хенкель Баутехник", значительно превосходит требования, предъявляемые к данным клеям ГОСТ 24064 и ГОСТ 30307. Согласно данным нормативных документов прочность соединения между бетонным основанием и паркетом (клеящая способность) через 72 ч после приклеивания должна составлять не менее 0,3 МПа. У исследованных клеев (даже при приклеивании паркета на неогрунтованный бетон) величина данного параметра в 2,7-3,8 раза выше.

3. Учитывая отсутствие нормативных требований к прочности торцевого шва между ламинатными досками, были проведены сравнительные испытания клеевого шва, выполненного с применением водно-дисперсионного клея, для ламината и паркетной доски марки Thomsit P 640 и замкового соединения. Проведенные испытания показали, что клеевое соединение характеризуется практически в два раза (в 1,91 раза) большей прочностью по сравнению с замковым соединением.

4. Предел прочности клеевого соединения поливинилхлоридного и натурального линолеума с нижележащими слоями на равномерный отрыв при использовании клеев марок Thomsit К 172 и Thomsit L 240 D соответствует, а при клее марки Thomsit R 710 и значительно превосходит (в 3,2 раза) требования, предъявляемые к данным клеям ГОСТ 24064 и ГОСТ 30307. Согласно данным нормативных документов прочность соединения между бетонным основанием и линолеумом (клеящая способность) через 72 ч после приклеивания должна составлять не менее 0,3 МПа.

5. Предел прочности соединения между основанием и антистатическим поливинилхлоридным линолеумом, приклеенным токопроводящим клеем марки Thomsit К 112 к бетонной плитке, огрунтованной грунтовкой марки Thomsit R 762 (клеящая способность), соответствует требованиям, предъявляемым к водно-дисперсионным клеям (ГОСТ 30307), - более 0,3 МПа. Исследования по установлению электрических характеристик показали, что при приклеивании антистатического линолеума токопроводящим клеем марки Thomsit К 112 к бетонной плитке, огрунтованной грунтовкой марки Thomsit R 762, наблюдается снижение удельного поверхностного электросопротивления более чем на порядок (в 22,3 раза). Полученная величина поверхностного электросопротивления покрытия пола находится в пределах, рекомендуемых ОАО "ЦНИИпромзданий" для антистатических покрытий, - от 1·10 до 1·10 Ом (см. руководство "Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта". - М., 2004). Полученные результаты испытаний позволяют сделать вывод о возможности применения исследованных клея и грунтовки для изготовления антистатических покрытий пола.

6. По пределу прочности на сжатие цементные клеи для плитки марок Ceresit CM 15 и Ceresit CM 115 соответствуют цементно-песчаному раствору марки М150, а клей Ceresit СМ 14 - цементно-песчаному раствору марки М300. Однако учитывая, что даже наименее прочный цементный клей марки Ceresit CM 115 обеспечивает сцепление с керамической плиткой практически в 4 раза большее, чем при использовании цементно-песчаного раствора марки М300, можно сделать заключение о возможности применения исследованных клеев при значительной интенсивности механических воздействий.

7. Сравнительные испытания полимерцементных затирок и рекомендуемого технической литературой для затирки швов в облицовках из керамических плиток цементно-песчаного раствора с соотношением цемент:песок, равным 1:1, показали, что полимерцементные затирки соответствуют по показателям прочности на сжатие цементно-песчаному раствору с соотношением цемент:песок, равным 1:1, но характеризуются более высокими показателями сцепления с клеевыми композициями.

8. Характер отрыва керамической кислотоупорной плитки, приклеенной химически стойким эпоксидным клеем марки Ceresit CU 22 к бетонному основанию, огрунтованному эпоксидной грунтовкой марки Ceresit СЕ 48, соответствует характеру отрыва штучных материалов, применяемых в антикоррозионных облицовках из штучных материалов на полимерзамазках, при этом величина сцепления должна превышать предел прочности бетонного основания при растяжении (см. Справочник строителя. Защита строительных конструкций и технологического оборудования от коррозии. - М., 1981).