| УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" |
| --- |
|  | . |
| Гнибеда С.А |  |
| " | 14 | " | 12 | 2001 г. |

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНТИКОРРОЗИОННЫМИ ГРУНТОВКАМИ

03/12.01-ТК

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный технолог ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" |  | Сериков В.В. |
| ИСПОЛНИЛА: Инженер-технолог ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" |  | Алешина Е.В. |

Специализированное
строительно-монтажное объединение
"ЛенСпецСМУ"

ПРИКАЗ N 16

"25" января 2002 г.

О введении в действие типовой технологической карты на устройство защиты металлических элементовстроительных конструкций антикоррозионными грунтовками.

В целях повышения качества строительных конструкций на объектах ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 9.01.2002 г. ввести в действие типовую технологическую карту на устройство защиты металлических элементовстроительных конструкций антикоррозионными грунтовками.

2. Генеральному директору АООТ СМУ "Электронстрой" Тужилкову M.B.,

генеральному директору ООО "ЛенСпецСМУ-Монолит" Альтшулеру А.Е.,

генеральному директору ООО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" Панину С.А.,

генеральному директору ЗАО "АиСТ" Ефимову Л.В.,

генеральному директору ЗАО "Новатор" Беру В.А. - принять к исполнению.

3. Отделу контроля качества принимать выполнение работ по устройству антикоррозионной защиты только в соответствии с требованиями "Технологической карты..."

| Заместитель генерального директора ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" | Заренков Д.В. |
| --- | --- |

Область применения

Данная технологическая карта распространяется на работы по устройству защиты металлических элементовстроительных конструкций антикоррозионными грунтовками на объектах ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ".

Применяемые материалы

| Материал | Норматив |
| --- | --- |
| Грунтовка ГФ-021 (ГФ-0163) | ГОСТ 25129-82 (ТУ 6-27-12-90) |

Состав звена

| Изолировщик | 5 разряд - 1 чел. 3 разряд - 1 чел. |
| --- | --- |

Технология производства работ

1. Грунтовка тщательно перемешивается, при необходимости разбавляется уайт-спиритом.

2. Поверхность под покрытие грунтовкой обрабатывается шлифовальной шкуркой и обезжиривается растворителем (ксилолом, сольвеном или уайт-спиритом). При нанесении грунтовки на старое покрытие последнее должно быть очищено от грязи, ржавчины, окалины и старой краски, прошлифовано и промыто растворителем.

3. Наносится грунтовка окунанием, кистью или струйным обливом. Время высыхания однослойного покрытия при температуре 20±2 °С - не более 24 часов. Расход грунтовки на один слой 60-100 г/м.

4. Грунтование следует производить при положительной температуре окружающего воздуха и конструкций (не ниже +5 °С).

5. Грунтовка должна наноситься ровными слоями без пропусков и подтеков. Количество слоев назначается в проекте производства работ (ППР).

Контроль качества и приемка работ по устройству антикоррозионных покрытий

1. Производственный контроль качества работ должен осуществляться на всех этапах подготовки и выполнения антикоррозионных работ.

2. При входном контроле проверяют наличие и комплектность рабочей документации, соответствие материалов требованиям ГОСТ и ТУ.

3. При операционном контроле проверяют подготовку поверхности, соблюдение условий производства антикоррозионных работ (температуру и влажность окружающего воздуха и защищаемых поверхностей), время выдержки отдельных слоев и законченного защитного покрытия.

4. При приемочном контроле выполненных защитных покрытий проверяют их сплошность, ровность, сцепление с защищаемой поверхностью и толщину (100 мкм).

5. Результаты производственного контроля качества работ должны заноситься в журнал производства антикоррозионных работ.

6. По мере выполнения законченных промежуточных видов антикоррозионных работ должно производиться их освидетельствование.

7. Результаты освидетельствования промежуточных видов работ следует оформлять актом.

После окончания всех работ по защите от коррозии следует производить освидетельствование и приемку защитного покрытия в целом с оформлением соответствующего акта.

При выполнении и приемке защитных покрытий необходимо соблюдать требования таблицы:

| Показатели покрытий | Допустимые отклонения | Методы контроля |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Не допускаются трещины, потеки, бугры, открытые поры, посторонние включения и механические повреждения | Визуальный осмотр |
| Полнота отвердения | Должны оставаться полосы светлого цвета | Прочерчиванием линий на поверхности покрытия металлическим шпателем или мастерком |
| Сцепление с защищаемой поверхностью | Не должно быть изменения звука | Простукиванием стальным молоточком |

Инструмент, оборудование, инвентарь

| Наименование, назначение, основные параметры | Норматив |
| --- | --- |
| Кисти | ГОСТ 10597-80 |
| Краскораспылитель пневматический |  |
| Бумага шлифовальная |  |

Техника безопасности

Грунтовка является пожароопасным, токсичным материалом из-за наличия в нем органических растворителей. Пары растворителей оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, дыхательных путей и кожные покровы.

Обязательное применение средств индивидуальной защиты.

При проведении работ по покрытию грунтовками металлических элементов строительных конструкций в закрытых помещениях необходима вентиляция.

Условия хранения

Грунтовку хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Если при хранении на поверхности грунтовки образуется пленка, перед употреблением ее следует удалить, а грунтовку следует перемешать.

Перечень нормативов

| Норматив | Название |
| --- | --- |
| ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ-021. Технические условия |
| ТУ 6-27-12-90 | Антикоррозийная грунтовка ГФ-0163 |
| СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| СНиП III-18-75* | Правила производства и приемки работ. Металлические конструкции |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 23118-99. - Примечание изготовителя базы данных. |
| СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ ЗАО Специализированное строительно-монтажное 
объединение "ЛенСпецСМУ". -
СПб, 2001