Утверждено

Приказом ЦНИИСК им. Кучеренко

от 14 июля 1986 г. N 34

ПОСОБИЕ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ КАМЕННЫХ,

АРМОКАМЕННЫХ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

(К СНиП 2.03.11-85)

Рекомендовано к изданию секцией Научно-технического совета ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР.

Рассмотрены вопросы расчета и конструирования защиты от коррозии каменных, армокаменных и асбестоцементных конструкций, позволяющие сократить эксплуатационные расходы, связанные с преждевременным износом конструкций в агрессивных средах.

Даны примеры расчета и конструирования.

Для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций.

Пособие разработано ЦНИИСК им. Кучеренко (кандидаты техн. наук А.К. Гончаров, В.К. Потапов) при участии МИСИ им. Куйбышева (кандидат техн. наук В.А. Объедкова), НИИЖБа (кандидаты техн. наук М.Г. Булгакова и М.И. Субботкин); Проектхимзащиты (инж. Л.Н. Луговской).

# 1. КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

## Общие положения

КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Глава 4 СНиП 2.03.11-85, а не Глава 2.

1.1. Настоящее Пособие предназначено для проектирования наземных конструкций зданий из кирпича и камня, находящихся в условиях агрессивной среды. При проектировании подземных конструкций следует руководствоваться СНиП 2.03.11-85, гл. 2 "Каменные и асбестоцементные конструкции". Пособие не распространяется на проектирование защиты каменных и армокаменных конструкций, выполненных из природных и бетонных камней.

1.2. При проектировании каменных конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, их долговечность должна быть обеспечена применением коррозийно-стойких материалов, установлением дополнительных требований в части конструктивных решений и расчета, а также введением в кладочный раствор добавок и защитой арматуры и поверхности конструкций рекомендуемыми покрытиями.

## Агрессивное воздействие сред

1.3. В зависимости от физического состояния агрессивные среды делятся на жидкие, твердые и газообразные. Степень агрессивного воздействия сред по отношению к каменным конструкциям оценивается с учетом камня и кладочного раствора.

1.4. Степень агрессивного воздействия газообразных и твердых сред на конструкции из кирпича глиняного пластического прессования и силикатного кирпича принимается по табл. 22 и 23 СНиП 2.03.11-85.

1.5. Воздействие твердых и газообразных сред на керамические пустотные камни оценивается так же, как на кирпич глиняный пластического прессования. Воздействие этих же сред на кирпич глиняный полусухого прессования оценивается так же, как и на силикатный кирпич.

1.6. Степень агрессивного воздействия газообразных и твердых сред на армокаменные конструкции принимается, как для железобетонных конструкций, по соответствующим таблицам СНиП 2.03.11-85.

1.7. Большинство твердых сред (соли, аэрозоли, пыль и др.), как правило, в сухом состоянии неагрессивны. Однако при увлажнении многие из них становятся агрессивными растворами, например аммиачная селитра, поваренная соль, хлористый кальций и др. Из-за гигроскопичности многих пылеватых продуктов, а также наличия образовавшихся растворов давление водяных паров, в силу закона Рауля, становится меньше, что вызывает необходимость проведения дополнительных расчетов влажностного режима наружных стен и уточнения температуры точки росы на их внутренних поверхностях. Химический состав аэрозолей, присутствующих в воздухе производственных помещений, следует считать аналогичным составу продукта, перерабатываемого на данном производстве. В целях сохранения защитных покрытий на конструкциях не допускается непосредственный контакт конструкций с твердой агрессивной массой (удобрениями). В этом случае необходима установка разградительных щитов.

1.8. Жидкие среды в виде кислот, солей, щелочей, растворителей и т.п. воздействуют главным образом на полы.

Следует учесть возможность агрессивного воздействия жидких сред в виде брызг или проливов на стены, колонны опор. В этом случае рекомендуется применять химически стойкое защитное покрытие, а также другие, аналогичные по защите конструктивные решения.

## Материалы

КонсультантПлюс: примечание. Взамен ГОСТ 530-80 Постановлением Минстроя России от 05.12.1995 N 18-103 с 1 июля 1996 года введен в действие ГОСТ 530-95.

1.9. Кирпич глиняный и керамические камни при эксплуатации в агрессивных средах должны удовлетворять требованиям ГОСТ 530-80. Марка кирпича при условиях эксплуатации В (см. табл. 3) должна быть не ниже М100.

КонсультантПлюс: примечание. Взамен ГОСТ 379-79 Постановлением Минстроя России от 04.12.1995 N 18-102 введен в действие с 1 июля 1996 года ГОСТ 379-95.

1.10. Кирпич и камни силикатные при эксплуатации в агрессивных средах должны удовлетворять требованиям ГОСТ 379-79.

КонсультантПлюс: примечание. Взамен СН 290-74 с 15 июля 1998 года введен в действие СП 82-101-98 (Письмо Госстроя РФ от 17.06.1998 N АБ-20-218/12).

1.11. Строительные растворы для кирпичной кладки и штукатурки должны изготавливаться в соответствии с СН 290-74. Кладочный раствор для зданий с влажным и мокрым режимами, а также особыми условиями эксплуатации должен быть не ниже М100. С целью повышения плотности растворного шва в растворы следует вводить пластифицирующие добавки, снижая при этом водоцементное отношение. При отсутствии штукатурки швы должны быть расшиты.

1.12. В качестве теплоизоляционных материалов для применения в облегченной кладке и кирпичных панелях следует применять минераловатные плиты на синтетической связке и пенопласты, кроме ФРП-1, который допускается применять только в зданиях с сухим и нормальным режимом. В облегченной кладке допускается применение засыпок из местных материалов, стойких по отношению к агрессивной среде помещений.

1.13. В качестве герметизирующих и уплотняющих материалов для стыков наружных стеновых конструкций допускается применение морозостойкого пластичного полиуретанового поропласта, пористых резиновых прокладок, листовой морозостойкой резины, пороизола, гернита, клей-мастики и других материалов, рекомендованных в Руководстве по проектированию антикоррозийной защиты строительных конструкций производственных зданий предприятий текстильной промышленности (НИИЖБ Госстроя СССР. - М., 1988. - 87 с.).

## Требования к конструктивным решениям

1.14. При проектировании каменных и армокаменных конструкций для агрессивных сред следует применять следующие конструктивные решения:

внутренние несущие и ограждающие каменные и армокаменные конструкции выполняются из полнотелого кирпича; применение силикатного кирпича для помещений с мокрым режимом не допускается;

наружные несущие и ограждающие каменные и армокаменные конструкции проектируются при ручной кладке однослойными и облегченными из пустотелых кирпичей и пустотных камней, из виброкирпичных панелей и блоков; кладка из полнотелого кирпича допускается только при соответствующем технико-экономическом обосновании; в зданиях с влажным и мокрым режимами наружные стены должны быть оштукатурены с внутренней стороны и иметь защитное покрытие;

наружные стены зданий с особыми условиями и мокрым режимом следует проектировать однослойными самонесущими и не несущими из полнотелого кирпича;

применение силикатного кирпича, глиняного кирпича полусухого прессования, а также пустотелого кирпича и керамических камней для наружных стен подвалов и цоколей не допускается;

применение силикатного кирпича в условиях воздействия жидких агрессивных сред не допускается.

1.15. При проектировании каменных зданий следует отдавать предпочтение индустриальным конструкциям из виброкирпичной кладки.

1.16. Применение противоморозных добавок при возведении конструкций из кирпича и керамических камней в зимнее время допускается только для зданий с сухим и нормальным температурно-влажностными режимами и при отсутствии повышенных требований к внешнему виду зданий.

1.17. Применение перемычек, покрытий и перекрытий из штучных каменных материалов на строительных растворах в зданиях с агрессивными средами допускается в виде сводчатых конструкций, позволяющих избежать возникновения растягивающих напряжений. Допускается также применение сборных панелей армокерамических перекрытий при наличии соответствующего технико-экономического обоснования.

1.18. В зданиях с особыми условиями и мокрым режимом для северных районов следует предусматривать специальную конструкцию наружных стен (например, с защитным экраном с внутренней стороны и вентилируемой прослойкой). В тех случаях когда при этих условиях применяется кирпичная стена, кладку следует предусматривать на цементно-песчаном растворе 1:2 с заполнением швов под залив с перевязкой в каждом ряду и расшивкой швов с наружной стороны.

1.19. Светопрозрачные ограждения должны иметь в местах примыкания к стенам специальные герметизирующие уплотнители. Для исключения увлажнения подоконной части стены за счет конденсата в межоконном пространстве следует предусмотреть применение железобетонных или деревянных подоконных досок с антикоррозийным водонепроницаемым покрытием и влагоизоляцию стен по периметру проема. В помещениях с мокрым режимом и особыми условиями необходимо предусмотреть водоотвод конденсата с внутренней поверхности остекления и из межстекольного пространства.

1.20. В вертикальных и горизонтальных швах панелей и по периметру оконных проемов должна быть предусмотрена герметизация изнутри. Стыки стеновых панелей и перегородок должны быть омоноличены пластифицированным цементно-песчаным раствором М100.

1.21. Горизонтальная гидроизоляция стен на уровне пола первого этажа должна быть выполнена из рулонных изоляционных материалов или полимерных растворов. Для гидроизоляции, в том числе подземной части, следует применять материалы повышенной химической стойкости.

1.22. В целях предотвращения конденсации на строительных конструкциях в помещениях с различными температурно-влажностными режимами и различными агрессивными средами их нужно разделять глухими перегородками или, в случае необходимости, оставлять в них проемы с воздушно-тепловыми завесами.

1.23. Наружные стены зданий должны быть гладкими без поясков, выступов, ниш и других горизонтальных архитектурных деталей.

1.24. Облицовка и оштукатуривание внешних поверхностей наружных кирпичных стен с мокрыми помещениями и особыми условиями не допускаются. Наружную поверхность стен зданий с большими выделениями пыли рекомендуется гидрофобизировать. Подоконные сливы в этом случае рекомендуется проектировать удлиненными.

## Защита от коррозии

1.25. Защита каменных и армокаменных конструкций от воздействия агрессивных газообразных и твердых сред осуществляется:

выбором материалов каменной кладки, вяжущего и добавок для раствора;

защитой поверхности конструкций штукатуркой, лакокрасочными и водозащитными (при конденсации водяного пара) покрытиями.

Защита поверхности конструкций от воздействия жидких сред (проливы, брызги, мокрая уборка полов и т.д.) в цокольных зонах осуществляется применением химически стойких материалов.

1.26. Для защиты наружных стен от проникновения солей и конденсированной влаги из помещений с влажным и мокрым режимами, а также из помещений с особыми условиями внутреннюю поверхность стен следует защищать штукатурным слоем с уплотняющими добавками и лакокрасочными или водозащитными покрытиями в соответствии с требованиями табл. 5. При применении водозащитных покрытий на основе приклеивающих мастик штукатурка не производится.

Примечание. Добавки в растворы рекомендуется вводить в соответствии с Рекомендациями по применению бетонов и растворов с добавками полимеров (НИИЖБ Госстроя СССР. - М. Стройиздат, 1968. - 23 с.) и Руководством по применению химических добавок в бетоне (НИИЖБ Госстроя СССР. - М: Стройиздат, 1981. - 55 с.).

1.27. Защита армокаменных конструкций производится в зависимости от степени агрессивного воздействия газообразных и твердых сред. В слабоагрессивной среде следует применять плотный кладочный раствор марки не ниже М75. Для уплотнения раствора рекомендуется введение уплотняющих добавок, пластифицирующих добавок при снижении водоцементного отношения; в помещениях с влажным и мокрым режимами конструкции необходимо дополнительно оштукатурить. В среднеагрессивной среде следует применять плотный кладочный раствор марки не ниже М75 с добавками - ингибиторами коррозии арматуры; в помещениях с влажным и мокрым режимами конструкции необходимо дополнительно оштукатурить и нанести лакокрасочное покрытие II группы или гидрофобизировать. В сильноагрессивной среде следует применять плотный кладочный раствор марки не ниже М100 с оштукатуриванием поверхности конструкции и нанесением лакокрасочных покрытий III - IV группы.

1.28. Необетонированные закладные и соединительные элементы, работающие в условиях кратковременного воздействия жидкой агрессивной среды, и в наружных стенах должны быть защищены как необетонированные стальные закладные детали железобетонных конструкций. Необетонированные закладные и соединительные элементы, а также металлические элементы наружного армирования конструкций, находящихся внутри помещений, следует защищать от коррозии в соответствии со СНиП 2.03.11-85 как металлоконструкции. В деформационных швах ограждающих конструкций должны предусматриваться компенсаторы из оцинкованной, нержавеющей или гуммированной стали, полиизобутилена или других материалов и установка их на химически стойкой мастике с плотным закреплением. Конструкция деформационного шва должна исключать возможность проникновения через него агрессивной среды.

1.29. В случае когда на внутренней поверхности наружных стен допускается образование конденсата, внутренняя поверхность стены должна быть влагоизолирована (см. рис. 2). При длительном расчетном периоде конденсации (более 5 сут.) на внутренней поверхности стен необходимо дополнительно предусмотреть организованный отвод конденсата.

1.30. Подбор наружной и внутренней отделки должен производиться на основе расчетов влажностного режима и указаний п. 1.41 и п. 1.42.

1.31. Выбор защитных материалов следует производить по СНиП 2.03.11-85 и табл. 5.

## Особенности расчета наружных стен зданий

с агрессивными средами

1.32. Воздействие агрессивной среды помещений на наружные стены зданий учитывается путем введения дополнительных требований к теплотехническим и прочностным расчетам.

1.33. Теплотехнический расчет наружных стен производится в соответствии со СНиП II-3-79** с учетом положений, изложенных в пп. 1.34 - 1.40 Пособия.

1.34. Влажностный режим помещений зданий и сооружений в зимний период в зависимости от температуры и условной относительной влажности внутреннего воздуха устанавливается по табл. 1.

Таблица 1

| Режим | Условная относительная влажность внутреннего воздуха, %, при температуре, °C |
| --- | --- |
|  | до 12 | 12 - 24 | св. 24 |
| Сухой | До 60 | До 50 | До 40 |
| Нормальный | 61 - 75 | 51 - 60 | 41 - 50 |
| Влажный | 76 - 100 | 61 - 75 | 51 - 60 |
| Мокрый | Св. 100 | 76 - 100 | 61 - 75 |
| Особые условия | - | Св. 100 | Св. 75 |

Примечание. Величина условной относительной влажности внутреннего воздуха может быть более 100%.

1.35. Условная относительная влажность внутреннего воздуха помещений устанавливается расчетом по формуле (1):

(1)

(2)

где  - заданная относительная влажность в помещении;

e - парциальное давление пара;

E - давление насыщенных паров воды при заданной температуре воздуха в помещении;

Eр - давление насыщенных паров воды над растворами водорастворимых солей, составляющих аэрозоль, при той же температуре.

1.36. Значения давления паров воды над растворами водорастворимых солей, составляющих аэрозоль, принимаются по табл. 2 или по другим расчетным или экспериментальным данным специализированных организаций.

Таблица 2

| Насыщенный раствор | Давление насыщенного пара, Па, при t, °C | Состав твердой фазы | Равновесная относительная влажность воздуха при t =20 °C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 |  |  |
| ZnCl2 | - | - | 233 | - | ZnCl2 | 10 |
| ZnBr2 | - | - | 231 | 287 | ZnBr2·H2O | 10 |
| MgCl2 | - | - | 770 | - | MgCl2 | 33 |
| CaCl2 | - | - | 820 | - | CaCl2·6H2O | 35 |
| Zn(NO3)2 | - | - | 985 | - | Zn(NO3)2 | 42 |
| Na2S2O3 | 497 | 760 | 1052 | 1415 | Na2S2O3·5H2O | 45 |
| Mg(NO3)2 | - | - | 1261 | 1656 | Mg(NO3)2·6H2O | 54 |
| Ca(NO3)2 | 746 | 954 | 1287 | 1605 | Ca(NO3)2·4H2O | 55 |
| NaBr | - | 959 | 1400 | 1787 | NaBr | 60 |
| NH4NO3 | 915 | 1195 | 1565 | 1990 | NH4NO3 | 67 |
| NaNO3 | 946 | 1315 | 1805 | 2365 | NaNO3 | 77 |
| NaCl | 921 | 1280 | 1805 | 2380 | NaCl | 77 |
| NH4Cl | 966 | 1351 | 1852 | 2415 | NH4Cl | 79 |
| Co(NH2)2 | 995 | 1365 | 1870 | 2405 | Co(NH2)2 | 80 |
| (NH4)2SO4 | 970 | 1352 | 1900 | 2600 | (NH4)2SO4 | 81 |
| Na2SO4 | 908 | 1333 | 1925 | 2745 | Na2SO4 | 82 |
| KCl | 1055 | 1445 | 1980 | 2635 | KCl | 84 |
| Na2SO3 | 1072 | 1485 | 2035 | 2760 | Na2SO3 | 87 |
| CdSO4 | 1098 | 1515 | 2075 | 2825 | CdSO4·8/3H2O | 89 |
| Na2CO3 | - | 1600 | 2090 | 2705 | NaCO3·7H2O | 89 |
| CdBr2 | - | - | 2120 | 2820 | CdBr2 | 90 |
| ZnSO4 | 1190 | 1595 | 2125 | 2690 | ZnSO4·7H2O | 91 |
| NH4H2PO4 | 1192 | 1660 | 2145 | 2920 | NH4H2PO4 | 92 |
| KNO3 | 1182 | 1632 | 2160 | 2925 | KNO3 | 92 |
| Na2SO3 | 1192 | 1615 | 2160 | 2865 | Na2SO3·7H2O | 92 |
| Na2SO4 | - | 1605 | 2170 | 2925 | Na2SO4·10H2O | 93 |
| Na2CO3 | - | 1640 | 2180 | 2775 | Na2CO3·10H2O | 93 |
| CaH4(PO4)2 | 1193 | 1690 | 2200 | 3050 | CaH4(PO4)2 | 94 |
| KH2PO4 | 1193 | 1680 | 2250 | 3030 | KH2PO4 | 96 |
| MgSO4 | - | - | 2270 | - | MgSO4 | 97 |
| K2SO4 | 1210 | 1700 | 2305 | 3140 | K2SO4 | 98 |
| H2O | 1230 | 1705 | 2340 | 3165 | H2O | 100 |

1.37. Условия эксплуатации наружных стен в зависимости от влажностного режима помещений с учетом гигроскопичности аэрозоля и зон влажности следует установить по табл. 3.

Таблица 3

| Влажностный режим помещений (по табл. 1) | Условия эксплуатации А, Б, В в зонах влажности по СНиП II-3-79** |
| --- | --- |
|  | сухой | нормальный | влажный |
| Сухой | А | А | Б |
| Нормальный | А | Б | Б |
| Влажный | Б | Б | Б |
| Мокрый | Б | В | В |
| Особые условия | В | В | В |

1.38. Расчетный коэффициент теплопроводности кирпичной кладки для условий эксплуатации В следует увеличивать на 0,086 Вт/(м·°C) (0,1 ккал/(м·ч·°C) град по сравнению с величиной , а расчетный коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала - на 0,0086 Вт/(м·°C) (0,01 ккал/(м·ч·°C).

1.39. Требуемое сопротивление теплопередаче стены вычисляется по СНиП II-3-79**:

(3)

где  для зданий с агрессивной средой;

tрр - температура точки росы при расчетной температуре и относительной влажности воздуха в помещении.

Величина  принимается для тех случаев, когда на поверхности стен не допускается конденсация. Если толщина стены получается экономически невыгодной, а по гигиеническим соображениям конденсация на стенах может быть допущена, то величину  для зданий с влажным и мокрым режимом, а также при особых условиях следует принимать равной . При этом на внутренней поверхности стены следует предусмотреть влагозащитное покрытие.

1.40. Температура точки росы tрр с учетом агрессивной среды определяется следующим образом. На основе данных о химическом составе агрессивной среды по табл. 2 выбираются данные об упругости насыщенного водяного пара при различных температурах и наносятся на график. На основе вычисленного ранее значения парциального давления водяного пара в помещении при расчетных значениях температуры и относительной влажности воздуха по графику находится искомое значение температуры tрр.

1.41. Выбор типа внутренних отделочных и защитных слоев следует производить на основе данных табл. 2, 4, 5.

Таблица 4

| Степень гигроскопичности | Равновесная относительная влажность над насыщенным раствором , % |
| --- | --- |
| Высокогигроскопичные |  |
| Среднегигроскопичные |  |
| Гигроскопичные |  |
| Малогигроскопичные |  |
| Практически не гигроскопичные |  |

Таблица 5

| Степень гигроскопичности аэрозоля | Тип лакокрасочного покрытия |
| --- | --- |
|  | Влажностный режим внутреннего воздуха |
|  | сухой | нормальный | влажный | мокрый | особые условия |
|  | до 12° | 12 - 24° | св. 24° | до 12° | 12 - 24° | св. 24° | до 12° | 12 - 24° | св. 24° | до 12° | 12 - 24° | св. 24° | до 12° | 12 - 24° | св. 24° |
| Высокогигроскопичные | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Ж | Ж | Ж | Ж | Ж | Ж | Ж | Ж |
| Среднегигроскопичные | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Ж | Ж | Ж | Ж | Ж | Ж | Ж |
| Гигроскопичные | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Ж | Ж | Ж | Ж | Ж |
| Малогигроскопичные | О | О | О | О | О | О | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Ж | Ж | Ж |
| Фактически не гигроскопичные | О | О | О | О | О | О | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Ж | Ж | Ж |

Примечания: 1. Степень гигроскопичности аэрозоля определяется по табл. 4.

2. Принятые в таблице обозначения: Ж - к покрытию предъявляются требования защиты от воздействия жидкой влаги без расчета на паропроницаемость; Р - к покрытию предъявляются требования повышенной паронепроницаемости, определяется по расчету; О - к покрытию предъявляются требования, как к декоративно-отделочному слою. Кроме того, покрытия Ж и Р должны отвечать специальным требованиям по химической стойкости. Выбор покрытий типов О и Р производится в соответствии с прил. 3 СНиП 2.03.11-85. К покрытиям типа О относятся все покрытия I группы материалов. К покрытиям типа Р относятся все лакокрасочные покрытия групп II - IV. К покрытиям типа Ж относятся защитные покрытия III - IV групп облицовочных материалов по прил. 4 СНиП 2.03.11-85.

1.42. Наружную отделку стен необходимо проектировать с учетом сопротивления ее паропроницания на основе расчетов влажностного режима.

1.43. Расчеты прочности и устойчивости наружных стен зданий с мокрым режимом и особыми условиями следует производить в соответствии с требованиями СНиП II-22-81 с дополнительными расчетами по пп. 1.44 - 1.54 настоящего Пособия. Для зданий с другими режимами расчеты конструкций производятся только в соответствии с указанным СНиП.

1.44. Для климатических районов требования к марке морозостойкости кирпича не предъявляются, если расчетная зимняя температура выше -10 °C.

1.45. Расчетом определяются: наибольшая толщина промерзания наружных стен , средняя по массе и толщине влажность стены в зимний период , допускаемая степень повреждения кирпича на наружной поверхности W.

1.46. Наибольшая толщина промерзания однослойных наружных стен, определяющая границу льдообразования в стене при t = -15 °C, вычисляется по формуле (4)

КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: не указан номер формулы. Возможно, имеется в виду формула (4).

где tв - расчетная температура внутреннего воздуха;

tн - расчетная температура наиболее холодной пятидневки;

- коэффициент теплопроводности кирпичной кладки по условиям эксплуатации В;

Rо - сопротивление теплопередаче стены.

1.47. Средняя влажность  стены в зимний период устанавливается расчетом нестационарного влажностного режима с помощью ЭВМ или на основе данных натурных наблюдений за влагосодержанием стен аналогичных зданий.

1.48. Распределение степени повреждения W кладки за период эксплуатации принимается линейным с максимумом на наружной поверхности и минимумом W = 0 на границе талой и мерзлой зон  (рис. 1).

Рис. 1. Распределение степени повреждения W

кирпичной кладки в промерзающей зоне

1.49. На момент окончания срока эксплуатации или межремонтного периода принимаются 2 предельных состояния: когда кладка расслаивается вдоль стены на границе максимального промерзания стены  за счет появления опасных растягивающих напряжений, вызванных остаточным расширением кладки в процессе ее повреждения, и когда разрушение кладки начинается с наружной поверхности, чему соответствует появление опасных сжимающих напряжений от воздействия деформаций остаточного расширения кладки.

1.50. Распределение собственных напряжений в стене, вызванных остаточным расширением промерзающей части кладки, при значении повреждения W к концу срока эксплуатации, характеризуется эпюрой на рис. 2.

Рис. 2. Эпюра собственных напряжений в наружной стене,

вызванных деформацией расширения кирпичной кладки

при ее деструкции (повреждении W)

1.51. При вычислении степени повреждения кладки W на наружной поверхности стены к концу срока эксплуатации могут быть 2 случая. Первый, когда находится точка пересечения горизонтальной линии, соответствующей вычисленным значениям  и изолинии D0. Этому случаю соответствует разрушение стены в виде расслоения на границе промерзания . Второй, когда искомое значение W соответствует точке пересечения  и . Этому случаю соответствует начало разрушения кладки на наружной поверхности стены. В первом случае статические расчеты наружной стены проводятся по СНиП II-22-81, при этом в расчет принимается толщина стены . Во втором случае статический расчет производится по СНиП II-22-81 для всей толщины h, но прочность кладки и модуль ее упругости должны быть снижены соответственно в K1 и K2 раз (см. п. 1.53).

1.52. Определение допускаемой величины степени повреждения W кладки на наружной поверхности к концу срока эксплуатации, когда наибольшие растягивающие или сжимающие напряжения достигают предельного значения, производится по номограмме (рис. 3) и по данным о безразмерных величинах  и D0, характеризующих механические характеристики кладки:

где Rр, R - расчетные сопротивления кладки из кирпича и камня правильной формы соответственно на осевое растяжение и сжатие;

- коэффициент Пуассона, принимаемый равным 0,17.

Рис. 3. Номограмма для вычисления степени повреждения

кладки (W) однослойных стен к концу срока эксплуатации

Вычисленные значения D0 для различных марок кирпича и раствора помещены в табл. 6.

Таблица 6

| Марка кирпича | Марка раствора |
| --- | --- |
|  | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 |
| 200 | 64 x 10-3 | 69 x 10-3 | 77 x 10-3 | 83 x 10-3 | 94 x 10-3 |
| 150 | 64 x 10-3 | 69 x 10-3 | 76 x 10-3 | 83 x 10-3 | 92 x 10-3 |
| 100 | - | 75 x 10-3 | 83 x 10-3 | 88 x 10-3 | 100 x 10-3 |
| 75 | - | - | 72 x 10-3 | 77 x 10-3 | 83 x 10-3 |
| 50 | - | - | - | 76 x 10-3 | 83 x 10-3 |

1.53. С учетом характера распределения повреждений в промерзающей части кладки по п. 1.48, допускаемой величины повреждения к концу срока эксплуатации вычисляются данные о снижении прочности кладки на сжатие K1 и модуля упругости K2 соответственно по формулам (5) и (6):

(5)

(6)

КонсультантПлюс: примечание. Взамен ГОСТ 7025-78 Постановлением Госстроя СССР от 12.02.1991 N 5 с 1 июля 1991 года введен в действие ГОСТ 7025-91.

1.54. Марка морозостойкости камня принимается равной Мрз 50 для стен зданий с особыми условиями и мокрым режимом. При проектировании таких зданий в Северной климатической зоне и более суровых условиях испытания камня на морозостойкость следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 7025-78 с применением насыщенных растворов гигроскопических солей, свойственных данному виду производства при условии оттаивания их после замораживания в этом растворе.

## Примеры расчета

Пример 1. Требуется определить конструкцию наружной стены здания сушки калийного комбината, проектируемого в г. Перми.

По химическому составу готовых продуктов, представленному технологами, выбирается наименование преобладающего продукта, т.е. из состава

KCl - 95%; CaSO4 - 0,4%;

NaCl - 4%; Br - 0,103%;

MgCl2 - 0,03%; H2O - 0,4%

выбирается KCl. По табл. 2 определяется величина Eр при температуре tв = +20 °C, соответствующей расчетной температуре воздуха в помещении; Eр = 1980 Па (14,5 мм рт. ст.). При заданной величине относительной влажности воздуха в помещении  вычисляется упругость водяного пара e:

где E = 2385 Па (17,54 мм рт. ст.) для tв = +20 °C определяется по книге Строительная теплотехника ограждающих частей зданий (Фокин К.Н. - М.: Стройиздат, 1973. - 285 с.).

Вычисляется величина условной относительной влажности внутреннего воздуха

По табл. 1 определяется, что режим помещений классифицируется как влажный.

По табл. 3 Пособия и СНиП II-3-79** определяется, что условия эксплуатации наружной стены - Б.

Таким образом, расчетное значение коэффициента теплопроводности для кирпичной кладки из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе  равно:  (0,45 ккал/м·ч·°C).

Требуемое сопротивление теплопередаче кирпичной стены для сушильного отделения по СНиП II-3-79**

где tв - расчетная температура воздуха в помещении, tв = 20 °C;

tн - расчетная температура наружного воздуха в г. Перми для массивных стен (температура наиболее холодной пятидневки), tн = -34 °C;

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности,  [7,5 ккал/(м2·ч·°C)];

tрр - температура точки росы с учетом агрессивной среды находится по интерполяции данных табл. 2, построенных на графике (рис. 4).

Рис. 4. Кривая упругости водяного пара

над насыщенным раствором KCl

Ранее вычисленная величина e = 1190 Па (8,77 мм рт. ст.) откладывается на графике по вертикальной координатной оси, а по горизонтальной оси вычисляется температура точки росы tрр = 13,5 °C.

Таким образом,

Толщина стены расчетом получается равной:

h = 1,11 x 0,45 = 0,50 м.

По табл. 2 и 4 определяются степень гигроскопичности KCl и тип лакокрасочного покрытия на внутренней поверхности (тип Р) по табл. 5. Расчеты влажностного режима в данном случае необходимо производить исходя из оценки выбираемой наружной отделки и подбора внутреннего отделочного слоя типа Р. Марка морозостойкости камня для рассматриваемого случая должна быть Мрз 35. Статические расчеты каменной кладки в данном случае производятся в соответствии со СНиП II-22-81 без пояснений, изложенных в данном Пособии. Пример конструкции наружной стены приведен на рис. 5.

Рис. 5. Конструкция наружной стены здания сушки

калийного комбината:

1 - облицовочный кирпич; 2 - растворные швы расшиты;

3 - цементно-песчаная штукатурка; 4 - лакокрасочное

покрытие; 5 - керамические камни

Пример 2. Требуется определить конструкцию наружной стены здания флотации того же комбината.

По химическому составу калийных руд определяется, что преобладающим элементом в них является NaCl (36%).

По табл. 2 определяется величина Eр для температуры воздуха в помещении tв = +15 °C Eр = 1280 Па (9,3 мм рт. ст.).

При заданной относительной влажности воздуха в помещении  вычисляется величина e

Вычисляется величина условной относительной влажности внутреннего воздуха

По табл. 1 находим, что режим помещений классифицируется как мокрый.

По табл. 3 Пособия и СНиП II-3-79** условия эксплуатации наружной стены определяются условиями В. Таким образом, расчетное значение коэффициента теплопроводности кирпичной кладки из сплошного глиняного кирпича пластического прессования на цементно-песчаном растворе  равно:

Для вычисления величины  на графиках наносится зависимость Eр - t для NaCl по данным табл. 2 и для e = 1045 Па по графику находится температура точки росы tрр = 11 °C (рис. 6).

Рис. 6. Кривая упругости водяного пара

над насыщенным раствором NaCl

Таким образом,

Толщина стены должна быть равна:

h = 1,64 x 0,8 = 1,31 м.

Так как толщина стены 1,31 м экономически невыгодна, вновь вычисляем требуемое сопротивление стены по формуле

Толщина стены из сплошного глиняного кирпича в данном случае получается расчетом h = 0,935 x 0,7 = 65,3 см. Конструктивно принимаем толщину равной h = 66 см, из кирпичной кладки толщиной 64 см и штукатурного слоя 2 см. Расчетом проверяем температуру на внутренней поверхности стены по формуле:

Из расчета получается, что температура внутренней поверхности на 3 °C ниже точки росы для расчетной температуры наиболее холодной пятидневки. Соответственно табл. 4 и 5 принимается решение о защитном покрытии на внутренней поверхности стены типа Ж. Учитывая период конденсации, следует дополнительно предусмотреть в проекте конструктивные мероприятия по отводу конденсата с внутренней поверхности стен. Влажностный расчет в данном случае производить нет необходимости, так как на внутренней поверхности будет запроектировано паро- и водонепроницаемое покрытие. Поскольку условия эксплуатации наружной стены определены условиями В, перед статическими расчетами следует провести следующие дополнительные расчеты. Наибольшая толщина промерзания стены вычисляется по формуле:

Относительная глубина промерзания стены  составит 0,35.

Принимая глиняный сплошной кирпич пластического прессования марки М100, марку цементно-песчаного раствора М100, вычисляем безразмерный критерий , характеризующий начальные механические свойства кладки. По табл. 6 D0 = 83·10-3.

По номограмме (рис. 3) на пересечении горизонтальной линии, соответствующей  и изолинии D0 = 83·10-3 находим по горизонтальной оси соответствующее значение W = 0,3.

Полученный результат означает, что при степени повреждения (деструкции) кирпича на наружной поверхности W = 0,3 в конце срока эксплуатации наибольшие собственные напряжения растяжения на границе талой и мерзлой зон достигнут опасного значения, и в дальнейшем стена в этом сечении может расслоиться. Поэтому в расчетах прочности и устойчивости следует принять толщину стены .

Пример конструкции наружной стены приведен на рис. 7.

Рис. 7. Конструкция наружной стены здания

флотации калийного комбината:

1 - кирпич глиняный сплошной пластического прессования;

2 - пластифицированный цементно-песчаный раствор;

3 - растворные швы расшиты; 4 - цементно-песчаная

штукатурка с уплотняющими добавками;

5 - облицовочная плитка

# 2. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

## Общие положения

2.1. Настоящее Пособие распространяется на проектирование защиты от коррозии асбестоцементных конструкций стен, перегородок, подвесных потолков и покрытий зданий и инженерных сооружений, работающих в условиях агрессивной среды.

2.2. Защита должна проектироваться на основе:

учета данных об агрессивности составляющих среды в зоне строительных конструкций;

учета местных условий строительства;

учета условий последующей эксплуатации.

2.3. Проектирование защиты асбестоцементных конструкций от коррозии должно выполняться в следующем порядке:

в техническом задании на проектирование объекта строительства должны быть указаны климатические и гидрогеологические условия, технологические воздействия, условия контакта агрессивной среды и конструкций, продолжительность и периодичность агрессивного воздействия. На основании этих данных в соответствии с действующими нормами устанавливаются вид и степень агрессивного воздействия среды на асбестоцементные конструкции;

для данного вида и степени агрессивного воздействия согласно действующим нормам устанавливаются дополнительные требования к материалам и конструкциям, которые должны быть учтены при проектировании, а также вид применяемой защиты.

2.4. Защита асбестоцементных конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, требуемая их долговечность должны быть обеспечены за счет лакокрасочного и гидроизоляционного покрытия.

## Агрессивное воздействие сред

2.5. Стойкость асбестоцемента зависит в основном от цементного камня и от характера его пористости, которая преимущественно открытого характера. Поэтому асбестоцемент подвержен всем видам агрессивных воздействий, характерным для бетона на портландцементе B4.

Агрессивные среды в зависимости от физического состояния делятся на газовые, твердые и жидкие.

2.6. На асбестоцемент степень воздействия устанавливается:

для газовых сред - видами и концентрацией газов, температурой и влажностью;

для твердых сред (грунты, пыль, аэрозоли и соли) - влажностью окружающей среды, гигроскопичностью, растворимостью в воде и дисперсностью;

для жидких сред - наличием и концентрацией агентов, температурой и величиной напора жидкости.

2.7. По степени воздействия на асбестоцемент среды разделяются на неагрессивные, слабо-, средне- и сильноагрессивные.

2.8. Степень агрессивности газовой среды по отношению к асбестоцементу принимается в зависимости от влажности газов, как и для бетона, по табл. 2 разд. 2 СНиП 2.03.11-85.

2.9. Степень агрессивности твердых сред (пыли, соли, аэрозоли) по отношению к асбестоцементу зависит от гигроскопичности, растворимости твердых сред и относительной влажности воздуха и принимается, как и для бетона, по табл. 3 разд. 2 СНиП 2.03.11-85.

2.10. Непосредственный контакт асбестоцемента с массой твердых гигроскопических продуктов или отходов производства не допускается.

2.11. Степень агрессивности жидких сред по отношению к асбестоцементу при постоянном и временном смачивании поверхности жидкой агрессивной средой устанавливается по табл. 4, 5, 6 разд. 2 СНиП 2.03.11-85, как и для бетона.

Постоянный контакт асбестоцемента с жидкой агрессивной средой допускается при наличии антикоррозийного покрытия в зависимости от степени агрессивного воздействия.

## Требования к проектированию асбестоцементных конструкций

2.12. При проектировании асбестоцементных конструкций следует принимать следующие конструктивные решения:

КонсультантПлюс: примечание. Взамен ГОСТ 18124-75 Постановлением Минстроя России от 14.07.1995 N 18-68 с 1 июля 1996 года введен в действие ГОСТ 18124-95.

2.13. Асбестоцементные конструкции и изделия, принимаемые для неутепленных стен и кровельных покрытий, эксплуатируемых в слабо-, средне- и сильноагрессивной среде, должны отвечать требованиям ГОСТ 16223-81 для утепленных стен и покрытий, а также специальных инженерных сооружений; листы плоские должны отвечать требованиям ГОСТ 18124-75* на изделия высшего сорта (A), прессованные.

2.14. При проектировании асбестоцементных конструкций для зданий с агрессивной средой рекомендуется применять клеевые соединения элементов, а также экструзионные асбестоцементные панели.

2.15. Асбестоцементные стеновые панели не должны контактировать с грунтом. Эти конструкции следует располагать на цоколе, имеющем гидроизоляционную прокладку, предохраняющую асбестоцементные стеновые панели от капиллярного подсоса грунтовых вод.

2.16. При проектировании утепленных асбестоцементных конструкций для зданий с агрессивной средой рекомендуется применять плиты покрытий и панели стен вентилируемые или полые с закрытыми торцами.

2.17. При проектировании асбестоцементных резервуаров для хранения жидких агрессивных сред следует внутри проводить защиту асбестоцемента наклейкой стеклоткани и покрытием ее эпоксидной шпаклевкой или другим агрессивно-стойким покрытием.

2.18. Восстановление в процессе эксплуатации зданий антикоррозийных покрытий следует производить по мере износа, но не реже одного раза в 5 лет.

2.19. Все шурупные соединения, а также крепления плит и панелей должны быть оцинкованы от коррозии в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.

2.20. Бескаркасные плиты и панели с утеплителем из пенопластов не допускается применять для ограждений зданий со средне- и сильноагрессивной средой.

2.21. Каркасы и обрамления асбестоцементных плит и панелей следует защищать от коррозии в соответствии с СНиП 2.03.11-85 для металлических и деревянных каркасов.

2.22. Каркасные плиты и панели, эксплуатируемые в сильноагрессивной среде, рекомендуется проектировать на деревянных или асбестоцементных каркасах.

## Защита асбестоцементных конструкций от коррозии

2.23. Внутренние поверхности асбестоцементных конструкций, эксплуатируемых в слабоагрессивной среде, должны быть покрыты в заводских условиях алкидными, масляными, нитроцеллюлозными, полимерцементными, поливинилацетатными, бутадиен-стирольными водоэмульсионными, перхлорвиниловыми и на сополимерах винилхлоридных лакокрасочными материалами и кремнийорганическими жидкостями (прил. N 3 СНиП 2.03.11-85, группы покрытия I, II).

2.24. Внутренние поверхности асбестоцементных конструкций, эксплуатируемых в среднеагрессивной среде, должны быть покрыты в заводских условиях кремнийорганическими, полиуретановыми, эпоксидными, эпоксидно-фенольными, перхлорвиниловыми и на сополимерах винилхлоридных, хлоркаучуковыми, хлорсульфированными полиэтиленами, хлорнаиритовыми лакокрасочными материалами (прил. N 3 СНиП 2.03.11-85, группа покрытия III).

2.25. Внутренние поверхности асбестоцементных конструкций, эксплуатируемых в сильноагрессивной среде, должны быть покрыты в заводских условиях эпоксидными, эпоксидно-фенольными, перхлорвиниловыми и на сополимерах винилхлоридных хлорсульфированными полиэтиленами, лакокрасочными материалами (прил. N 3 СНиП 2.03.11-85, группа покрытия IV).

2.26. Асбестоцементные короба должны, как правило, устанавливаться только на вытяжке воздуха из помещения. Для приточных систем должны быть разработаны и утверждены Госгражданстроем Госстроя СССР специальные мероприятия по защите внутренней поверхности вентиляционных коробов.

Асбестоцементные короба, применяемые для вентиляции зданий со слабо-, средне- и сильноагрессивной средой, должны быть покрыты в заводских условиях лакокрасочными материалами согласно (прил. N 3 СНиП 2.03.11-85).

Агрессивность среды внутри короба должна приниматься повышенной на одну ступень.

2.27. Асбестоцементные специальные инженерные сооружения при наличии грунтовых вод слабой, средней и сильной агрессивности должны быть покрыты в заводских условиях кремнийорганическими, полиуретановыми, эпоксидными, эпоксидно-фенольными, перхлорвиниловыми и на сополимерах винилхлоридных, хлоркаучуковыми, хлорсульфированными полиэтиленами, хлорнаиритовыми лакокрасочными материалами (прил. N 3 СНиП 2.03.11-85, группы покрытия II, III, IV).