ВСН 51-96

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


ИНСТРУКЦИЯ 
по технологии строительства городских дорог в зимнее время

Дата введения 1996-09-01

РАЗРАБОТАНА кандидатами технических наук В.М.Гольдиным, Л.В.Городецким, Р.И.Бега, инженером В.Ф.Деминым (лаборатория дорожного строительства НИИМосстроя), инженером Б.В.Маркиным (ОАО Мосинжстроя), при участии Ю.И.Столярова, к.т.н. В.Д.Фельдмана (Мосстройлицензия).

ВНЕСЕНА Научно-исследовательским институтом московского строительства (НИИМосстрой)

СОГЛАСОВАНА с проектным институтом "Мосинжпроект", ОАО "Мосинжстрой" и трестом "Гордорстрой"

УТВЕРЖДЕНА Научно-техническим управлением Департамента строительства 20 июля 1996 г.

ВЗАМЕН "Указаний по технологии строительства городских дорог в зимнее время" ВСН 3-67 Главмосстроя

В Инструкции приведены современные методы и средства для строительства городских дорог в зимнее время.

В Инструкции обобщен производственный опыт по сооружению дорог в зимнее время Главленинжстроя (Санкт-Петербург), Главкиевстроя (Киев), Департамента строительства (Москва).

Инструкция обобщает накопленный за период с 1967 по 1996 гг. опыт службы дорожных одежд на эксплуатируемых улицах и дорогах.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция распространяется на строительство в г.Москве дорог различного назначения в зимний период.

1.2. Зимним периодом считается время года между датой наступления нулевой среднесуточной устойчивой температуры осенью и датой наступления той же температуры весной.

1.3. С целью создания заделов по возведению земляного полотна для устройства оснований и покрытий в зимний период максимальное количество земляных работ должно выполняться до наступления отрицательной температуры воздуха.

1.4. Строительство дорог осуществляется в соответствии с проектом производства работ, включающим: генеральный план строящегося объекта; технологическую карту строительства и карты трудовых процессов; календарный график строительства; схемы движения городского и технологического транспорта.

1.5. В проекте производства работ должны быть четкие указания по последовательности выполнения работ, типам и количеству машин и механизмов, материально-техническому снабжению, подготовленности заводов по выпуску смесей и деталей.

2. КОНСТРУКЦИИ

2.1. Конструкции дорог и тротуаров включают следующие элементы: подстилающий слой, бортовой камень, технологический слой, основание и покрытие, толщина которых принимается по проекту в соответствии с альбомом типовых конструкций институтов "Мосинжпроект" и НИИМосстроя "Дорожные конструкции для г.Москвы", СК 6101-85* в зависимости от расчетных нагрузок, интенсивности движения транспорта, грунтовых условий и других факторов.

2.2. Варианты типовых конструкций дорожных одежд представлены на рис.2.1. Выбор дорожно-строительных материалов для устройства отдельных слоев конструкций определяется видом покрытия.

Рис.2.1. Дорожные конструкции, применяемые при отрицательной температуре воздуха:

I - работы, выполняемые при отрицательной температуре воздуха; II - работы, выполняемые 
при положительной температуре воздуха. 1 - песчаный подстилающий слой; 2 - технологический 
слой; 3 - основания из пластичного, литого, укатываемого малоцементного бетона и уплотняемых 
щебеночных смесей; 4 - нижний слой покрытия из асфальтобетона; 5 - верхний слой покрытия 
из асфальтобетона; 6 - сухая цементно-песчаная смесь; 7 - покрытие из штучных элементов; 
8 - покрытие из железобетонных плит; 9 - пергамин или полиэтиленовая пленка (при укладке 
литых бетонных смесей); 10 - бетонное покрытие; 11 - укрытие бетонного покрытия 
от промерзания; 12 - укрытие бетонного основания от промерзания.

2.3. Подстилающий слой для всех видов конструкций устраивается из песка (рис.2.1. А, Б, В, Г).

2.4. Технологический слой выполняется из укатываемого малоцементного бетона марки 1, песчано-гравийной смеси или щебня (рис.2.1. А, Б, В, Г).

При устройстве покрытий из сборных элементов следует предусматривать дополнительный выравнивающий технологический слой из сухой цементно-песчаной смеси состава 1:10 (рис.2.1 Б).

2.5. Основание устраивается из уплотняемых щебеночных смесей в соответствии с ТУ 400-24-150-86 и укатываемого малоцементного бетона марок 2, 3, 4, а также пластичного или литого бетона М-200 или М-300 (рис.2.1 А, Б, В, Г).

2.6. Покрытия возводятся из сборных бетонных, железобетонных и гранитных элементов, а монолитные из пластичной и литой бетонной смеси.

В случае устройства покрытий из литых бетонных смесей по технологическому слою должна быть предусмотрена укладка пергамина или полиэтиленовой пленки (рис.2.1 В).

2.7. Бетонные покрытия и основания, устраиваемые при отрицательных температурах воздуха, защищают от промерзания при помощи различных теплоизоляционных материалов (рис.2.1 В, Г). Допускается при двухстадийном строительстве дорог в районах новой жилой застойки и незначительных объемах работ (по специальному распоряжению Мосстройкомитета) по бетонному основанию укладка слоя асфальтобетона (рис.2.1 А). С наступлением положительных температур в весеннее время укладываются дополнительно еще два слоя асфальтобетона (рис.2.1 А), а в конструкции с утеплительным слоем после его снятия (рис.2.1 Г).

2.8. Технологическая последовательность строительства городских дорог различного назначения при отрицательных температурах воздуха должна включать:

- возведение земляного полотна;

- устройство дренажа;

- устройство подстилающего слоя;

- устройство бортовых камней;

- устройство технологического слоя;

- устройство оснований;

- устройство покрытий дорог и тротуаров.

3. ВОЗВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

3.1. При выборе способа производства земляных работ при отрицательных температурах воздуха следует сравнивать такие показатели: приведенные затраты, себестоимость работ, производительность комплекта машин, выработку одного рабочего, энергоемкость и металлоемкость на единицу продукции.

3.2. Критерием целесообразности сооружения земляного полотна в зимний период является экономический показатель Эс, выраженный в процентах от общей стоимости строительно-монтажных работ.

Если значения Эс больше нормативных дополнительных затрат, объемы и организацию зимних работ пересматривают, изменяя набор работ и их объемы.

3.3. В случае, если на отдельных строительных объектах невозможна заблаговременная подготовка земляного полотна по организационным или другим причинам, грунт, намеченный к разработке в зимнее время, следует предохранить от промерзания.

3.4. Все мероприятия по предохранению грунта от промерзания должны производиться в начале зимы, т.е. с наступлением легких морозов. Небольшой слой мерзлого грунта (5-10 см) не может служить препятствием для удаления грунта.

3.5. Грунта, подлежащие к разработке в зимнее время, предохраняют от промерзания вспахиванием, боронованием и снегозадержанием; перекрестным рыхлением; утеплением теплоизоляционными материалами.

3.6. Предохранение грунта от промерзания глубиной до 1 м производится вспахиванием грунта на глубину не менее 0,35 м с последующим боронованием на глубину 0,15-0,20 м и снегозадержанием высотою 0,15-0,25 м.

3.7. Предохранение грунта от промерзания глубиной до 1,5 м производится вспахиванием грунта на глубину более 0,35 м перекрестным рыхлением грунта, когда рыхлитель проходит по взаимно перпендикулярным направлениям, где каждая последующая проходка должна перекрывать предыдущую полосу на 0,2 м, после чего проводится укрытие грунта снегом на высоту не менее 0,25 м.

3.8. Рыхление, особенно перекрестное, снижает теплопроводимость грунта благодаря увеличению объема пор, заполненных воздухом, а снегозадержание снижает скорость промерзания примерно в 3 раза по сравнению со скоростью промерзания грунта, не покрытого снегом.

3.9. Вспахивание грунтов сопровождается значительным снижением глубины промерзания (табл.3.1).

Таблица 3.1

Глубина промерзания грунта в Московской области

| Глубина промерзания грунта, по месяцам | Грунты |
| --- | --- |
|  | невспаханный, см | вспаханный, см |
| Ноябрь-декабрь | 60 | 20 |
| Январь-февраль | 140-170 | 80-95 |
| Март-апрель | 170 | 90-30 |

3.10. Утепление грунта производится снегом, теплоизоляционными материалами (опилки, шлак, зола и др.). Для предохранения грунта от промерзания на глубину до 1,4 м, грунт покрывается слоем опилок на высоту 0,35 м и снегом на высоту 0,25 м. Для предохранения грунта от промерзания на глубину до 1,7 м грунт покрывается слоем опилок на высоту 0,45 м и снегом на высоту 0,25 м. В приложении 1 представлен расчет толщины утепляемого слоя.

3.11. Опыт строительства дорог в зимнее время в г.Москве и Московской области показал, что толщина слоя утеплителя, см, по месяцам года должна соответствовать приведенным данным в табл.3.2.

Таблица 3.2

Толщина слоя утеплителя в зависимости от времени 
производства работ

| Вид утеплителя | Время производства работ |
| --- | --- |
|  | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март |
| Зола ТЭЦ (сухая) | 15 | 25 | 35 | 40 | 45 |
| Вспененная синтетическая смола | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Снег | 13-15 | 21-25 | 31-35 | 35-40 | 38-40 |
| Опилки | 15 | 25 | 35 | 40 | 45 |

3.12. Химический способ предохранения грунтов от промерзания производится до наступления морозов розливом технических хлористых солей (кальциевых, натриевых, магниевых и др.) по вспаханному грунту. Соль вводят в виде водного раствора с концентрацией до 20%. Расход раствора зависит от температуры воздуха и применяется в количестве 1-5 кг на 1 м поверхности грунта.

3.13. Разработка мерзлого грунта производится баровыми машинами, траншейными экскаваторами, экскаваторами, бульдозерами.

3.14. При механическом способе разработки мерзлого грунта длину захватки определяют с учетом часовой производительности рыхлителей, температуры воздуха и скорости ветра.

3.15. В зависимости от плотности грунта рыхление грунта эффективно производить при глубине промерзания до 0,25 м навесными рыхлителями, смонтированными на базе трактора ДЭТ-250 и др. (приложение 2).

3.16. Промерзший грунт на глубину до 0,8 м может быть разрыхлен при помощи трактора-рыхлителя. Теоретически и практически определено, что мощность трактора-рыхлителя следует выбирать в зависимости от толщины промерзшего грунта (табл.3.3).

Таблица 3.3

Зависимость необходимой мощности трактора-рыхлителя 
от глубины промерзания грунта

| Глубина промерзания, м | 0,3-0,4 | 0,5-0,7 | 0,7-0,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимое тяговое усилие трактора, кН | 100-120 | 150-200 | 250-300 |

3.17. При глубине промерзания грунта более 0,8 м применяют оборудование ударного или виброударного действия (гидромолоты), смонтированное на экскаваторах ЭО-2621, ЭО-2626, ЭО-2629 или другого типа (приложение 3).

Технические возможности гидромолотов представлены в приложении 3а.

3.18. Выемки шириной 2,6 м или кратно этому разрабатывают фрезерной машиной на тракторе в комплекте с бульдозером.

3.19. Щели глубиной до 3 м нарезают баровыми машинами, которые представляют собой навесное оборудование на базе трактора или экскаватора. В дальнейшем мерзлый грунт между щелями удаляют землеройными машинами. Наиболее перспективны для нарезания щелей экскаваторы непрерывного действия ЭТР-223А, ЭТР-224А и др. (приложение 4).

3.20. При плотных грунтах и глубине промерзания более 1,0 м необходимо нарезать не только продольные, но и поперечные щели. Поперечные щели нарезают под углом 60-90° к продольным. После окончания нарезки щелей мерзлый грунт разрабатывают бульдозерами или экскаваторами.

3.21. Разработка грунта на глубину до 2 м траншейным экскаватором ЭТР-223А, специальной установкой БГМ-10 и др. ведется путем нарезки в грунте параллельных траншей на расстоянии 0,3-0,4 м друг от друга. Каждая траншея заполняется грунтом при рытье последующей. Оставшиеся гребни грунта разрабатывают бульдозерами или экскаваторами.

3.22. Для нарезания щелей в мерзлом грунте на глубину 1,5 м применяется экскаватор непрерывного действия с баровым оборудованием ЭТЦ-1609БД, траншейная машина ТМК-2А на базе колесного тягача КЗКТ-538Д с бульдозерным оборудованием и др.

Последующая разработка оставшихся гребней производится бульдозерами или экскаваторами.

На рис.3.1 представлена классификация машин для разработки мерзлых грунтов.

Рис.3.1. Классификация машин для разработки мерзлых грунтов

3.23. Оттаивание мерзлых грунтов применяется при небольших объемах работ (земляных) в близком к месту производства работ расположении трубопроводов, кабелей и зданий. Оттаивание может производиться: электричеством, паром и горячей водой, термохимическим и огневым способом.

3.24. Для оттаивания грунта на глубину до 1,5 м применяются трубчатые электронагреватели (ТЭНы), выполненные из стальной цельнонатянутой трубки диаметром 13 мм, внутри которой в изоляционном порошке магнезия-уста помещена нихромовая спираль.

В зависимости от глубины промерзания грунта оттаивание его производится горизонтально или вертикально расположенными ТЭНами. Прогрев грунта при помощи вертикальных и горизонтальных ТЭНов ведут циклами. Цикл, повторяющийся трижды, включает 2 часа прогрева и 4 часа термосного выдерживания при отключенных ТЭНах. К разработке прогретого грунта следует приступать не позднее 16-24 часов после окончания прогрева.

3.25. При отсутствии подземных коммуникаций в местах производства работ и глубине промерзания более 1 м отогрев грунта производится вертикально установленными ТЭНами. Для установки вертикальных ТЭНов в мерзлом грунте предварительно бурят шпуры диаметром 65-80 мм и глубиной 0,7-0,8 толщины промерзшего слоя.

3.26. Радиус действия вертикально установленного ТЭНа при полном цикле прогрева и термосном выдерживании (для дальнейшего сохранения тепла применяют теплоизолирующие материалы) составляет 45-60 см.

3.27. При глубине промерзания до 0,8-1 м и близком расположении подземных коммуникаций от места производства земляных работ мерзлый грунт отогревают горизонтальными ТЭНами (по конструкции подобны ТЭНам, применяемым для вертикального прогрева), вмонтированными в металлический теплоизолирующий короб. Короба устанавливаются в несколько рядов. Расстояние между рядами зависит от вида, влажности грунта, глубины промерзания и составляет для песчаных грунтов 50-60 см, а для глинистых 30-40 см.

3.28. Прогревание грунта горячей водой производится при помощи водяных циркуляционных игл, позволяющих производить оттаивание на глубину более 1 м. Подогретая в котле вода при помощи центробежного насоса подается через патрубок во внешнюю трубу иглы и по внутренней трубе возвращается снова в котел. Количество водяных циркуляционных игл определяется в зависимости от размеров отогреваемой площади и расстояний между иглами, которые находятся в пределах 0,75-1,5 м.

3.29. Время оттаивания массива грунта водяными циркулярными иглами составляет более суток. Для соблюдения непрерывности разработки иглы следует устанавливать секциями на нескольких участках. Площадь оттаивания на каждом участке должна быть равной площади забоя, разрабатываемого экскаватором в течение суток.

3.30. Паровые иглы позволяют производить оттаивание грунта на глубину более 1 м. Иглы следует вставлять в пробуренные скважины, которые во избежание утечки пара закрываются специальными колпачками. Продолжительность выдерживания иглы под паром в скважине составляет: в песчаных грунтах 2-3 часа, в суглинках 3-4 часа и в глинистых 4-6 часов. Пуск пара в грунт следует производить с одночасовыми и двухчасовыми перерывами. Радиус действия одной паровой иглы при работе ее в течение 8-10 часов составляет 0,5-0,7 м. Отогретый участок после прекращения пуска пара и уборки следует на некоторое время покрыть утепляющим материалом (матами, опилками и пр.) для предупреждения охлаждения грунта и обеспечения распространения в нем тепла.

9.4. Бетонные (мелкоразмерные) плиты укладываются в покрытие тротуаров плитоукладочными машинами, а крупноразмерные с помощью автомобильных и пневмоколесных кранов.

9.5. Для соблюдения уклона и ровности покрытия при укладке мелкоразмерных плит рекомендуется:

- устраивать верстовой ряд, укладываемый вдоль бортового камня или поперек тротуаров;

- укладку плит начинать от бортового камня и вести навстречу уклону;

- выравнивать уложенные плиты легким постукиванием деревянным молотком по деревянной прокладке, лежащей на плите;

- ширину шва между плитами принимать 5 мм;

- превышение краев смежных плит не должно быть более 2 мм.

9.6. Швы между плитами заполняются цементно-песчаной смесью.

9.7. Ровность покрытия проверяется 3-метровой рейкой не менее чем через 20 м, просвет под рейкой не должен превышать 3 мм.

9.8. При устройстве покрытий в зимнее время целесообразно заранее, до наступления устойчивых заморозков, подготовить земляное полотно, подстилающий слой и основание под покрытие.

9.9. При укладке плит на бетонное основание в зимнее время поверхность его должна быть тщательно очищена от грязи, снега и льда и затем прогрета.

9.10. Перед монтажом плит по очищенному и подогретому бетонному основанию укладывают выравнивающий подогретый до температуры, не превышающей 35 °С, цементно-песчаный раствор толщиной до 20 мм.

9.11. Работы по устройству тротуаров во время сильного снегопада прекращаются. Производить укладку плит при температуре ниже -15 °С не рекомендуется.

9.12. Заделку швов рекомендуется производить только весной. В случае необходимости заполнения швов зимой, следует предварительно подогреть места сопряжений плит и заполнить их подогретой до 35 °С песчано-цементной смесью.

10. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА. 
СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

| N п/п | Контролируемые производственные операции | Методы, время контроля, объем выборки | Кто контролирует, используемый инструмент | Документация, по которой осуществляется контроль. Нормативные требования. Что проверяется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Входной контроль |
| 1. | Песок | Сплошной во время приемки в полном объеме | Прораб (мастер). Строительная лаборатория | Паспорта на песок. ГОСТ 8736-85. Фильтрация песка - коэффициент фильтрации должен быть не менее 3 м/сут |
| 2. | Бортовой камень | Сплошной во время приемки в полном объеме. Выборочный - 3 камня на объект | Прораб (мастер). Строительная лаборатория | Паспорта на бортовой камень. ГОСТ 6665-91. Соответствие марки бортового камня проекту. Отклонение бортовых камней от размеров не должны превышать: - по длине и высоте ±5 м; - по ширине верха камня ±3 мм; - по ширине фаски камней ±2 мм; - искривление по длине не должно превышать 3 мм на 1 метр. |
| 3. | Щебень | Сплошной во время приемки. Одна проба на партию | Прораб (мастер). Строительная лаборатория | Паспорта на щебень. ГОСТ 8267-93. Лабораторные испытания |
| 4. | Пластичная бетонная смесь, литая бетонная смесь. Укатываемая бетонная смесь. | Сплошной во время приемки в полном объеме. Выборочный - одна проба на объект | Прораб (мастер). Формы для образцов, конус, весы. Строительная лаборатория | Паспорта на бетон и суперпластификатор. ГОСТ 10268-80; ТУ 14-628-80. Соответствие марки бетона проекту - лабораторные испытания. ВСН 7-94. Соответствие нормы добавки суперпластификатора для получения литой консистенции бетонной смеси с подвижностью 16-18 см и противоморозных добавок. |
| 5. | Железобетонные плиты | Сплошной во время приемки в полном объеме. | Прораб (мастер). Молоток эталонный "МЭ-1"; уровень, метр. Строительная лаборатория | Паспорта на железобетонные плиты.ГОСТ 21924.0-3.84 |
| Б. Операционный контроль качества |
| 1. | Устройство земляного полотна (корыта) дороги: А) продольные и поперечные уклоны | Сплошной во время и после окончания работы. В полном объеме | Прораб (мастер). Нивелир, рулетка, метр | Указания по производству земляных работ в дорожном строительстве ВСН 54-80. Соответствие уклонов проекту - допускается отклонение ±0,5% |
|  | Б) уплотнение | Сплошной во время и после окончания работ. Выборочный через 10 м | Прораб (мастер). 3-метровая рейка. Строительная лаборатория | ВСН 54-80. Соответствие качества уплотнения проекту - коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,98. Лабораторные испытания |
|  | В) ровность | Сплошной во время работы | Прораб (мастер). 3-метровая рейка | ВСН 54-80. Соответствие ровности поверхности проекту, допускается просвет под 3-метровой рейкой 1 см. Составляется акт по приемке земляного полотна |
| 2. | Устройство песчаного подстилающего слоя | Сплошной во время и после окончания работ. Выборочный через 20 м | Прораб (мастер). 3-метровая рейка. Строительная лаборатория | СНиП 3.06.30-85 "Автомобильные дороги". Фильтрация песка - должна быть не менее 3 м/сут. Уплотнение песка - коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,98. Толщина слоя песка - допускается отклонение ±1 см. Ровность поверхности - просвет под 3-метровой рейкой не более 1 см. Составляется акт по приемке песчаного подстилающего слоя |
| 3. | Устройство технологического слоя | Сплошной во время и после окончания работ. Выборочный через 20 м | Прораб (мастер). 3-метровая рейка. Строительная лаборатория | ВСН 16-95. Коэффициент уплотнения щебня должен быть не менее 0,98. Толщина слоя щебня - допускается отклонение ±1 см. Ровность поверхности - просвет под 3-метровой рейкой не более 1 см. |
| 4. | Установка бортового камня | Сплошной во время и после окончания работ. В полном объеме | Прораб (мастер). Нивелир, метр | ВСН 13-95. Соответствие проекту отметки верха камней - допускается перепад ±0,5 см. Соответствие ширины дороги между бортовыми камнями проекту - допускается отклонение ±5 см. Соответствие ширины швов между бортовыми камнями проекту |
| 5. | Устройство щебеночного основания | Сплошной во время и после окончания работ. В полном объеме | Прораб (мастер). Нивелир, шаблон, метр. Строительная лаборатория | Смеси щебеночные уплотняемые ТУ 400-24-150-86. Ровность - просвет под 3-метровой рейкой 0,5 см. Толщина слоя ±1 см, при укладке смеси не менее 10 проходов катка по одному следу |
| 6. | Устройство основания из укатываемого бетона | Сплошной во время работы в полном объеме. Выборочный через 10 м | Прораб (мастер). Метр, рулетка, нивелир, 3-метровая рейка, формы для отбора проб, термометр | ВСН 16-95. Толщина слоя ±1 см; ровность - просвет под 3-метровой рейкой не более 0,5 см. Расстояние и конструкция швов - по проекту. Соблюдение температурного режима набора прочности бетона. |
| 7. | Устройство покрытия из литой бетонной смеси | Сплошной во время работы в полном объеме. Выборочный через 10 м | Прораб (мастер). Метр, рулетка, нивелир, 3-метровая рейка, формы для отбора проб, термометр. Строительная лаборатория. Заказчик | ВСН 7-94. Толщина слоя - допускается ±1 см. Ровность - просвет под 3-метровой рейкой не более 0,5 см. Расстояния и конструкция швов - по проекту. Температура литой бетонной смеси в период укладки при температуре наружного воздуха от минус 5 ° до минус 10 °С и от минус 10 до минус 15 °С должна быть не ниже +10 и +15 °С соответственно |
| 8. | Уход за бетоном | Сплошной сразу по окончании работ. В полном объеме | Прораб (мастер) | ВСН 16-95; ВСН 7-94. Утепление бетона: 1 слой - укрытие водонепроницаемой бумагой, пергамином, дорнитом и др.; 2 слой - укладка слоя сухого песка, грунта, опилок, шлака или снега. Поливка бетона - с наступлением теплой погоды до достижения им проектной прочности, но не менее 10-15 дней, считая с момента подъема среднесуточной температуры выше 0 °С. |
| 9. | Устройство покрытий из железобетонных плит | Сплошной во время работы | Прораб (мастер). Нивелир, рулетка, метр. Строительная лаборатория | Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорогВСН 1-94. Полный контакт плит с основанием. Просвет под 3-метровой рейкой не должен превышать 5 мм. Ширина покрытия ±5 см. |
| 10. | Устройство тротуаров | Сплошной во время работы | Прораб (мастер). Нивелир, рулетка, метр. Строительная лаборатория | Инструкция на устройство тротуаров из бетонных плит. ВСН 15-95. Просвет под 3-метровой рейкой не должен превышать 3 мм |

Строители дорог предъявляют заказчику паспорта на применяемые строительные материалы, детали, смеси, а также акты на качественное сооружение земляного полотна, песчаного подстилающего слоя.

11. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

11.1. Все рабочие, занятые на строительстве городских дорог в зимнее время, должны пройти специальный инструктаж по технике безопасности и быть обеспечены теплой спецодеждой в соответствии с действующими нормативами.

11.2. Участки строительства должны быть оборудованы специальными помещениями для обогрева рабочих, отдыха и принятия пищи.

11.3. Для обогрева рабочих устанавливаются периодические перерывы продолжительностью 10 мин при температуре от -20 до -30 °С и полное прекращение работ при температуре ниже -30 °С.

11.4. Для освещения дорожно-строительных площадок значительных размеров используются прожектора типа ПЗ-35 с лампами мощностью 500 Вт и ПЗ-45 с лампами мощностью 1000 Вт, которые устанавливают по 4-8 шт. на каждой мачте.

Для относительно малых площадей на каждой мачте устанавливают один или два прожектора.

11.5. Электрооттаивание грунта производится под руководством главного механика или главного инженера строительного управления и дежурных электромонтеров.

11.6. Для производства работ по электрооттаиванию грунта необходимо:

а) наличие сигнальных лампочек и предупредительных плакатов "ток включен", "опасно";

б) проверить остаточное напряжение на ранее прогреваемом электротоком участке;

в) не допускать присутствия людей на прогреваемом участке при включенном токе;

г) ограждение зоны прогрева инвентарным деревянным забором на определенном расстоянии от прогреваемого участка (табл.11.1).

Таблица 11.1

| Напряжение тока, В | Расстояние от прогреваемого участка, м |
| --- | --- |
|  | в сухую погоду | в сырую погоду |
| До 110 | 1 | 3 |
| Выше 110 | Не менее 3 | Ток выключается |
| Выше 380 | Применение электрического тока не допускается |

11.7. При прогреве грунта с помощью пара рабочие должны иметь защитные приспособления и специальную одежду.

11.8. Вентили и краны, распределяющие пар, горячий воздух и горячую воду, должны быть оборудованы соответствующей изоляцией и расположены в местах с удобным подходом к ним.

11.9. При работе экскаватора или другого механизма со сменным оборудованием ударного действия не приступать к работе без защитной сетки на лобовом стекле кабины экскаватора.

11.10. Грунт в зимних условиях следует перевозить на транспортных средствах, обеспечивающих быструю его доставку к месту отвала во избежание его поворотного* смерзания.

________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".

11.11. Нахождение людей (включая водителя автомашины) во время погрузки грунта запрещается, перенос ковша над кабиной автомобиля не допускается.

11.12. К работе по строительству дорог в зимнее время допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

11.13. При доставке смеси автомобилями-самосвалами необходимо выполнять требования техники безопасности.

Приложение 1

Расчет толщины утепляемого слоя

Глубина промерзания неутепленного грунта через  дней после начала зимнего периода определяется по формуле В.С.Лукьянова:

,

где:  - глубина промерзания неутепленного грунта через  дней после начала зимнего периода, в м;

- максимальная глубина промерзания для данного грунта в местных метеорологических условиях в м;

- сумма град.-дн. за срок;

- сумма град.-дн. за весь зимний период.

Глубина промерзания грунта, поверхность которого имеет теплозащиту, определяется по формуле

,

где:  - глубина утепленного грунта в м;

- глубина неутепленного грунта в м;

;; ...  - толщина отдельных слоев теплозащиты в м;

;... - коэффициенты, зависящие от вида грунта и материала утеплителя (табл.1).

Таблица 1

Коэффициенты, зависящие от вида грунта и материала утеплителя

| N п/п | Наименование грунта | Древесные утеплители | Шлак | Грунт | Снег |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | листья | стружка | опилки | сухой | влажный | разрых- ленный | в плотном теле | рыхлый | слежав- шийся |
| 1 | Песчаный пылеватый | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 2 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 3,5 | 2,5 |
| 2 | Суглинистый | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,06 | 3 | 2 |
| 3 | Супесчаный мелкий | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,08 | 3 | 2 |
| 4 | Глинистый | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1 | 3 | 2 |

При однослойном утеплителе из заданного материала толщина слоя последнего определяется по формуле

.

Если утеплитель состоит из нескольких слоев, то задаются толщины всех, кроме одного (), который определяется по формуле

.

Приложение 2

Рекомендуемые бульдозеры (бульдозерное и рыхлительное оборудование) 
для разработки мерзлых грунтов в дорожном строительстве

| Модель, наименование машины или оборудования | Назначение | Краткая техническая характеристика | Предприятие- изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДЗ-59ХЛ.5; ДП-10С-1.20 - бульдозерное оборудование и рыхлительное оборудование на тракторе Т-330 | Рыхление и перемещение мерзлых грунтов при температуре окружающего воздуха до -60 °С | Отвал: длина 4540 мм, высота 1730 мм, угол поперечного перекоса 12° Рыхлитель: глубина рыхления 700 мм, число зубьев 1; габаритные размеры 6740х4730х3450 мм; масса: бульд. оборуд. 7,6 т рыхлит. оборуд. 3,6 т | АО "Химэксмаш", ДП "Коммаш", г.Балаково, Россия |
| ДЗ-141ХЛ - бульдозерное оборудование и рыхлительное оборудование на базе трактора Т-500 | Разработка мерзлых грунтов на объектах большого объема при температуре до -60 °С | Отвал: 4800х2000 мм, угол поперечного перекоса 10°, подъем 1670 мм, опускание 640 мм. Рыхлитель: заглубление 1540, число зубьев 1; скорость движения 13 км/ч; габаритные размеры 9500х4800х4260 мм, масса 58,6 т | АО "Строймаш", г.Стерлитамак, Башкортостан, Россия |
| РО-171, РО-171.1, РО-171.3 - рыхлительное оборудование для гусеничных тракторов тягового класса 10 (Т-170.00, Т-170.01 и их модификаций) | Разработка мерзлых грунтов и трещиноватых скальных пород | Число зубьев 1, 1, 3; заглубление 500 мм, ширина захвата 1300 мм, масса 1400, 1900, 2300 кг | АО "Завод дорожных машин", г.Челябинск, Россия |
| РО-126 - рыхлительное оборудование к тракторам тягового класса 25 (ДЭТ-250М2 или ДЭТ-250М3) | Рыхление грунта, в т.ч. мерзлого, полезных ископаемых | Число зубьев 1, заглубление 1100 мм; ширина зуба 90 мм, масса 3800 кг | АО "Завод дорожных машин", г.Челябинск, Россия |
| ДЗ-190 - бульдозер с рыхлительным оборудованием | Разработка грунта, в т.ч. мерзлого и др. | Управление гидравлическое. Отвал: длина 3172 мм, высота 1100 мм, подъем 860 мм, опускание 400 мм, угол поперечного перекоса ±6°. Рыхлитель: число зубьев 1, заглубление 450 мм, ширина 80 мм, угол рыхления 45 град. Габаритные размеры: 5990х3172х3130 мм, масса 18,1 т | АО "Строительные и мелиоративные машины" г.Брянск, Россия |

Приложение 3

Рекомендуемые экскаваторы одноковшовые универсальные со сменным 
рабочим оборудованием для разработки мерзлых грунтов

|  | Краткая техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- |
| Модель, основные конструктивные особенности | вмести- мость основ- ного ковша обрат- ной лопаты, м | мощность двигателя, кВт (л.с.) | давле- ние в гидро- сис- теме, МПа | ско- рость перед- виже- ния, км/ч | наи- боль- шая глубина копа- ния обр. лоп., м | наи- боль- ший радиус копа- ния, м | наи- боль- шая высота выг- рузки, м | наиме- нование сменного оборудо- вания для разработки мерзлого грунта | масса, т | Предприятие- изготовитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ЭО-2621. В-3 (Борэкс-2629) на базе трактора ЮМЗ 6 КЛ (ЮМЗ-6 км) | 0,25 | 45,6 (62) | 14 | 19 | 4,2 | 5,3 | 3,5 | гидромолот, зуб-рыхлитель, ручной гидромолот, фрезерно- рыхли- тельное оборуд. | 6,1 | АО "Сарэкс", г.Саранск, Мордовия, Россия. (Бородянский ЭКСК з-д, г.Бородянск, Киевская обл., Украина) |
| ЭО-2626 - экскаватор- погрузчик на базе трактора МТЗ-82Л | 0,25 | 58,7 (80) - двигателя | 20 | 33,4 | 4,15 | 5,3 | 3,2 | То же | 7,4 | АО "Сарэкс", г.Саранск, Мордовия, Россия. |
| (ЭО-2626А, ЭО-2627 со смещением оси копания на 1 м) | 0,83 - погру- зочный | 42,8 (58) - насосной установки |  | 8,33 рабочая при погруз- чике |  |  |  |  |  |  |
| ЭО-3123 - полноповоротный, гидравлический на гусеничном ходу тракторного типа | 0,63 | 57 (77,5) - дв. 51,5 (70) - насосной установки | 28 | 2,8 | 4,95 | 7,93 | 6,16 | гидромолот, зуб-рыхлитель, фрезерно- рыхлительное оборудование | 13,5 | АО "Тверской экскаваторный завод", г.Тверь, Россия |
| ЭО-3323А - полноповоротный гидравлический на пневмоколесном ходу | 0,63 | 57 (77,5) - дв. 51,5 (70) - насосной установки | 28 | 19,4 | 4,95 | 7,94 | 6,15 | гидромолот, (фрезерно- рыхлительное оборудование) | 14 | АО "Тверской экскаваторный завод", г.Тверь, Россия |
| ЭО-4225, ЭО-4225А, ЭО-4226 (опытный образец) - полноповоротные гидравлические на удлин. гусенич. ходу тракторного типа | 1 | 95,6 (130) 125 (170) 147 (200) | 28 | 2,5 1,7-3,6 1,7-3,6 | 6 6 6,5 | 9,4 9,3 10,5 | 5 5,15 6,8 | гидромолот, рыхлитель, (фрезерно- рыхлительное оборудование) | 26,5 26,45 26,0 | АО "Ковровский экскаваторный завод", г.Ковров, Россия |
| ЭО-5124 (ЭО-5124-2) - универсальные гидравлические на гусеничном ходу | 1,25 1,6 (1,85) | 125 (170) | 28 | 2,2 (2,4) | 7,3 6,5 | 10,8 10 | 5,9 5,5 | гидромолот, рыхлитель (фрезерно- рыхлительное оборудование) | 39 38 | ТО "Тяжэкс", г.Воронеж, Россия |
| Фрезерно- рыхлительное оборудование навесное к экскаваторам 2-5-й размерных групп для рыхления мерзлых грунтов, разработки траншей, котлованов, планировочных работ | Производительность 6 м/ч; частота вращения фрезы 78-53 об/мин; ширина фрезерования за один проход 1050 мм; привод фрезы гидравлический; вместимость ковша 0,12 м; окружное усилие на резцах 9900Х2-14750Х2Н | ТОО "Сибгеотехника", "СибНИИСтрой- дормаш" г.Красноярск, Россия |
| ГПМ-120 - гидромолот к экскаваторам 2-й размерной группы типа ЭО-2621 | Назначение: рыхление мерзлого грунта, дробление скальных, бетонных и кирпичных негабаритов, взламывание старых фундаментов и дорожных покрытий и др. Техническая производительность 5 м/ч; энергия единичного удара 1,22 кДж; частота ударов, Гц: номинальная 3, максимальная 4,17; глубина рыхления за один проход 0,4 м; толщина уплотняемого слоя за один проход 0,4 м; рабочее давление в гидросистеме 10 МПа; масса ударной части 30 кг | Бородянский экскаваторный завод, г.Бородянка*, Киевская обл., Украина |
| ГПМ-150 гидромолот к экскаваторам 2-й размерной группы | Назначение: рыхление мерзлого грунта, прочных покрытий, разрушение монолитов и виброуплотнительная подготовка оснований в строительстве и др. Энергия удара 1,5 кДж; частота 6 Гц; давление, МПа: зарядки 0,75, гидропривода 10-14; масса 345 кг. | ТОО "Сибгеотехника", "СибНИИСтрой- дормаш" г.Красноярск, Россия |

______________

* Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".

Приложение 3а

Технологические возможности гидромолотов 
при разработке мерзлых грунтов

| Показатель | Данные по результатам испытаний | Усредненные данные по результатам наблюдений на различных объектах |
| --- | --- | --- |
|  | СП-62 | СП-71 | ГПМ-120 | СП-62 | СП-71 | ГПМ-120 |
| Глубина рыхления за 1 проход, м | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | 0,7-0,8 | 0,4 |
| Расстояние между точками в ряду, м | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 0,4 |
| Расстояние между рядами, м | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Производительность, м/ч: |  |  |  |  |  |  |
| техническая | 40-45 | 25,6 | 3-5 | 40-45 | 19-22 | 3-5 |
| эксплуатационная | 12,5 | 12,5 | 2,1-2,5 | 20 | 10 | 2,1 |

Журнал "Механизация строительства" N 7 1992 г.

Техническая характеристика гидромолотов
к гидравлическим одноковшовым экскаваторам

| Модель | Энергия удара, Дж (кгс·м) | Частота ударов в мин | Масса ударной части, кг | Масса молота без инструмента, кг | Длина молота без инструмента, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПМ-120 | 1200 (120) | до 240 | 30 | 275 | 1,55 |
| ГПМ-150 | 1500 (150) | до 360 |  | 345 |  |
| ГПМ-300 | 3000 (300) | 180-220 | 163 | 1033 (940) | 2,2 2,03 |
| СП-71А | 3000 (300) | 180 | 155 | 750 |  |
| СП-71 | 3000 (300) | 100-130 | 155 | 750 | 2,03 |
| СП-62 | 9000 (900) | 130-190 | 600 | 2100 | 2,25 |

Примечание. Назначение гидромолотов - навесное оборудование к одноковшовым экскаваторам для рыхления мерзлого грунта, дробления скальных, бетонных и кирпичных негабаритов, взламывания старых фундаментов и дорожных покрытий, виброуплотнительная подготовка основания в строительстве и др.

Приложение 4

Рекомендуемые экскаваторы непрерывного действия 
для разработки мерзлых грунтов

|  | Краткая техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- |
| Модель, основные конструктивные особенности | мощ- ность двига- теля, кВт (л.с.) | размер траншеи | рабочие скорости, м/ч | масса, т | Предприятие- изготовитель |
|  |  | глубина, м | ширина, м |  |  |  |
| ЭТЦ-1609БД - с баровым оборудованием (ЭТЦ-1607) - траншейный цепной на базе пневмоколесного трактора МТЗ-82 с бульдозерным оборудованием | 57,4 (78) | до 1,4-1,6 | 0,14; 0,25 | 0-800 (20-300) | 6,25 | Дмитровский экскаваторный завод, г.Дмитров, Россия (ПО "Таллэкс", Эстония) |
| ТМК-2А - траншейная машина на базе колесного тягача КЗКТ-538Д с бульдозерным оборудованием | 275,6 (375) | до 1,5 | 0,6 | 0-1500 | 27,2 | Дмитровский завод, г.Дмитров, Россия |
| ЭТЦ-2018 - траншейный цепной на базе трактора Т-170М.00-1 | 125 (170) | до 2 | 0,14; 0,6 | 30-500 | 25,6 | ПО "Таллекс", АО "Ээст Таллекс", Эстония |
| ЭТР-223А; ЭТР-224А - роторный на базе тягача с использованием узлов гусеничного трактора Т-170 | 125 (170) | 1 глубина промерзан. 1,2 -"- | 1,5 без откосов | 10-300 | 33,5 31,1 | АО "Строительные и мелиоративные машины", г.Брянск, Россия |
|  |  | 2,2 глубина копания | 0,8 |  |  |  |
| БГМ-10 - специальная установка для разработки мерзлого грунта на базе трактора ДТ-75Н-ХС2 производительностью 75 м/ч | 70 (95) | 2 | 0,14 | 10-150 | 9,5 | АО "Орелстроймаш", г.Орел, Россия ПКФ "Агростроймехани- зация", г.Москва, Россия |

Приложение 5

Техническая характеристика рекомендуемых катков для уплотнения грунтов 
и щебеночных смесей

|  | Краткая техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- |
| Модель, основные конструктивные особенности | мас- са, т | базовая машина, мощ- ность, кВт (л.с.) | ширина уплот- няемой полосы, мм | линейное давление на грунт, н/см | частота коле- баний, Гц | скорость движе- ния, км/час | чис- ло ко- лес, шт. | габаритные размеры, мм | Предприятие- изготовитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ДУ-65 самоходный пневмоколесный на спецшасси | 10-12 | 55,1 (75) | 1750 |  |  | 8-15 | 4+4 | 5500х2200х3400 | АО "Раскат", Россия, г.Рыбинск |
| ДУ-71 - самоходный вибрационный комбинированного действия | 17-25 | 121,4 (165) | 2400 |  | 26,6 | 7 | 2 | 6600х2820х3800 | АО "Коростеньский завод дорожных машин", г.Коростень, Украина |
| ДУ 58А - самоходный вибрационный комбинированного действия с изменяемыми параметрами вибрации | 16 | 93,5 (127) | 2000 |  | 24-40 | 6,5-16 | 4 | 6100х2350х3400 | АО "Раскат", г.Рыбинск, Россия |
| ДУ-64 - самоходный комбинированного действия | 8,5-9,5 | 55,2 (75) | 1700 |  |  | 0-6 | 4 | 3940х2040х3400 | То же |
| ДУ-70 - вибрационный прицепной к трактору Т-150К (ДУ-70-1 - кулачковый) | 6,5-7 | Т-150К 93,5 (127) | 2000 |  |  | 33,3-18,83 |  | 3850х2400х1600 | " |
| ДУ-74 - вибрационный самоходный (ДУ-74-1 - кулачковый) | 8-9 | 37 (50) | 1700 |  |  | 0-6 | 2 | 5000х2200х2800 | " |
| ДУ-62А самоходный вибрационный с изменяемыми параметрами вибрации | 13,0 | Т-150К 93,5 (127) | 2000 2200 | 318 | 25-38 | 6,5-16 |  | 6600х2370х3200 | " |
| У6710.01 самоходный вибрационный, вибровалец установлен вместо заднего моста Т-150К | 13,0 | Т-150К 121,4 (165) | 2000 2200 | 295 | 25 | 33,3 | 4 (1 глад- кий ва- лец) | 5850х2552х2445 | " |
| К-701М-ВК самоходный грунтоуплотняющий виброкаток в 2-х исполнениях - с гладким и кулачковым вальцами | 24,9 | 246 (334) К-701М К-702М | 2850 | 491 163 Н/смконтакт- ное давл. кулач- кового вальца | 26,5-29 возмуща- ющая сила - 167-352 кН | 6-рабоч. 10,7 транс- портная |  | 7760х3340х3735 | АО "Спецмаш", АО "Кировский завод", г.Санкт-Петербург, Россия |
| КО-2 - вибрационный к трактору Т-150К | 12 | 123 (165) | 2200 |  |  | 30 - вперед 10 - назад |  |  | ПКФ "Агрострой- механизация", г.Москва, Россия |
| ДУ-47Б - самоходный вибрационный (ДУ-47Б-1 - статический) 2-вальцовый с гладкими вальцами | 6 | 37 (50) | 1400 | 245-343 | 33-41 | 6,8 |  | 4650х1800х2850 | АО "Раскат", г.Рыбинск, Россия |
| ДУ-54М самоходный вибрационный 2-вальцовый | 1,5-2,2 | 59 (80) | 890 | 157-176 | 58 | 1,8 |  | 2800х1050х2200 | АО "Стройдормаш", г.Калининград обл.*, Россия |
| ДУ-63 самоходный вибрационный (ДУ-63-1 - статический с гладкими вальцами) | 10 | 58,8 (78) | 1700 | 300 | 40 | 5-10 | два веду- щих валь- ца | 3220х2040х3450 | АО "Раскат", г.Рыбинск, Россия |
| ДУ-73 - самоходный вибрационный (ДУ-73-1 - статический) с гладкими вальцами | 5,0-5,5 | 37 (50) | 1400 |  | 25-40 | 0-8 |  | 5000х2200х2800 | То же |

______________

* Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".

Приложение 6

Рекомендуемые автогрейдеры для производства земляных работ 
в дорожном строительстве

|  | Краткая техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- |
| Модель, основные конструк- тивные особенности | мощ- ность двига- теля, кВт (л.с.) | грейдерный отвал | ско- рость движе- ния, км/час | габа- рит- ные раз- меры, мм | масса, т | дополни- тельное оборуд. | Предприятие- изготовитель |
|  |  | длина, мм | высота, мм | угол реза- ния, град. | боковой вынос, мм | опускание (подъем), мм |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ДЗ-180А "Профиль30-2" | 99 (135) | 4270 | 740 | 30-70 (угол срез. откоса- 0-90°) | 1050 | 500 | 4 | 9975х 2500х 3450 | 13,5 | кирковщик, бульдо- зерный отвал | АО "Брянский Арсенал", г.Брянск, Россия |
| ДЗ-122А (-1; -4; -6; -9). -4; -9: "Профиль-30-8" | 99 (135) | 3744 | 632 | 30-70 (0-90° - угол срез. откоса) | 800 | 250 | 6,9-42,1 |  | 14 | То же | АО "Орловский" з-д дорожных машин", г.Орел, Россия |
| ДЗ-122Б | 99 (135) | 3744 | 632 | 30-70 (угол срезае- мого откоса 90°) | 800 | 350 | 7,4-43 | 10570х 2500х 3550 | 14,6 | " | То же |
| ГП - грейдер полу-прицепной на базе трактора Т-150К | 121 (164) | 3744 | 632 | 30-70 | 800 | 250 |  | 7800х 2540х 2450 | 5,4 | " | " |
| СД-105А - грейдер полу- прицепной на базе трактора Т-150К | 121 (164) | 3660 | 640 |  |  |  |  | 6030х 2400х 2400 | 3,7 | кирковщик, бульдо- зерный отвал | АО "Волго- донский ОП. Экспер. з-д", г.Волгодонск, Россия |
| ДЗ-98В.1(-3; 5) | 198 (26) | 4270 | 740 | 30-70 (угол срезае- мого откоса 0-90°) | 2400 | 500 | 4,43-47 | 10300х 3020х 3950 | 19,5 | кирковщик, бульдозер, рыхлитель | АО "Челябинский з-д дорожных машин", г.Челябинск, Россия |
| МТУ-1 - миниавто- грейдер на базе узлов самоходного шасси СШ-25 | 18,4 (25) | 1820 |  | 30-70 (угол срезае- мого откоса 30°) | 620 | (300) | 1,55-23,1 | 4300х 1550х 2500 | 2,65 | бульдо- зерный отвал, щетки и др. | АО "Брянский Арсенал", г.Брянск, Россия |

Приложение 7

Рекомендуемые стреловые самоходные краны

| Модель, тип, марка | Максимальная грузоподъемность, т | Длина основной стрелы, м | Вылет стрелы, м | Высота подъема крюка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пневмоколесные |
| КС-5473 Б | 25 | 10-24 | 3,2-20 | 4,2-23,9 |
| КС-5363 Д | 36 | 15-32,5 | 3,9 - при максимальной грузоподъемности | 16,5 |
| Автомобильные |
| КС-2571А-1 | 6,3 | 7,3-10,8 | 3,3-9,7 | 11,6 |
| КС-3577-3 | 14 | 8-14 | 3,2-13 | 9,5-14,5 |
| КС-35715 | 15 | 8-18 | 3-18 | 8,5-18 |
| КС-4579 | 16 | 9,7-21,7 | 2,8-18 | 21,7 |
| Гусеничные |
| КС-3671 | 14 | 8-14 | 3,2-13 | 8,5-14 |

ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ 21924.0-3-84* Плиты железобетонные для покрытий дорог

______________

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать ГОСТ 21924.0 - ГОСТ 21924.3. - Примечание "КОДЕКС".

2. ГОСТ 6665-91 Камни бортовые и железобетонные. Технические условия

3. ГОСТ 17608-91 Плиты бетонные тротуарные

4. ГОСТ 10268-80 Бетон тяжелый. Технические требования к заполнителям

5. СНиП III-4-90* Техника безопасности в строительстве

______________

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать СНиП III-4-80. - Примечание "КОДЕКС".

6. СНиП 3.06.03-90* Автомобильные дороги

______________

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать СНиП 3.06.03-85. - Примечание "КОДЕКС".

7. ВСН 1-94 Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог

8. ВСН 2-94 Инструкция по конструкциям и технологии строительства дорог в районах массового жилищного строительства

9. ВСН 7-94 Инструкция по применению литых бетонных смесей в дорожном строительстве

10. ВСН 13-95 Инструкция по конструкциям и технологии строительства внутриквартальных дорог

11. ВСН 15-95 Инструкция на устройство тротуаров из бетонных плит

12. ВСН 16-95 Инструкция по применению укатываемого малоцементного бетона в конструкции дорожных одежд

13. Альбом СК 6101-85 Конструкции дорожных одежд для г.Москвы

14. ВСН 54-80 Указания по производству земляных работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных инженерных сооружений

15. ВСН 3-67 Указания по технологии строительства городских дорог в зимнее время (М., Главмосстрой)

16. Методические рекомендации по применению нагревательных проводов и кабелей при выполнении общестроительных работ в зимних условиях (ЦНИИОМТП. М., 1986)

17. Методические рекомендации по технологии изготовления термоактивных гибких покрытий методом горячей вулканизации и применения их при зимнем бетонировании монолитных конструкций (ЦНИИОМТП. М., 1984)

18. В.А.Черкашин. Разработка мерзлых грунтов (М., Стройиздат, 1977)

19. Е.Д.Баландинский, В.А.Васильев. Ударно-импульсное оборудование на земляных работах. (ЦНИИОМТП). Журнал "Механизация строительства" N 7, 1992 г.

20. Номенклатурный каталог. "Строительные и дорожные машины" (АО "Машмир". М., 1995)

21. Земляные работы. Справочник строителя (Стройиздат. М., 1984)