ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ ФАСАДОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на производство работ по очистке фасадов.

Общие сведения

Своеобразие, неповторимость и привлекательность облика любого города создаются не только шириной и протяженностью его улиц, площадей и проездов, расположением на них зданий, наличием памятников архитектуры, уникальных инженерных сооружений, но и внешним видом фасадов его зданий, их архитектурным оформлением, состоянием отделки, цветовой гаммой.

Вместе с тем даже самые уникальные, архитектурно оформленные фасады зданий при недостаточном уходе, отсутствии своевременного ремонта и загрязненности настолько теряют свой внешний вид, что архитектурные достоинства скрадываются, становятся мало заметными, а то и вовсе исчезают.

Но назначение фасада заключается не только в декоративном оформлении здания, но и в том, чтобы предохранить основные конструкции от преждевременного износа под влиянием атмосферных условий. Это обстоятельство имеет особенно большое значение в условиях климата нашей страны, большинство территории которой находится в холодной и умеренной зоне со значительной влажностью воздуха почти в течение всего года, что в сочетании с копотью, выделяемой промышленными предприятиями и котельными, обработанными газами автомобильного транспорта и асфальтовой пылью создает агрессивную среду, разрушающе действующую на фасады зданий.

Таким образом, своевременный ремонт и содержание фасадов в постоянной исправности представляет собой важную градостроительную задачу.

В состав работ по ремонту фасадов входит: очистка от загрязнений; ремонт штукатурки; ремонт облицовки; окраска. В некоторых условиях включаются работы по устранению повреждений кирпичной кладки, карнизов, лепных украшений и т.д.

Особым видом ремонта фасадов является работа по устранению дефектов крупнопанельных зданий.

Работы по ремонту фасадов в зависимости от высоты здания могут выполняться с лесов, люлек и вышек, а также автоматизированными самоходными установками.

К началу работ по ремонту фасадов должен быть закончен ремонт кровли и водостока с крыш, балконов и козырьков над входами в здание. Для защиты от повреждений полированные цоколи, скульптуры и другие архитектурно-художественные детали фасада должны быть обиты фанерой или оклеены прочной бумагой. Места для прохода населения и проезда транспорта ограждаются.

К прогрессивной организации ремонта фасадов относятся: ведение работ по магистралям и по районам, централизованное снабжение растворами, широкое применение синтетических лакокрасочных материалов, максимальное использование на объектах заранее заготовленных изделий, специализация строительных организаций и круглогодичное производство работ.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Первой операцией в процессе ремонта и отделки фасадов является их очистка от загрязнения. Для промывки используются моечные установки, инвентарные емкости для воды и резиновые шланги.

Фасады, облицованные глазурованной керамической плиткой, промываются химическими составами, окрашенные перхлорвиниловыми красками - водой.

Основной операцией при очистке фасадов от загрязнений является пескоструйная или гидропескоструйная очистка (рис.1).

Рис.1. Схема пескоструйной очистки фасадов зданий:

1 - компрессор; 2 - шланг для подачи воздуха; 3 - пескоструйный аппарат; 4 - шланг для подачи песка; 5 - сопло; 6 - очищаемая поверхность

Пескоструйную очистку применяют только при облицовках с нешлифованными фактурами, преимущественно из каменных пород. Этот способ очистки может применяться в любое время года.

Гидропескоструйная очистка применяется в тех случаях, когда не допускается пылеобразование, а также при очистке поверхностей, подвергающихся повреждению при сухой пескоструйной очистке. Пескоструйная очистка заключается в обработке поверхности песком (или песком с водой при гидропескоструйном способе), подаваемым из сопла под давлением сжатого воздуха 0,3...0,5 МПа. Влажность песка не должна превышать 2%, крупность песка - 1...2 мм.

При пескоструйных работах выполняются следующие основные операции: просеивание песка, загрузка пескоструйного аппарата, очистка фасада и собирание, и просеивание отработанного песка с целью повторного использования.

При ремонте штукатурки фасадов каменных зданий отбивают непрочную или отставшую штукатурку, производят насечку поверхности стен, швы кладки очищают от раствора на глубину до 1 см, продувают и промывают поверхность. Затем ее оштукатуривают, нанося три слоя: обрызг, грунт и накрывку. Оставшиеся части старой штукатурки служат маяками. При частичной замене штукатурки используют растворы, близкие по составу к сохранившейся.

Поверхность со старой штукатуркой очищают от загрязнений, трещины раскрывают, промывают и заделывают гидрофобизированным штукатурным раствором. Раствор приготовляют по следующей рецептуре: известково-цементный раствор состава 1:1:4 (известь:цемент:песок) по объему; гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость ГКЖ-10 и ГКЖ-11 из расчета 1,5 кг на 100 кг цемента. Подвижность раствора должна соответствовать погружению стандартного конуса на 100...110 мм.

При полной замене штукатурки по всей поверхности фасада применяют сложные (известково-цементные) и простые (известковые) растворы.

Цоколь оштукатуривают сложным раствором состава 1:1:3 (цемент, известь, песок) или цементным раствором состава 1:3 и 1:4 с гидрофобизирующей добавкой ГКЖ-10 или ГКЖ-11. В растворы добавляют пигмент с учетом цвета поверхности фасада. Количество пигмента подбирают путем изготовления пробных замесов раствора.

При ремонте облицовки фасада удаляют поврежденные или отставшие плитки, очищают поверхность стены, производят ее насечку и устанавливают новые облицовочные плиты на цементном или полимерцементном растворе. Раствор накладывают тонким слоем на тыльную сторону плитки, после чего плитку прижимают к поверхности стены, слегка постукивая обрезиненной ручкой плиточной лопатки. В процессе установки каждую плитку рихтуют, чтобы ее стороны находились на одних линиях со старыми плитками.

Швы между плитками заполняют полимерцементным или цементным раствором через 1...2 суток после установки плиток. Толщина швов на отремонтированных участках должна соответствовать швам в старой облицовке. По окончании облицовки поверхность протирают ветошью, раствор смачивают водой.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Запрещается:

изменять архитектуру здания (снимать, заменять другими или устраивать новые архитектурные детали, пробивать или заделывать проемы, изменять формы окон и рисунка переплетов); работы, связанные с изменением архитектурного решения фасадов, могут быть выполнены только с разрешения городского, районного архитектора и жилищного управления;

устанавливать на фасадах рекламы и другие виды оформления без специального проекта, согласованного с жилищно-эксплуатационными организациями;

очищать пескоструйным способом поверхности фасадов, облицованных кирпичом.

Работы по ремонту фасадов должны начинаться только после ремонта кровли и водоотводящих устройств. На фасадах и крышах вновь построенных жилых домов, а также домов после капитального ремонта должны быть закладные устройства для крепления самоподъемных люлек и лесов, используемых при осмотрах фасадов и их ремонта.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Механизмы и приспособления для очистки фасадов

При выполнении различных работ по очистке фасадов находят применение: моечные установки - для мытья фасадов; пескоструйные аппараты и компрессоры - для пескоструйной очистки.

Передвижной пескоструйный агрегат состоит из тележки от компрессора ЗИФ-55, на которой установлены пескоструйный аппарат, барабан для намотки шланга и грохот для просеивания сухого песка.

Раствор для штукатурных работ подается на объект централизованно, а также приготовляется непосредственно настроительной площадке.

Для приготовления и транспортирования штукатурных растворов могут использоваться штукатурные станции, смонтированные на прицепе и состоящие из растворосмесителя со скиповым подъемником, протирочного барабана, растворонасоса и бака для замедлителя раствора.

Для подъема рабочих (не более двух человек), строительных материалов и инструмента к рабочему месту, ремонта и отделки фасадов зданий и передвижения по горизонтали используются самоподъемные люльки (рис.2).

Рис.2. Инвентарная консоль для подвески люлек:

а - общая схема установки; б - деталь крепления хвостовой части консоли; 1 - барашковый винт; 2 - шарнирный хомут; 3 - болт; 4 - планки; 5 - серьга; 6 - консоль из двутавра N 10; 7 - деревянная подушка; 8 - стропильная нога; 9 - ушко хвостового болта; 10 - газовая труба: 11 - подпятник; 12 - хвостовой болт с гайкой; 13 - хвостовой болт; 14 - разогнутый стоячий фалец; в - серьга, вид сбоку

Люльки рекомендуется применять при: малом объеме работ по ремонту поверхности стен; штукатурке гладких торцовых стен; количестве подлежащей ремонту штукатурки, не превышающей 25% площади фасада; ремонте фасада зданий, имеющих в плане простую конфигурацию; отсутствии на фасаде выступающих частей (эркеров, балконов и пр.) и сложных высоких парапетов; небольшом количестве подлежащих ремонту и установке мелких изделий.

Во всех других случаях ремонт и отделка фасадов осуществляются с лесов.

Рис.3. Трубчатые стоечные леса:

1 - стойка; 2 - ригель; 3 - настил; 4 - ограждение; 5 - крюк; 6 - башмак

При ремонте фасадов также используются вышки с высотой подъема до 22 м: телескопические, шарнирно- и мачтово-рычажные.

Полноповоротная вышка имеет высоту от опор 8,5 м. Вышка перевозится на буксире грузового автомобиля. Установочное перемещение вышки обеспечивается собственным механизмом передвижения (скорость 0,95 км/ч).

Вышка обслуживается одним рабочим; она может управляться с двух пультов, которые расположены внизу на поворотной части и вверху в люльке. Перемещение люльки с рабочим достигается подъемом или опусканием нижней фермы, подъемом или опусканием верхней фермы и поворотом.

Телескопические вышки ВИ-23 на базе автомобиля иногда применяются для выполнения работ на фасадах. Конструкция вышки включает телескопическую часть, две лебедки, раздаточную коробку, рычаги управления и автоматический выключатель. Привод механизма вышки осуществляется от двигателя автомобиля через коробку отбора мощности. Грузоподъемность вышки 200 кг, высота в транспортном положении 3,72 м, ширина 2,35 м и длина 8,35 м. Применение ее оправдано на рассредоточенных работах небольшого объема, где значительное влияние на эксплуатационную производительность машины оказывает скорость переброски с объекта на объект.

В целом общий уровень механизации ремонтно-фасадных работ составляет около 28%.

1. Очистку фасадов зданий производить при помощи пескоструйных (гидропескоструйных) аппаратов. Гидропескоструйную очистку применять в случаях, когда не допускается пылеобразование, а также при очистке поверхностей, легко разрушающихся от пескоструйной обработки.

2. Сухую пескоструйную очистку производить круглогодично, а гидропескоструйную очистку применять только в теплое время года (при температуре воздуха не ниже +8 °С).

3. Схемы оборудования для сухой и гидропескоструйной очистки фасадов зданий приведены на рис.4-5.

Рис.4. Схема оборудования для пескоструйной очистки:

1 - компрессор, 2 - шланг для подачи воздуха, 3 - пескоструйный аппарат, 4 - шланг для подачи песка, 5 - сопло, 6 - очищаемая поверхность

Рис.5. Схема оборудования для гидропескоструйной очистки

1 - компрессор, 2 - шланг для подачи воздуха, 3 - пескоструйный аппарат, 4 - шланг для подачи песка, 5 - сопло, 6 - очищаемая поверхность, 7 - вентиль домового водопровода, 8 - шланг для подачи воды, 9 - вентиль регулировки подачи воды в сопло, 10 - головки

4. Для получения сжатого воздуха при фасадных работах использовать передвижные поршневые компрессорные станции (см. табл.4.2).

5. Схема пескоструйного аппарата емкостью 170 л показана на рис.6. Рабочее давление на компрессоре поддерживать в пределах 3-5 атм. Влажность песка должна быть не более 2%, крупность песка - 1-2 мм. Перед началом работ песок должен быть просушен и просеян для очистки от пылевидных частиц.

Рис.6. Схема пескоструйного аппарата емкостью 170 л:

1 - баллон, 2 - загрузочная воронка, 3 - загрузочный клапан, 4 - отвод, 5 - предохранительный клапан, 6 - смесительная камера, 7 - кран для песка

6. При пескоструйной очистке фасадов применять сопло, изображенное на рис.7. Сопло для гидропескоструйной очистки показано на рис.5. Наконечники для сопла использовать сменные. Для подачи песка из пескоструйного аппарата в сопло применять резиново-тканевые шланги с внутренним диаметром 32 мм и длиной до 50 м.

Рис.7. Соплодержатель для пескоструйных работ:

1 - штуцер, 2 - сопло, 3 - прижимная гайка, 4 - шланг, 5 - зажимной хомутик

Рис.8. Сопло с приспособлением для гидропескоструйной очистки:

1 - штуцер, 2 - головка, 3 - вентиль для регулировки подачи воды, 4 - тройник, 5 - резиновый шланг, 6 - распылитель, 7 - корпус головки, 8 - сменный наконечник, 9 - резиновая прокладка, 10 - штуцер

7. В состав звена для пескоструйной очистки каменных зданий назначать три человека, а именно: одного сопловщика, выполняющего очистку поверхности; двух подсобных рабочих, засыпающих песок в аппарат и регулирующих подачу песка по указанию сопловщика; одного компрессорщика.

8. При работе с пескоструйным аппаратом рабочие должны быть снабжены шлемами с очками и респираторами.

Таблица 4.1

Материально-технические ресурсы

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а) Материалы, полуфабрикаты и изделия |  |  |
| 1 | Песок просеянный | м | 1,72 |
|  | б) Механизмы, инструменты и приспособления |  |  |
| 1 | Пескоструйный аппарат емкостью 170 л | шт. | 1 |
| 2 | Компрессор ЗИФ-55 | шт. | 1 |
| 3 | Соплодержатель | шт. | 1 |

Таблица 4.2

Характеристика компрессоров, применяемых при очистке фасадов

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Типы компрессоров |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПКС-3 | ПКС-6 | ЗИФ-55 | КСЭ-6 | ДК-9 |
| 1 | Производительность | м/мин | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 |
| 2 | Давление воздуха | кг/см | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 3 | Длина | мм | 3580 | 3800 | 4480 | 2120 | 5035 |
| 4 | Ширина | " | 1490 | 1850 | 1830 | 1095 | 1850 |
| 5 | Высота | " | 1230 | 1950 | 1785 | 1260 | 2550 |
| 6 | Вес агрегата | т | 1,68 | 2,70 | 2,75 | 1,50 | 6,00 |

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Техника безопасности при очистке фасадов зданий

Перед началом работ проверяется надежность установленных лесов и навешенных люлек. Каркасы лесов должны быть устойчивы, прочно прикреплены к стене и иметь надежную опору. При наличии на объекте нескольких ярусов лесов необходимо, чтобы работы по одной вертикали (одни над другими) не производились.

При работе с люлек необходимо обеспечить прочность канатов, тросов и блоков, надежность их крепления. Перед работой на люльке ее необходимо испытать двойной нагрузкой, а также проверить устойчивость и исправность лебедки и тормозного устройства. Подъем и спуск люльки с рабочими, находящимися в ней, допускаются лишь в том случае, если в самой люльке имеется для этого специальный механизм. Место под люльками около фасада должно быть ограждено.

При работе на фасадах, около которых расположены электрические линии, следует проявлять особую осторожность: категорически запрещается прикасаться к проводам; если к фасаду прикреплены оттяжки контактных сетей трамвая или троллейбуса, нельзя приступать к работе до получения разрешения от трамвайно-троллейбусной службы и до выключения ею тока.

Не допускается работа без защитных приспособлений от вредного действия пыли, щелочи, кислоты и других химически активных веществ.

Рабочие, занятые на очистке фасадов в зимнее время, должны снабжаться теплой одеждой (ватниками, ватными брюками), обувью (валенками), теплыми рукавицами и иметь возможность периодически обогреваться в специально отведенном для этого помещении.

При появлении у работающих на фасаде тошноты, головокружения, головной боли и других недомоганий они должны немедленно обратиться в медпункт.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЕСКОСТРУЙНЫМ АППАРАТОМ

К работе с пескоструйным аппаратом допускаются рабочие, прошедшие медосмотр, обучение и имеющие удостоверение или допуск к работе.

До начала работ

1. Получить целевой инструктаж на рабочем месте и индивидуальные средства защиты.

2. Привести в порядок спецодежду.

3. Проверить исправность пневматических шлангов и их соединение на хомутиках, надежность и правильность их присоединения к сети.

4. Проверить исправность пневматического и вставного инструмента.

5. Надеть защитные предохранительные очки.

6. Защитить шланги в проезжих местах от повреждений, проверить исправность манометров.

Во время работы

1. Рабочее место должно быть хорошо освещено.

2. Запрещается оставлять без надзора пескоструйный аппарат, присоединенный к сети сжатого воздуха.

3. Запрещается во время работы натягивать и перегибать шланги пескоструйного аппарата.

4. При обрыве шлангов немедленно отключить питание (перекрыть вентиль).

5. Запрещается включать шланги непосредственно в магистраль без вентилей.

6. Перед присоединением шланги должны быть продуты, а присоединение и разъединение их от магистрали допускается только после прекращения подачи воздуха.

7. Крепление шлангов к штуцерам осуществляется только стандартными хомутиками. Крепить шланги проволокой запрещается.

8. Работы на высоте должны производиться только с огражденных подмостей. Подмости должны быть ограждены перилами и бортовыми досками и иметь ширину не менее 0,8 м.

9. Работа пескоструйным аппаратом с приставных лестниц категорически запрещается.

10. Для прохода по конструкциям на высоте должны быть специальные переходные подмости или мостики с перилами.

11. Проход без подмостей по верхним и нижним поясам ферм, по прогонам и связям запрещается.

12. Настилы подмостей, стремянки и маршевые лестницы следует очищать от снега, льда, грязи и мусора, а в зимнее время, кроме того, посыпать песком или золой.

13. При работе пользоваться предохранительными очками, вблизи от места электросварки необходимо защищать глаза от воздействия лучей электросварки.

По окончании работы

1. Сдать пескоструйный аппарат и шланги в инструментальную кладовую.

2. Шланги перед сдачей в инструментальную кладовую должны быть аккуратно свернуты в кольца или уложены в специальные ящики.

6. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

График выполнения работ приведен в таблице 6.1.

График выполнения работ

Таблица 6.1

| N п/п | Состав работ | Еди- ница измере- ния | Объем работ | Трудо- емкость в чел.-ч по ЕНиР | Состав звена | График работ (в часах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Рабочие смены |
|  |  |  |  |  | профессия | количество | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Очистка фасада от старых красок пескоструйным аппаратом | м | 429,0 | 38,6 | Машинист IV разряда Штукатур II разряда | 1 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Калькуляция трудовых затрат приведена в таблице 7.2.

Калькуляция трудовых затрат

Таблица 7.2

| N п/п | Состав работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени, в чел.-ч | Состав звена | Количество чел.-ч на весь объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка фасадов от старых красок пескоструйным аппаратом | 100 м | 4,29 | 9,0 | Машинист IV разряда - 1 Штукатур II разряда - 1 | 38,6 |
|  | Итого |  |  |  |  | 38,6 |

График выполнения работ и калькуляция трудовых затрат составлены для выполнения работ по механизированной очистке фасада 4-этажного жилого дома (длина здания по фасаду 30 м, высота 14,3 м, площадь фасада 429 м).

| Трудоемкость работ на 1 м | 0,013 чел.-дня |
| --- | --- |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

При разработке авторского материала использованы: техническая документация и справочная информация справочно-консультационной системы "Стройтехнолог".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2009