КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАДЕЛКЕ СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ
 (С ТОРЦЕВЫХ УЧАСТКОВ) 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, 100 метров шва     -    1,1
 Затраты труда на заделку 100 метров шва, чел.-ч   -  7,21 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

Бетонщик IV разряда (Б1) 

Бетонщик III разряда (Б2) 

Бетонщик II разряда (БЗ) 

Арматурщик II разряда (А) 

Электросварщик III разряда (Э) 

 ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 

Бадья вместимостью 1,2 

Вибратор электромеханический ручной ИВ-66 

Трансформатор для ручной электросварки 

Щиток или маска для защиты электросварщика 

Пенал для электродов 

Комплект инструмента для электросварщика ЭНИ-З00/1 

Строп двухветвевой грузоподъемностью 4 т 

Лопата стальная строительная ЛР 2 шт.
 
Лопата стальная строительная на удлиненной ручке 

Кельма  2 шт.
 
ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 

- уложить все панели перекрытия; 

- произвести геодезическую съемку монтажного горизонта; 
- при необходимости исправить положение уложенных панелей перекрытия; 

- нарезать арматурные стержни и доставить их на перекрытие; 

- подготовить и подать на рабочее место необходимые инструменты, инвентарь и материалы; 
- проверить исправность электросварочного оборудования. 

 Описание операций
 
Установка арматурных стержней (рис.1) 

Рис.1
 
А берет с перекрытия три арматурных стержня длиной 1,6 м и укладывает их между арматурными выпусками панелей  перекрытия на ширину панели.

 Приварка арматурных стержней к арматурным выпускам панелей перекрытия (рис.2)

Рис.2 
Э достает электрод из пенала, висящего у него на поясе, и  вставляет его в электродержатель. После этого Э опускает  защитный щиток на лицо и возбуждает дугу. Убедившись в наличии дуги, Э начинает приварку арматурных стержней к арматурным выпускам панелей перекрытия. А помогает ему, придерживая арматурные стержни. По окончании  сварки Э молотком-топориком удаляет со сварных швов шлак.

 Прием бетонной смеси (рис.3)

Рис.3 
БЗ, находясь на приемной площадке, следит за выгрузкой  бетонной смеси из кузова автосамосвала в бадью. По  окончаний выгрузки БЗ лопатой на удлиненной ручке очищает кузов автосамосвала от  остатков бетонной смеси. БЗ подбирает лопатой рассыпавшуюся  бетонную смесь после отъезда самосвала.

 Строповка и подача бадьи к месту укладки бетонной смеси (рис.4)

Рис.4 
БЗ стропит бадью. Убедившись в надежности строповки, БЗ  отходит в безопасную зону. По команде БЗ машинист крана подает  бадью к месту бетонирования, приостановив спуск на высоте  1 м над местом укладки бетонной смеси.

 Прием и укладка бетонной смеси в стык (рис.5)

Рис.5 
Б1 и Б2, находясь на перекрытии, принимают бадью с бетонной  смесью и подводят ее к месту выгрузки. Б2 придерживает бадью  обеими руками, а Б1 открывает затвор и выгружает бетонную смесь в  стык. Б1 после укладки движением рукоятки вверх закрывает секторный затвор и накидывает держатель рукоятки.

 Уплотнение бетонной смеси в стыке (рис.6)

Рис.6 
Б1 уплотняет уложенную бетонную смесь в стык, перемещая вибратор вдоль шва. 

 Заглаживание открытой поверхности стыка (рис.7)

Рис.7 
Б2 лопатой сгребает лишнюю бетонную смесь с панелей перекрытия и укладывает ее в стыки. Б2 и Б1 производят заглаживание открытой поверхности бетонной смеси в стыке.