КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 Устройство полов из резинового линолеума и ПХВ плиток

 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ПЛИНТУСОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА В ЖИЛЫХ ДОМАХ

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, пола - 50
 
Затраты труда на 100 пола, чел-ч - 16,2 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Облицовщик 4-го разряда (О1)
 
Облицовщик 3-го разряда (О2)

 ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ
 
Кисть-ручник 
 
Бачок (ведро) с крышкой вместимостью 15 л  для переноски мастики (2 шт.) 

Шаблон для определения ширины полос мастики 

Нож для прирезки плинтусов 

Щетка стальная 

Линейка стальная 

Шпатель стальной шириной 80 мм (2 шт.)

 ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- закончить настилку полов;
 
- доставить на рабочее место материалы и инструмент;
 
- проверить качество мастики и доставить  ее в закрытой таре на рабочее место. 

Описание операции 

 Очистка мест наклейки плинтусов 
О1 и О2 с помощью шпателей тщательно очищают стену в местах наклейки плинтусов от набела и наплывов раствора и ветошью сметают пыль с очищенной полосы. Затем очищают покрытие пола в местах  наклейки плинтусов от мусора и грязи.

 Нанесение мастики на стены 
О1 приставляет шаблон к нижней части стены и кистью наносит сплошной слой мастики на очищенные полосы стены.

 Прирезка плинтусов 
            
О2 с помощью стальной линейки и ножа подгоняет и прирезает плинтусы по периметру помещения в углах и в местах стыковки. В углах плинтусы прирезают "на ус".

 Нанесение мастики на тыльную сторону плинтуса и приклейка (рис.1, 2)

     
 Рис.1

Рис.2 
Уложив плинтус на стол-верстак тыльной стороной вверх,  О1 кистью наносит на его поверхность тонкий слой мастики,  О2 подносит следующий отрезок плинтуса для промазки.  О1 и О2, взяв подготовленный плинтус за оба конца,  прикладывают и тщательно прижимают его к промазанной клеем стене.