ВСН 36-86
--------------------------
Минэнерго СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ВОЗВЕДЕНИЕ ОБДЕЛОК ПОДЗЕМНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ

Дата введения 1986-07-01

РАЗРАБОТАНЫ Ленинградским отделением института Гидропроект им. С.Я.Жука (канд. техн. наук Г.Я.Гевирц - руководитель темы, инженеры И.Э.Будаев, А.Н.Муравьев, В.Л.Челноков, Г.Ф.Ширяева), Всесоюзным институтом по проектированию организации энергетического строительства "Оргэнергострой" (кандидаты техн. наук Е.М.Глазунов - ответственный исполнитель, М.Н.Белкин, Р.П.Бурба, И.И.Гроссман, М.В.Зайцев, A.И.Матюхина, канд. физ.-мат. наук Г.Н.Пикина, инженеры В.В.Мишин, B.А.Румянцев), а также Всесоюзным научно-исследовательским институтом гидротехники им. Б.Е.Веденеева (инж. Л.Ф.Фурсов - ответственный исполнитель).

ВНЕСЕНЫ Ленинградским отделением Всесоюзного ордена Ленина проектно-изыскательского и научно-исследовательского института Гидропроект им. С.Я.Жука.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ ГУКСом Минэнерго СССР (инженеры Н.Д.Пивненко и Л.С.Давыдова).

СОГЛАСОВАНЫ с Госстроем СССР. Письмо N ДП-732-1 от 12 февраля 1986 г.

УТВЕРЖДЕНЫ  приказом Минэнерго СССР N 89а от 13 мая 1986 г.

С введением в действие ВСН 36-86 / Минэнерго СССР "Возведение обделок подземных гидротехнических сооружений в вечномерзлых скальных грунтах" утрачивают силу "Указания по устройству тоннельных обделок гидротехнических сооружений в вечномерзлых горных породах" - ВСН 36-70 / Минэнерго СССР.

Настоящие нормы распространяются на возведение обделок подземных гидротехнических сооружений, расположенных в вечномерзлых, мерзлых, морозных и талых скальных грунтах с температурой ниже 5 °С; они обязательны при составлении проектов производства работ.

Нормы устанавливают правила производства работ по возведению монолитных бетонных и железобетонных обделок, по нагнетанию цементационных растворов за монолитные обделки, а также по возведению комбинированных обделок из железобетонной анкерной крепи в сочетании с монолитным бетоном или набрызгбетоном.

Нормы не распространяются на возведение обделок из сборного железобетона, а также на устройство внутренних конструкций в подземных машинных залах, шинных шахтах, камерах затворов и других подземных сооружениях.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При возведении обделок подземных гидротехнических сооружений в рассматриваемых условиях должны выполняться требования СНиП III-15-76, СНиП III-44-77, а также настоящих ВСН. Основные термины и определения даны в справочном приложении 1.

1.2. Общим требованием к методам возведения обделок является необходимость предохранения тяжелого и мелкозернистого бетона, набрызгбетона и цементационного раствора от замерзания и обеспечение заданных прочностных характеристик в сроки, предусмотренные проектом производства работ.

1.3. Обделки следует возводить после закрепления выработок временной крепью, обеспечивающей устойчивость выработки при изменении теплового режима приконтурной зоны. В сильнотрещиноватых и раздробленных скальных грунтах, склонных при оттаивании к потере устойчивости, обделку, как правило, следует возводить в период естественных отрицательных температур окружающего массива.

1.4. При назначении способа возведения обделки необходимо проводить опытные работы по уточнению состава бетона и температурного режима.

1.5. При температуре скального грунта не ниже минус 10 °С возведение обделки следует выполнять без предварительного отогрева грунта.

При температуре скального грунта ниже 10 °С следует осуществлять его предварительный отогрев до минус 10 °С на глубину, обеспечивающую расчетный режим твердения бетона до замерзания.

2. МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБДЕЛКИ

Способы бетонирования

2.1. Бетонирование обделок необходимо осуществлять одним из следующих способов:

методом термоса;

с противоморозными добавками;

в термоактивной опалубке.

2.2. Метод термоса следует применять при темпах бетонирования до 30 м/мес. в конструкциях, где требуемая проектом прочность в момент снятия опалубки не превышает критическую.

2.3. Метод бетонирования с противоморозными добавками следует применять для конструкций с нелимитированными сроками распалубливания, например, турбинных водоводов с металлической облицовкой, сопряжений выработок, бетонных "пробок", порталов.

2.4. Обогрев бетона в термоактивной опалубке следует применять при возведении обделок в выработках с пролетом более 8 м и при темпах бетонирования свыше 30 м/мес.

2.5. Метод бетонирования обделок и его параметры, включая температурный режим, должны назначаться в проекте производства работ на основании технико-экономического сравнения вариантов с учетом конкретных условий бетонирования.

В отдельных случаях, при незначительных объемах работ, когда нецелесообразно устройство термоактивной опалубки, допускается бетонирование обделки в тепляках с предварительным обогревом грунта на расчетную глубину.

2.6. При бетонировании методом термоса и в термоактивной опалубке следует, как правило, наносить на стены и свод выработки теплоизолирующее покрытие толщиной от 3 до 5 см, выполняя требования п.2.26 настоящих ВСН.

Допускается использование противоморозных добавок, необходимость применения которых следует устанавливать расчетом согласно рекомендуемым приложениям 7 и 8.

2.7. Температуру бетонной смеси на момент укладки в опалубку следует назначать от 15 до 30 °С в соответствии с рекомендуемым приложением 2.

Материалы и подбор состава бетона

2.8. Цементы должны отвечать следующему требованию - нормальная густота цементного теста не более 0,26.

2.9. Мелкие пески (<2) с содержанием фракций до 0,14 мм более 10% разрешается использовать после контрольных испытаний изготовленных на их основе бетонов.

2.10. Максимальная фракция крупного заполнителя для литой бетонной смеси не должна превышать 20 мм.

2.11. Количество противоморозных добавок для пластичных и литых бетонов следует назначать по табл.1.

Таблица 1

| Добавки | Количество безводных добавок, % от массы цемента, при расчетной температуре твердения бетона, °С |
| --- | --- |
|  | до -5 | от -5 до -10 | от -10 до -15 |
| ННК (ННН) | 3 | 5 | 7 |
| ХК | 3 | 5 | - |
| СДБ+ННК (ННН) | 0,2+3 | 0,2+5 | 0,2+7 |
| СДБ+ХК | 0,2+3 | 0,2+5 | - |
| ННК (ННН)+М | 2+1 | 4+1 | 5+2 |
| ННК (ННН)+ГКЖ (СНВ)+С-3 | 3+0,01+0,5 | 5+0,01+0,5 | 7+0,01+0,5 |
| ННК (ННН)+С-3 | 3+0,5 | 5+0,5 | 7+0,5 |
| ХК+НН (НК) | 2+2 | 3+3 | 4+4 |

Примечания: 1. Принятые сокращения: ННК - нитрит-нитрат кальция, ННН - нитрит-нитрат натрия, ХК - хлористый кальций, НК - нитрат кальция.

2. Комбинированная добавка ХК+НН (НК) применяется при соотношении 1:1 по массе в расчете на сухое вещество.

3. Изменение во времени прочности бетонов с противоморозными добавками приведено в справочном приложении 3.

2.12. Добавки ХК, НК+НН, ННК+М могут использоваться как ускорители твердения при бетонировании в термоактивной опалубке.

2.13. Ограничения на применение противоморозных добавок ННК+М, ХК+НН (НК) следует принимать в соответствии с обязательным приложением 4.

2.14. Противоморозные комплексные добавки, включающие НН, ввиду токсичности допускается применять при условии приготовления бетонной смеси на автоматизированном бетонном заводе для бетонирования водоводов с металлической облицовкой, пробок и т.п. сооружений при отсутствии людей в заопалубочном пространстве.

2.15. Добавку ХК без ингибиторов следует применять при бетонировании только неармированных конструкций.

2.16. Концентрация раствора для затворения с противоморозной добавкой не должна превышать 20% с НН и ННК и 26% с ХК+НН (НК) и ХК.

2.17. Составы бетонной смеси следует подбирать в лаборатории строительства с учетом конкретных характеристик составляющих материалов и проектных требований по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости.

2.18. При подборе составов бетонной смеси следует учитывать следующие дополнительные требования:

содержание CS в цементе должно быть не менее 50%;

при методе термоса следует применять цементы активностью не ниже 50 МПа, а при бетонировании в термоактивной опалубке - портландцементы активностью не ниже 40 МПа;

водоцементное отношение должно составлять от 0,40 до 0,42 при методе термоса и от 0,37 до 0,40 - при бетонировании в термоактивной опалубке;

для снижения водоцементного отношения рекомендуется вводить суперпластификатор типа С-3 в количестве от 0,4 до 0,6% от массы цемента при методе термоса и от 0,5 до 0,7% от массы цемента при бетонировании в термоактивной опалубке.

2.19. Составы литого бетона следует подбирать экспериментально или по методике, приведенной в рекомендуемом приложении 5.

2.20. При предъявлении к бетонам требований по морозостойкости и водонепроницаемости следует применять цементы с содержанием СА до 8% и микрогазообразующие добавки типа ГКЖ-11 или ГКЖ-94 в количестве от 0,015 до 0,030% сухого вещества от массы цемента.

2.21. Для стабилизации бетонной смеси при транспортировании следует применять добавку кремнегель (полупродукт суперфосфатного производства) в количестве от 0,5 до 2% сухого вещества от массы цемента.

2.22. Состав бетонной смеси необходимо корректировать с учетом влажности и гранулометрии заполнителей (рекомендуемое приложение 6).

2.23. При приготовлении бетонной смеси на неотогретых заполнителях не допускаются включения в них льда и снега, смерзшихся комьев и наледи.

Подготовка блоков к бетонированию

2.24. Сосредоточенные выходы воды, образующиеся в результате таяния льда в трещинах вечномерзлых грунтов, должны быть отведены по дренажным трубкам или лоткам за пределы подготавливаемого блока.

2.25. Перед началом бетонирования поверхность выработки должна быть очищена от наледи и пыли водовоздушной смесью с противоморозной добавкой, подогретой до 70 °С. В качестве противоморозной добавки следует применять, как правило, поташ, хлористый кальций в количестве от 4 до 6% от массы воды.

Допускается удаление наледей путем обдува поверхности выработки горячим воздухом от электрокалориферов.

,                                                       (1)

,                                                      (2)

где  и  - соответственно необходимое количество цемента и воды на 1 м раствора;  - общее количество раствора состава =1:2; =1+2=3 части.

Таким образом,

т;

 м.

Аналогичным образом производится расчет составляющих для смешанных растворов, например, для раствора состава цемент:суглинок:песок=1:2:4 с расплывом конуса 18 см. Лабораторным путем определяется, что для получения данной консистенции в растворе должно содержаться 3 ч.м. воды. Таким образом, состав смешанного раствора будет =1:2:4:3. Плотность такого раствора равна 1,72 т/м. Общее количество раствора составит =1+2+4+3=10 частей. Затем по формулам (1) и (2) настоящего приложения рассчитывается массовая дозировка компонентов в растворе:

т;

 т;

 т;

 м.

Плотность раствора может быть определена расчетным путем:

т/м,

где  и  - соответственно плотность воды и цемента.

Для определения расхода составляющих и раствора для заполнения определенного объема принимаются следующие допущения (для заполнительной и укрепительной цементации):

зацементированный массив пород представляет собой цилиндр;

радиус распространения раствора в пустотах и трещинах переменный (от 0,4 до 2,5 м) при раскрытии трещин от 0,5 до 2 мм;

объем пустот по отношению к объему инъектируемой породы для известняков равен 5,8%.

Выход цементного камня из 1 м раствора различной консистенции следующий (на основании лабораторных исследований):

|  | Цементный камень, м |
| --- | --- |
| 0,6 | 0,98 |
| 1,0 | 0,78 |
| 0,8 | 0,55 |

При круговом очертании туннельной выработки объем пустот , м для туннельной цементации, подлежащих заполнению растворами, можно определить по формуле

,                                            (3)

где  - диаметр туннеля по внешнему радиусу обделки, м;  - диаметр цементируемого цилиндра, м;  - длина цементируемого участка, м;  - объемная трещиноватость породы.

Количество раствора , м, необходимого для заполнения трещин и пустот, можно определить по формуле

,

где  - выход цементного камня из 1 м раствора принятой консистенции, %.

Данные по расходу составляющих для приготовления 1 м раствора приведены в таблице.

Расход составляющих на 1 м раствора

|  | Состав раствора, ч.м. | Расход составляющих, кг |
| --- | --- | --- |
| 2,0 | 1 | - | 2,0 | 428 | - | 856 |
| 1,0 | 1 | - | 1,0 | 750 | - | 750 |
| 0,8 | 1 | - | 0,8 | 900 | - | 720 |
| 0,6 | 1 | - | 0,6 | 1070 | - | 642 |
| 2,0 | 1 | 1 | 2,0 | 372 | 372 | 744 |
| 1,0 | 1 | 1 | 1,0 | 590 | 590 | 590 |
| 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 670 | 670 | 536 |
| 0,6 | 1 | 1 | 0,6 | 770 | 770 | 462 |
| 2,0 | 1 | 2 | 2,0 | 324 | 648 | 648 |
| 1,0 | 1 | 2 | 1,0 | 480 | 960 | 480 |
| 0,8 | 1 | 2 | 0,8 | 532 | 1064 | 426 |
| 0,6 | 1 | 2 | 0,6 | 595 | 1190 | 357 |
| 2,0 | 1 | 0,5 | 2,0 | 400 | 200 | 800 |
| 1,0 | 1 | 0,5 | 1,0 | 665 | 332,5 | 665 |
| 0,8 | 1 | 0,5 | 0,8 | 770 | 385 | 612 |
| 0,6 | 1 | 0,5 | 0,6 | 910 | 455 | 546 |

Примечание. Расчет составляющих раствора приведен для =3,2 т/м, =2,8 т/м.

Приложение 11
Рекомендуемое

МЕТОДИКА ПОДБОРА СОСТАВА МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА

Подбор состава мелкозернистого бетона выполняют в следующем порядке:

назначают содержание песка в бетоне;

рассчитывают водоцементное соотношение;

рассчитывают количество компонентов: песка , воды , цемента ;

определяют содержание пластифицирующей и противоморозной добавок;

проводят лабораторные испытания и корректируют подобранный состав.

Содержание песка в мелкозернистом бетоне назначают из условия технологичности его укладки: для коротких анкеров отношение = 1:0,51:1, для глубоких анкеров =1:01:0,5.

Водоцементное отношение, необходимое для получения заданной марки мелкозернистого бетона, с учетом вовлеченного воздуха составит:

,

где  - объем вовлеченного воздуха (4% от объема);  - заданная прочность мелкозернистого бетона в возрасте 28 суток, МПа;  - активность цемента, МПа;  - коэффициент, равный 0,75 для рядовых материалов.

Расход цемента получают из условия, что сумма абсолютных объемов составляющих мелкозернистого бетона равна 1 м, т.е.

;

откуда

или ,

где  и  - соответственно плотность цемента и песка, кг/м;  - соотношение между песком и цементом.

Расход песка ; расход воды .

Количество противоморозной добавки (поташа) и пластифицирующей (СДБ) определяют в зависимости от температуры грунта согласно п.3.9 настоящих ВСН.

Составы, используемые для омоноличивания железобетонных анкеров, должны обладать подвижностью, достаточной для транспортирования их по растворопроводам.

Для анкеров длиной до 4 м подвижность мелкозернистого бетона должна соответствовать осадке конуса 6-7 см, причем смесь не должна вытекать из шпура. Для анкеров длиной более 4 м подвижность смеси должна соответствовать осадке конуса 7-10 см.

Если состав обладает недостаточной подвижностью или срок сохранения подвижности будет менее 20 мин, необходимо повысить содержание пластифицирующих добавок. При этом можно принять, что увеличение количества СДБ на 0,1% (от массы цемента) позволяет увеличить подвижность на 23-30%.

Приложение 12
Рекомендуемое

МЕТОДИКА ПОДБОРА СОСТАВА СУХОЙ СМЕСИ ДЛЯ НАБРЫЗГБЕТОНА

Для предварительного определения расхода составляющих принимается соотношение цемента к заполнителям =1:2,41:3,2 по массе (нижний предел - для свода, верхний - для стен) при расходах цемента на 1 м сухой смеси в пределах 400-470 кг. На стадии проекта состав бетонной смеси устанавливается расчетно-экспериментальным путем с учетом нормальной густоты цементного теста, реальной активности цемента в следующем порядке.

1. Определяется  - относительное (к цементу) содержание заполнителя в сухой смеси по формуле

,

где  - коэффициент, характеризующий потери материала:

- для стен,

 - для свода.

Минимальные значения  принимаются при проходке с использованием технологии гладкого взрывания и при включении в состав набрызгбетона добавок - ускорителей схватывания; максимальные значения  - при обычной технологии проходки и без ввода в состав набрызгбетона специальных добавок.

- относительное содержание заполнителя в единице массы цементного теста:

=1,57 - для стен; =1,33 - для свода;

 - нормальная густота цементного теста;

 - отношение  к , равное 1,51.

2. Устанавливается плотность сухой смеси. Навеска цемента  принимается произвольно (не менее 1 кг), перемешивается с навеской заполнителя в соотношении по массе . При этом соотношение между мелким и крупным заполнителем в навеске заполнителей следует принимать равным =2:1, где  - содержание мелкого заполнителя (песка) в смеси заполнителей;  - содержание крупного заполнителя (щебня) в смеси заполнителей.

Определяется количество песка  и щебня  в навеске заполнителей  (по массе) по следующим формулам:

кг;

 кг;

 кг.

Объем сухой смеси определяется после тщательного перемешивания навесок заполнителей с навеской цемента как средний результат трех частных измерений:

,

где  - объем сухой смеси, кг/м; , ,  - результаты частных измерений объемов сухой смеси соответственно в 1, 2 и 3-м опытах.

Объемный вес сухой смеси определяется по результатам трех измерений объема сухой смеси и рассчитывается по формуле

.

3. Определяется фактический расход составляющих на 1 м сухой смеси по следующим формулам:

кг;  кг;  кг.

Окончательно состав сухой смеси должен проверяться и уточняться в результате экспериментальных нанесений на опытном участке выработки и назначаться бетонной лабораторией в качестве рабочего состава перед выполнением основного объема набрызгбетонных работ. При изменении проектной марки набрызгбетона или характеристик составляющих сухой смеси необходима корректировка ранее определенного рабочего состава.

Расход сухой смеси на 1 м конструктивного набрызгбетона (с учетом перерасхода сухой смеси за счет технологических потерь при транспортировке, уменьшения объема материала при затворении сухой смеси и трамбующем самоуплотнении набрызгбетона, а также потерь материала "в отскок") должен составлять 1,8-2,2 мпри нанесении покрытия соответственно на стены и свод выработки. Фактический расход сухой смеси на 1 мконструктивного набрызгбетона следует учитывать по формуле

,

где  - фактический объем сухой смеси, поступающий к соплу, м;  - конструктивный объем набрызгбетона, нанесенный на поверхность выработки, м;  - приведенный коэффициент выхода конструктивного набрызгбетона по сухой смеси, равный отношению конструктивного объема набрызгбетона к фактическому расходу сухой смеси, выраженному в единицах объема, равный 0,55-0,46, причем верхний предел диапазона относится к стенам выработки, нижний - к своду.