ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ СИЛИКАТНЫХ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК С НЕСКВОЗНЫМИ ПУСТОТАМИ

|  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Зам. ген. директора по строительству |  |
|  | A.E.Быстров |  |
|  | от 04.03.08 г. |  |

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- | --- |
|  | гл. инженер ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" |  |
|  | И.И.Астапович |  |
|  | Технолог ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" |  |
|  | О.В.Харитонов |  |

Вариант крепления силикатных пазогребневых перегородок к монолитному перекрытию

Для крепления силикатной пазогребневой перегородки к монолитному перекрытию необходимо:

1. Пробурить отверстие в перекрытии диаметром 8 мм глубиной не менее 60 мм.

2. Забить арматуру диаметром 8 мм в отверстие не менее 50 мм.

3. Установить силикатные пазогребневые плиты верхнего яруса таким образом, чтобы свободный конец стержня длиной не менее 100 мм оказался в шве между плитами. Шов тщательно замазать клеем.

4. Шаг стержней по перекрытию 2 м.

|  | СОГЛАСОВАНО: | гл. инженер ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | И.И.Астапович |  |
|  |  | Технолог ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" |  |
|  |  | О.В.Харитонов |  |

|  | СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зам.ген.директора ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" |  |
|  | Василевская А.С. |  |  | Гнибеда А.С. |  |
|  | 02.10.04 г. | Зам.ген.директора ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" |  |
|  |  |  | Романенко И.Г. |  |

Технологическая карта на монтаж силикатных пазогребневых перегородок с несквозными пустотами

|  | " | 2 | " | июля | 2004 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая карта разработана на монтаж межкомнатных силикатных пазогребневых пустотелых перегородок производства ЗАО "Павловский завод СМ".

Легкие самонесущие перегородки возводятся из силикатных пазогребневых пустотелых плит, изготовленных в соответствии с ТУ 5741-003-46263621-2003 и монтируемых согласно настоящей технологической карты. Толщина плит составляет 80 мм, длина - 500 мм, высота - 250 мм. Расход плит на 1 м поверхности - 8 шт. Вес 1 м перегородки при толщине плиты 8 см и плотности 1,46 кг/дм составляет примерно 116,8 кг.

Перегородки монтируются с учетом современного теоретического и практического опыта. При этом существенными преимуществами являются вес плит и легкость их обработки. Следует также иметь в виду, что поверхности силикатных плит - параллельно-перпендикулярны, что позволяет отказаться от применения штукатурки в обычном смысле этого слова.

Из силикатных плит толщиной 8 см без каких-либо дополнительных разгрузочных элементов можно возводить перегородки максимальной высотой 4 м и длиной 8 м, но площадью не более 30 м. В случае возведения перегородок больших, чем указано выше, размеров необходимо вводить дополнительные горизонтальные и/или вертикальные разгрузочные элементы (например, металлические профили), опирающиеся на несущие конструкции.

2 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ПЛИТ

Поставка: На поддонах, в полиэтиленовой пленке.

Разгрузка: При помощи разгрузочных средств.

Не кантовать и не сбрасывать!

Хранение: На ровной поверхности. Допускается штабелирование в 3 ряда

Переноска: Плиты переносятся вертикально, длинной стороной пазом вниз.

3. ИНСТРУМЕНТ

отвес с разметочным шнуром

болгарка

угольник

терка

уровень длиной 2 м

кирочка

кельма

мастерок

емкость для затворения смесей

Инструменты должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии.

4. МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК

ЗАТВОРЕНИЕ МОНТАЖНОГО КЛЕЯ "Форвард Силикат"

Для затворения применять только чистую емкость и чистую воду! Клей "Форвард-силикат" - это сухая смесь на основе цемента, фракционного песка и полимерных добавок. При смешивании с водой превращается в легко перерабатываемую, не образующую комков, удобную в работе растворную смесь с хорошей пластичностью.

Сухую смесь добавьте в заранее отмеренное количество чистой воды (на 1 кг - 0,21-0,23 л) и перемешайте в течение 1-2 минут до получения однородной массы. Для улучшения однородности используйте электродрель со специальной насадкой. Дайте растворной смеси постоять 10 минут и перемешайте ее еще раз. Растворная смесь готова. Ее можно применять при температуре воздуха от +5 до +40 °С. Срок годности растворной смеси - не менее 1 часа.

РАЗМЕТКА

Определить положение будущей стены. Очистить место сооружения перегородки. С помощью шнура разметить перегородку. Проверить горизонтальность пола, в случае необходимости выровнять его при помощи строительногораствора. С неотделанными стенами силикатная перегородка может соединяться непосредственно, с оштукатуренными - по штукатурке или после очистки от штукатурки полосы на 2-4 см более широкой, чем перегородка.

УСТАНОВКА ПЕРВОГО РЯДА ПЛИТ

Установить первый ряд плит их пустотами вниз. Нанести силикатный клей на верхнюю и боковые стороны и начать укладку первого ряда плит по шнуру.

УСТАНОВКА ПОСЛЕДУЮЩИХ РЯДОВ ПЛИТ

Последующие ряды плит устанавливать, соединяя их с предыдущими в перевязку. Перевязку осуществлять не менее чем на 20 см. В случае необходимости подгонять плиты при помощи болгарки. Остатки обрезанных плит целесообразно применять для вставок, оформления проемов и т.д. Для обеспечения прочного соединения плит в места стыков наносить монтажный клей в таком количестве, чтобы при соединении плит из шва вытекал небольшой его избыток, который следует немедленно удалить при помощи шпателя, а шов загладить. Верхний (последний) ряд плит выполнять образом, чтобы от верхнего среза установленной плиты до перекрытия оставалось 8-15 мм.

При высоте перегородки более 3 метров монтаж выполнять в несколько этапов по 4-5 рядов, давая затвердеть монтажному клею.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЯ

Перегородки из силикатных плит могут соединяться с любыми строительными элементами (бетонными и кирпичными стенами, деревянными балками, стальными несущими конструкциями, хорошо закрепленной штукатуркой). Соединения с потолком всегда делать упругими.

Крепление перегородок из плоскости осуществляется анкерами, выполненными из отрезков арматуры (d = 12) длиной не менее 150 мм. Первое крепление выполняется на высоте около 500 мм от уровня перекрытия в верхней части второго ряда плит; далее крепления производятся в верхней части каждого последующего ряда плит.

Для выполнения крепления перегородки в ранее возведенной конструкции выполняется перфоратором отверстие диаметром 15-20 мм и глубиной не менее 75 мм. В верхней части плиты, устанавливаемой к стене, на уровне этого отверстия выполняется открытый горизонтальный паз, достаточный для укладки незаглубляемой в стену части анкера. Как отверстие в стене, так и паз в плите заполняются монтажным клеем, анкер вставляется в отверстие, вытесняя избыток монтажного клея.

СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МЕЖДУ СОБОЙ

Перегородки из силикатных плит соединяются между собой образом:

встык - ряды плит попеременно вдвигаются друг в друга. Швы заполняются монтажным силикатным клеем;

крест-накрест - ряды плит попеременно проходят через место перекрещивания. Швы заполняются гипсовым клеем;

углом - попеременно начинать с угла ряды плит. Подобрать и вставить угловые соединительные куски. Швы заполнить монтажным клеем.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ И ОТВЕРСТИЙ

Большие проемы выкладываются в процессе возведения перегородки. Отверстия и проемы, размеры которых меньше высоты перегородки или общая площадь которых менее 1/10 от площади всей перегородки, можно вырезать в готовых перегородках.

ПЕРЕКРЫТИЕ ПРОЕМОВ

Проемы шириной менее 500 мм могут перекрываться без перемычки, при этом перекрывающие плиты должны выступать над проемом не более чем на половину своей длины (250 мм).

Проемы шириной более 500 мм перекрываются перемычкой из деревянного антисептированного бруса размерами 50х80 мм с опорой на плиты не менее 100 мм с каждой стороны.

УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК

Коробку крепить при помощи шурупов длиной не менее 100 мм или разжимных дюбелей.

5. ПРОКЛАДКА ПРОВОДОК И КОММУНИКАЦИЙ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

При толщине перегородок 8 см электропроводка (допустима и групповая проводка) прокладывается в штробах. Штробы вырезаются бороздоделом или выфрезеровываются непосредственно после возведения и ширина штроб, проложенных с учетом толщины перегородки, обеспечивать достаточную заделку проводки (>5 мм). Глубина штробы не должна превышать 2 см. Отверстия для розеток подрозеточными фрезами; в перегородках они не должны располагаться напротив друг друга, т.к. такое расположение неблагоприятно влияет на огнестойкость и звукоизоляцию или даже сводят их на нет.

Проводка фиксируется приморозками из монтажного клея. Отверстия под розетки заделываются гипсом или монтажным клеем.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Перегородки из силикатных плит не требуют штукатурки в традиционном смысле этого слова. При возведении перегородки вытекающий из швов монтажный клей гладко размазывается по всей поверхности. То же самое нужно проделать и с замазываемыми отверстиями и штробами для проводок. Если стена идет под окраску, все ее участки для равномерного водопоглощения следует покрыть слоем гипсовой шпаклевки или монтажного клея.

Перед началом отделочных работ следует проверить состояние перегородки. Она должна быть сухой (как в области швов, так и в средней части плит), без пятен и пыли. Особое внимание следует обратить на отсутствие брызг гипса, раствора и т.п., качество заделки швов, полную сухость всех швов и зашпаклеванных участков, отсутствие пыли.

При шпаклевке мастерок или гладилку держите как можно более отвесно. Не наносите смесь прямо на перегородку, используйте для этого соответствующий инструмент. Перегородки из силикатных плит пригодны для всех видов отделки: окраски, обоев, облицовки керамической плиткой, штукатурки и т.д.

ОКРАСКА

На перегородки, изготовленные из силикатных плит, можно наносить практически любые краски.

Для уменьшения впитывания краски перегородку целесообразно предварительно загрунтовать специальным составом с помощью кисти или щетки. Окрашивать после просушки как обычно, желательно за два раза.

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ

Грунтовка, наносимая для уравнивания всасывающей способности участков перегородки из силикатных плит, предотвращает образование пятен и непроклеенных участков, облегчает удаление обоев при косметическом ремонте, обеспечивает полное использование наносимого обойного клея и позволяет избежать дальнейшего частичного отставания. Грунтовать так же, как и при окраске. На силикатные перегородки можно наклеивать любые сорта и виды обоев.

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ

Вследствие очень ровной поверхности перегородки из силикатных плит представляют собой благоприятную основу для керамических и других плиток. Так как силикатные плиты применяются для возведения перегородки в сухом состоянии, плитка может наноситься на перегородку спустя очень малое время. Шпаклевать перегородку не нужно.

Шпатлевание и окончательная отделка швов должны быть ограничены только необходимой поверхностью. Следует избегать расширения площади обработки шпаклевкой за счет мест, где она не требуется.

До облицовки плитками необходимо покрыть поверхность грунтовкой. Грунтование производится щеткой или кистью, но не распылением или валиком. Грунт должен хорошо высохнуть до облицовки.

Поверхности плит, которые находятся под непосредственным воздействием воды, например, в душе, ванной, у раковины, должны быть загидроизолированы. Нанесение осуществляется валиком. После этого производится облицовка плиткой (например, при помощи клея для плитки). Этот клей наносится зубчатым шпателем.

КЛЕЙ "Форвард Силикат"

НАЗНАЧЕНИЕ

Клей "Форвард Силикат" предназначен для укладки силикатных пазогребневых плит в сухих и влажных помещениях.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Клей "Форвард Силикат" - это сухая смесь на основе цемента, фракционного песка и полимерных добавок. При смешивании с водой, не образуя комков, превращается в легко перерабатываемую, удобную в работе растворную смесь, с хорошей пластичностью.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь добавьте в заранее отмеренное количество чистой воды (на 1 кг - 0,210,23 л) и перемешайте в течение 12 минут до получения однородной массы. Для улучшения однородности используйте электродрель со специальной насадкой. Дайте растворной смеси постоять 10 минут и перемешайте ее еще раз. Растворная смесь готова. Ее можно применять при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С. Срок годности растворной смеси - не менее 1 часа.

УКЛАДКА ПЛИТ

Шпателем нанесите слой растворной смеси на верхний слой.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход материала на 1 м поверхности стены составляет 1-2 кг сухой смеси.

УПАКОВКА

Бумажные мешки по 25 кг.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя - 6 месяцев со дня изготовления.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция", 2008