#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

НА УКЛАДКУ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ#S

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные | Проверить: |  | Общий журнал |
| работы | - наличие актов на ранее выполненные скрытые работы; | Визуальный | работ, акт приемки ранее выполненных работ, паспорта |
|  | - правильность установки и надежность закрепления опалубки, поддерживающих | Технический осмотр | (сертификаты) |
|  | лесов, креплений и подмостей, |  |  |
|  | - подготовленность всех механизмов и приспособлений, | Визуальный |  |
|  | обеспечивающих производство бетонных работ; |  |  |
|  | - чистоту основания или ранее уложенного слоя бетона и | То же |  |
|  | внутренней поверхности опалубки; |  |  |
|  | - наличие на внутренней поверхности опалубки смазки; | - " - |  |
|  | - состояние арматуры и закладных деталей (наличие ржавчины, масла и т. д.). соответствие положения установленных арматурных изделий проектному, | Технический осмотр, измерительный |  |
|  | - выноску проектной отметки верха бетонирования на внутренней поверхности опалубки. | Измерительный |  |
| Укладка бетонной | Контролировать: |  | Общий журнал работ, |
| смеси, твердение бетона, | - качество бетонной смеси; | Лабораторный (до укладки в конструкцию) | журнал бетонных работ |
| распалубка | - состояние опалубки; | Технический осмотр |  |
|  | - высоту сбрасывания бетонной смеси, толщину укладываемых слоев, шаг перестановки | Измерительный, 2 раза в смену |  |
|  | глубинных вибраторов, глубину их погружения, продолжительность |  |  |
|  | вибрирования, правильность выполнения рабочих швов; |  |  |
|  | - температурно-влажностный режим твердения бетона согласно требованиям ППР; | Измерительный, в местах, определенных ППР |  |
|  | - фактическую прочность бетона и сроки распалубки | Измерительный, не менее одного раза на весь объем распалубки |  |
| Приемка | Проверить: |  | Общий журнал работ, |
| выполненных работ | - фактическую прочность бетона; | Лабораторный | геодезическая исполнительная |
|  | - качество поверхности конструкций, | Визуальный, измерительный, | схема |
|  | геометрические ее размеры, соответствие проектному положению всей конструкции, а также отверстий, каналов, проемов, закладных деталей | каждый элемент конструкции |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, рулетка, линейка металлическая, |
| нивелир. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторного поста - в процессе выполнения работ. |
| Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S пп.#M12293 0 871001100 78 84 2045977282 38924346 2421624107 1338072967 351059243 42.8#S, #M12293 1 871001100 78 24254 2100487683 2068950058 1600796692 959736148 4294967294 6101924952.10#S-#M12293 2 871001100 78 24258 1082672263 6 4042860973 4 3851547326 38629678272.14#S, #M12293 3 871001100 4120950664 78 1943371100 971260270 3996115668 1343157494 492301028 2631723650табл.2#S

| #G0Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкции, м, не более: - колонн - 5,0 м; - перекрытий - 1,0 м; - стен - 4,5 м; - неармированных конструкций - 6,0 м. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки. Толщина укладываемых слоев бетонной смеси: - при уплотнении смеси тяжелыми подвесными вертикально расположенными вибраторами - на 5-10 см меньше длины рабочей части вибратора; - при уплотнении смеси подвесными вибраторами, расположенными под углом к вертикали (до 30(е)) - не более вертикальной проекции длины рабочей части вибратора; - при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами - не более 1,25 длины рабочей части вибратора; - при уплотнении смеси поверхностными вибраторами в конструкциях: - неармированных - 70 см; - с одиночной арматурой - 25 см; - с двойной арматурой - 12 см. |  |
| --- | --- |

Требования к качеству применяемых материалов

#M12291 1200001709ГОСТ 7473-94#S. Смеси бетонные. Технические условия.

Каждая партия бетонной смеси, отправляемая потребителю, должна иметь документ о качестве, в котором должны быть указаны:

- изготовитель, дата и время отправки бетонной смеси;

- вид бетонной смеси и ее условное обозначение;

- номер состава бетонной смеси, класс или марка бетона по прочности на сжатие в проектном возрасте;

- то же по прочности на растяжение при изгибе;

- коэффициент вариаций прочности бетона, требуемая прочность бетона;

- вид и объем доставок;

- наибольшая крупность заполнителя, удобоукладываемость бетонной смеси у места укладки;

- номер сопроводительного документа;

- гарантии изготовителя;

- другие показатели (при необходимости).

Результаты испытаний контрольных образцов бетона в проектном или другом требуемом возрасте изготовитель обязан сообщить потребителю по его требованию не позднее чем через 3 сут. после проведения испытаний.

При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке необходимо:

- проверить наличие документа о качестве на бетонную смесь и требуемых в нем данных;

- путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии признаков расслоения бетонной смеси, в наличии в бетонной смеси требуемых фракций крупного заполнителя, в соответствии требуемой ее пластичности;

- при возникновении сомнений в качестве бетонной смеси потребовать контрольной проверки ее соответствия требованиям государственного стандарта и проекта.

Указания по производству работ

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S пп.#M12293 0 871001100 78 84 2045977282 38924346 2421624107 1338072967 351059243 42.8#S, #M12293 1 871001100 78 24254 2100487683 2068950058 1600796692 959736148 4294967294 6101924952.10#S-#M12293 2 871001100 78 24257 705721944 3409274245 618988826 4116651791 1088328 40428609732.13#S

Перед бетонированием горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега, льда, цементной пленки.

Перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струёй воздуха.

Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией.

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибратора на арматуру и закладные изделия, элементы крепления опалубки.

Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 Мпа.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга