КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ДЕКОРАТИВНОЙ "РВАНОЙ" ШТУКАТУРКИ 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день,  - 12,7
 Затраты труда на 1 , чел.-ч  - 0,63

 ИСПОЛНИТЕЛИ 

Штукатур 5-го разряда (Ш1)
 Штукатур 4-го разряда (Ш2) 

 МЕХАНИЗМЫ, ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 

Растворосмеситель СО-23А 
Кельма типа КШ (2 шт.) 
Лопата растворная 
Ведро (3 шт.) 
Шпатель 300 мм (2 шт.) 
Ящик для раствора вместимостью 90 л 
Кисть-макловица КМА-2 
Столик-лестница 
Лоток для сбора опавшего раствора (4 шт.) 

 Расход материалов на 10 

Гипс строительный - 80 кг 
Гравий диаметром 1-3 мм - 0,01 м 
Клей мездровый - 0,5 кг 
Эмульсия ПВА - 1,0 кг 
Вода - 40,0 л
 
ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: выполнить все общестроительные и специальные работы, предшествующие отделочным работам; нанести  подготовительный слой штукатурки  для высококачественной штукатурки и выдержать  до состояния схватывания раствора.

 Описание операций 

 Схема организации работ (рис.4)

Рис.4

 Огрунтовка поверхности стен (рис.1)

Рис.1 
Ш1 отмеряет и загружает в ведро  порцию эмульсии ПВА, а Ш2 - воду. В результате перемешивания получается 10%-ный раствор. Ш1 и Ш2 кистями наносят раствор на поверхность. Величина огрунтованного участка зависит от интенсивности просыхания раствора, перед нанесением декоративного  слоя она должна "провянуть", но не высохнуть. 

 Приготовление декоративного раствора (рис. 2)

   
Рис.2 
Ш2 лопатой загружает в бункер смесителя гипс и гравий, а Ш1 нажатием кнопки включает растворосмеситель. Во время перемешивания Ш2 наливает в бункер из ведра 2%-ный раствор мездрового клея,  а Ш1 следит за перемешиванием компонентов раствора. 

 Устройство декоративного слоя штукатурки (рис.3)

   
Рис.3 
Ш1 шпателем набирает декоративный раствор из бункера и движением шпателя снизу вверх наносит раствор на вертикальную поверхность слоем толщиной 3-4 мм. Поверхность получается рваной и  рельефной. Ш2, стоя на столике-лестнице, шпателем набирает  раствор из ведра и наносит его на поверхность на верхней захватке.