ВСН 182-81
-------------------
ММСС СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЛУБИННОМУ УПЛОТНЕНИЮ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ

Дата введения 1982-07-01

ВНЕСЕНЫ Всесоюзным научно-исследовательским институтом гидромеханизации, санитарно-технических и специальных строительных работ (ВНИИГС)

СОГЛАСОВАНЫ с Госстроем СССР

Письмо Госстроя СССР от 8 сентября 1981 г. N ДП-4727-01

УТВЕРЖДЕНЫ Минмонтажспецстроем СССР, заместитель министра монтажных и специальных строительных работ СССР К.К.Липодат 14 декабря 1981 г.

ВЗАМЕН

Инструкция разработана во Всесоюзном научно-исследовательском институте гидромеханизации, санитарно-технических и специальных строительных работ (ВНИИГС) Минмонтажспецстроя СССР в лаборатории намывных сооружений и оснований взамен "Временных указаний до глубинному уплотнению водонасыщенных песчаных оснований сооружений виброустановками ВНИИГС", .

Приведенные в инструкции нормативные данные и требования по глубинному уплотнению водонасыщенных песчаных оснований базируются на материалах научных исследований и результатов широкого применения виброустановки ВУУП-6 в промышленном, гражданском и гидротехническом строительстве.

Рекомендуемая технология и оборудование с простой конструкцией уплотнителя обеспечивают высокое качество и экономичность работ по глубинному уплотнению песчаных оснований в сравнении с другими способами.

Инструкция составлена: канд. техн. наук, заслуженным строителем РСФСР В.М.Зубковым, инженером В.М.Анисимовым и канд. техн. наук Е.Д.Ковалевским.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция распространяется на производство работ по уплотнению водонасыщенных песчаных грунтов на глубину 6 м виброустановкой ВУУП-6*, осуществляемых для повышения несущей способности песчаных оснований в промышленном, гражданском и гидротехническом строительстве.

______________

* А.с. N 126803. Опубл. в Б.И., 1960, N 5.

Инструкция не распространяется на производство работ по глубинному уплотнению пылеватых песков.

1.2. Глубинное уплотнение песчаных грунтов при уровне грунтовых вод ниже 0,5 м от поверхности должно производиться с искусственным водонасыщением.

1.3. Производству работ по уплотнению песчаных оснований установкой ВУУП-6 должно предшествовать опытное уплотнение на строительной площадке.

1.4. Уплотнение песчаных оснований виброустановкой ВУУП-6 должно осуществляться по проекту производства работ в соответствии с требованиями данной инструкции, главы СНиП III-8* "Земляные сооружения" и главы СНиП III-9* "Основания и фундаменты".

__________________

* На территории РФ действуют СНиП 3.02.01-87, здесь и далее. Примечание изготовителя базы данных.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ГЛУБИННОМУ УПЛОТНЕНИЮ ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ

2.1. Проект производства работ по уплотнению должен содержать:

а) план площадки, подлежащей уплотнению;

б) проектную глубину уплотнения;

в) перечень оборудования для уплотнения (рыхления) и его техническую характеристику (приложение 1, рис.6);

г) перечень оборудования для искусственного водонасыщения грунта при уровне грунтовых вод ниже 0,5 м от поверхности (приложение 1, рис.7);

д) схему уплотнения виброустановкой ВУУП-6 (сетку уплотнения и при необходимости сетку предварительного рыхления);

е) технологический режим работы виброустановки ВУУП-6;

ж) тип установки для динамического или статического зондирования;

з) схему и глубину зондирования;

и) расчетное значение показателя уплотненного песчаного грунта, определяемое в соответствии с приложением 2;

к) состав работ по опытному уплотнению на строительной площадке, определяемый в соответствии с требованиями раздела 4 настоящей инструкции;

л) данные о наименьших расстояниях от работающей установки ВУУП-6 до существующих объектов (в том числе до подземных сооружений и коммуникаций).

2.2. Наименьшее допустимое расстояние от работающей виброустановки ВУУП-6 должно быть не менее 40 м до зданий и подземных сооружений и не менее 25 м до подземных коммуникаций.

3. ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБИННОГО УПЛОТНЕНИЯ

3.1. Работы по уплотнению водонасыщенных песчаных грунтов виброустановкой ВУУП-6 на строительной площадке необходимо выполнять в следующем порядке:

а) подготовка площадки (срезание плодородного слоя, планировка). При планировке площадки должна быть учтена осадка поверхности после уплотнения песка (в процентах от проектной глубины уплотняемого песчаного грунта): крупного и средней крупности - 8%, мелкого песка - 5%;

б) разбивка и фиксация на площадке точек погружения уплотнителя виброустановки ВУУП-6;

в) искусственное водонасыщение песчаного грунта при уровне грунтовых вод ниже 0,5 м от спланированной поверхности;

г) уплотнение грунта установкой ВУУП-6 до проектной глубины согласно проекту производства работ.

3.2. Для глубинного уплотнения следует принимать равностороннюю треугольную сетку со сторонами, равными: для крупного и средней крупности песка - 3 м, для мелкого песка - 2 м (рис.1).

Рис.1. Сетка точек погружения уплотнителя ВУУП-6

3.3. В песчаных грунтах, обладающих структурной прочностью, необходимо предварительно разрушить структурные связи в песке на проектную глубину уплотняемой толщи (глубинное "рыхление")* с помощью ВУУП-6.

______________

* А.с. N 503981. Опубл. в Б.И., 1976, N 7.

3.4. Для глубинного "рыхления" и уплотнения песчаных грунтов должна быть разбита согласно схеме, приведенной на рис.2, квадратная сетка со сторонами, равными 2 м.

Рис.2. Схема расположения точек "рыхления" и уплотнения:

1 - точки уплотнения; 2 - точки "рыхления"

3.5. Для производства работ по уплотнению песчаных грунтов виброустановкой ВУУП-6 следует применять грузоподъемные механизмы, обеспечивающие возможность переноса виброустановки в вертикальном положении. Скорость извлечения уплотнителя грузоподъемным механизмом из грунта не должна превышать 5 м/мин.

3.6. Соединение уплотнителя с вибропогружателем в процессе уплотнения должно быть жестким и неизменным.

3.7. Подъем и перенос виброустановки ВУУП-6 во избежание ее повреждений должны производиться плавно, без рывков.

3.8. Включение вибропогружателя B-401 должно производиться после установки уплотнителя вертикально на поверхность грунта. Запрещается включение вибропогружателя при свободно подвешенном уплотнителе.

3.9. Уплотнение песчаных грунтов на глубину 6 м следует производить в соответствии с технологическим графиком (рис.3), который должен быть составлен по результатам опытного уплотнения на строительной площадке, осуществленного в соответствии с указаниями раздела 4 настоящей инструкции.

Рис.3. Технологический график уплотнения песчаного грунта

3.10. Полный цикл уплотнения песчаных грунтов на глубину 6 м в одной точке сетки должен продолжаться не менее 15 мин и состоять из 4-5 чередующихся погружений и подъемов уплотнителя. На каждой глубине погружения уплотнителя в одном цикле должен быть достигнут виброударный режим виброустановки ВУУП-6.

3.11. Погружение уплотнителя в грунт нужно производить, не допуская натяжения троса грузоподъемного механизма и отклонения виброустановки от вертикального положения.

3.12. После проведения работ по уплотнению в четырех точках на глубину 6 м необходимо сделать технологический перерыв в работе установки продолжительностью не менее 15 мин.

3.13. В случае уплотнения грунтов, требующих предварительного глубинного "рыхления", работы по "рыхлению" и уплотнению должны производиться поочередно: сначала в четырех точках сетки по оси "рыхления", затем в трех точках по оси уплотнения.

3.14. При "рыхлении" погружение и извлечение уплотнителя должно производиться без остановок. Время на "рыхление" грунта на глубину 6 м в одной точке не должно превышать 2 мин.

3.15. В случае использования для искусственного водонасыщения песчаного грунта уплотнителя виброустановки ВУУП-6 (см. приложение 1, рис.7) сначала должен быть включен насос (с напором не менее 80 м) для подачи воды в трубчатую штангу уплотнителя, а затем вибропогружатель. При достижении уплотнителем проектной глубины подачу воды следует прекратить и продолжать работу по уплотнению в соответствии с указанием п.3.9 настоящей инструкции.

Примерное количество воды, необходимой для насыщения песчаного грунта, определяется по таблице.

| Удельный вес сухого грунта, кН/м (объемная масса скелета песка, г/см) | 14,71 (1,50) | 15,20 (1,55) | 15,69 (1,60) |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество воды (в процентах от объема уплотняемого песка) | 50 | 45 | 40 |

3.16. Технология уплотнения насыпных или намытых песчаных оснований виброустановками ВУУП-6 аналогична технологии уплотнения естественных песчаных оснований.

3.17. В процессе производства работ по уплотнению на строительной площадке следует вести журнал по форме, приведенной в приложении 3.

4. ОПЫТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ

4.1. В результате опытного уплотнения должен быть определен технологический режим уплотнения, устанавливающий минимальное время, необходимое для достижения наибольшей плотности песчаного грунта.

4.2. В состав работ по опытному уплотнению входят:

а) выбор и подготовка опытного участка (снятие плодородного слоя почвы, планировка);

б) разбивка сетки рыхления и уплотнения;

в) опытное уплотнение;

г) зондирование водонасыщенного песчаного грунта до и после уплотнения;

д) водопонижение для проходки шурфа и отбора образцов грунта;

е) проходка шурфа;

ж) отбор из шурфа образцов грунта;

з) камеральная обработка результатов зондирования и лабораторных определений плотности грунта по образцам.

4.3. Опытный участок следует располагать в пределах подлежащего уплотнению песчаного основания на площадке, имеющей наиболее характерные гранулометрический состав и плотность сложения песчаного грунта. Размер опытного участка не менее чем 10x10 м.

4.4. Уплотнение песчаного грунта без "рыхления" следует производить в семи точках, а с "рыхлением" в шести (рис.4). После уплотнения необходимо зафиксировать колышками фактические места погружения уплотнителя для проведения зондирования.

Рис.4. Схемы выполнения работ на участке опытного уплотнения песка: а - без "рыхления"; б - с предварительным рыхлением; 1 - точки уплотнения; 2 - точки рыхления; 3 - зондирование до уплотнения; 4 - зондирование после уплотнения

4.5. Оценка уплотнения песчаных грунтов должна производиться по показателям удельного веса сухого грунта и относительной плотности , учитывающей как зерновой состав, так и форму частиц песчаного грунта. Показатели достигнутой плотности грунта по результатам зондирования должны быть сопоставлены с данными плотности сложения грунта образцов, отобранных из шурфов.

Значения показателей плотности по результатам зондирования и по отобранным образцам грунта должны быть определены в результате статистической обработки.

4.6. Зондирование и отбор образцов уплотненных песчаных грунтов следует производить не ранее чем через 2 недели в местах, указанных на рис.4 (в соответствии с ГОСТ 19912 "Грунты. Метод полевого испытания динамическим зондированием" и ГОСТ 20069-74 "Грунты. Метод полевого испытания статическим зондированием"), при этом глубина зондирования должна быть ниже проектной отметки уплотнения на 1 м.

4.7. Шурф размерами в плане 2x1,5 м, глубиной не менее 3 м должен быть расположен на опытном участке таким образом, чтобы имелась возможность отбора образцов грунта из него в точке погружения уплотнителя и между двумя соседними точками погружения.

4.8. При проходке шурфа через каждые 50 см следует производить отбор шести образцов грунта.

4.9. По отобранным образцам определяют гранулометрический состав, удельный вес сухого грунта  и относительную плотность грунта . Среднее значение  уплотняемого на проектную глубину грунта не должно быть менее 0,66.

Данные по отбору образцов грунта заносят в журнал, форма которого приведена в приложении 4.

4.10. На выполненные работы по опытному уплотнению песчаного грунта должен быть оформлен акт, в котором следует указать технологический режим уплотнения, графики зондирования и данные по п.4.9. На основе акта в проект производства работ при необходимости должны быть внесены соответствующие изменения.

5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УПЛОТНЕНИЯ И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Контроль качества уплотнения песчаных грунтов следует проводить согласно требованиям настоящей инструкции и главы СНиП III-8 "Земляные сооружения".

5.2. В качестве основного метода контроля уплотнения песчаного грунта следует применять: для крупных и средней крупности песков - динамическое зондирование, для мелких песков - статическое зондирование, результаты которых должны сопоставляться с данными опытного уплотнения. Глубина зондирования должна быть больше проектной глубины уплотнения на 1 м.

5.3. Допустимое отклонение уменьшения плотности грунта от проектной не должно превышать 0,05 г/см (0,49 кН/м), при этом количество определений, давших большие значения, не должно превышать 10% от их общего числа.

5.4. Приемку уплотненного основания следует производить согласно требованиям главы СНиП "Земляные сооружения" по приемке оснований сооружений.

5.5. Акт освидетельствования скрытых работ составляют представители организации, выполнявшей уплотнение, подрядчика, заказчика и авторского надзора в соответствии с требованиями СНиП III-1-76*.

_________________

* Заменен на СНиП 3.01.01-85. - Примечание изготовителя базы данных.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГЛУБИННОМ УПЛОТНЕНИИ

6.1. При глубинном уплотнении песчаных оснований виброустановками ВУУП-6 должны выполняться правила техники безопасности, предусмотренные главой СНиП III-4* "Техника безопасности в строительстве", "Положением о режиме труда работников виброопасных профессий, организаций и предприятий Минмонтажспецстроя СССР" , а также требованиями данного раздела.

_________________

* На территории Российской Федерации действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.  - Примечание изготовителя базы данных.

6.2. При внезапной остановке вибропогружателя по техническим причинам запрещается извлекать уплотнитель из грунта без вибрации. После устранения неисправности вибропогружателя включают вибратор и вибрируют песок в течение 1 мин, после чего необходимо погрузить уплотнитель на 0,5 м, а затем со скоростью не более 3 м/мин извлечь из грунта.

6.3. В случае переноса виброустановки последняя должна быть поднята не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий.

6.4. При перерывах в работе и после окончания работ по уплотнению песчаных оснований виброустановку следует опускать на настил или на сухой грунт, оберегая вибропогружатель от попадания в него песка.

6.5. Ответственный за техническую исправность виброустановки обязан не реже двух раз в смену производить тщательный осмотр: состояния болтовых соединений вибропогружателя и уплотнителя; привода электродвигателя; шарниров подвески; концевых гаек валов; соединения электрического кабеля; сварных швов виброустановки.

6.6. Шурф на площадке опытного уплотнения песчаных грунтов роют с креплением стенок, не допуская при этом нарушения структуры грунта в местах отбора образцов.

Приложение 1

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГЛУБИННОГО ВИБРОУПЛОТНЕНИЯ ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ

Виброустановка ВНИИГС ВУУП-6 состоит из уплотнителя и вибропогружателя B-401 (рис.5).

Рис.5. Виброустановка ВУУП-6

Техническая характеристика виброустановки ВУУП-6

| Мощность уплотняемого слоя, м | 6 |
| --- | --- |
| Продолжительность цикла уплотнения, мин | 15 |
| Производительность, м/ч | 170-210 |
| Тип вибропогружателя | B-401 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 55 |
| Частота вращения электродвигателя, об/мин | 1470 |
| Масса уплотнителя, кг | 920 |
| Высота уплотнителя, м | 7 |
| Диаметр уплотнителя, мм | 1000 |
| Частота вынужденных колебаний, кол./мин | 1500 (25 Гц) |
| Амплитуда колебаний, мм | 5-6 |
| Общая высота виброустановки, м | 8,8 |
| Масса виброустановки, кг | 3400 |
| Грузоподъемность механизма, обслуживающего виброустановку, т | Не менее 6 |
| Стоимость уплотнения 1 м грунта (в ценах 1975 г.), коп. | 25 |
| Стоимость уплотнения 1 м грунта при искусственном водонасыщении (уточняется проектом производства работ), коп. | 30-35 |

Примечание. Рабочие чертежи виброустановки ВУУП-6 имеются во ВНИИГС (193148, Ленинград, ул.Карловская, 4).

Уплотнитель (рис.6) представляет собой сварную металлическую пространственную конструкцию, детали которой не требуют станочной обработки, и он может быть изготовлен силами строительной организации. Конструкция уплотнителя виброустановки ВУУП-6 для искусственного водонасыщения грунта представлена на рис.7.

Рис.6. Уплотнитель виброустановки ВУУП-6

Рис.7. Уплотнитель виброустановки ВУУП-6 для искусственного водонасыщения грунта

Приложение 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ УПЛОТНЕНИЯ И РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕСЧАНОГО ГРУНТА

Для предварительной оценки уплотнения песчаного основания виброустановкой ВУУП-6 расчетная величина удельного веса сухого грунта  в пределах всей глубины уплотненного грунтового массива может быть определена из графика зависимости значения  от модуля крупности  уплотняемого песка (рис.8). Значения  принимаются по данным инженерно-геологических изысканий.

Рис.8. График для определения удельного веса сухого грунта различной крупности после уплотнения виброустановкой ВУУП-6

Модуль крупности песка определяют по данным гранулометрического состава уплотняемого песка и вычисляют по формуле:

,

где  - сумма масс частиц крупнее 1 мм (сумма остатков на сите 1 мм), %;

- сумма масс частиц крупнее 0,5 мм (сумма остатков на ситах 1,0 и 0,5 мм), %;

- сумма масс частиц крупнее 0,25 мм (сумма остатков на ситах 1,0; 0,5 и 0,25 мм), %;

- сумма масс частиц крупнее 0,1 мм (сумма остатков на ситах 1,0; 0,5; 0,25 и 0,1 мм), %;

- сумма масс всех частиц, включая отсев частиц менее 0,1 мм, %.

Степень уплотнения песчаного основания характеризует показатель относительной плотности, определяемой по формуле

,

где  и  - коэффициенты пористости песчаного грунта в соответственно максимально рыхлом и максимально плотном сложении, значения которых определяют на образцах песка, подлежащего уплотнению (по данным инженерно-геологических изысканий);

- коэффициент пористости песчаного грунта после уплотнения виброустановкой ВУУП-6, определяемый по графику на рис.8.

Для расчета принимают средние арифметические значения  и  по результатам не менее чем шести определений.

Значение модулей деформации  и углов внутреннего трения  после глубинного уплотнения песчаного грунта виброустановокй ВУУП-6 следует принимать по табл.1 приложения 22 главы СНиП II-15 "Основания зданий и сооружений" при коэффициенте пористости, равном . Удельное сцепление  уплотненных песков принимается равным нулю.

Приложение 3

| Наименование строительной организации |  |
| --- | --- |
| Объект |  |

ЖУРНАЛ
работ по глубинному уплотнению водонасыщенного песчаного основания

| 1. Глубина уплотнения |  |  | 4. Оборудование для уплотнения песчаного грунта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Вид песчаного грунта |  |  | 5. Оборудование для водонасышения песка |  |
| 3. Уровень грунтовых вод |  |  | 6. Размер сетки уплотнения |  |

| Дата, смена | Плани- ровоч- ная отмет- ка, м | N точек | Количество воды, пода- ваемой для насы- щения грунта, м | Глубина погружения уплотнителя, м | Продолжительность цикла, мин | Объем уплот- ненного за смену грунта, м | Испол- нитель (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "рыхле- ния" | уплот- нения |  | при "рыхлении" | при уплотнении | при "рыхлении" | при уплотнении |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Примечания. 1. Графы 3, 6 и 8 заполняют при уплотнении песчаного грунта с предварительным рыхлением.

2. Пункт 5 и графа 5 заполняются при уплотнении песчаного грунта с искусственным водонасыщением.

Прораб /подпись/                                                  Мастер /подпись/

Приложение 4

| Наименование строительной организации |  |
| --- | --- |
| Объект |  |

ЖУРНАЛ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ ИЗ ШУРФА, ОТКРЫТОГО НА УЧАСТКЕ ОПЫТНОГО ГЛУБИННОГО УПЛОТНЕНИЯ

| 1. Глубина уплотнения, м |  |
| --- | --- |
| 2. Глубина рыхления, м |  |
| 3. Уровень грунтовых вод, м |  |
| 4. Оборудование для уплотнения |  |
| 5. Продолжительность цикла уплотнения, мин |  |
| 6. Продолжительность цикла "рыхления", мин |  |

Приложение. Схема уплотнения (рыхления) с указанием мест отбора образцов грунта и зондирования.

Содержание граф

1. Лабораторный номер образца.

2. Место отбора образца.

3. Глубина отбора образца, м.

4. Гранулометрический состав песка (ГОСТ 12536-79).

5. Модуль крупности песка .

6. Удельный вес частиц грунта, Н/см (удельный вес грунта, г/см), ГОСТ 5189-75.

7. Влажность грунта, % (ГОСТ 5180-75*).

8. Удельный вес сухого грунта, Н/м (объемная масса скелета грунта, г/см), ГОСТ 5182-78*.

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 5180-84. - Примечание изготовителя базы данных.

9. Удельный вес грунта, Н/м (объемная масса грунта, г/см).

10. Удельный вес грунта в максимально рыхлом сложении, Н/м.

11. Удельный вес грунта в максимально плотном сложении, Н/м.

12. Пористость грунта, %.

13. Пористость грунта в максимально рыхлом сложении, %.

14. Пористость грунта в максимально плотном сложении, %.

15. Коэффициент пористости грунта.

16. Коэффициент пористости грунта в максимально рыхлом сложении.

17. Коэффициент пористости грунта в максимально плотном сложении.

18. Относительная плотность грунта.