КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
      
 ИНСТРУКЦИЯ НА ОКРАСКУ ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ 

1. Подготовка стен под окраску эмульсионными красками
 Исполнители 
Маляр III разряда (М1) - 1;
 
Маляр II разряда (М2) - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Кисть маховая для огрунтовки поверхности - 2;
 
Скребок стальной на удлиненной ручке - 2;
 
Обойма для крепления лещади или пемзы - 2;
 
Шпатель стальной для расшивки трещин - 2;
 
Столик-подмости складной - 2;
 
Ведро - 2. 

Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- хорошо просушить поверхность стен;
 
- сделать освещение и отепление помещения на период работы в холодное и темное время;
 
- доставить на рабочее место инструменты и материалы.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
На двухразовую огрунтовку 100 м поверхности необходимо 20 кг следующего огрунтовочного состава:
 
мыло хозяйственное - 4 мас. ч.
 
клей животный - 8 мас. ч.
 
олифа оксопь - 2 мас. ч.
 
вода - 86 мас. ч.
 
Операции по подготовке оштукатуренной поверхности под окраску эмульсионными красками выполняют в следующем порядке:
 
- очищают стены стальным скребком;
 
- расшивают трещины;
 
- сглаживают поверхность стен лещадью;
 
-с помощью маховой кисти огрунтовывают за два раза готовым огрунтовочным составом.
 
Первую огрунтовку делают перед подмазкой и шлифовкой отдельных мест, вторую - перед окраской поверхности эмульсионными красками.
 
При высоте 1,0-1,2 м от пола маляры работают со столиков-подмостей.
 
Очистка, расшивка трещин и сглаживание поверхности (скребок, обойма для крепления лещади, столик-подмости, стальной шпатель; рис.1, 2). Маляры М1 и М2, работают самостоятельно. Маляр держит скребок на удлиненной ручке двумя руками, движениями вверх и вниз он удаляет с оштукатуренной поверхности стен затвердевшие брызги раствора и грязь.

                      
Рис.1.
 
Далее углом шпателя маляр тщательно расшивает трещины на глубину до 4 мм, передвигая шпатель вдоль трещины сверху вниз с легким нажимом. При этом он держит шпатель так, чтобы между стеной и ребром шпателя был угол 45°. После этого маляр круговыми движениями лещади, закрепленной в обойме, сглаживает поверхность стены, удаляя с нее следы грубой затирки и другие шероховатости.

            
Рис.2.
 
Огрунтовка поверхности кистью за 2 раза (кисть маховая, ведро; рис.3). Маляры М1 и М2 работают самостоятельно. Маляр набирает на кисть небольшое количество огрунтовочного состава, отжимает излишки о край ведра и затем движениями кисти вверх и вниз наносит огрунтовочный состав на поверхность стены.

                      
Рис.3. 

 
2. Шпаклевка, шлифовка и огрунтовка отдельных мест на поверхности стен
 
Исполнители 
Маляр II разряда - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Шпатель стальной - 2;
 
Кисть-ручник для огрунтовки подмазанных мест - 1;
 
Колодка деревянная для крепления шлифовальной шкурки - 1;
 
Ящик для шпаклевки размером 500х400х150 мм - 1;
 
Ведро для огрунтовочного состава - 1;
 
Столик-подмости складной - 1.
 
Расход материалов на 100 м поверхности стен:
 
шпаклевки готовой - 10 кг;
 
огрунтовочного состава - 8 кг;
 
Примечание. Готовый огрунтовочный состав и шпаклевку доставляют на объект в закрытой таре. Перед употреблением в масляно-клеевую шпаклевку добавляют краску КЧ-26 (3% по массе) и тщательно перемешивают ее.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- хорошо просушить стены;
 
- отеплить помещение;
 
- сделать освещение на период работы в холодное и темное время;
 
- доставить на рабочее место необходимые материалы, инструменты и приспособления.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по шпаклевке, шлифовке и огрунтовке отдельных мест на поверхности оштукатуренных стен выполняют в следующем порядке:
 
- шпаклюют расшитые трещины, раковины и выбоины;
 
- шлифуют прошпаклеванные места, а затем огрунтовывают их.
 
Шпаклевка отдельных мест (шпатели, столик-подмости; рис.4). Маляр берет один шпатель в левую руку, набирает на него шпаклевку, а затем другим шпателем снимает с него необходимое количество шпаклевки и заполняет ею выбоины и трещины. Движениями шпателя вдоль и поперек трещин маляр разравнивает шпаклевку. Верхние участки стен маляр шпаклюет стоя на столике.

                      
Рис.4. 
Шлифовка прошпаклеванных мест (колодка со шкуркой, столик-подмости). Маляр переходит в помещение, где прошпаклеванные места уже просохли, и шкуркой, закрепленной в колодке, шлифует их круговыми движениями до полного устранения неровностей. При необходимости он работает стоя на столике.
 
Огрунтовка отшлифованных мест (кисть-ручник, ведро, столик-подмости; рис.5). Маляр наливает в ведро из бочки огрунтовочный состав, подносит его к рабочему месту и с помощью кисти-ручника огрунтовывает отшлифованные места движениями сверху вниз. При необходимости он работает стоя на столике.

                     
Рис.5.

      
 3. Сплошная шпаклевка и шлифовка поверхности стен
 
Исполнители 
Маляр III разряда (М1) - 1;
 
Маляр II разряда (М2) - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Шпатель деревянный для нанесения шпаклевки - 4;
 
Терка шарнирная с удлиненной ручкой - 2;
 
Столик-подмости складной - 2;
 
Ящик для шпаклевки размером 500x400x150 мм - 2.
 
На 100 м поверхности стен необходимо 5 кг шпаклевки. Её доставляют на объект в закрытой таре, а перед употреблением в масляно-клеевую шпаклевку добавляют эмульсионную краску КЧ-26 (3% от массы шпаклевки) и тщательно ее перемешивают.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- доставить на рабочее место материалы, инструменты и приспособления;
 
- хорошо просушить стены, отеплить помещение и сделать освещение для работы в холодное и темное время.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по сплошной шпаклевке и шлифовке поверхности стен выполняют в следующем порядке:
 
- наносят на поверхность шпаклевку;
 
- сглаживают ее;
 
- шлифуют сглаженную поверхность шарнирной теркой.
 
Нанесение слоя шпаклевки (шпатели, ящики для шпаклевки, столики-подмости; рис.6). Маляры М1 и М2 работают самостоятельно. Маляр набирает из ящика на шпатель небольшое количество шпаклевки и наносит ее на поверхность тонким ровным слоем, держа шпатель под углом 20-30° к поверхности.

                      
Рис.6. 
Сглаживание поверхности; очистка шпателя (шпатели, столики-подмости, ящик для шпаклевки). Работая самостоятельно, каждый из маляров снимает со стен излишки шпаклевки, одновременно сглаживая нанесенный слой. При сглаживании шпатель держат правой рукой под углом 10-15° к поверхности, перекрывая на 4-5см ранее сглаженную полосу. Снятую шпаклевку они перекладывают на второй шпатель, а затем - в ящик.
 
Шлифовка поверхности (шарнирные терки; рис.7). Работая самостоятельно, маляры М1 и М2 движениями шарнирных терок вверх и вниз шлифуют поверхность стен, устраняя неровности шпаклевки.

                 
Рис.7.

       

 4. Окраска оштукатуренных стен эмульсионными красками за два раза
 
Исполнители 
Маляр III разряда (М1) - 1;
 
Маляр II разряда (М2) - 1. 

Инструмент, приспособления, инвентарь 
Валик меховой для окраски стен - 2;
 
Кисть-ручник для окраски труднодоступных участков стен - 2;
 
Ванночка с сеткой - 1;
 
Столик-подмости складной - 1;
 
Ведро - 2.
 
На 100 м поверхности расходуется 20 кг эмульсионной краски КЧ-26.
 
Краску КЧ-26 применяют для окраски прочных поверхностей, не обработанных медным купоросом. Хранят ее в плотно закрытой таре в теплом помещении, перед употреблением тщательно перемешивают. Добавлять сухие пигменты иди готовые краски на другой основе не разрешается. Из-за быстрого высыхания краски окрашивать поверхности следует небольшими захватками.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- хорошо просушить поверхность стен, подлежащие окраске;
 
- отеплить помещение и обеспечить в нем температуру не ниже 15 °С;
 
- доставить на рабочее место материалы, инструменты и приспособления.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по окраске поверхности стен эмульсионными красками выполняют в следующем порядке:
 
-подготовляют краску, подносят ее к рабочему месту и проводят первую окраску поверхности стен;
 
- переходят в другое помещение, уже подготовленное под вторую окраску, и окрашивают его вторично.
 
Первая окраска (меховые валики, кисти-ручники, ванночка с сеткой, ведро, столик-подмости; рис.8). Маляры М1 и М2 поочередно погружают валики в ванночку с окрасочным составом, прокатывают их по сетке для снятия излишков и движениями валиков сверху вниз и обратно наносят состав на обрабатываемую поверхность. Окраску труднодоступных мест выполняют кистью-ручником, используя при необходимости столик-подмости.

                 
Рис.8.
 
Вторая окраска (меховые валики, кисти-ручники, ванночка с сеткой, столик-подмости). Маляры М1 и М2 переходят в помещение, стены которого подготовлены ко второй окраске и окрашивают стены так же, как и в первый раз.