ГОСТ 20022.1-90
(СТ СЭВ 6829-89)

Группа К00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

Термины и определения

Wood protection. Terms and definitions

ОКСТУ 5301

Дата введения 1991-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л.В.Рымина, канд. техн. наук, Т.А.Филатова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.07.90 N 2326

3. Периодичность проверки - 5 лет

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6829-89

5. ВЗАМЕН ГОСТ 20022.1-80

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, перечисления |
| --- | --- |
| ГОСТ 17743-86 | 1, перечисления 18, 19 |
| ГОСТ 23944-80 | 1, перечисление 20 |
| ГОСТ 17461-84 | 1, перечисления 30, 31 |
| ГОСТ 21507-81 | 1, перечисления 51, 52, 53 |

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящихся к защите древесины.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл.1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина не допускается.

2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл.1 приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

2.2. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2.3. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе "Определение" поставлен прочерк.

3. Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терминов на русском языке приведен в табл.2.

4. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.

Таблица 1

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |
| 1. Защита древесины | Совокупность мероприятий по сохранению и (или) улучшению эксплуатационных свойств древесины |
| 2. Стойкость древесины | Способность древесины противостоять факторам и агентам разрушения |
| 3. Естественная стойкость древесины | Стойкость незащищенной древесины |
| 4. Приобретенная стойкость древесины | Стойкость защищенной древесины |
| 5. Биологическое разрушение древесины | Разрушение древесины биологическими агентами |
| 6. Период активного биологического разрушения древесины | Время, в течение которого происходит биологическое разрушение древесины, обусловленное жизненным циклом биологических агентов |
| 7. Биологические агенты разрушения древесины | Бактерии, грибы, насекомые, моллюски и ракообразные, повреждающие и разрушающие древесину |
| 8. Дереворазрушающие грибы | Грибы, разрушающие клеточные стенки древесины и существенно изменяющие ее физико-механические свойства |
| 9. Деревоокрашивающие грибы | Грибы, изменяющие естественный цвет древесины и не оказывающие существенного влияния на ее физико-механические свойства |
| 10. Дереворазрушающие насекомые | Насекомые, повреждающие древесину растущих деревьев и древесину при хранении и эксплуатации |
| 11. Морские древоточцы | Моллюски и ракообразные, повреждающие древесину, находящуюся в морской воде |
| 12. Условия службы древесины | Окружающая среда в период эксплуатации древесины |
| 13. Объект защиты от биологического разрушения | Древесина и изделия из древесины, подлежащие защите |
| Объект защиты |  |
| 14. Уязвимость объекта защиты | Вероятность поражения биологическими агентами разрушения и скорость биологического разрушения объекта защиты в условиях эксплуатации |
| 15. Зона "земля-воздух" | Зона изделия из древесины, установленного в грунт, наиболее уязвимая для биологического разрушения, включающая границу между подземной и надземной его частями и примыкающие участки |
| 16. Эксплуатационная влажность древесины | Равновесная влажность древесины, достигаемая ею при эксплуатации |
| 17. Расконсервирование древесины | Понижение стойкости защищенной древесины под воздействием биологических агентов, физических, химических и климатических факторов |
| 18. Гидротермическая обработка древесины | По ГОСТ 17743 |
| 19. Пропаривание древесины | По ГОСТ 17743 |
| 20. Модифицирование древесины | По ГОСТ 23944 |
| ХРАНЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ |
| 21. Хранение древесины | Совокупность мероприятий по обеспечению сохранности древесины на заданный срок, назначаемых в зависимости от сортимента, способа и срока хранения |
| 22. Сухое хранение древесины | Хранение древесины в условиях, благоприятных для доведения ее до воздушно-сухого состояния и поддержания этого состояния в течение всего срока хранения |
| 23. Влажное хранение древесины | Хранение древесины в условиях, благоприятных для сохранения ее влажности в течение всего срока хранения |
| 24. Дождевание древесины | Влажное хранение древесины, при котором она орошается водой с помощью специальных устройств |
| 25. Затопление древесины | Влажное хранение древесины, при котором она полностью погружена в воду |
| ВИДЫ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ И ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА |
| 26. Конструкционная защита древесины | Защита древесины с использованием конструкций, затрудняющих или исключающих разрушение объекта защиты биологическими агентами и (или) огнем |
| 27. Профилактическая защита древесины | Физическая и (или) химическая защита непораженной древесины |
| 28. Физическая защита древесины | Защита древесины физическими методами, предотвращающая, затрудняющая или прекращающая повреждение древесины |
| 29. Механические приспособления для защиты древесины | Приспособления, применение которых предохраняет объект защиты древесины от растрескивания, возникающего при изменении влажности и (или) механических нагрузок |
| 30. Окорка | По ГОСТ 17461 |
| 31. Чистая окорка | По ГОСТ 17461 |
| 32. Затенение торцов лесоматериалов | Укрытие торцов лесоматериалов при сушке и хранении в штабелях для защиты от воздействия солнечных лучей |
| 33. Защитное покрытие для древесины | Покрытие, наносимое на поверхность древесины и образующее слой, предохраняющий древесину от увлажнения, биологических агентов разрушения, физических, химических и климатических факторов |
| 34. Огнезащитное покрытие для древесины | Покрытие, предохраняющее древесину от возгорания |
| 35. Влагозащитное покрытие для древесины | Покрытие, не содержащее биоциды, для защиты древесины при хранении от повреждений, возникающих в результате изменения влажности древесины |
| 36. Влагозащитно-антисептическое покрытие для древесины | Покрытие, содержащее биоциды, для защиты древесины от разрушения биологическими агентами и повреждений, возникающих в результате изменения влажности древесины |
| 37. Химическая защита древесины | Защита древесины с использованием химических средств, предотвращающих, затрудняющих или прекращающих разрушение объекта защиты |
| 38. Антисептирование поверхности древесины | Химическая защита древесины, предусматривающая нанесение защитного средства на поверхность объекта защиты, не рассчитанная на его проникновение в глубь объекта защиты |
| 39. Консервирование древесины | Химическая защита древесины, предусматривающая обработку защитным средством и рассчитанная на его проникновение в глубь объекта защиты |
| 40. Фумигация древесины | Химическая защита древесины от дереворазрушающих насекомых, предусматривающая обработку пораженного объекта защиты газами |
| 41. Огнезащита древесины | Защита древесины с целью снижения пожарной опасности объекта защиты |
| 42. Стерилизация древесины | Обработка древесины химическими или физическими средствами с целью уничтожения биологических агентов разрушения |
| 43. Дополнительная защита древесины | Повторная обработка древесины защитными средствами ранее защищенного объекта |
| 44. Комплексная защита древесины | Защита древесины одновременно от двух или более неблагоприятных воздействий |
| 45. Гидроизоляция древесины | Защита поверхности древесины, в том числе пропитанной, составами или материалами, предохраняющими древесину от увлажнения и вымывания защитных средств |
| 46. Защитное средство для древесины | Химическое вещество, предохраняющее древесину от вредных воздействий |
| 47. Маслянистое защитное средство для древесины | Защитное средство в виде масла или соли, растворимой в органических растворителях |
| 48. Водорастворимое защитное средство для древесины | Защитное средство чаще всего в виде соли, растворимой в воде |
| 49. Защищающая способность защитного средства | Способность защитного средства придавать объекту защиты свойство противостоять факторам и биологическим агентам разрушения |
| 50. Биоцид | Защитное средство или его активная часть, предохраняющие древесину от биологического разрушения |
| 51. Инсектицид | По ГОСТ 21507 |
| 52. Бактерицид | По ГОСТ 21507 |
| 53. Фунгицид | По ГОСТ 21507 |
| 54. Антипирен | Защитное средство, повышающее огнестойкость древесины |
| 55. Гидрофобизатор | Защитное средство, снижающее влаго- и водопоглощение древесины |
| 56. Защитное средство для древесины комбинированного действия | Защитное средство, предохраняющее древесину одновременно от двух и более вредных воздействий |
| 57. Токсичность защитного средства | Свойство защитного средства подавлять жизнедеятельность биологических агентов разрушения древесины |
| ПРОПИТОЧНЫЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ, ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОПИТКИ |
| 58. Проницаемость древесины | Способность древесины поглощать и пропускать жидкости или газы |
| 59. Пропитываемость древесины | Способность древесины поглощать пропиточные жидкости, характеризующаяся проницаемостью и свободной емкостью |
| 60. Пропиточная жидкость для древесины | - |
| 61. Свободная емкость древесины | Суммарный объем капилляров древесины, который может быть заполнен пропиточной жидкостью |
| 62. Пропиточная емкость древесины | Часть свободной емкости древесины, которая может быть заполнена определенной пропиточной жидкостью при определенном способе пропитки |
| 63. Пропитка древесины | Введение в древесину защитных средств, пропиточной жидкости или газа, сохраняющих и (или) улучшающих ее свойства |
| 64. Проникаемость пропиточной жидкости | - |
| 65. Пропиточное свойство защитного средства | Способность защитного средства проникать в древесину и перераспределяться в ней |
| 66. Фиксация защитного средства в древесине | Переход в древесине водорастворимых защитных средств в нерастворимое состояние |
| 67. Продолжительность фиксации защитного средства | Время, необходимое для фиксации защитного средства в древесине после пропитки |
| 68. Вытекание пропиточной жидкости | Выделение пропиточной жидкости на поверхности пропитанной древесины во время хранения и (или) эксплуатации |
| 69. Высаливание защитного средства | Образование на поверхности пропитанной древесины кристаллов соли в результате выделения из древесины защитного средства при испарении из него растворителя |
| 70. Вымывание защитного средства | Выделение защитного средства из пропитанной древесины под воздействием влаги в окружающую среду |
| 71. Коррозионность защитного средства | Способность защитного средства для древесины вызывать коррозию металлов |
| 72. Растворимость защитного средства | Способность защитного средства растворяться в воде или органических растворителях |
| 73. Скорость пропитки древесины | Количество пропиточной жидкости, поглощенное единицей объема древесины, отнесенное к единице времени |
| 74. Скорость проникновения пропиточной жидкости | Глубина проникновения пропиточной жидкости, отнесенная к единице времени |
| ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ |
| 75. Способ защиты древесины | Способ введения в древесину или нанесения на ее поверхность защитного средства |
| 76. Предпропиточная подготовка древесины | Комплекс операций, направленных на обеспечение заданных параметров защищенности древесины, включающий окорку, механическую обработку, сушку, накалывание |
| 77. Накалывание древесины | Создание системы отверстий заданной глубины в изделии из древесины, подлежащем пропитке |
| 78. Предпропиточная влажность древесины | - |
| 79. Цикл пропитки древесины | Совокупность разнородных взаимосвязанных однократно выполненных операций, составляющих процесс пропитки древесины |
| 80. Двойная пропитка древесины | Последовательная пропитка древесины двумя различными защитными средствами или дважды одним защитным средством |
| 81. Местная защита древесины | Обработка и (или) пропитка наиболее уязвимых для разрушения зон объекта защиты древесины |
| 82. Диффузионная пропитка древесины | Обработка или пропитка сырой древесины защитными средствами, растворимыми в воде, за счет диффузии |
| 83. Диффузионная выдержка древесины | Время проникновения и распределения защитного средства в обработанной или пропитанной древесине на заданную глубину за счет диффузии |
| 84. Капиллярная пропитка древесины | Пропитка, основанная на проникновении жидкости в сухую древесину под действием капиллярных сил |
| 85. Защита древесины способом нанесения на поверхность | Обработка древесины нанесением на поверхность защитного средства в виде пропиточной жидкости, пасты или порошка |
| 86. Пропитка древесины бандажным способом | Пропитка древесины с использованием бандажей, покрытых с внутренней стороны пастой, содержащей защитное средство, способное к диффузии в сырую древесину |
| 87. Пропитка древесины способом пропиточных каналов | Пропитка древесины введением в высверленные поперечные каналы защитного средства в виде пасты, порошка или специально приготовленных патронов |
| 88. Пропитка древесины способом вымачивания | Пропитка древесины выдерживанием в пропиточной жидкости при атмосферном давлении |
| 89. Пропитка древесины панельным способом | Пропитка древесины непрерывным пропусканием пропиточной жидкости по поверхности древесины, покрытой пропиточной панелью |
| 90. Пропиточная панель | Устройство в виде панели из непроницаемого для жидкостей и их паров материала, плотно облегающее пропитываемый объект защиты |
| 91. Пропитка древесины под давлением | Пропитка, основанная на проникновении пропиточной жидкости в древесину под действием давления выше атмосферного |
| 92. Пропитка древесины под давлением через торец | Пропитка под давлением круглых неокоренных свежесрубленных лесоматериалов через одну из торцовых поверхностей |
| Пропитка через торец |  |
| 93. Пропитка древесины способом инъекций | Пропитка древесины под давлением через специальные пустотелые иглы (сверла) или высверленные поперечные каналы |
| 94. Пропитка древесины способом прогрев-холодная ванна | Пропитка древесины выдерживанием в холодной пропиточной жидкости после прогрева этой же или другой жидкостью или паром |
| 95. Автоклавная пропитка древесины | Пропитка древесины под давлением в герметичных емкостях (автоклавах) |
| 96. Пропитка древесины способом вакуум-атмосферное давление-вакуум | Автоклавная пропитка древесины под атмосферным давлением с применением начального и конечного вакуума |
| 97. Пропитка древесины способом вакуум-давление-вакуум | Автоклавная пропитка древесины под давлением выше атмосферного с применением начального и конечного вакуума |
| 98. Пропитка древесины способом давление-вакуум | Автоклавная пропитка древесины под давлением выше атмосферного с применением конечного вакуума |
| 99. Циклическая пропитка древесины | Автоклавная пропитка древесины способом давление-вакуум с многократным чередованием циклов |
| 100. Пульсирующая пропитка древесины | Автоклавная пропитка древесины способом давление-вакуум с многократным чередованием циклов малой длительности |
| 101. Пропитка древесины способом давление-давление-вакуум | Автоклавная пропитка древесины под давлением выше атмосферного с применением начального воздушного давления и конечного вакуума |
| 102. Совмещенная сушка-пропитка древесины | Автоклавная пропитка древесины с применением сушки в пропиточных жидкостях под вакуумом или при атмосферном давлении в той же пропиточной емкости |
| 103. Отдача пропиточной жидкости | Количество пропиточной жидкости, извлекаемое из пропитанной древесины после снятия давления или при конечном вакууме |
| 104. Предел поглощения защитного средства | Момент пропитки древесины, когда поглощение защитного средства практически перестает увеличиваться и дальнейшая пропитка нерациональна |
| ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПРОПИТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ |
| 105. Удержание защитного средства | Количество защитного средства, удержанное древесиной при нанесении на поверхность |
| 106. Глубина пропитки древесины | Толщина слоя древесины, содержащего защитное средство |
| 107. Поглощение защитного средства | Количество защитного средства, введенное в древесину при пропитке |
| 108. Общее поглощение защитного средства | Количество защитного средства, отнесенное к объему пропитанной древесины |
| 109. Чистое поглощение защитного средства | Количество защитного средства, отнесенное к объему пропитанной зоны древесины |
| 110. Пороговое поглощение защитного средства | Поглощение защитного средства, снижающее интенсивность или вероятность разрушения древесины в заданное число раз |
| 111. Защитная оболочка древесины | Пропитанный слой древесины, охватывающий всю поверхность объекта защиты |
| 112. Сквозная пропитка древесины | Пропитка объекта защиты древесины по всему сечению |
| 113. Перепад содержания защитного средства | Разница в содержании защитного средства по всей глубине пропитанной зоны древесины |
| 114. Градиент распределения защитного средства | Перепад содержания защитного средства на единицу глубины пропитанной зоны |
| 115. Норма расхода защитного средства | Минимальное количество защитного средства, расходуемое для защиты объекта на заданный срок службы в соответствии со способом его пропитки или обработки и условиями эксплуатации |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Таблица 2

| Термин | Номер термина |
| --- | --- |
| Агенты разрушения древесины биологические | 7 |
| Антипирен | 54 |
| Антисептирование поверхности древесины | 38 |
| Бактерицид | 52 |
| Биоцид | 50 |
| Влажность древесины предпропиточная | 78 |
| Влажность древесины эксплуатационная | 16 |
| Выдержка древесины диффузионная | 83 |
| Вымывание защитного средства | 70 |
| Высаливание защитного средства | 69 |
| Вытекание пропиточной жидкости | 68 |
| Гидроизоляция древесины | 45 |
| Гидрофобизатор | 55 |
| Глубина пропитки древесины | 106 |
| Градиент распределения защитного средства | 114 |
| Грибы деревоокрашивающие | 9 |
| Грибы дереворазрушающие | 8 |
| Дождевание древесины | 24 |
| Древоточцы морские | 11 |
| Емкость древесины свободная | 61 |
| Емкость древесины пропиточная | 62 |
| Жидкость для древесины пропиточная | 60 |
| Затенение торцов лесоматериалов | 32 |
| Затопление древесины | 25 |
| Защита древесины | 1 |
| Защита древесины дополнительная | 43 |
| Защита древесины комплексная | 44 |
| Защита древесины конструкционная | 26 |
| Защита древесины местная | 81 |
| Защита древесины профилактическая | 27 |
| Зашита древесины способом нанесения на поверхность | 85 |
| Защита древесины химическая | 37 |
| Защита древесины физическая | 28 |
| Зона "земля-воздух" | 15 |
| Инсектицид | 51 |
| Консервирование древесины | 39 |
| Коррозионность защитного средства | 71 |
| Модифицирование древесины | 20 |
| Накалывание древесины | 77 |
| Насекомые дереворазрушающие | 10 |
| Норма расхода защитного средства | 115 |
| Оболочка древесины защитная | 111 |
| Обработка древесины гидротермическая | 18 |
| Объект защиты от биологического разрушения | 13 |
| Объект защиты | 13 |
| Огнезащита древесины | 41 |
| Окорка | 30 |
| Окорка чистая | 31 |
| Отдача пропиточной жидкости | 103 |
| Панель пропиточная | 90 |
| Перепад содержания защитного средства | 113 |
| Период активного биологического разрушения древесины | 6 |
| Поглощение защитного средства | 107 |
| Поглощение защитного средства общее | 108 |
| Поглощение защитного средства пороговое | 110 |
| Поглощение защитного средства чистое | 109 |
| Подготовка древесины предпропиточная | 76 |
| Покрытие для древесины влагозащитное | 35 |
| Покрытие для древесины влагозащитно-антисептическое | 36 |
| Покрытие для древесины защитное | 33 |
| Покрытие для древесины огнезащитное | 34 |
| Предел поглощения защитного средства | 104 |
| Приспособления для защиты древесины механические | 29 |
| Продолжительность фиксации защитного средства | 67 |
| Проникаемость пропиточной жидкости | 64 |
| Проницаемость древесины | 58 |
| Пропаривание древесины | 19 |
| Пропитка древесины | 63 |
| Пропитка древесины автоклавная | 95 |
| Пропитка древесины бандажным способом | 86 |
| Пропитка древесины двойная | 80 |
| Пропитка древесины диффузионная | 82 |
| Пропитка древесины капиллярная | 84 |
| Пропитка древесины панельным способом | 89 |
| Пропитка древесины под давлением | 91 |
| Пропитка древесины под давлением через торец | 92 |
| Пропитка древесины пульсирующая | 100 |
| Пропитка древесины сквозная | 112 |
| Пропитка древесины способом вакуум-атмосферное давление-вакуум | 96 |
| Пропитка древесины способом вакуум-давление-вакуум | 97 |
| Пропитка древесины способом вымачивания | 88 |
| Пропитка древесины способом давление-вакуум | 98 |
| Пропитка древесины способом давление-давление-вакуум | 101 |
| Пропитка древесины способом инъекций | 93 |
| Пропитка древесины способом прогрев-холодная ванна | 94 |
| Пропитка древесины способом пропиточных каналов | 87 |
| Пропитка древесины циклическая | 99 |
| Пропитка через торец | 92 |
| Пропитываемость древесины | 59 |
| Разрушение древесины биологическое | 5 |
| Расконсервирование древесины | 17 |
| Растворимость защитного средства | 72 |
| Свойство защитного средства пропиточное | 65 |
| Скорость проникновения пропиточной жидкости | 74 |
| Скорость пропитки древесины | 73 |
| Способ защиты древесины | 75 |
| Способность защитного средства защищающая | 49 |
| Средство для древесины защитное | 46 |
| Средство для древесины защитное водорастворимое | 48 |
| Средство для древесины защитное комбинированного действия | 56 |
| Средство для древесины защитное маслянистое | 47 |
| Стерилизация древесины | 42 |
| Стойкость древесины | 2 |
| Стойкость древесины естественная | 3 |
| Стойкость древесины приобретенная | 4 |
| Сушка-пропитка древесины совмещенная | 102 |
| Токсичность защитного средства | 57 |
| Удержание защитного средства | 105 |
| Условия службы древесины | 12 |
| Уязвимость объекта защиты | 14 |
| Фиксация защитного средства в древесине | 66 |
| Фумигация древесины | 40 |
| Фунгицид | 52 |
| Хранение древесины | 21 |
| Хранение древесины влажное | 23 |
| Хранение древесины сухое | 22 |
| Цикл пропитки древесины | 79 |

Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1990