КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ДЕКОРАТИВНОЙ "РЕЛЬЕФНОЙ" ШТУКАТУРКИ 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день,  - 2,75
 Затраты труда на 1 , чел.-ч  - 29,1

 ИСПОЛНИТЕЛИ 

Штукатур 4-го разряда (Ш1)
 Штукатур 3-го разряда (Ш2)
 Штукатур 2-го разряда (ШЗ) 

 МЕХАНИЗМЫ, ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 

Растворосмеситель СО-46 
Компрессор СО-7А 
Шланги резиновые диаметром 8-10 мм для подачи воздуха (30 м) 
Универсальное приспособление (УПС) для нанесения крошки 
Кельма штукатурная (2 шт.) 
Сокол дюралюминиевый 
Линейка 
Нож рустовочный 
Кисть-ручник КР-40,50 
Полутерок 
Шпатель стальной ШМС-130 (2 шт.) 
Емкость для раствора 
Сита с ячейками 5-1,5-0,5 мм (3 шт.) 
Валик рельефный 
Метр стальной складной 
Шнур разметочный 
Ведро (3 шт.) 
Отвес ОТ-200 
Валик ВМ-200 
Стамеска плоская 

 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ РАСТВОРА ДЛЯ ФАКТУРНОГО СЛОЯ В МАС. Ч. 
  
Цемент белый - 2 
Известь (тесто) -1 
Шпаклевка - 3 
Водоэмульсионная краска ВА-27 или ВА-17 - 0,05 
Клеевой раствор 10% - 0,2 
Песок мытый - 6 
Вода -1
 
Расход раствора на 10 - 0,1 

ДО НАЧАЛА НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО СЛОЯ НЕОБХОДИМО,  чтобы поверхность стен отвечала следующим требованиям: отклонение от вертикали не должно превышать 3 мм на 1 м высоты,  просвет между контрольной рейкой (длина 2 м) и поверхностью  - 2 мм. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +8 °С, относительная влажность - не выше 70%. 

 Описание операций

 Схема организации работ (рис.6)

Рис.6

 Подготовка поверхности
 
Ш1, Ш2, ШЗ осматривают поверхность стен. При помощи  зубила и молотка ШЗ скалывает набрызги раствора в  труднодоступных местах, а Ш2 скребком очищает поверхность стен. Затем Ш1 включает  компрессор и продувает поверхность стен воздухом,  очищая ее от пыли.

 Разбивка поверхности на зеркала 
Ш1 с помощью линейки производит разметку поверхности  на зеркала. Ш2 подготавливает шнур. Затем Ш1 и Ш2 с  помощью шнура с отвесом производят отбивку линий.

 Проолифка поверхности (рис.1)

Рис.1 
ШЗ обмакивает валик в олифу, прикладывает к верхней части  стены, слегка прижимает и плавными движениями вниз и вверх,  не отрывая валик от стены, наносит олифу на поверхность.  Границы огрунтовки, внутренние углы, участки у выводов  электропроводки, а также другие места, труднодоступные для валика, ШЗ олифит кистью.

 Нанесение песка (рис.2) 

Рис.2 
Ш1 берет универсальное приспособление одной рукой за ручку, другой рукой - за сопло. Ш2 включает компрессор и следит за показаниями манометра. По достижении рабочего давления Ш2 наполняет  воронку УПС песком, Ш1 направляет сопло к обрабатываемой  поверхности и, плавными движениями передвигая УПС слева направо и справа налево, наносит песок на проолифленную поверхность.

 Приготовление раствора 
Ш2 и ШЗ загружают в растворосмеситель 1 мас. ч. воды и  0,2 мас. ч. 10%-ного клеевого раствора.  Ш1 включает растворосмвситель. Затем Ш1, Ш2 и ШЗ при непрерывном перемешивании вводят 1 мас. ч.  известкового теста, 3 мас. ч. шпаклевки, 2 мас. ч. белого цемента (перемешивание 2-3 мин). При непрерывном  перемешивании добавляют 0,05 мас. ч. водоэмульсионной  краски и 6 мас. ч. песка (перемешивание 5 мин) . После этого  ШЗ выключает растворосмеситель, небольшими порциями подает раствор на сито, установленное на емкость для раствора и с помощью скребка процеживает раствор.

 Нанесение раствора (рис.3)

Рис.3 
Ш2 подносит в ведре раствор, а Ш1 наносит кельмой на поверхность зеркала раствор и слегка его разравнивает.  Эта операция выполняется до полного заполнения зеркал.

 Разравнивание раствора (рис. 4)

Рис.4 
Ш2 полутерком разравнивает раствор, а Ш1 и Ш2 шпателями заглаживают поверхность.

 Отбивка границ тиснения 
Ш2 и ШЗ с помощью шнура с отвесом производят отбивку границы тиснения. Нанесение мелкой крошки Ш2 и ШЗ приемами, описанными выше (нанесение песка), наносят мелкую мраморную крошку на поверхность.

 Тиснение рисунка (рис.5)

Рис.5 
Ш1 прикладывает валик к поверхности, и, слегка прижимая, плавными движениями снизу вверх прокатывает вдоль отбитой линии. Затем операцию повторяет до полного заполнения рисунком  поверхности зеркала.

 Отбивка контуров зеркал 
Ш2 берет шнур с отвесом и прижимает его к верхнему углу зеркала. ШЗ принимает второй конец шнура и прижимает  его к нижнему углу зеркала. Затем Ш2 оттягивает и отпускает шнур, при этом  отбивая границу зеркала.

 Нарезка и очистка рустов 
Ш2 и ШЗ при помощи линейки и рустовочного ножа нарезают русты по контурам зеркал. Ш1 стамеской вынимает раствор из руста и зачищает руст. Нарезка рустов выполняется по незатвердевшей штукатурке через 1,5-2 ч после ее нанесения.