КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КРУПНЫХ БЛОКОВ

См. Общую часть

Предельные отклонения в размерах и положении при кладке стен из крупных блоков в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 не должны превышать:

| 1. Отклонения от проектных размеров: |  |
| --- | --- |
| - по толщине стен | ±15 мм; |
| - по отметкам опорных поверхностей | -10 мм; |
| - по ширине простенков | -15 мм; |
| - по ширине проемов | +15 мм; |
| - по смещению вертикальных осей оконных проемов от вертикали | 20 мм; |
| - по смещению осей стен от разбивочных осей | 10 мм. |
| 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали: |  |
| - на один этаж | 10 мм; |
| - на здание высотой более двух этажей | 30 мм. |
| 3. Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены | 15 мм. |
| 4. Отклонения от толщины швов кладки: |  |
| - горизонтальных при толщине 12 мм | -2; +3 мм; |
| - вертикальных при толщине 10 мм | -2; +2 мм. |
| 5. Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруживаемые при накладывании рейки длиной 2 м | 10 мм. |

| Лица, осуществ- ляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ | Кладка стен из крупных блоков | Качество блоков, раствора, арматуры, закладных деталей | Внешний осмотр, обмер, проверка паспортов и сертификатов | До начала кладки стен этажа | В случае сомнения - лаборатория |  |
|  |  | Правильность разбивки осей | С помощью стальной рулетки, метра | До начала кладки |  |  |
|  |  | Горизонтальные отметки обрезов кладки под перекрытие | С помощью нивелира, рейки, уровня | До установки плит перекрытий | Геодезист |  |
|  |  | Соосность вентиляционных каналов и герметизация вентиляционных блоков | Визуально, с помощью отвеса | После окончания кладки стен этажа |  | + |
|  | Армирование кладки | Правильность расположения арматуры, диаметр стержней и т.д. | Визуально, с помощью стального метра | До установки арматуры |  | + |
|  | Установка сборных железобетонных плит перекрытия | Опирание перекрытия на стены, заделка, анкеровка | Визуально, с помощью стального метра | После установки перекрытия |  | + |
|  | Антикоррозийное покрытие закладных частей | Толщина, плотность и сцепляемость покрытия | Визуально, с помощью толщинометра, граверного штихеля | До заделки | Лаборатория | + |
|  | Установка балконов | Заделка, отметка, уклон балконов | С помощью стального метра, уровня, 2-метровой рейки | После установки балконов |  | + |
|  | Кладка стен из крупных блоков | Геометрические размеры кладки | С помощью стальной рулетки, метра | После выполнения каждых 10 м кладки |  |  |
|  |  | Вертикальность, горизонтальность и поверхность кладки | С помощью уровня, рейки, отвеса | В процессе и после окончания кладки стен этажа |  |  |
|  |  | Качество швов кладки | С помощью стального метра, 2-метровой рейки | После выполнения каждых 10 мкладки |  |  |
|  |  | Разбивка и отметки низа проемов | С помощью стальной рулетки, нивелира, уровня | До начала кладки простенков |  |  |
|  |  | Вынос отметки + 1 м от чистого пола | С помощью нивелира | После окончания кладки этажа |  |  |
|  |  | Планировка квартир | Визуально | После начала кладки стен |  |  |
|  |  | Геометрические размеры помещений | С помощью стальной рулетки | После начала кладки стен |  |  |
|  | Установка перемычек | Положение перемычек, опирание, размещение, заделка | Визуально, с помощью стального метра | После установки перемычек |  | + |
|  | Установка лестничных площадок | Положение лестничных площадок, опирание, размещение, заделка | Визуально, с помощью стального метра | После установки площадок |  | + |
|  | Сварка закладных частей | Длина, высота, качество сварных швов | Визуально, простукиванием молотком | До антикор- розийного покрытия |  | + |
|  | Устройство звукоизоляции | Конструкция, качество исполнения | Визуально | Сразу же после окончания работы |  | + |