СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

УСТРОЙСТВО НАЗЕМНЫХ РЕЛЬСОВЫХ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества; | Проект, ППР, схемы операционного контроля качества |
|  | - завершение всех, предусмотренных проектом, предшествующих работ и надлежащее их оформление; | Акты на скрытые работы, схемы разбивки рельсовых путей |
|  | - наличие паспортов, сертификатов и другой товаросопроводительной документации на комплектующие изделия и материалы, входящие в состав рельсового пути; - полноту содержащихся в документации данных, комплектность и соответствие поступивших изделий, материалов и узлов требованиям проекта; - внешним осмотром сохранность и отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на поступивших изделиях и материалах. | Паспорта, сертификаты |
| Устройство наземных рельсовых крановых путей | Контролировать: - соблюдение заданной ППР (технологической картой) технологии устройства наземных рельсовых крановых путей; | Общий и специальный журналы работ |
|  | - установку подрельсовых опорных элементов, рельс, стыковых и промежуточных скреплений, путевого оборудования в проектное положение; - соблюдение технологии и качество выполнения болтовых и других, предусмотренных проектом, соединений; - устранение просадки пути и другие дефекты, выявленные при обкатке пути. | Исполнительная геодезическая схема (чертежи, профили, разрезы) |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактического положения рельсового кранового пути требованиям проекта и нормативных документов; | Общий и специальный журналы работ |
|  | - выполнение требований проекта и ППР к качеству болтовых и других соединений; | Исполнительный чертеж |
|  | - составление и надлежащее оформление исполнительной документации (акта сдачи-приемки пути) | Акт сдачи-приемки |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители генподрядчика и технадзора заказчика КИП - линейка и рулетка измерительные металлические, геодезические приборы (теодолит, нивелир, струна, лазерные приборы) |

ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования.

ПБ-10-382-2000 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

СП 12-103-2002 Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация.

Устройство наземных рельсовых крановых путей должно осуществляться на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте организации строительства, проекте устройства кранового пути и проекте производства работ (ППР), в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51248-99, СНиП 3.02.01-87, ПБ-10-382-2000, СП 12-103-2002,Правил устройства электроустановок и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Устройство наземных рельсовых крановых путей должны осуществлять строительные организации, получившие в установленном порядке соответствующие лицензии на их производство.

Работы по устройству наземных рельсовых крановых путей должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по выполнению данных работ.

При производстве работ по устройству наземных рельсовых крановых путей должно быть обеспечено соблюдение действующей нормативной документации, проекта и ППР.

Работы по устройству наземных рельсовых крановых путей должны производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Устройство кранового пути по неутвержденному проекту запрещается.

Отступления от решений, принятых в проектной документации, без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими ее, не допускаются.

Состав и содержание проектной документации на устройство и эксплуатацию кранового пути регламентируются общими требованиями ГОСТ Р 51248-99.

В состав проектной документации должны входить:

-  выкопировка из стройгенплана;

- проект кранового пути;

- паспорт кранового пути;

- проект производства работ на устройство кранового пути;

- проект на устройство переезда через крановый путь для наземного транспорта;

- требования по эксплуатации кранового пути.

Проект кранового пути должен содержать:

- план кранового пути с указанием основных размеров (ширины колеи, длины пути и участка для стоянки крана);

- конструкцию нижнего строения (включая водоотводное устройство);

- конструкцию верхнего строения;

- типы и физико-механические характеристики грунтов и используемых материалов;

- конструкцию тупиковых упоров, отключающих устройств, лотков и настилов;

- тип рельсов, тип опорных элементов и нагрузку на рельс от колеса крана;

- расстояние между опорными элементами;

- способ крепления рельсов между собой и к опорным элементам;

- конструкцию подкладок и упругих элементов;

- зазор между рельсами;

- величины продольного и поперечного уклонов;

- конструкцию, схему и описание заземляющего устройства;

- минимальный допустимый радиус кривой для криволинейных участков пути (при их наличии);

- указания о месте монтажа крана;

- конструкцию переезда через крановые пути для автомобильного транспорта (при необходимости);

- допуски, контролируемые при устройстве и эксплуатации;

- планово-высотное положение рельсовых нитей кранового пути;

- программу и методику испытаний кранового пути;

- пояснительную записку с расчетами и обоснованиями проектных и конструкторских решений (в том числе на какую интенсивность атмосферных осадков рассчитаны водоотводные устройства);

- ведомость спецификаций.

Паспорт кранового пути должен содержать:

- общий вид и характеристики кранового пути;

- материалы и документы, оформленные в процессе устройства и оформляемые при эксплуатации кранового пути.

Форма паспорта на крановый путь приведена в приложении Д СП 12-103-2002.

Допускается не составлять паспорт на крановый путь с периодом эксплуатации пути на объекте менее 24 мес.

Проект производства работ (ППР) на устройство кранового пути должен разрабатываться на основе проекта кранового пути и должен соответствовать требованиям СНиП 3.01.01.

Проект производства работ должен содержать:

- состав и способы производства работ;

- календарный план производства работ с указанием последовательности и сроков выполнения работ;

- потребность в трудовых ресурсах, средствах механизации и нормативном времени работы строительно-дорожных машин;

- планы строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и коммуникаций, размещения постоянных и временных дорог, схем движения транспорта и строительно-дорожных машин, мест размещения строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их перемещения и зон действия;

- графики поступления на объект конструкций, изделий, материалов и оборудования;

- решения по производству геодезических работ;

- методы технического контроля, испытаний и режимных наблюдений;

- перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки, схемы строповки грузов;

- решения по технике безопасности, включая требования СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002;

- другие методы, средства и технические решения, обеспечивающие эффективное и безопасное производство работ по устройству кранового пути.

Общий вид и основные контролируемые параметры наземных рельсовых крановых путей

1 - рельсовый путь; 2 - башенный кран; 3 - водоотводное устройство; 4 - ограждение; 5 - возводимое здание; В - база крана; L - расстояние от оси (торца) рельса до ограждения; R - наибольший радиус поворотной части крана; S - отклонение от прямолинейности рельсового пути

Расстояния по горизонтали между выступающими частями крана и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок, должно быть не менее 700 мм, а на высоте более 2000 мм - не менее 400 мм.

Расстояние по вертикали от консоли противовеса или от противовеса, расположенного под консолью крана, до площадок, на которых могут находиться люди, должно быть не менее 2000 мм.

Поперечный профиль пути (на деревянных полушпалах)

Контролируемые параметры:

- ширина земляного полотна;

м - минимальное расстояние от выступающей части здания (штабеля) до оси рельса;

- база крана;

- колея пути;

- наибольший радиус поворотной части крана;

- поперечный уклон пути;

- толщина балластного слоя;

- отклонение от прямолинейности рельсового пути;

- расстояние от оси (торца) рельса до ограждения (не менее размера )

Конструкция кранового пути

Рельсовый путь включает: нижнее строение, верхнее строение, путевое оборудование и заземляющее устройство.

В состав нижнего строения кранового пути входят: земляное полотно (в том числе при наличии - защитный слой) и водоотводное устройство.

В состав верхнего строения кранового пути входят: балластный слой (в том числе подсыпка), опорные элементы, рельсы, стыковые и промежуточные скрепления и стяжки.

В состав путевого оборудования входят: тупиковые упоры, отключающие устройства, лотки и настилы для гибкого кабеля (используемого для питания электрооборудования крана), ограждение, знаки безопасности.

В состав заземляющего устройства входят очаг(и) заземления, заземляющие проводники и перемычки.

Нижнее строение

К нижнему строению рельсового пути предъявляются следующие требования:

- перед устройством земляного полотна под рельсовые пути должны быть выполнены все работы по прокладке инженерных сетей и коммуникаций;

- подземные коммуникации, расположенные в зоне крановых нагрузок, следует проверить расчетом на прочность и, при необходимости, защитить от деформации и разрушения;

- продольный уклон земляного полотна из недренирующего грунта должен быть не более 0,003; поперечный уклон - в пределах 0,008-0,01 в сторону от возводимого сооружения или котлована, либо в сторону понижения местности;

- земляное полотно, сложенное из дренирующего или скального грунта, допускается выполнять горизонтальным;

- плотность грунта земляного полотна должна быть, г/см, не менее:

для мелких и пылеватых песков - 1,7;

для супесей и суглинков - 1,65;

для тяжелых суглинков - 1,55;

для пылеватых суглинков и глин - 1,5;

- способы уплотнения грунта и методы контроля за его плотностью должны определяться проектом;

- земляное полотно должно иметь эффективное водоотводящее устройство, включенное в общий водоотвод строительной площадки; конструкция водоотводных устройств, число и место их расположения должно устанавливаться проектом кранового пути. Продольный уклон водоотводных устройств должен быть не менее 0,003. Схемы расположения водоотводных устройств приведены в приложении Ж СП 12-103-2002. Поперечный профиль водоотводных канав должен быть трапецеидальным: шириной по дну не менее 250 мм, глубиной - 350 мм. Откосы канав должны составлять при песчаных и супесчаных грунтах 1:1,5, в остальных случаях - 1:1. В скальных грунтах допускается устраивать водоотводные канавы треугольной формы глубиной не менее 250 мм с откосами 1:0,2. Допускается выполнять водоотводные канавы с засыпкой высокодренирующим материалом (щебень, гравий, крупнозернистый песок);

- устройство земляного полотна в зимний период должно осуществляться по отдельным требованиям к проекту кранового пути с учетом специфики климатических зон. При устойчивой отрицательной температуре окружающего воздуха во время нахождения крана на объекте допускается укладывать балластный слой без предварительного уплотнения грунтового основания.

Длина земляного полотна  определяется по формуле:

,

где:  - длина рельсовой нити, мм;

- торцевое плечо балластного слоя, (1000), мм;

- размер двух проекций откосов балластного слоя толщиной , мм.

Ширина земляного полотна  определяется по формуле:

,

где:  - колея крана, мм;

- ширина балластного слоя по низу, мм;

- плечо земляного полотна (400 мм).

Верхнее строение

К верхнему строению рельсового пути предъявляются следующие требования:

- верхнее строение рельсового пути может возводиться как из отдельных элементов, так и с использованием инвентарных секций;

- минимальная длина рельсовых нитей кранового пути под монтаж крана должна равняться двукратной величине базы крана, но должна быть не менее 12,5 м;

- минимальная длина рельсовых нитей кранового пути для крана, перемещающегося по пути, кроме периода монтажа, должна быть не менее 31,25 м;

- в качестве подрельсовых опорных элементов следует применять:

при нагрузке от колеса на рельс до 250 кН включительно - деревянные полушпалы или железобетонные плиты;

при нагрузке от колеса на рельс свыше 250 кН - железобетонные балки;

- балластный слой устраивается отдельно под каждый рельс или на всю ширину кранового пути. В качестве балластного материала для крановых путей следует применять щебень из природного камня по ГОСТ 7932, гравий или гравийно-песчаную смесь по ГОСТ 7394 или другие материалы, рекомендуемые для устройства балластного слоя. Требуемая толщина балластного слоя под опорными элементами должна определяться расчетом с учетом условий прочности земляного полотна и грунтового основания. Минимальную толщину балластного слоя в зависимости от нагрузки колеса на рельс и применяемого материала для устройства земляного полотна следует принимать по нижеследующей таблице.

| Нагрузка от колеса на рельс, кН | Минимальная толщина балласта , мм |
| --- | --- |
|  | щебеночного под ж.б. балками | песчаного под ж.б. балками | щебеночного под деревян. полушпалами |
|  | при земляном полотне из глинистого, суглинистого или супесчаного грунта и рельсах типов | при земляном полотне из песчаного грунта и рельсах типов | при земляном полотне из глинистого, суглинистого или супесчаного грунта и рельсах типов | при земляном полотне из песчаного грунта и рельсах типов | при земляном полотне из глинистого, суглинистого или супесчаного грунта и рельсах типов | при земляном полотне из песчаного грунта и рельсах типов |
|  | Р 50 | Р 65 | Р 50 | Р 65 | Р 50 | Р 65 | Р 50 | Р 65 | Р 50 | Р 65 | Р 50 | Р 65 |
| До 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 270 | 230 | 100 | 100 |
| От 200 до 225 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 320 | 280 | 100 | 100 |
| От 225 до 250 | 140 | 120 | 100 | 100 | 150 | 130 | 100 | 100 | 370 | 330 | 100 | 100 |
| От 250 до 275 | 210 | 190 | 100 | 100 | 220 | 200 | 100 | 100 | 420 | 380 | 100 | 100 |
| От 275 до 300 | 300 | 280 | 130 | 110 | 350 | 330 | 130 | 110 | - | - | - | - |
| От 300 до 325 | 430 | 360 | 150 | 130 | 530 | 520 | 210 | 190 | - | - | - | - |
| Примечания 1. При нагрузке на колесо более 275 кН рекомендуется применять железобетонные опорные подрельсовые элементы. |
| 2. Расстояние между осями полушпал следует принимать 500 мм с допускаемыми отклонениями ±50 мм. |
| 3. В качестве щебеночного балласта следует применять щебень из естественного камня фракции 25-60 мм, гравий и гравийно-песчаную смесь фракции 3-60 мм (гравий) и 0,63-3 мм (песок) по массе не более 20%. |
| 4. Для изготовления подкрановых рельсовых путей должны применяться новые или старогодные рельсы I и II групп годности. |

- акт сдачи-приемки нижнего строения по устройству верхнего строения кранового пути;

- акт сдачи-приемки кранового пути под монтаж крана;

- акт сдачи-приемки заземления кранового пути;

- результаты планово-высотной съемки кранового пути.

После ознакомления и изучения представленной документации комиссия осуществляет визуальный осмотр объекта с целью установления дефектов.

Результаты рассмотрения технической документации, осмотра, инструментального обследования и испытания заносятся в соответствующие документы (отчеты, заключения, акты и т.д.). Эти документы должны храниться наравне с паспортом кранового пути.

Готовность кранового пути к эксплуатации подтверждается актом сдачи-приемки кранового пути в эксплуатацию по форме приложения 5 к паспорту кранового пути (приложение Д СП 12-103-2002), к которому прилагаются результаты планово-высотной съемки кранового пути, результаты замеров сопротивления растеканию тока заземляющего устройства.

Решение приемосдаточной комиссии о готовности к эксплуатации кранового пути утверждается ее председателем.

Требования к эксплуатации

Приказом по организации, эксплуатирующей грузоподъемные краны, назначаются: инженерно-технический работник (служба) по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары и инженерно-технические работник, ответственный за содержание кранов в исправном состоянии, в функциональные обязанности которого входит надзор за крановыми путями и за их содержанием в исправном состоянии.

Приказом по организации может быть назначен инженерно-технический работник по надзору только за крановыми путями и инженерно-технический работник, ответственный за содержание только крановых путей.

Крановые пути, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться постоянной проверке, периодическому комплексному обследованию, обслуживанию и ремонту.

Техническое обслуживание кранового пути включает:

- ежесменный осмотр;

- периодическое техническое обслуживание;

- техническое обслуживание в особых условиях;

- сезонное техническое обслуживание;

- комплексное обследование (экспертиза промышленной безопасности).

Ежесменный осмотр кранового пути осуществляется машинистом крана в объеме, предусмотренном производственной инструкцией, перед началом рабочей смены. Результаты осмотра заносятся в вахтенный журнал.

При осмотре крановщик визуально выявляет:

- общее состояние кранового пути;

- дефекты рельсов;

- комплектность, целостность элементов кранового пути и их крепления;

- состояние путевого оборудования;

- целостность заземляющего устройства.

В случае обнаружения неисправностей крановщик должен своевременно проинформировать лиц, ответственных за безопасное производство работ краном и содержание кранового пути в исправном состоянии, которые должны принять меры по устранению выявленных дефектов.

Элементы кранового пути, по которым выявлены дефекты (износ рельсов, трещины в рельсах или опорных элементах, несоответствие путевого оборудования требованиям эксплуатационной и нормативной документации и т.п.), при необходимости могут быть подвергнуты инструментальному контролю.

Периодическое техническое обслуживание кранового пути проводится не реже одного раза в 24 смены, график периодического технического обслуживания и ремонта кранового пути утверждается приказом по организации - владельцу кранового пути. Периодическое техническое обслуживание кранового пути выполняется аттестованными специалистами под руководством инженерно-технического работника, ответственного за содержание крановых путей в исправном состоянии, или лица, на которое возложены эти функции.

Периодическое техническое обслуживание устанавливает соответствие контролируемых параметров кранового пути требованиям проектно-конструкторской документации и нормативных документов и подтверждает технически исправное его состояние, обеспечивающее безопасную работу крана.

Периодическое техническое обслуживание пути включает визуальный осмотр и инструментальный контроль технического состояния, планово-высотного положения рельсовых нитей, исправности элементов нижнего и верхнего строения, путевого оборудования, водоотвода и системы заземления, а также подготовку кранового пути к эксплуатации.

В техническое обслуживание могут входить:

- осмотр;

- контроль технического состояния;

- очистка от мусора и грязи опорных элементов, путевого оборудования и контуров заземления;

- подтяжка ослабленных путевых шурупов или подбивка костылей;

- подтяжка и крепление ослабленных болтовых соединений и их смазка (смазывать рекомендуется не менее двух раз в год);

- обеспечение правильности установки тупиковых упоров и отключающих устройств;

- замена составных частей кранового пути (тупиковых упоров, концевых выключателей и т.п.);

- восстановление земляного полотна и профиля балластной призмы до проектных значений по ширине и высоте, в том числе очистка водоотводящих устройств от мусора и посторонних предметов.

Результаты осмотра, инструментального контроля и акт о выполненных работах с выводами о его техническом состоянии прилагаются к паспорту кранового пути.

Оценка технического состояния и работоспособности тупиковых упоров выполняется внешним осмотром изделия с выявлением деформированных элементов и проверкой момента затяжки элементов крепления (при наличии). Момент (усилие) затяжки должен соответствовать величинам, приведенным в эксплуатационной документации.

Оценка фактического соответствия по высоте тупиковых упоров и буферов крана производится путем измерения и сравнения размеров по вертикали от головки рельса соответственно до буфера и элемента тупикового упора, входящего в соприкосновение с буфером в момент ожидаемого наезда. Разность измеренных величин должна быть не более 5 мм.

Оценку состояния и работоспособности отключающих устройств (выключающих линеек и копиров) выполняют внешним осмотром мест крепления с выявлением деформированных элементов и проверкой момента затяжки элементов крепления (при наличии), а также однократным наездом крана на минимальной скорости до срабатывания концевого выключателя. Проверка срабатывания концевого выключателя выполняется при участии "сигнальщика", который в случае несрабатывания концевого выключателя должен своевременно подать крановщику сигнал о немедленной остановке крана.

Техническое обслуживание в особых условиях (внеплановое периодическое техническое обслуживание) должно проводиться после возникновения неблагоприятных метеорологических условий (ливней, оттепели и др.), отрицательно влияющих на состояние земляного полотна и балластного слоя, а также по предписанию инспектора по надзору.

Сезонное обслуживание должно производиться два раза в год для подготовки кранового пути к предстоящему сезону эксплуатации.

Сезонное обслуживание проводится специализированными бригадами в соответствии с графиком периодического технического обслуживания и ремонта кранового пути.

В целях безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, перемещающихся по крановым путям, в процессе эксплуатации должны проводиться комплексные обследования, которые подразделяются на:

- первичное (не более 5 лет после введения пути в эксплуатацию);

- повторное (устанавливается по результатам предыдущего обследования и при исправном или восстановленном до исправного состояния крановых путей принимается не более 3 лет, а также при установке нового крана на эксплуатировавшийся ранее путь);

- внеочередное (выполняется вне зависимости от срока эксплуатации кранового пути после землетрясений, наводнений, пожаров и других стихийных бедствий, повлекших за собой изменение свойств и параметров конструкций, по предписанию инспектора по надзору, а также по запросу владельца(ев) кранового пути или грузоподъемного крана).

При первичном и внеочередном обследовании кранового пути обследование крана не производится.

Комплексное обследование кранового пути проводится специализированной организацией, которая должна:

быть независимой по отношению к владельцу крановых путей и контролирующих органов, способных повлиять на принятие технических решений;

иметь лицензию (разрешение) на данный вид деятельности;

обладать квалифицированным кадровым персоналом;

обладать необходимыми техническими средствами;

иметь в пользовании руководящие и другие нормативные документы.

Комплексное обследование включает:

- проверку наличия, состояния и системы организации эксплуатационной службы и службы надзора за исправным состоянием крановых путей;

- проверку наличия, комплектности и содержания проектной и эксплуатационной документации;

- поэлементное обследование крановых путей с оценкой их фактического состояния (визуальный осмотр и инструментальное обследование рельсов, стыковых и промежуточных скреплений, опорных элементов, путевого оборудования, заземления и т.д.);

- проведение нивелировки с выдачей рекомендаций по рихтовке и выправке кранового пути при несоответствии отклонений пути нормативам, установленным эксплуатационной документацией или в ПБ 10-382;

- выполнение работ по оценке состояния верхнего и нижнего строения кранового пути;

- оформление результатов комплексного обследования с выдачей заключения (акта).

По результатам плановых или внеочередных проверок и комплексного обследования крановых путей проводятся работы по устранению выявленных дефектов, включая:

- восстановление земляного полотна и балластной призмы до проектных значений;

- рихтовку и выправку пути по уровню;

- подтяжку ослабленных болтовых и винтовых соединений, а также креплений с помощью костылей;

- регулировку зазоров в стыках рельсов и выключающих линеек;

- восстановление поврежденных участков верхнего строения и контуров заземления;

- замену дефектных элементов верхнего строения и путевого оборудования рельсового пути;

- очистку водоотводящего устройства.

Не допускается эксплуатация кранового пути при следующих дефектах:

наличие рельсов с отрубленными (неопиленными) или отрезанными автогеном концами независимо от длины, а также рельсов с прожженными, прострелянными и нестандартными болтовыми отверстиями;

наличие на рабочих поверхностях рельсов вмятин, лысок и волнистости более 5 мм на длине 200 мм;

выкрашивание наплавленного или закаленного слоя рельса на длине более 25 мм;

наплыв металла свыше 6 мм на боковых гранях головки рельсов без признаков трещин и расслоений;

сколы в подошве или в головке рельса;

продольные горизонтальные трещины под головкой или около подошвы рельса;

трещины в головке, шейке, подошве, местах перехода шейки в головку или подошву и у болтовых отверстий рельсов, сварных швах стыков рельсов;

некомплектность стыковых и/или промежуточных скреплений (отсутствуют болты, гайки, пружинные шайбы, шплинты и т.п.);

коррозия элементов кранового пути на глубину, превышающую допустимые значения, указанные в нормативной или конструкторской документации (коррозия подошвы рельса допускается не более 4 мм);

усилие затяжки болтовых соединений кранового пути не соответствует крутящему моменту, указанному в нормативно-конструкторской документации;

наличие трещин в опорных элементах;

величина стыкового зазора превышает 12 мм;

уменьшение площади опирания нижней поверхности подрельсовых опорных элементов - полушпал и балок рельсового пути на площади более 10%;

в железобетонных подрельсовых элементах имеются обнажения и обрывы арматуры, сплошные опоясывающие и продольные, длиной более 100 мм, трещины с раскрытием более 0,5 мм, сколы бетона на участке длиной более 250 мм и глубиной более 60 мм;

в деревянных полушпалах имеются: поперечные изломы, поперечные трещины глубиной более 50 мм и длиной более 200 мм.

Ремонт подразделяется на следующие виды:

- ремонт по техническому состоянию;

- текущий ремонт;

- капитальный ремонт.

Перечень ремонтных работ определяется фактической потребностью, устанавливаемой при осмотре и инструментальном контроле пути.

В перечень работ могут входить:

разборка, определение дефектов, контроль технического состояния элементов, восстановление и сборка элементов кранового пути;

замена рельсов, рельсовых скреплений, опорных элементов и путевого оборудования;

рихтовка рельсовых нитей и выправка кранового пути;

регулировка зазоров в стыках рельсов;

восстановление исправности заземляющего устройства.

Ремонтные работы могут выполняться на участках организации-владельца крановых путей, специализированных управлений механизации по ремонту элементов кранового пути, либо непосредственно на строительной или технологической площадке.

Ремонт производится специализированными бригадами по техническому обслуживанию и ремонту крановых путей.

Для предупреждения появления неисправностей кранового пути по уровню, а также просадок необходимо содержать балластную призму в соответствии с установленным профилем, отводить воду от балластной призмы и земляного полотна, своевременно убирать мусор с поверхности балластного слоя и из-под рельсов, не допускать загрязнения балласта, следить за правильным расположением прокладок.

Особое внимание необходимо обращать на состояние шпал, балок и плит, правильность опирания опорных элементов на балласт, работу и состояние узла прикрепления рельса к опорным элементам, а также на исправное содержание стыков, стыковых и промежуточных скреплений.

В зимний период времени крановый путь, в том числе рельсы, стыковые и промежуточные скрепления, поверхности опорных элементов, путевое оборудование, соединительные проводники и перемычки заземляющего устройства необходимо очищать от снега.

При ограничении зоны перемещения крана по крановому пути необходимо переустановить тупиковые упоры и отключающие устройства.

В весенний период необходимо предусматривать специальные меры по повышению безопасности работы крана: еженедельный, а при необходимости и ежесменный инструментальный контроль за параметрами кранового пути, ограничение зоны передвижения крана вплоть до его стационарной остановки.

Разрешение на эксплуатацию кранового пути выдается инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов на основании акта сдачи-приемки кранового пути в эксплуатацию или акта комплексного обследования кранового пути.

| (приложение Д СП 12-103-2002) Приложение 2 (к паспорту) |
| --- |
| АКТ N _____ сдачи-приемки нижнего строения кранового пути |
| г. |  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| Объект |  |
|  | (местоположение) |
| Комиссия в составе представителей: строительно-монтажной организации |  |
| (организация, должность, фамилия, инициалы) |
| технического надзора заказчика |  |
| (организация, должность, фамилия, инициалы) |
| проектной организации (при осуществлении авторского надзора) |
| (организация, должность, фамилия, инициалы) |
| произвела работы по приемке нижнего строения кранового пути, выполненных |  |
| (наименование строительно-монтажной организации) и составила настоящий акт о нижеследующем: К сдаче-приемке предъявлены: |
| (наименование элементов нижнего строения) |
| 1. Проект кранового пути |  |
| разработанный | (шифр проекта) |
|  | (наименование проектной организации) |
| 2. Акт освидетельствования скрытых работ |
| Вывод Работы по устройству нижнего строения кранового пути выполнены: |
| (в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными |
| нормами и правилами, отвечают, не отвечают требованиям приемки) |
| На основании вышеизложенного комиссия считает: |  |
| (разрешается, не разрешается устройство верхнего строения кранового пути) |
| Представители |
| (наименование организации-заказчика) |  | (подпись) |
| (наименование организации, выполнившей устройство нижнего строения пути) |  | (подпись) |
| (наименование организации-проектировщика кранового пути) |  | (подпись) |

| (приложение Д СП 12-103-2002) Приложение 3 (к паспорту) |  |
| --- | --- |
| АКТ N ____ сдачи-приемки кранового пути под монтаж крана |  |
| г. |  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |  |
| Объект |  |  |
|  | (местоположение) |  |
| Комиссия в составе представителей: строительно-монтажной организации |  |  |
| (организация, должность, фамилия, инициалы) |  |
| технического надзора заказчика |  |  |
| (организация, должность, фамилия, инициалы) |  |
| проектной организации (при осуществлении авторского надзора) |  |  |
| (организация, должность, фамилия, инициалы) |  |
| произвела работы по приемке верхнего строения кранового пути, выполненных |  |
| (наименование строительно-монтажной организации) и составила настоящий акт о нижеследующем: К сдаче-приемке предъявлены: |  |
| (наименование элементов верхнего строения) |  |
| 1. Проект кранового пути |  |
| разработанный | (шифр проекта) |  |
|  | (наименование проектной организации) |  |
| 2. Акт N |  | освидетельствования скрытых работ. |  |
| 3. Акт N |  | сдачи-приемки нижнего строения кранового пути. |  |
| Вывод Работы по устройству верхнего строения кранового пути выполнены: |  |
| (в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами |  |
| и правилами, отвечают, не отвечают требованиям приемки) На основании вышеизложенного комиссия считает: |  |
| (разрешается, не разрешается монтаж крана) |  |
| Представители |  |
| (наименование организации-заказчика) |  | (подпись) |  |
| (наименование организации, выполнившей устройство нижнего строения пути) |  | (подпись) |  |
| (наименование организации-проектировщика кранового пути) |  | (подпись) |  |

Примечание - Под монтаж крана крановый путь может быть принят отдельным выверенным участком длиной не менее двукратной величины базы крана с установленными упорами на границах участка.

| (приложение Д СП 12-103-2002) |
| --- |
| Приложение 4 (к паспорту) |
| АКТ N ____ сдачи-приемки заземления кранового пути |
| г. |  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| Объект |  |
|  | (местоположение) |
| Комиссия в составе представителей: строительно-монтажной организации |  |
| (организация, должность, фамилия, инициалы) |
| технического надзора заказчика |  |
| (организация, должность, фамилия, инициалы) |
| проектной организации (при осуществлении авторского надзора) |  |
| (организация, должность, фамилия, инициалы) |
| произвела работы по приемке заземления кранового пути, выполненного |
| (наименование строительно-монтажной организации) и составила настоящий акт о нижеследующем: К сдаче-приемке предъявлены: |
| (наименование элементов заземления кранового пути) |
| 1. Проект кранового пути |
| разработанный | (шифр проекта) |
|  | (наименование проектной организации) |
| Сопротивление заземления, Ом: |
| при изолированной нейтрали |  |
| при глухозаземленной нейтрали |  |
| Вывод |  |  |
| На основании вышеизложенного комиссия считает, что работы по устройству заземления кранового пути выполнены: |
| (в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами |
| и правилами, отвечают, не отвечают требованиям приемки) |
| Представители |
| (наименование организации-заказчика) |  | (подпись) |
| (наименование организации, выполнившей устройство заземления кранового пути) |  | (подпись) |
| (наименование организации-проектировщика кранового пути) |  | (подпись) |

| (приложение Д СП 12-103-2002) |
| --- |
| Приложение 5 (к паспорту) |
| АКТ N _____ сдачи-приемки кранового пути в эксплуатацию |
| г. |  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| Объект |  |
|  | (местоположение) |
| Комиссия в составе представителей: технического надзора заказчика |  |
| (организация, должность, фамилия, инициалы) |
| организации, выполнившей устройство заземления кранового пути |  |
| (организация, должность, фамилия, инициалы) |
| организации, выполнившей устройство верхнего строения кранового пути |  |
| (организация, должность, фамилия, инициалы) |
| проектной организации (при осуществлении авторского надзора) |  |
| (организация, должность, фамилия, инициалы) |
| органа инспекторского надзора |  |
| (организация, должность, фамилия, инициалы) |
| произвела работы по приемке кранового пути и составила настоящий акт о нижеследующем: 1. К сдаче-приемке предъявлены: |
| 1.1 Проектная документация на крановый путь |
| (наличие, N проекта, соответствует, не соответствует ЕСКД, организация-разработчик проекта, N разрешения и/или лицензии) Длина кранового пути, м |
| 1.2. Акт N |  | освидетельствования скрытых работ. |
| 1.3.* Акт N |  | сдачи-приемки нижнего строения кранового пути. |
| 1.4.* Акт N |  | сдачи-приемки кранового пути под монтаж крана. |
| 1.5. Акт N |  | сдачи-приемки заземления кранового пути. |
| 1.6. Нивелировка (планово-высотная съемка) рельсовых нитей кранового пути: |  |
| (заключение N, наименование организации, выполнившей съемку) 2. При сдаче-приемке кранового пути произведены следующие виды работ: 2.1. Обкатка кранового пути проходами крана: |
| без груза |
| с максимальным грузом |
| 2.2. Нивелировка кранового пути, в том числе места стоянки крана. Результаты съемки планово-высотного положения рельсовых нитей кранового пути прилагаются. Выводы и заключения |
|  | требованиям |
| (крановый путь соответствует или не соответствует) |  |
| Правил Госгортехнадзора России |
|  | (допускается или не допускается в эксплуатацию) |
| Представители |
| (наименование организации-заказчика) |  | (подпись) |
| (наименование организации, выполнившей устройство заземления кранового пути) |  | (подпись) |
| (наименование организации, выполнившей устройство верхнего строения пути) |  | (подпись) |
| (наименование организации-проектировщика кранового пути) |  | (подпись) |
| (наименование органа инспекторского надзора) |  | (подпись) |