СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРОИЗВОДСТВО СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 111-2001 Стекло листовое. Технические условия.

ТУ 21-00284503-112-90, ТУ 21-00284461-063-91 Стекло листовое.

ТУ 5913-005-45436143-98 Стекло листовое с напыленным металлизированным покрытием.

ТУ 5911-010-43756487-98 Листовое стекло с рефлектным покрытием.

ГОСТ 30733-2000 Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия.

ТУ 5913-003-00242105-99 Стекло низкоэмиссионное солнцерегулирующее зеркальное.

ГОСТ 5533-86 Стекло листовое узорчатое. Технические условия.

ТУ 5912-001-46626087-97 Стекло декоративное "Мороз".

ТУ 5912-003-00287177-99 Стекло листовое декоративное "Метелица-супер".

ГОСТ 7481-78 Стекло армированное листовое. Технические условия.

ГОСТ 30698-2000 Стекло закаленное строительное. Технические условия.

ТУ 5923-008-00287266-98 Стекло безопасное плоское закаленное для остекления зданий.

ГОСТ 9272-81* Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия.

ГОСТ 21992-83 Стекло строительное профильное. Технические условия.

ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия.

ТУ 5913-004-48140147-99 Стеклопакеты клееные для жилых, промышленных и общественных зданий.

ТУ 5913-002-11951307-98, ТУ 5913-002-46348731-97, ТУ 5913-008-12906390-98, ТУ 5913-003-33517876-99, ТУ 5913-002-40949990-2000, ТУ 5913-002-42538417-2000 Стеклопакеты клееные.

ТУ 5913-002-50817249-2000 Стеклопакеты клееные строительного назначения с лентой "Swigge Strip".

ТУ 5913-003-45392894-97 Стеклопакеты клееные изолирующие.

ТУ 5913-001-27427548-97 Стеклопакеты клееные без обрамляющей рамки.

ТУ 5913-001-45539185-97, ТУ 5913-001-46905143-97, ТУ 5913-002-12453534-98, ТУ 5913-002-43465258-98, ТУ 5913-001-00242105-98 Стеклопакеты клееные для светопрозрачных строительных конструкций.

ТУ 5913-002-29191432-96, ТУ 5913-001-40117731-96, ТУ 5913-002-39790165-98, ТУ 5913-002-42921926-98, Стеклопакеты.

ТУ 5913-008-00109866-97, ТУ 21-05524989-2000 Стеклопакеты энергосберегающие.

ТУ 5913-014-07626955-99 Стеклопакеты паяные.

ГОСТ Р 51136-98* Стекла защитные многослойные. Общие технические условия.

________________

Взамен действует ГОСТ Р 51136-2008. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 30826-2001 Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия.

ТУ 5923-001-22725407-98, ТУ 5923-003-72296084-98, ТУ 5923-007-20883450-97, ТУ 7399-001-45499698-99, ТУ 5294-004-44649457-99, ТУ 7399-007-20883450-2000, ТУ 7399-001-22725407-99 Стекла защитные многослойные.

ТУ 5923-076-04882451-98 Стекло защитное триплекс.

ТУ 21-0284461-071-95 Стекло многослойное повышенной прочности.

ТУ 5923-072-00284461-96, ТУ 5924-001-44616647-98 Стекло многослойное пулестойкое.

ТУ 5923-073-00284461-96 Стекло многослойное.

ТУ 5924-002-43928445-99 Стекло ударопрочное тонированное.

ТУ 5913-004-45392894-98 Стеклопанели с селективным покрытием.

ТУ 5923-001-17071027-96 Стекло безосколочное и полимерные пленки для нанесения на стекло.

ТУ 6-15-1320-94 Замазки универсальные.

ТУ 6-15-1392-93 Замазка рамная-У.

ТУ 6-15-1645-94 Замазка оконная.

ГОСТ 30778-2001 Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия.

… Стандарты и технические условия на стекло, стеклопакеты, стеклопанели, замазку, штапики, прокладки, профили, мастики и т.д., предусмотренные проектом.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

СН 428-74 Указания по проектированию, монтажу и эксплуатации конструкций из профильного стекла.

СН 481-75 Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов.

Производству стекольных работ должен предшествовать входной контроль оконного стекла, стеклопакетов, стеклоблоков, стеклопанелей и других изделий из стекла и комплектующих материалов и изделий, предусмотренных проектом, на соответствие их требованиям соответствующей нормативной документации.

Входной контроль материалов для производства стекольных работ должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, ППР, технологических карт. Порядок осуществления входного контроля должен быть регламентирован в документации системы качества, действующей в предприятии.

ГОСТ 111-2001 Стекло листовое. Технические условия

Данный стандарт распространяется на листовое стекло (далее - стекло), предназначенное для остекления светопрозрачных строительных конструкций, средств транспорта, мебели, а также изготовления стекол с покрытиями, зеркал, закаленных и многослойных стекол и других изделий строительного, технического и бытового назначения.

Стандарт не распространяется на стекло армированное, узорчатое, окрашенное в массе, стекло с покрытием и другие виды листовых стекол со специальными свойствами.

Листовое стекло - бесцветное, прозрачное натрий-кальций-силикатное стекло, изготавливаемое методами флоат или вертикального вытягивания без какой-либо дополнительной обработки поверхностей, имеющие вид плоских прямоугольных листов, толщина которых мала по отношению к длине и ширине.

Стекло твердых размеров - стекло, изготовленное и поставленное по спецификации потребителя.

Стекло свободных размеров - стекло, изготовленное и поставленное в заводском ассортименте размеров.

Стекло в соответствии с его оптическими искажениями и допускаемыми пороками подразделяют на марки М0, М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7.

Стекло в зависимости от категории размеров подразделяют на:

- стекло твердых размеров (ТР);

- стекло свободных размеров (СВР).

Номинальная толщина, предельные отклонения по толщине и разнотолщинность листа стекла (в мм) должны соответствовать указанным в нижеследующей таблице.

| Номинальная толщина | Предельные отклонения по толщине | Разнотолщинность не более |
| --- | --- | --- |
| 1,0 | ±0,1 | 0,05 |
| 1,5 |  |  |
| 2,0 | ±0,2 |  |
| 2,5 |  |  |
| 3,0 |  | 0,10 |
| 3,5 |  |  |
| 4,0 |  |  |
| 5,0 | ±0,3 |  |
| 6,0 |  | 0,20 |
| 7,0 |  |  |
| 8,0 | ±0,4 | 0,30 |
| 10,0 |  |  |
| 12,0 | ±0,6 | 0,40 |
| 15,0 |  |  |
| 19,0 | ±1,0 | 0,50 |
| 25,0 |  |  |

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготавливать стекло другой толщины, при этом предельные отклонения и разнотолщинность не должны превышать значений, приведенных в таблице для ближайшей меньшей толщины.

Предельные отклонения размеров по длине и ширине листа стекла (в мм) не должны превышать значений, указанных в нижеследующей таблице.

| Длина и ширина | Предельные отклонения по длине и ширине |
| --- | --- |
|  | ТР | СВР |
| До 1000 включ. | ±1,0 | ±5,0 |
| Св. 1000 до 3500 включ. | ±2,0 |  |
| Св. 3500 | ±4,0 |  |

Разность длин диагоналей листа стекла (в мм) не должны превышать значений, указанных в нижеследующей таблице.

| Длина диагоналей | Разность длин диагоналей |
| --- | --- |
|  | ТР | СВР |
| До 1000 включ. | 2 | 7 |
| Св. 1000 до 3500 включ. | 3 |  |
| Св. 3500 | 5 |  |

Отклонение от плоскостности листа стекла не должно быть более 0,1% длины наименьшей стороны.

Требования к отклонению от прямолинейности кромок и прямоугольности углов листа стекла при необходимости устанавливают в договорах на поставку или других документах, согласованных изготовителем и потребителем.

Условное обозначение стекла должно состоять из обозначения марки, категории размеров, длины, ширины, толщины стекла и обозначения данного стандарта.

Пример условного обозначения листового стекла марки М1 твердых размеров длиной 1800 мм, шириной 1200 мм, толщиной 4 мм:

Стекло листовое М1-ТР-180012004 ГОСТ 111-2001

То же, листового стекла марки М5 свободных размеров длиной 2000 мм, шириной 1500 мм, толщиной 6 мм:

Стекло листовое M5-CBP-200015006 ГОСТ 111-2001

Оптические искажения стекла должны соответствовать требованиям, указанным в нижеследующей таблице.

| Наименование показателя | Норма для стекла марок |
| --- | --- |
|  | М0 | М1 | М2 | МЗ | М4 | М5 | М6 | М7 |
| Оптические искажения, видимые в проходящем свете для стекла толщиной | Не допускается искажение полос экрана | Не нормируется |
|  | "зебра" | "кирпичная стена" |  |
|  | под углом, град. |  |
|  | менее или равным | более или равным | равным |  |
| до 2,5 мм | 45 | 40 | 35 | 30 | 45 | 60 | 90 |  |
| св. 2,5 мм | 45 | 40 | 35 | 30 |  |  |  |  |
| Оптические искажения, видимые в отраженном свете | Не допускаются отклонения показателя отраженного растра, мм, более | Не нормируется |
|  | 3 | 4 | 5 | 7 |  |

По количеству и размерам допускаемых пороков стекло должно соответствовать требованиям, указанным в нижеследующей таблице.

| Марка стекла | Общее количество допускаемых пороков размером более 0,5 мм на один лист стекла площадью, м | Размеры пороков, мм, не более |
| --- | --- | --- |
|  | до 1 | св. 1 до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 до 15 | св. 15 | локальные | линейные |
| М0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| М1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 |
| М2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 20 |
| МЗ | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | 30 |
| М4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 15 | 3 | 30 |
| М5 | 2 | 6 | 10 | 15 | 20 | 3 | 30 |
| М6 | 2 | 8 | 15 | 20 | 30 | 3 | 100 |
| М7 | Не нормируется | Не нормируется |
| 1. Разрушающие пороки не допускаются. 2. Количество пороков размером до 0,5 мм не нормируется, если расстояние между ними не менее 500 мм. Если расстояние менее 500 мм, количество этих пороков включается в общее количество допускаемых пороков. 3. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем устанавливать дополнительные требования к порокам в крае стекла. |

По своей природе и причине возникновения пороки делят на включения (пороки стекломассы), пороки формования, пороки, вызванные механическими повреждениями, и прочие пороки.

По характеру воздействия на стекло пороки делятся на разрушающие и неразрушающие.

Разрушающие пороки - трещины, посечки, а также другие виды пороков, сопровождающиеся трещинами и (или) посечками.

Неразрушающие пороки - любые виды пороков, не относящиеся к разрушающим.

По форме и размерам пороки делятся на локальные и линейные.

Локальные - пороки, имеющие примерно одинаковые размеры по разным направлениям.

Линейные - пороки, у которых один из линейных размеров значительно превышает другие.

При отнесении пороков к локальным или линейным принимают во внимание только их форму и размеры. Как правило, к локальным порокам относятся включения, сколы, выступы, отбитые углы, к линейным - царапины, потертости, трещины.

Классификация, термины и определения пороков листового стекла.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
|  | 1. Включения (пороки стекломассы) |
| Разрушающее включение | Включение в стекле, сопровождающееся трещинами (или) посечками |
| Не разрушающее включение | Включение в стекле, не сопровождающееся трещинами (или) посечками |
|  | 1.1 Газообразные включения |
| Пузырь | Полость в стекле различных размеров и формы |
| Закрытый пузырь | Пузырь, полость которого находится в толще стекла и не сообщается с внешней средой |
| Открытый пузырь | Пузырь, полость которого выходит на поверхность стекла и сообщается с внешней средой |
| Поверхностный пузырь | Пузырь, находящийся в непосредственной близости от поверхности стекла и сопровождающийся деформацией поверхностного слоя стекла |
| Капиллярный пузырь | Пузырь в виде капилляра, длина которого в десять или более раз превышает диаметр |
| Мошка | Пузырь, размеры которого не превышают 1 мм |
|  | 1.2 Кристаллические включения |
| Камень | Включения в стекле различных размеров, формы и цвета, имеющие кристаллическую структуру: продукт разрушения огнеупоров (огнеупорный камень, черная точка), непровар шихты (шихтный камень, черная точка), продукт кристаллизации стекла (рух), окалина |
|  | 1.3 Стекловидные включения |
| Свиль | Включение, имеющее стекловидную структуру, которое по химическому составу и физическим свойствам отличается от основного стекла |
| Внутренняя свиль | Свиль, находящаяся в толще стекла и не влияющая на качество поверхности |
| Поверхностная свиль | Свиль, находящаяся в непосредственной близости от поверхности стекла и сопровождающаяся деформацией поверхностного слоя стекла |
| Грубая свиль | Локальная свиль с выраженной поверхностью раздела, хорошо видимая невооруженным глазом |
| Нитевидная свиль | Свиль, имеющая форму четкой или нечеткой, резко ограниченной или с постепенным переходом в массу стекла нити или пучка нитей |
| Угловая свиль | Грубая свиль с отходящими от нее нитевидными свилями |
| Шлир | Поверхностная свиль в виде капли чужеродного стекла, сохранившей свою форму, бесцветная или слегка окрашенная |
|  | 2. Пороки формования |
| Отпечатки валков | Небольшие углубления на поверхности стекла, иногда сопровождающиеся налетом белого или серого цвета |
| Кованность | Мелкие деформации поверхности стекла в виде выпуклостей и вогнутостей, создающие непрерывный характерный искажающий рисунок в виде пятен, ряби различной интенсивности |
| Прилипшая крошка | Мелкие частицы стекла, приварившиеся к поверхности листа стекла |
| 3. Пороки, вызванные механическими повреждениями |
| Царапина | Острое механическое повреждение поверхности стекла в виде черты. В зависимости от ширины различают царапины грубые и волосные |
| Заполированная царапина | Царапина с размытыми (оплавленными) краями |
| Потертость | Механическое повреждение поверхности стекла в виде сплошной или прерывистой полосы, вызывающее ухудшение прозрачности |
| Скол | Нарушение геометрии листа стекла в виде углубления на торцевой поверхности |
| Выступ | Нарушение геометрии листа стекла в виде выступа на торцевой поверхности |
| Отбитый угол | Нарушение геометрии угла листа стекла, вызванное откалыванием части листа |
| Трещина | Нарушение целостности стекла, проходящее через всю толщину |
| Посечка | Нарушение целостности стекла, проходящее через всю толщину стекла и имеющее ограниченную длину |
| 4. Прочие пороки |
| Выщелачивание | Матовый налет или радужная окраска на поверхности стекла в виде пятен различной размеров и формы |
| Дросс | Налипание на поверхность стекла частиц оксидов олова |
| Блюм | Помутнение поверхности стекла голубоватого, серовато-белого, серовато-желтого и других оттенков после вторичной термообработки стекла |

Коэффициенты общего светопропускания бесцветного стекла должны быть не менее указанных в нижеследующей таблице.

| Характеристика поверхности листов стекла | Вид сетки | Размер ячейки сетки, мм | Коэффициент общего светопропускания бесцветного стекла |
| --- | --- | --- | --- |
| Обе поверхности гладкие (кованые) | Сварная с квадратными ячейками | 12,5 | 0,6 |
|  |  | 25 | 0,68 |
| Одна поверхность гладкая (кованая), другая - рифленая или узорчатая |  | 12,5 | 0,55 |
|  |  | 25 | 0,65 |
| Обе поверхности гладкие (кованые) | Крученая с шестиугольными ячейками | 20 и 25 | 0,68 |
| Одна поверхность гладкая (кованая), другая - рифленая или узорчатая |  |  | 0,65 |

Для армирования стекла должна применяться сварная сетка из стальной проволоки с защитным алюминиевым покрытием по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, или сварная сетка из стальной термически обработанной проволоки со светлой поверхностью по ГОСТ 3282-74* диаметром 0,450,60 мм. Проволока для этой сетки должна быть изготовлена из низкоуглеродистой стали марки Св-08 по ГОСТ 2246-70*.

Сварная сетка должна иметь квадратные ячейки размерами 12,5 и 25 мм.

Сетка должна быть расположена по всему листу на расстоянии не менее 1,5 мм от поверхности стекла.

Допускается вдоль одного или обоих краев листа свободная от сетки полоса шириной не более 15 мм.

Поставка листов стекла должна производиться по спецификации заказчика, при отсутствии спецификации - в заводском ассортименте.

Листы стекла в заводском ассортименте должны иметь размеры по длине и ширине кратные 25.

Листы стекла должны быть упакованы в контейнеры или дощатые ящики по ГОСТ 4295-80*.

В каждую камеру контейнера или в ящик должны быть установлены листы стекла одинаковых размеров.

Торцы листов стекла должны быть выровнены. Листы стекла устанавливают так, чтобы исключалась возможность их смещения.

Пространство между листами стекла и стенками ящика должно быть заполнено древесной стружкой по ГОСТ 5244-79* или другим уплотняющим материалом (гофрированным картоном, древесноволокнистой плитой и др.).

В каждый контейнер или ящик должен быть вложен ярлык, в котором указывают:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование и цвет стекла;

- размеры листов стекла, мм;

- количество листов стекла в шт. и м;

- номер упаковщика и дату упаковки;

- обозначение данного стандарта.

Правила маркировки контейнеров и ящиков должны соответствовать ГОСТ 14192-96.

Маркировка ящиков должна содержать предупредительные знаки, означающие "Осторожно, хрупкое", "Верх, не кантовать", "Боится сырости" и следующие данные:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- размеры листов стекла, мм;

- количество листов стекла в шт. и м;

- обозначение данного стандарта.

Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие листов стекла требованиям данного стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации, установленных данным стандартом, и сопровождать каждую партию листов стекла паспортом, в котором указывают:

- наименование или адрес предприятия-изготовителя;

- наименование и цвет стекла;

- количество контейнеров или ящиков;

- размеры листов стекла, мм;

- количество листов стекла, м;

- дату выдачи паспорта;

- обозначение данного стандарта.

Контейнеры или ящики с листами стекла транспортируют любым видом транспорта.

При транспортировании, погрузке и выгрузке стекла должны быть приняты меры, обеспечивающие его сохранность от механических повреждений.

Ящики с листами стекла при транспортировании должны быть защищены от атмосферных осадков.

При транспортировании контейнеры или ящики с листами стекла должны быть установлены торцами по направлению движения и закреплены так, чтобы была исключена возможность их передвижения и качания.

Ящики с листами стекла и распакованные листы должны храниться в сухих закрытых помещениях.

При хранении листы стекла должны быть установлены на пирамиды или стеллажи на резиновые, войлочные или деревянные подкладки, в наклонном положении, с углом наклона к вертикали 10-15°.

При хранении ящики с листами стекла также должны быть установлены в наклонном положении.

При установке стекла в переплете глубина заделки его должна быть не менее двухкратной толщины стекла, а зазор между переплетом и торцом стекла - не менее 5 мм.

Листы стекла должны быть закреплены по всему контуру эластичными уплотняющими прокладками. Непосредственный контакт стекла с переплетом не допускается.

Прижимные элементы должны обеспечивать равномерный зажим стекла по всему контуру.

ГОСТ 5533-86 Стекло листовое узорчатое. Технические условия

Данный стандарт распространяется на листовое узорчатое прокатное бесцветное и цветное стекло, имеющее по всей поверхности на одной или обеих сторонах узор.

Узорчатое стекло предназначается для заполнения световых проемов и устройства внутренних ограждений в зданиях и сооружениях различного назначения.

Поставки листов стекла должна производиться по спецификации заказчика, при отсутствии спецификации - в заводском ассортименте.

Интервал резки листов стекла должен быть:

10 мм - для листов стекла, поставляемых по спецификации заказчика;

100 мм - для листов стекла, поставляемых в заводском ассортименте.

Размеры листов стекла, мм, должны соответствовать указанным в нижеследующей таблице.

| Толщина | Отклонения размеров по толщине | Длина | Ширина | Отклонения размеров по длине и ширине для листов стекла поставляемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по спецификации заказчика | в заводском ассортименте |
| 3,5 | +0,4 -0,5 | От 600 до 1600 | От 400 до 1200 | ±2,0 ±2,5 | ±10 |
| 5,0 |  |  |  |  |  |
| 6,0 |  | От 1000 до 2500 | От 800 до 1600 | ±3,0 |  |
| 7,0 |  |  |  |  |  |

Листы стекла должны изготавливаться в соответствии с требованиями данного стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Листы стекла должны иметь прямоугольную форму. Разность длин диагоналей листов стекла 1-го сорта не должна превышать 5 мм, листов 2-го сорта - 7 мм.

Листы стекла должны иметь равномерную толщину. Разнотолщинность, т.е. разность между наибольшей и наименьшей толщиной одного и того же листа стекла не должна превышать 0,5 мм для листов толщиной 3,5 мм, а для листов толщиной 5, 6 и 7 мм - 0,7 мм.

Поверхность листов стекла не должна иметь радужных и матовых пятен и других следов выщелачивания.

Бесцветное стекло может иметь зеленоватый, голубоватый или желтоватый оттенок.

Цвет и рисунок узорчатой поверхности стекла должны соответствовать эталонам, утвержденным в установленном порядке.

Допускается по соглашению изготовителя с заказчиком поставка стекла переходных цветов.

Стекло должно быть отожжено. Величина остаточных внутренних напряжений бесцветного стекла не должна превышать 100 нм/см.

Качество отжига цветного стекла устанавливают пробной резкой. Стекло должно отламываться по линии реза не растрескиваясь.

По показателям внешнего вида (порокам) листы стекла должны удовлетворять требованиям, указанным в нижеследующей таблице.

Водостойкость стекла должна быть не ниже класса 4/98.

Стекло должно пропускать и рассеивать свет. Коэффициент общего светопропускания бесцветного стекла, имеющего узор на одной стороне листа - не менее 0,75, стекла, имеющего узор на обеих сторонах листа, - не менее 0,70 (данные справочные).

Листы стекла должны быть упакованы в контейнеры по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, или дощатые ящики по ГОСТ 4295-80*.

В каждую камеру контейнера или в ящик должны быть установлены листы стекла одинаковых размеров, одного цвета, узора и сорта.

Листы стекла должны быть переложены одиночными волокнами древесной стружки или другими прокладочными материалами.

Показатели внешнего вида стекла

| Наименование порока | Нормы ограничения на 1 м стекла |
| --- | --- |
|  | 1-го сорта | 2-го сорта |
| Пузыри закрытые размером до 1 мм включ. | Не нормируются |
|  | св. 1 до 3 мм включ. | Не допускаются более 6 шт. | Не нормируются |
|  | св. 3 до 6 мм включ. | Не допускаются | Не допускаются более 2 шт. |
| Пузыри открытые | Не допускаютcя |
| Инородные разрушающие включения | Не допускаются |
| Инородные неразрушающие включения (непроваренные частицы шихты, закристаллизовавшееся стекло, свиль узловая) размером, |  |  |
|  | Не допускаются в количестве более, шт. |
|  | до 1 мм включ. | 2 | 8 |
|  | св. 1 до 3 мм включ. | Не допускаются | Не допускаются более 3 шт. |
| Свили и шлиры, выходящие на поверхность листа стекла | Не допускаются |
| Посечки и царапины, видимые на расстоянии 1 м | Не допускаются |
| Щербины и сколы размером (в направлении от края к середине листа): |  |  |
|  | до 3 мм включ. | Не нормируются |
|  | Не допускаются на 1 пог. м в количестве |
|  | от 3 до 5 мм включ. | более 1 шт. | более 2 шт |
|  | от 5 до 8 мм включ. | Не допускаются | Не допускаются более 1 шт. на 1 пог. м |
| Отбитые углы размером (по биссектрисе): | Не допускаются в количестве более, шт |
|  | до 4 мм включ. | 1 | 2 |
| от 4 до 5 включ. | Не допускаются | Не допускаются более 1 шт. |
| Деформация узора, портящая внешний вид | Не допускается |
| Отсутствие узора | Не допускается |
| Неравномерность окраски (пятна, полосы) цветного стекла, видимая с расстояния 1 м | Не допускается | Допускается слабо выраженная |

Торцы листов стекла должны быть выровнены. Листы стекла устанавливают так, чтобы исключалась возможность их смещения.

Пространство между листами стекла и стенками ящика должно быть заполнено древесной стружкой по ГОСТ 5244-79* или другим уплотняющим материалом (гофрированным картоном, древесноволокнистой плитой и др.).

В каждый контейнер или ящик должен быть вложен ярлык, в котором указывают:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование, цвет и сорт стекла;

- размеры листов стекла, мм;

- количество листов стекла в шт. и м;

- номер упаковщика и дату упаковки;

- обозначение данного стандарта.

Правила маркировки контейнеров и ящиков должны соответствовать ГОСТ 14192-96.

Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию стекла документом о качестве установленной формы, в котором указывают:

- наименование или адрес предприятия-изготовителя и получателя;

- наименование, цвет и сорт стекла;

- количество контейнеров или ящиков;

- размеры листов стекла, мм;

- количество листов стекла, м;

- количество контейнеров или ящиков;

- обозначение данного стандарта.

Упакованное стекло транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта, утвержденными в установленном порядке.

При транспортировании контейнеры или ящики с листами стекла должны быть установлены торцами по направлению движения и закреплены так, чтобы была исключена возможность их передвижения и качания.

Ящики с листами стекла и распакованные листы должны храниться в сухих закрытых помещениях.

При хранении листы стекла должны быть установлены на пирамиды или стеллажи на резиновые, войлочные или деревянные подкладки, в наклонном положении, с углом наклона к вертикали 10-15°.

При хранении ящики с листами стекла также должны быть установлены в наклонном положении.

Классификация безопасного остекления

| Класс защиты стекла | Ударное тело | Высота падения, мм |
| --- | --- | --- |
| СМ1 | Мягкое | 300 |
| СМ2 |  | 450 |
| СМЗ |  | 1200 |
| СТ1 | Твердое | 300 |
| СТ2 |  | 450 |
| СТ3 |  | 1200 |

ГОСТ 30826-2001 Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия

Данный стандарт распространяется на плоское многослойное стекло с повышенными эксплуатационными характеристиками для защиты людей и ценностей, предназначенное для безопасного остекления светопрозрачных строительных конструкций (фасадного, структурного остекления, элементов горизонтального остекления, оконных и дверных блоков, витрин, полов и т.д.). Многослойное стекло может применяться для других целей в соответствии со своими техническими характеристиками.

Многослойное стекло представляет собой плоское изделие, состоящее из одного или нескольких листов неорганического стекла и пленочных или жидких полимерных и силикатных материалов, склеивающих и/или покрывающих стекла.

Для изготовления многослойных стекол используют листовые стекла, указанные в нижеследующей таблице.

| Наименование вида стекла | Нормативный документ | Марка стекла |
| --- | --- | --- |
| Листовое | ГОСТ 111 | М0, М1, М2 |
| Узорчатое | ГОСТ 5533 | У |
| Армированное | ГОСТ 7481 | А |
| Армированное полированное | НД | Ап |
| Окрашенное в массе | НД | Т |
| Упрочненное: |  |  |
| химически упрочненное | НД | X |
| закаленное | ГОСТ 30698 | 3 |
| Солнцезащитное | НД | С |
| Энергосберегающее: |  |  |
| с твердым покрытием | ГОСТ 30733 | К |
| с мягким покрытием | НД | И |
| Примечания: 1. Допускается по согласованию с потребителем применять другие виды листовых стекол, в том числе со специальными покрытиями по НД при условии, что многослойное стекло, изготовленное с их применением, отвечает требованиям данного стандарта. 2. НД - стандарты, технические условия, договора на поставку, утвержденные в установленном порядке. |

В случаях, когда в многослойном стекле, предназначенном для наружного остекления, применяют неупрочненное стекло, его коэффициент поглощения света должен быть не более 25%. Стекло с более высоким коэффициентом поглощения света должно быть упрочненным.

Для изготовления многослойных стекол применяют органическое стекло по ГОСТ 10667 (в качестве внутренних слоев), поливинил-бутиральную пленку по ГОСТ 9438 и другие полимерные и силикатные материалы по НД, которые могут отличаться по типу и составу материала, механическим и оптическим характеристикам.

Полимерные материалы должны быть разрешены к применению органами государственного санитарного надзора и иметь санитарно-эпидемиологические заключения.

Многослойное стекло в зависимости от назначения подразделяют на следующие виды:

- стойкое к механическим воздействиям:

|  | безопасное при эксплуатации (стойкое к удару мягким телом); стойкое к удару твердым телом; пулестойкое; взрывобезопасное; |  |
| --- | --- | --- |

- огнезащитное;

- шумозащитное;

- морозостойкое;

- многослойное со специальными свойствами (например, с защитой от радиопомех, биологической или информационной защитой, повышенной несущей способностью и др.).

Мгогослойное стекло, стойкое к механическим воздействиям, классифицируют в зависимости от вида воздействия, при этом:

- многослойное стекло, безопасное при эксплуатации, в зависимости от стойкости к удару мягким телом подразделяют на классы защиты СМ1-СМ4. Оно должно отвечать нижеприведенным требованиям;

| Класс защиты стекла | Высота падения мягкого тела (мешка), мм | Масса мешка, кг |
| --- | --- | --- |
| СМ1 | 300±30 | 45±1 |
| СМ2 | 700±30 |  |
| СМЗ | 1200±30 |  |
| СМ4 | 2000±30 |  |

-  многослойное стекло в зависимости от стойкости к удару твердыми предметами подразделяют на классы защиты: от пробивания Р1А-Р5А, от проникновения Р6В-Р8В. Эти стекла должны отвечать нижеприведенным требованиям;

| Класс защиты | Высота падения, мм | Энергия удара, Дж | Суммарное число ударов | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р1А* | 1500±20 | 60±5% | 3 | 4,108 |
| Р1А* | 1500±20 | 60±5% | 3 |  |
| Р1А* | 1500±20 | 60±5% | 3 |  |
| Р1А* | 1500±20 | 60±5% | 3 |  |
| Р1А* | 1500±20 | 60±5% | 3 |  |
| Р6В | - | - | От 30 до 50 включ. | 2,0±0,1 |
| Р7В | - | - | От 50 до 70 включ. |  |
| Р8В | - | - | Св. 70 |  |
| Примечания: 1. Испытание топором и молотком вводятся с 01.01.2004 г. 2. По требованию потребителя испытания многослойного стекла классов защиты Р4А и Р5А могут проводиться с высоты падения шара (9500±20) мм. В этом случае в протоколах испытаний делается соответствующая отметка. 3. Приведенные значения энергии удара - справочные. |

- многослойное взрывобезопасное стекло в зависимости от способности воспринимать предельную величину удельного импульса взрывной ударной волны (динамическую нагрузку ВУВ), воздействующего на остекление конструкций, находящихся в свободном пространстве, подразделяют на класс защиты К1-К14, приведенные вприложении Г к данному стандарту;

- многослойное пулестойкое стекло в зависимости от стойкости к воздействию определенных видов огнестрельного оружия и боеприпаса подразделяют на классы защиты П1-П6а, приведенные в приложении Д к данному стандарту.

Многослойное шумозащитное стекло в зависимости от снижения воздушного шума потока городского транспорта подразделяют на классы А-Д по ГОСТ 23166-99.

Многослойное огнезащитное стекло в зависимости от стойкости к воздействию огня подразделяют по времени (в минутах) наступления потери целостности (Е).

Многослойное стекло в зависимости от стойкости к воздействию отрицательных температур подразделяют по минимальной расчетной температуре эксплуатации, подтвержденной испытаниями на морозостойкость.

Многослойное стекло со специальными свойствами, согласованными между изготовителем и потребителем, должно отвечать требованиям, установленным в договоре на его изготовление (поставку).

Номинальные размеры многослойных стекол устанавливают в договоре на их изготовление (поставку).

Многослойные стекла сложной конфигурации изготавливают по рабочим чертежам или шаблонам, утвержденным в установленном порядке.

Номинальную толщину многослойного стекла, расположение, толщину и вид составляющих листов стекла устанавливают в конструкторской документации, договоре на их изготовление (поставку).

Предельные отклонения номинальной толщины многослойного стекла не должны превышать, мм:

±5 - при толщине стекла до 25 мм;

+1,5; -0,5 - при толщине стекла св. 25 до 40 мм;

+2,0; -0,5 - при толщине стекла св. 40 до 60 мм;

+3,0; -0,5 - при толщине стекла св. 60 мм.

Предельные отклонения многослойного стекла по длине и ширине не должны превышать значений, указанных в нижеследующей таблице.

| Номинальный размер по длине или ширине | Толщина многослойного стекла 12 | Толщина многослойного стекла >12 |
| --- | --- | --- |
|  |  | каждый лист стекла номинальной толщиной <6 | хотя бы один лист стекла толщиной 6 |
| До 1100 включ. | +2,0; -2,0 | +2,5; -2,0 | +3,5; -2,5 |
| От 1100 до 1500 включ. | +3,0; -2,0 | +3,5; -2,0 | +4,5; -3,0 |
| От 1500 до 2000 включ. | +3,0; -2,0 | +3,5; -2,0 | +5,0; -3,5 |
| Св. 2000 | +3,5; -2,5 | +5,0; -3,0 | +6,0; -4,0 |

Смещение составляющих листов стекла в многослойном стекле не должно превышать значений, указанных в нижеследующей таблице.

| Номинальный размер по длине или ширине | Максимальное допустимое смещение, мм, не более |
| --- | --- |
|  | базовая сторона | другие стороны |
| До 1000 включ. | 1,0 | 2,0 |
| От 1000 до 2000 включ. | 1,0 | 2,5 |
| Св. 2000 | 1,0 | 3,0 |
| Примечания: 1. Базовая сторона - сторона многоугольного стекла, на которую оно опирается при закреплении и эксплуатации. 2. Смещение по длине и ширине рассматривают отдельно. 3. Смещение не должно превышать предельные отклонения по длине и ширине. |

Отклонение от плоскостности листов стекла в многослойном стекле не должно превышать 0,001 длины наименьшей стороны для многослойного стекла толщиной 10 мм и 0,0015 - для стекла толщиной 10 мм при использовании листового стекла по ГОСТ 111. При использовании других видов стекол отклонение от плоскостности не должно превышать значений, установленных в НД на эти виды стекла. Допускается значение отклонений от плоскостности устанавливать в договоре на поставку.

Отклонение от прямолинейности кромок многослойного стекла не должно превышать предельные отклонения по длине и ширине.

Отклонение длин диагоналей многослойного стекла, имеющего прямоугольную форму, не должна превышать значений, указанных в нижеприведенной таблице.

| Длина диагоналей | Разность длин диагоналей, мм, не более |
| --- | --- |
| До 1300 мм включ. | 3 |
| Св. 1300 до 2300 мм включ. | 4 |
| Св. 2300 | 5 |

Многослойное стекло должно иметь ровные кромки и целые углы. Не допускаются незашлифованные сколы, выступы края стекла, поврежденные углы стекла.

Глубина зашлифованных сколов не должна превышать 2/3 толщины листового стекла.

Края многослойного стекла могут быть обработанными и необработанными. Рекомендуется использовать стекло со шлифованной кромкой (при применении закаленного стекла кромку обрабатывают до его закалки). Виды обработки края многослойного стекла указывают в договоре на их изготовление (поставку) в соответствии с приложением В к данному стандарту.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается применять заливку торцов (краев) многослойного стекла герметизирующим материалом по НД, разрешенным к применению органами государственного санитарного надзора. При этом устанавливают вид герметизирующего материала, толщину его слоя на торце и размеры выхода на плоскости наружных стекол.

Условное обозначение многослойного стекла должно состоять из обозначения его вида, длины, ширины, толщины и обозначения данного стандарта.

Пример условного обозначения многослойного стекла, стойкого к удару твердыми предметами, класса защиты Р1А, длиной 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 13 мм:

Стекло многослойное: Р1А-1500х800х13-ГОСТ 30826-2001

Пример условного обозначения многослойного пулестойкого стекла класса защиты П2, длиной 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 30 мм:

Стекло многослойное: П2-1500х800х30-ГОСТ 30826-2001

То же многослойного взрывобезопасного стекла класса защиты К1, длиной 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 20 мм:

Стекло многослойное: К1-1500х800х20-ГОСТ 30826-2001

То же многослойного стекла, стойкого к удару мягким телом, класса защиты СМЗ, огнезащитного со стойкостью к воздействию огня 15 мин (О15), длиной 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 15 мм:

Стекло многослойное: СМЗ-О15-1500x800x15-ГОСТ 30826-2001

Допускается по согласованию с потребителем в условном обозначении многослойного стекла указывать дополнительные сведения, расшифровку которых указывают в договоре на поставку.

В договоре на изготовление (поставку) многослойного стекла оговаривают требования к обработке края, расположение и вид составляющих листов стекла, морозостойкость, а также другие дополнительные требования по согласованию изготовителя с потребителем, предъявляемые к многослойному стеклу.

Количество допускаемых локальных пороков в рабочей зоне многослойного стекла в зависимости от их размеров и площади листа стекла должно соответствовать значениям, указанным в нижеследующей таблице.

| Число склеенных листов | Размер порока L, мм |
| --- | --- |
|  | 0,5<1,0 | 1,0<3,0 |
|  | для площади листа, м |
|  | Для всех размеров (площади) | 1,0 | 1,1-2,0 | 2,1-7,9 | 8,0 |
| 2 | Допускаются в несосредоточенном виде | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт./м | 1,2 шт./м |
| 3 |  | 2 шт. | 3 шт. | 1,5 шт./м | 1,8 шт./м |
| 4 |  | 3 шт. | 4 шт. | 2 шт./м | 2,4 шт./м |
| 5 |  | 4 шт. | 5 шт. | 2,5 шт./м | 3 шт./м |
| Примечания: 1. Пузыри и отлип не допускаются. Пороки размером менее 0,5 мм не нормируются, размером более 3 мм - не допускаются. 2. Сосредоточенность пороков не должна превышать: 4 порока и более, расположенных на расстоянии друг от друга не менее 200 мм. Это расстояние уменьшают до 180 мм, если многослойное стекло состоит из трех стекол; до 150 мм, если многослойное стекло состоит из четырех стекол; до 100 мм, если многослойное стекло состоит из пяти стекол и более. 3. Классификация, термины и определения пороков внешнего вида при ведены в ГОСТ 111 в приложении А данного стандарта. |

По количеству и размеру линейные пороки в рабочей зоне многослойного стекла должны соответствовать требованиям нижеприведенной таблицы.

| Площадь многослойного стекла, м | Количество пороков длиной, мм |
| --- | --- |
|  | от 3 до 10 | св. 10 до 30 |
| До 5 включ. | 1 | Не допускаются |
| Св. 5 до 8 включ. | 2 | 1 |
| Св. 8 | 3 | 2 |
| Примечания: 1. Пузыри и отлип не допускаются. Количество ворсинок длиной от 3 до 5 мм не должно превышать 10 шт. на 1 м. 2. Линейные пороки длиной до 3 мм не нормируются, свыше 30 мм - не допускаются. |

Локальные пороки - пороки, имеющие соотношение по наибольшей оси измерения к наименьшей менее 1:3 (например, пузыри, выколки, непрозрачные пятна, включения и др.).

Линейные пороки - пороки, имеющие соотношение по наибольшей оси измерения к наименьшей более 1:3 (например, царапины - грубые и волосные, просечки, ворсинки и др.).

Ворсинка - нитевидное включение в виде волоска в склеивающем слое.

Пузыри - заполненные газом полости как в стекле, так и в склеивающем слое.

Отлип - отслаивание склеивающего слоя от поверхности стекла или пленки.

Неразрушающие пороки многослойного стекла в краевой зоне не нормируются, кроме пузырей и отлипов, диаметр (наибольший размер) которых не должен превышать 10 мм. Ширину краевой зоны устанавливают в договоре (контракте, заказе) на изготовление стекла, исходя из технического решения узла крепления стекла в светопрозрачной конструкции (краевая зона многослойного стекла - часть поверхности стекла, закрываемая деталями строительных конструкций (например, раскладкой для крепления стекла) и невидимая при его эксплуатации).

Трещины и посечки не допускаются по всей площади стекла.

По согласованию изготовителя с потребителем с учетом назначения области применения конкретных видов стекол допускается устанавливать другие требования к порокам внешнего вида. Требования к нормам ограничения по порокам многослойного стекла с применением органического стекла устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем.

Многослойное стекло упаковывают в дощатые ящики по ГОСТ 4295-80*, контейнеры или другой вид тары - по НД. Пространство между многослойным стеклом и дном ящика или контейнера должно быть заполнено древесной стружкой по ГОСТ 5244-79* или другим уплотняющим материалом, обеспечивающими сохранность многослойного стекла.

При упаковывании многослойное стекло должно быть переложено бумагой, пробковыми прокладками по НД, гофрированным картоном по ГОСТ 7376-89 или другими упаковочными материалами, не содержащими царапающих включений.

________________

Действует ГОСТ Р 52901-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

По согласованию изготовителя с потребителем допускаются другие способы упаковки, обеспечивающие сохранность многослойного стекла.

Многослойное стекло должно иметь маркировку. На каждое многослойное стекло в нижнем углу рабочей зоны над базовой стороной наносят несмываемую маркировку, читаемую с атакуемой стороны, содержащую:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;

- месяц и две последние цифры года изготовления;

- условное обозначение многослойного стекла.

Допускается по согласованию с потребителем в маркировке многослойного стекла указывать дополнительные сведения, расшифровку которых указывают в договоре на изготовление (поставку), а также наносить маркировку в краевую зону стекла (при этом товарный знак предприятия-изготовителя и класс защиты должны быть указаны в рабочей зоне).

На каждую единицу тары должен быть прикреплен ярлык, в котором указывают:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение многослойного стекла;

- число многослойных стекол в шт.;

- сведения о сертификации;

- дату упаковки; номер упаковщика.

Транспортная маркировка должна быть произведена по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: "Хрупкое. Осторожно", "Верх", "Беречь от влаги".

Каждая партия многослойного стекла должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение многослойного стекла;

- число многослойных стекол в шт.;

- число ящиков, контейнеров и т.д. в шт.;

- сведения о сертификации;

- номер и дату выдачи документа.

Упакованное многослойное стекло транспортируют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, а размещение и крепление стекла в транспортных средствах - в соответствии с Техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными МПС. При транспортировании дощатые ящики должны устанавливаться вертикально, торцами по направлению движения транспорта и закреплены так, чтобы исключить возможность их перемещения и качания в процессе транспортирования.

Многослойное стекло должно храниться в закрытых сухих отапливаемых помещениях в распакованном виде в вертикальном положении под углом не более 15° к вертикали на специальных подставках, покрытых амортизирующим материалом.

При распаковывании транспортной тары, хранении многослойного стекла и в период его эксплуатации не допускаются взаимное касание стекол, а также касание стекол о твердые предметы.

При монтаже многослойного стекла и эксплуатации не допускается протирка стекол жесткой тканью и тканью, содержащей абразивные примеси, а также удары в торец.

При установке многослойного стекла в строительную конструкцию должна соблюдаться ориентация стекла в соответствии с проектной документацией. Глубина заделки должна быть не менее 15 мм и указывается в проектной документации на строительную конструкцию.

Между стеклом и рамкой строительной конструкции по всему периметру должна быть проложена эластомерная прокладка.

Прижимные элементы должны обеспечивать равномерный зажим многослойного стекла по всему периметру.

Многослойное стекло в зависимости от условий эксплуатации рассчитывают на выдерживаемые нагрузки в соответствии со строительными нормами и правилами по методикам, утвержденным в установленном порядке.

При монтаже стекла в конструкцию могут применяться опорные и дистанционные прокладки, материал, размеры и расположение которых определяют в документации на конструкцию.

Применение того или иного вида многослойного стекла устанавливают при проектировании строительных конструкций с учетом действующих строительных норм и правил, нагрузок, климатических условий.

Изготовитель должен гарантировать соответствие многослойного стекла требованиям данного стандарта при соблюдении требований упаковки, транспортирования, хранения, эксплуатации и монтажа, установленных данным стандартом, а также области их применения согласно действующим строительным нормам и правилам.

Гарантийный срок хранения - не более одного года со дня отгрузки многослойного стекла изготовителем.

Гарантийный срок многослойного стекла устанавливают в технической документации, но не менее пяти лет со дня отгрузки.

При установке стеклопакетов и их креплении не допускаются перекосы и чрезмерное "обжатие" стеклопакетов штапиками или накладками.

Полимерные уплотняющие прокладки и герметики должны иметь документы о санитарной безопасности, предусмотренные действующим законодательством и оформленные в установленном порядке.

При эксплуатации стеклопакетов температура воздуха внутри помещений рекомендуется не более +30 °С и относительная влажность - не более 60%. При большей влажности в помещении, а также при пиковых отрицательных температурах наружного воздуха, возможно временное образование конденсата на внутренней поверхности стеклопакета.

Стеклопакеты в алюминиевых переплетах следует устанавливать на опорных, фиксирующих и ограничительных подкладках.

Соприкосновение стеклопакетов с алюминиевыми элементами изделий не допускается.

Для уплотнения зазоров между остеклением и алюминиевыми элементами изделий должны применяться профилированные прокладки из морозостойкой резины или эластичных пластмасс, не вызывающих коррозии алюминиевых сплавов, указанные в стандартах или технических условиях на конкретные типы изделий.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ МОНТАЖЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ

а) Установить боковые прокладки

б) Установить стеклопакет, опорные и дистанционные прокладки

в) Установить боковыемпрокладки и штапики

г) Зазоры заполнить силиконовым герметиком

Поверхности стекол в стеклопакетах должны быть чистыми, без загрязнений и масляных пятен. Стеклопакеты должны иметь ровные кромки и целые углы. Щербление края стекла в стеклопакете, сколы, выступы края стекла, повреждение углов стекла не допускаются. Не допускается применять стеклопакеты, имеющие трещины или сколы в торцах, отслоения герметика. При монтаже стеклопакетов не должна нарушаться ориентация стеклопакетов (наружная сторона-внутренняя сторона, верх-низ), рекомендованная изготовителем.

Работы по уплотнению и герметизации стыков следует производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 5 °С (если нет других указаний) в условиях, исключающих увлажнение конструкций.

Вся конструкция после установки стеклопакета должна быть вертикальной, с допусками, не превышающими 1,5 мм на 1 м поверхности.

Температура воздуха в помещениях, остекленных стеклопакетами в зимний период строительства, должна быть не ниже +5 °С.

Прокладки следует устанавливать в пазы алюминиевых профилей, не применяя клей.

Для уплотнения зазоров между остеклением и стальными переплетами применяются резиновые профили.

При остеклении металлических и железобетонных переплетов металлические штапики необходимо устанавливать после укладки в фальц резиновых прокладок.

Монтаж стеклопакетов одновременно на нескольких ярусах (один над другим) не допускается.

Остекление конструкций профильным стеклом

Монтаж конструкций из профильного стекла должен осуществляться согласно требований проекта, Инструкции СН 428-74, ППР, технологической карты, схемы операционного контроля качества СМР и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Для окон в зависимости от климатических условий района строительства, а также температуры и влажности внутри помещений должно предусматриваться коробчатое или расположенное в один или два слоя швеллерное профильное стекло.

Для зенитных фонарей должно предусматриваться ребристое или швеллерное стекло. Перегородки проектируются из коробчатого, расположенного в два слоя швеллерного или ребристого стекла.

В окнах коробчатое стекло располагается вертикально или горизонтально, а швеллерное - только вертикально. Высота окон при горизонтальном расположении стекла должна быть не более 1,2 м.

В перегородках профильное стекло располагается вертикально.

Окна и перегородки из профильного стекла проектируются в один или несколько ярусов по высоте.

Жесткое соединение элементов профильного стекла с несущими или ограждающими конструкциями зданий, а также между собой не допускается.

В окнах и перегородках между профильным стеклом и верхним элементом, к которому оно крепится, должен предусматриваться зазор, превышающий на 10 мм величину расчетного прогиба верхнего элемента.

Ограждающие конструкции из профильного стекла проектируются в виде стеклопанелей. Допускается предусматривать поэлементную сборку конструкций из профильного стекла.

Стальные элементы обвязки и рамы стеклопанелей проектируются из холодногнутых профилей. Прогиб в плоскости остекления элементов, на которые опирается профильное стекло, должен быть не более 15 мм.

Профильное стекло в ограждающих конструкциях крепится металлическими уголками или деревянными штапиками.

Монтаж стеклопанелей и сборка их обвязок должны осуществляться в соответствии с проектом.

Стеклопанели крепятся к несущим конструкциям зданий с помощью связей, обеспечивающих независимость их деформаций.

Стыки между элементами профильного стекла в конструкциях окон должны быть уплотнены резиновыми прокладками с обязательной двухсторонней герметизацией их мастиками. При применении прокладок "Бутепрол" герметизация стыков не требуется.

Стыки между элементами профильного стекла в конструкциях перегородок, к которым не предъявляются требования герметичности, допускается уплотнять прокладками из поливинилхлорида, губчатой резины и других эластичных материалов без промазки их мастикой.

Профильное стекло должно поставляться с наклеенными на торцы резиновыми насадками в комплекте с уплотнительными прокладками и герметизирующими мастиками.

В рабочих чертежах и ППР может быть принят поэлементный способ сборки конструкций из профильного стекла и стеклопанелями.

В состав основных работ по поэлементной сборке ограждающих конструкций входит: подготовка элементов профильного стекла, установка их в проектное положение, герметизация стыков мастикой или герметиком.

В состав работ по остеклению оконных переплетов и перегородок входит (по ГЭСН 15-05-019 (020)):

- подготовка профильного стекла к установке;

- наклейка резиновых прокладок на профильное стекло;

- установка резиновых насадок на торцы профильного стекла;

- установка профильного стекла в переплеты с закреплением его и с герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.

Стыки между элементами профильного стекла с герметизацией их мастиками

1. Профильное стекло 2. Уплотнительная прокладка из резины. 3. Мастика

Стыки между элементами профильного стекла без их герметизации

1. Профильное стекло 2. Уплотнительная прокладка из резины.

Подготовка профильного стекла предусматривает его очистку, заготовку и наклейку уплотнительных прокладок, складирование элементов для последующей подачи к месту монтажа.

В теплый период года подготовка элементов профильного стекла выполняется под навесом, а в холодный - в закрытых помещениях при температуре не ниже +5 °С.

Перед наклейкой уплотнителей элементы профильного стекла раскладывают на столе-верстаке в положение "на ребро" и обезжиривают растворителем их боковую поверхность.

Прокладки из губчатой резины (гернитового шнура) протирают растворителем и наклеивают на одну из боковых поверхностей элементов. Для наклейки резиновых уплотнительных прокладок и насадок применяют 88-Н , для наклейки гернитовых и поливинилхлоридных прокладок - клей КН-2 или КН-3 (ГОСТ 24064-80) или другой, предусмотренный проектом. Прокладки из Бутэпрол-2 приклеивают, смачивая одну из поверхностей прокладок уайт-спиритом, после чего накладывают их на боковую поверхность профильного стекла, прижимая прокатным роликом.

Обезжиривание поверхности профильного стекла производят негорючими растворителями (четыреххлористый углерод и т.п.).

Поэлементную сборку конструкций из профильного стекла выполняют в следующей последовательности:

- устанавливают с неполной затяжкой верхние крепежные уголки;

- набирают в проем не более пяти элементов профильного стекла;

- устанавливают с неполной затяжкой нижние крепежные уголки;

- с помощью сжимов, закрепленных на обвязке, уплотняют стыки до проектной толщины;

- проверяют вертикальность установленных элементов профильного стекла;

- устанавливают на обвязке фиксаторы для временного закрепления набранных элементов в проектное положение;

- снимают сжимы и затягивают крепежные уголки.

Монтаж элементов профильного стекла на участках примыкания их к простенкам, колоннам, стойкам и т.д., где невозможна установка сжимов, производят без обжатия стыков. Стыки между профильным стеклом и простенком, колонной, стойкой уплотняют гернитом (ГОСТ 19177-81).

Стыки между элементами профильного стекла в конструкциях окон обязательно герметизируются с двух сторон мастиками. Для герметизации стыков применяется мастика "Бутепрол-2М" (ТУ 21-29-58-77) или тиоколовые мастики УТ-32, AM-0,5.

Герметизация стыков мастиками должна производиться при температуре не ниже +5 °С в условиях, исключающих их увлажнение.

Перед герметизацией мастикой стыки очищают, а затем обезжиривают растворителем.

Работы по сборке стеклопанелей производят в той же последовательности, что и при поэлементном заполнении проемов.

Установку стеклоблоков на растворе следует выполнять со строго постоянными горизонтальными и вертикальными стыками постоянной ширины в соответствии с проектом (стыки должны быть заполнены заподлицо с поверхностью стеклопакетов). Предельные отклонения - не более +10 мм по всей высоте.

Цементный раствор для приготовления обмазки должен состоять из портландцемента марки 400 и песка в соотношении 1:3 при водоцементном отношении 0,54 (рекомендации справочные).

Содержание SiO в песке должно быть не менее 98%, потери при прокаливании должны быть не более 0,5%. Гранулометрический состав песка должен соответствовать указанному в нижеследующей таблице.

| Размер ячеек сита, мм | 0,08 | 0,16 | 0,50 | 1,00 | 1,60 | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий остаток на сите, % | 96-100 | 86-93 | 62-72 | 28-38 | Не более 10 | Не более 0,5 |

Контроль качества стекольных работ

Стекло должно поступать на объект без трещин, нарезанное по размерам в комплекте с уплотнителями, герметиками и крепежными приборами.

Выполненные стекольные работы должны отвечать следующим требованиям:

- замазка после образования на поверхности твердой пленки не должна иметь трещин, отставать от поверхности стекла и фальца;

- обрез замазки в месте соприкосновения со стеклом должен быть ровным и параллельным кромке фальца, без выступающих крепежных приборов;

- наружные фаски штапиков должны плотно прилегать к внешней грани фальцев, не выступая за их пределы и не образуя впадин;

- штапики, установленные на стекольной замазке, должны быть прочно соединены между собой и с фальцем переплета; на резиновых прокладках - прокладки должны быть плотно защемлены стеклом и плотно прилегать к поверхности фальца, стекла и штапиков, не выступая над гранью штапика, не иметь трещин и разрывов;

- резиновые профили при применении любых крепежных приборов должны быть плотно прижаты к стеклу и пазу фальца, крепежные приборы соответствовать проектным и плотно запасованы в пазах фальца.

Стеклоблоки, установленные на растворе, должны иметь ровные, строго вертикальные и горизонтальные швы одинаковой ширины, заполненные заподлицо с поверхностью стеклопакетов (предельные отклонения - +10 мм по всей высоте).

Вся конструкция после установки стеклопакета должна быть вертикальной, с допусками, не превышающими 2 мм на 1 м поверхности.

Поверхность стекол и стеклоконструкций должна быть без трещин, выколов, пробоин, без следов замазки, раствора, краски, жировых пятен и т.п.

Приемка стекольных работ должна осуществляться путем технического осмотра выполненных работ и подтверждаться актом сдачи-приемки, включающим в себя гарантийные обязательства производителя работ.