ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

Ремонт, перепрофилирование и выравнивание бетонных и каменных конструкций с использованием раствора на основе сухой смеси EMACO Nanocrete R2 (ЭМАКО Нанокрит R2)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на ремонт, перепрофилирование и выравнивание бетонных и каменных конструкций с помощью сухой смеси EMACO Nanocrete R2 (ЭМАКО Нанокрит R2).

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Материал Emaco Nanocrete R2 предназначен для восстановления первоначальной геометрии частей бетонных конструкций, например, таких как:

углы и кромки балконов;

фасады зданий;

блоки парапетов;

сборные железобетонные конструкции;

кромки балок в жилых и общественных зданиях;

ступени лестниц (не подверженных интенсивной нагрузке).

Рис.1. Дефекты конструкций

Материал Emaco Nanocrete R2 идеально подходит для быстрых ремонтных работ всех видов с толщиной слоя до 100 мм, а также в случаях, когда необходимо произвести быстрые работы по нанесению покрытия на ремонтный материал (нанесение слоя краски на материал Emaco Nanocrete R2 возможно уже по прошествии 4 часов при температуре +20 °С). Материал Emaco Nanocrete R2 может применяться и в качестве косметической шпаклевки для выравнивания больших площадей в эстетических целях (например, перед нанесением слоя краски) с толщиной слоя от З мм.

Материал Emaco Nanocrete R2 может применяться внутри и снаружи помещения, на вертикальных и горизонтальных площадях, а также на потолочных поверхностях, при сухой и влажной окружающей среде.

Универсальная, фиброармированная, быстросхватывающаяся сухая смесь тиксотропного типа. Толщина слоя от 3 до 100 мм.

Рис.2. Emaco Nanocrete R2 - сухая смесь на основе специальных цементов, оптимально подобранных кварцевых песков и легких заполнителей, а также волокон (фибры), полимеров и добавок

Emaco Nanocrete R2 является однокомпонентным, модифицированным полимерами, универсальным, быстросхватывающимся материалом, предназначенным для ремонта, перепрофилирования и выравнивания бетонных и каменных конструкций. Emaco Nanocrete R2 - готовая к применению сухая смесь на основе специальных цементов, оптимально подобранных кварцевых песков и легких заполнителей, а также волокон (фибры), полимеров и добавок. Это позволяет получить универсальные свойства при нанесении и одновременно препятствует образованию трещин и усадке.

При смешивании с водой получается раствор для самого разнообразного применения при очень удобном его нанесении толщиной слоя от 3 до 100 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Материал Emaco Nanocrete R2 разработан на основе нанотехнологии, что позволяет наносить слои от 3 до 100 мм с гарантированным отсутствием трещин;

отличные технологические свойства материала и возможность работы методом шпаклевания;

пластичная кремообразная консистенция, и при этом высокая прочность;

возможность нанесения слоев большой толщины (до 100 мм на горизонтальных и вертикальных и до 80 мм при использовании материала на потолочных поверхностях);

минимальная толщина слоя составляет лишь 3 мм, поэтому материал идеален для применения в качестве косметической и выравнивающей шпаклевки;

идеально подходит для перепрофилирования углов и кромок без использования опалубки;

возможность варьирования: шпаклевка и ремонтный раствор в одном продукте;

по прошествии 4 часов возможно нанесение слоя краски или защитного покрытия;

низкий модуль упругости, что позволяет наносить слои различной толщины без возникновения напряжений;

малое содержание хроматов (Cr [объём]<2 частей на миллион частей) делает материал экологически безопасным;

не содержит хлоридов.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Предварительная подготовка основания:

Бетон

Основание должно быть чистым, прочным и способным нести нагрузку. Особо плотные, гладкие основания и не способные нести нагрузку слои (например, загрязнения, старые покрытия, пленкообразующие материалы, водоотталкивающие материалы или цементное молочко), а также поврежденные бетонные поверхности должны быть предварительно обработаны соответствующими методами, например, с помощью пескоструйной или водоструйной установки. Основание должно быть шероховатым, т.е. заполнитель должен быть отчетливо виден.

Оконтурить участки ремонта на глубину не менее 3 мм.

Предварительно обработанное основание необходимо увлажнять в течение 24 часов. Если по каким-либо причинам это осуществить не удается, то, как минимум, в течение 2 часов перед нанесением раствора Emaco Nanocrete R2 основание необходимо в достаточной степени увлажнить и сохранять во влажном состоянии. Поверхность должна быть влажной, но при этом следует избегать образования луж.

Предварительно подготовленное основание:

Стальная арматура

Необходимо удалить все продукты коррозии с бетонного основания, а также со стальной арматуры с помощью пескоструйной установки. Для длительной защиты арматуры от коррозии необходимо нанести материал Emaco Nanocrete АР.

Нанесение грунтовки на бетон

Для улучшения сцепления рекомендуется нанесение грунтовочного слоя из Emaco Nanocrete АР или Emaco Nanocrete R2. Смешать материал Emaco Nanocrete АР или Emaco Nanocrete R2 с водой до пластичной консистенции и нанести его с помощью кисти на слегка влажное основание. Следует наносить грунтовочный слой такой толщины, который можно быстро покрыть раствором при существующих условиях. В любом случае необходимо избегать высыхания грунтовочного слоя.

Смешивание

Материал Emaco Nanocrete R2 следует перемешивать в смесителе с водой в течение примерно 3 минут до образования однородной, густо-пластичной массы без комков, (для небольшого количества следует использовать перфоратор или низкооборотную дрель со спиральной насадкой).

Дать раствору отстояться в течение примерно 2-3 минут, а затем еще раз перемешать. При необходимости для получения желаемой консистенции можно добавить еще немного воды, однако, не следует превышать максимальное количество воды. Количество воды затворения: примерно 3,5-4,0 л на мешок 20 кг (в зависимости от желаемой консистенции). Раствор для конструкционного ремонта должен быть несколько жестче, а для отделочных работ - несколько пластичнее.

Нанесение раствора

Температура основания и внешней среды во время обработки и в течение последующих 24 часов должна быть минимум +5 °С, но не выше, чем +30 °С.

Механическое нанесение:

Первоначально необходимо набрызгать тонкий контактный слой на подготовленное и слегка влажное основание, а затем постепенно нанести желаемую толщину слоя.

Ручное нанесение:

Первоначально следует нанести тонкий шпаклевочный слой смешанного раствора на подготовленное и слегка влажное основание. В качестве альтернативы можно наносить грунтовочный слой из материала Emaco Nanocrete R2 или Emaco Nanocrete АР (как было указано выше).

Рис.3. Нанесение раствора Emaco Nanocrete R2

Рис.4. Нанесение раствора Emaco Nanocrete R2

Последующее нанесение производится свежим материалом на свежий материал с толщиной слоя от 3 до 100 мм.

После начального схватывания раствора (при 20 °С примерно через 45-60 минут после обработки) можно начинать затирку раствора (например, пластиковым или деревянным терком).

Очистка рабочего инструмента

Инструмент следует очистить водой непосредственно после использования. В случае затвердевания материала возможна только механическая очистка путём соскабливания.

Нанесение последующих покрытий

При температуре +20 °С на материал Emaco Nanocrete R2, как правило, уже через 4 часа могут наноситься системы защиты поверхностей серии MASTERSEAL, водоотталкивающие покрытия и покрытия, препятствующие нанесению граффити.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

запрещается применять материал Emaco Nanocrete R2 при температуре ниже +5 °С и выше +30 °С;

запрещается добавлять цемент, песок или другие компоненты, изменяющие свойства материала;

запрещается разбавлять водой раствор, в котором начался процесс схватывания.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Emaco Nanocrete R2

| Свойства | Показатель |
| --- | --- |
| Внешний вид | Серый, порошкообразный |
| Максимальная фракция | 1,0 мм |
| Толщина слоя на (вертикальной/горизонтальной) поверхности минимальная | 3мм |
| максимальная | 100 мм |
| на потолочной поверхности до | 80 мм |
| Плотность свежего раствора | Примерно 1,8 г/см |
| Количество воды затворения на 20 кг мешок | Примерно 3,5-4,0 л |
| Время обработки (время жизни раствора)* Сроки схватывания | 30-45 мин |
| Начало | 45-75 мин |
| Конец | 60-120 мин |
| Температура применения (основания и внешняя среда) | от +5 °С до +30 °С |
| Прочность на сжатие |  |
| - через 1 сутки | 10 МПа |
| - через 7 суток | 20 МПа |
| - через 28 суток | 25 МПа |
| Прочность сцепления с бетоном (28 суток)** | >0,8 МПа |

________________

* При температуре 21 °С ±2 °С и относительной влажности воздуха 60% ±10%. Более высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.

** Методика испытаний по стандарту EN1542

Материал Emaco Nanocrete R2 поставляется в мешках по 20 кг.

Рис.5. Emaco Nanocrete R2 поставляется в мешках по 20 кг

Гарантийный срок годности 12 месяцев в закрытой, неповрежденной оригинальной упаковке. Хранить в сухом и прохладном месте.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

При применении материала Emaco Nanocrete R2 необходимо соблюдать общеизвестные меры безопасности, которые действуют при работе с химической продукцией. После окончания или прерывания работ следует тщательно вымыть руки.

Материал Emaco Nanocrete R2 содержит цемент. При соприкосновении с водой происходит щелочная реакция. В связи с этим возможно раздражение кожи или химические ожоги слизистых оболочек глаз, поэтому следует избегать длительного контакта с материалом. При соприкосновении с глазами, необходимо немедленно тщательно промыть их водой, после чего обратиться к врачу.

При соприкосновении с кожей необходимо немедленно снять загрязненную одежду и вымыть кожу большим количеством воды с мылом. Следует использовать соответствующие защитные перчатки (например, хлопчатобумажные перчатки, пропитанные нитрилом). При попадании внутрь следует немедленно проконсультироваться с врачом, предоставив информацию о свойствах материала. Хранить в недоступном для детей месте.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Примерно 1,8 кг свежего раствора на 1 м при толщине слоя 1 мм (примерно 1,5 кг сухой смеси на 1 м при 1 мм толщины слоя). Из одного мешка 20 кг материала Emaco Nanocrete R2 при смешивании с водой образуется примерно 11 литров свежего раствора. Эти данные являются ориентировочными. Точный расход зависит от многих факторов и может быть рассчитан только на месте производства работ методом пробного применения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен
по авторскому материалу:
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011