ВСН 67-157-80
-----------------------------
Минтяжстрой СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ 
по применению легких мелкозернистых поризованных бетонов в полах жилых, общественных и вспомогательных зданий

Дата введения 1980-12-01

ВНЕСЕНА Центральным проектно-технологическим институтом строительного производства "Оргтяжстрой" Минтяжстроя СССР

УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР от 14.10.1980 г. N 166

ВЗАМЕН ВСН 67-157-77

"Инструкция по применению легких мелкозернистых поризованных бетонов в полах жилых, общественных и вспомогательных зданий" ВСН 67-157-80 разработана Центральным проектно-технологическим институтом строительного производства "Оргтяжстрой " Минтяжстроя СССР (инженеры В.И.Пилипенко, Н.Х.Нестерова, В.А.Маркович, кандидат техн. наук B.C.Уваров), трестом "Оргтехстрой" Главсевкавстроя (инженep H.H.Борисов), Центральной строительной лабораторией Главсевкавстроя (инженеры Л.В.Никонова, Л.С.Толстопятова, Н.К.Яненко), ЦНИИЭПжилища Госгражданстроя (кандидаты техн. наук В.А.Беркович, М.А.Хромов), Ростовским ПромстройНИИпроектом (кандидат техн. наук Л.И.Окулова), Ростовским научно-исследовательским институтом Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова (кандидат техн. наук B.C.Axaнов), институтом "Ростовгражданпроект" (инженеры М.C.Кюриньян, С.Н.Валиков).

"Инструкция по применению легких мелкозернистых поризованных бетонов в полах жилых, общественных и вспомогательных зданий" ВСН 67-157-80 согласована ЦНИИпромзданий Госстроя СССР.

С вводом в действие настоящей Инструкции утрачивает силу ВСН 67-157-77.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования настоящей Инструкции должны соблюдаться при приготовлении в построечных условиях поризованных бетонных смесей, их транспортировании и устройстве из них элементов полов жилых, общественных и вспомогательных зданий.

1.2. Легкие мелкозернистые поризованные бетонные смеси, применяемые для устройства элементов полов, приготовливаются из цементного вяжущего, мелкого заполнителя (песка), воды и специальных добавок. Составы бетонов, предусмотренные в настоящей Инструкции, обеспечивают наименьший расход цемента, необходимую подвижность смесей для их транспортирования растворонасосами к месту укладки, удобоукладываемость и равномерное вспучивание в элементах полов. Физико-механические показатели поризованных бетонов должны соответствовать данным табл.1.

Таблица 1

Физико-механические показатели поризованных бетонов

| Марка бетона | Объемная масса в высушенном до постоянной массы состоянии, кг/м, не более | Коэффициент теплопроводности __ккал__ (м час °С) не более | Удельная теплоемкость __ккал__ (кг °С) не более |
| --- | --- | --- | --- |
| М 10 | .....* | 0,12 | 0,23 |
| М 50 | 1200 | 0,34 | 0,24 |
| М 75 | 1400 | 0,52 | 0,28 |
| М 100 | 1500 | 0,55 | 0,28 |

__________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

1.3. Поризованные бетоны с показателями, соответствующими табл.1, применяются для устройства элементов полов, предусмотренных табл.2 настоящей Инструкции. Поризованный бетон М 10 может быть использован в качестве теплоизоляционного слоя в полах, устраиваемых на перекрытиях над неотапливаемыми подвальными помещениями. Толщина теплоизоляционного слоя устанавливается расчетом.

Таблица 2

| NN детали | Тип покрытия по СНиП II-В.8-71 | Схема | Элементы пола |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П-19 поливинилацетатные мастичные | НА ГРУНТЕ | 1 - покрытие 2 - стяжка из поризованного бетона М 75 3 - подстилающий слой из бетона |
| 2 | П-67 из штучного паркета |  | 1 - покрытие с прослойкой 2 - стяжка из поризованного бетона М 100 3 - подстилающий слой из бетона |
| 3 | П-69 из мозаичного наборного паркета |  |  |
| 4 | П-71 из линолеума |  | 1 - покрытие с прослойкой 2 - стяжка из поризованного бетона М 50 3 - подстилающий слой из бетона |
| 5 | П-72 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 6 | П-73 из поливинилхлоридных плит |  |  |
| 7 | П-76 из линолеума |  | 1 - покрытие с прослойкой 2 - стяжка из поризованного бетона М 75 3 - подстилающий слой из бетона |
| 8 | П-77 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 9 | П-78 из поливинилхлоридных плит |  |  |
| 10 | П-80 из кумароновых плит |  |  |
| НА ПЕРЕКРЫТИИ НАД НЕОТАПЛИВАЕМЫМ ПОДВАЛЬНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ |
| 11 | П-19 поливинилацетатные мастичные |  | 1 - покрытие 2- стяжка из поризованного бетона М 75 по водонепроницаемой бумаге - 1 слой 3 - теплоизоляционный слой по проекту 4 - ж/б плита перекрытия |
| 12 | П-67 из штучного паркета |  | 1 - покрытие с прослойкой 2 - стяжка из поризованного бетона М 100 по водонепроницаемой бумаге - 1 слой 3 - теплоизоляционный слой по проекту 4 - ж/б плита перекрытия |
| 13 | П-69 из мозаичного наборного паркета |  |  |
| 14 | П-71 из линолеума |  | 1 - покрытие с прослойкой 2 - стяжка из поризованного бетона М 50 3 - теплоизоляционный слой по проекту 4 - ж/б плита перекрытия |
| 15 | П-72 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 16 | П-73 из поливинилхлоридных плит |  |  |
| 17 | П-76 из линолеума |  | 1 - покрытие с прослойкой 2 - стяжка из поризованного бетона М 75 3 - теплоизоляционный слой по проекту 4 - ж/б плита перекрытия |
| 18 | П-77 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 19 | П-78 из поливинилхлоридных плит |  |  |
| 20 | П-80 из кумароновых плит |  |  |
| НА МЕЖДУЭТАЖНОМ ПЕРЕКРЫТИИ |
| 21 | П-18 поливинилацетатные мастичные |  | 1 - покрытие 2 - стяжка из цементно-песчаного раствора М 150 3 - слой из поризованного бетона М 10 4 - ж/б плита перекрытия |
| 22 | П-19 поливинилацетатные мастичные |  | 1 - покрытие 2 - стяжка из цементно-песчаного раствора М 75 3 - слой из поризованного бетона М 10 4 - ж/б плиты перекрытия |
| 23 | П-41 из мозаичных плит |  | 1 - покрытие с прослойкой 2 - стяжка из цементно-песчаного раствора М 150 3 - слой из поризованного бетона М 10 4 - ж/б плита перекрытия |
| 24 | П-43 из керамических плит |  |  |
| 25 | П-44 из керамических плит для мозаичных полов |  |  |
| 26 | П-67 из штучного паркета |  | 1 - покрытие с прослойкой 2 - стяжка из поризованного бетона М 100 3 - слой из поризованного бетона М 10 4 - ж/б плита перекрытия |
| 27 | П-69 из мозаичного наборного паркета |  |  |
| 28 | П-71 из линолеума |  | 1 - покрытие с прослойкой 2 - стяжка из поризованного бетона М 50 3 - слой из поризованного бетона М 10 4 - ж/б плита перекрытия |
| 29 | П-72 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 30 | П-73 из поливинилхлоридных плит |  |  |
| 31 | П-76 из линолеума |  | 1 - покрытие с прослойкой 2 - стяжка из поризованного бетона М 75 3 - слой из поризованного бетона М 10 4 - ж/б плиты перекрытия |
| 32 | П-77 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 33 | П-78 из поливинилхлоридных плит |  |  |
| 34 | П-80 из кумароновых плит |  |  |
| 35 | П-81 из линолеума |  | 1 - покрытие с прослойкой 2 - стяжка из цементно-песчаного раствора М 150 3 - слой из поризованного бетона М 10 4 - ж/б плита перекрытия |
| 36 | П-82 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 37 | П-83 из поливинилхлоридных плит |  |  |
| 38 | П-85 из кумароновых плит |  |  |
| 39 | П-71 из линолеума |  | 1 - покрытие с прослойкой 2 - сборная стяжка из ДВП с прослойкой 3 - слой из поризованного бетона М 50 4 - ж/б плита перекрытия |
| 40 | П-72 из линолеума на синтетическом каучуке |  |  |
| 41 | П-73 из поливинилхлоридных плит |  |  |

1.4. Детали полов должны соответствовать табл.2, назначаться с учетом требований СНиП II-В.8-71 по табл.3 Инструкции и применяться в помещениях с нормативными равномерно распределенными нагрузками на полы - не более 400 кг/м или сосредоточенными - не более 200 кг.

Таблица 3

Назначение деталей полов

| Помещения | Номер детали пола |
| --- | --- |
|  | на грунте | на перекрытии |
|  |  | над неотапливаемым подвальным помещением | междуэтажном |
| Жилые комнаты в квартирах, общежитиях, интернатах, санаториях, домах отдыха; | 2-6 | 12-15 | 25-30 |
| кабинеты врачей, процедурные, перевязочные; |  |  |  |
| палаты в больницах, санаториях, домах отдыха; |  |  |  |
| кабинеты в поликлиниках, амбулаториях; |  |  |  |
| детские помещения и коридоры в детских садах-яслях |  |  |  |
| Рабочие комнаты и кабинеты административных зданий, контор, конструкторских бюро, другие комнаты; | 1-10 | 11-20 | 26-34, 39-41 |
| аудитории, классы, лаборатории, преподавательские комнаты учебных заведений; |  |  |  |
| залы спортивные, актовые, зрительные, читальные и другие; |  |  |  |
| зоны хранения верхней одежды в гардеробных. |  |  |  |
| Коридоры квартирных домов, общежитий, интернатов, гостиниц, общественных зданий и фойе зрелищных предприятий, удаленные от наружных дверей зданий более чем на 20 м | 1-10 | 11-20 | 21-22, 26-41 |
| Торговые залы магазинов и предприятий общественного питания, удаленные от наружных дверей более чем на 20 м, а также расположенные на втором и последующих этажах |  |  | 23-27 |
| Вестибюли, свободная площадь перед барьером в гардеробных, коридоры общежитий, интернатов, общественных зданий, расположенных на расстоянии менее 20 м от наружных дверей зданий |  |  | 23-25 |
| помещения подготовки продовольственных товаров в магазинах |  |  |  |
| Кухни жилых зданий | 1.4-10 | 11.14-20 | 21, 22, 28-41 |

1.5. Устройство элементов полов из поризованных бетонов не допускается в помещениях с длительным воздействием воды и агрессивных жидкостей. Детали полов 1.4-11, 14-22, 28-41 допускается использовать в помещениях с интенсивностью движения пешеходов, не превышающей 500 человек в сутки на 1 м ширины прохода.

2. МАТЕРИАЛЫ

2.1. Для приготовления легких мелкозернистых поризованных бетонов применяются материалы, отвечающие требованиям:

вяжущее - портландцемент не ниже М 400 - ГОСТ 10178-76*;

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 10178-85. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

заполнитель - песок для строительных работ - ГОСТ 8736-77*;

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 8736-93. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

газообразующая добавка - алюминиевая пудра марки ПАП-1 - ГОСТ 5494-71*;

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 5494-95. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

поверхностно-активное вещество (ПАВ) - мыло "Прогресс" - ТУ 33-10719-77 (допускается использовать другие нейтральные мыла);

добавка, интенсифицирующая процесс газообразования и регулирующая сроки схватывания - натрий сернокислый - ГОСТ 6318-77;

вода - ГОСТ 4797-69.

Применение других материалов без согласования с органами Госсаннадзора запрещается.

2.2. Алюминиевую пудру следует применять в виде водной суспензии, приготавливаемой из алюминиевой гидрофильной пасты заводского производства. Приготовление гидрофильной пасты в построечных условиях допускается при выполнении следующих требований:

алюминиевую пудру необходимо смешивать с водной эмульсией жидкого мыла в соотношении по массе 1:1. Смешивание производится в течение 2-3 мин в мешалках с частотой вращения вала от 20 до 30 об/мин;

водная эмульсия жидкого мыла приготавливается в соотношении по масса ПАВ и воды от 1:10 до 1:15.

2.3. Водно-алюминиевая суспензия приготавливается в суспензаторах с частотой вращения вала от 600 до 700 об/мин. В суспензатор загружают алюминиевую гидрофильную пасту и воду в соотношении по массе 1:15 и перемешивают до получения однородного состава.

2.4. Натрий сернокислый и СДБ используются в виде водных растворов 5 и 10% концентрации, соответственно приготавливаемых в емкостях растворением исходного материала в воде (температура воды от 40 до 70 °С).

3. ПОДБОР СОСТАВА БЕТОНА

3.1. Подбор состава бетона производится строительной лабораторией в соответствии с требованиями п.п. от 4.1 до 4.12 СН 277-70* в следующей последовательности:

________________

* На территории Российской Федерации действуют СН 277-80., здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

выбор материалов для приготовления бетона;

расчет и подбор состава для опытных замесов;

приготовление опытных замесов, испытание контрольных образцов, обработка полученных результатов и подбор рабочего состава;

проверка рабочего состава бетона в производственных условиях и его уточнение в случае необходимости.

3.2. Материалы, используемые для подбора состава бетона, должны удовлетворять требованиям раздела 2 настоящей Инструкции.

3.3. Расход цемента и песка для опытных замесов определяется расчетным способом или назначается по табл.4.

Таблица 4

Расход материалов на 1 м поризованных бетонов

| Наименование материалов | Единица измерения | Объемная масса поризованного бетона, кг/м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 800 | 1200 | 1400 | 1500 |
| Портландцемент М 500 | кг | 370 | 420 | 450 | 480 |
| Песок | кг | 370 | 735 | 900 | 960 |
| Вода | л | 260-290 | 330-350 | 350-380 | 375-400 |
| Алюминиевая пудра ПАП-1 | кг | 0,8 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
| Натрий сернокислый | кг | 5-6 | 4 | 3,5 | 3 |

3.4. Расход цемента определяется по формуле:

(1)

где:  - расход цемента, кг;

- объемная масса поризованного бетона в высушенном до постоянной массы состоянии, кг/м;

- коэффициент, учитывающий гидратную воду (принимается по табл.5);

- отношение заполнителя к вяжущему по весу (принимается по табл.5);

- объем бетонной смеси, м.

Таблица 5

Величина показателей  и

| Наименование показателей | Объемная масса поризованного бетона, кг/м |
| --- | --- |
|  | 800 | 1200 | 1400 | 1500 |
| Коэффициент, учитывающий гидратную воду, - | 1,05 | 1,03 | 1,035 | 1,04 |
| Отношение заполнителя к вяжущему по весу - | 1-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 |

3.5. Расход песка на 1 м поризованного бетона определяется по формуле:

,                                                (2)

где  - расход песка, кг.

3.6. Расход алюминиевой пудры, натрия сернокислого (в расчете на сухое вещество) и воды на 1 мпоризованного бетона принимается по табл.4. Расход воды в ней приведен с учетом воды, вносимой с добавками.

3.7. Из приготовленных опытных замесов изготавливаются и испытываются лабораторные образцы (определяется объемная масса свежевспученной бетонной смеси, величина вспучивания, марка бетона и его объемная масса в высушенном до постоянной массы состоянии). При соответствии результатов испытаний лабораторных образцов бетона показателям табл.1 Инструкции состав выдается в производство. По результатам испытаний может производиться уточнение состава смеси.

3.8. При несоответствии результатов лабораторных испытаний требуемым показателям производится уточнение состава бетонных смесей. Состав смесей, выданный в производство, может уточняться с учетом производственных условий (смесительное оборудование, свойства материалов, температура воздуха и др.).

4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

4.1. Легкие мелкозернистые поризованные бетонные смеси могут быть приготовлены из цемента и песка или из готовых цементно-песчаных смесей.

4.2. Дозирование цемента производится весовым способом: водно-алюминиевой суспензии, раствора натрия сернокислого, песка и цементно-песчаной смеси - по объему.

4.3. Цементно-песчаные смеси, используемые для приготовления поризованных бетонов, должны соответствовать требованиям СН 290-74*.

________________

* На территории Российской Федерации действует СП 82-101-98. - Примечание изготовителя базы данных.

4.4. Специальные добавки приготавливаются согласно п.п.2.2, 2.3, 2.4 и разделу 8 настоящей Инструкции.

4.5. Поризованные бетонные смеси приготавливаются в смесителях принудительного перемешивания цикличного действия.

4.6. Порядок загрузки смесителя следующий:

при приготовлении смеси из отдельных составляющих - вода, песок, цемент, водный раствор натрия сернокислого, водно-алюминиевая суспензия;

при использовании готовых цементно-песчаных смесей - вода, цементно-песчаная смесь, водный раствор натрия сернокислого, водно-алюминиевая суспензия.

4.7. Продолжительность перемешивания бетонной смеси с момента введения в нее водно-алюминиевой суспензии должна соответствовать данным табл.6.

Таблица 6

Продолжительность перемешивания бетонной смеси, мин

| Емкость смесителя, л | Объемная масса поризованного бетона, кг/м |
| --- | --- |
|  | 800 | 1200 | 1400 | 1500 |
| до 80 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| до 150 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| до 300 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| до 500 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
| до 1000 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |

4.8. Подвижность приготовленных поризованных бетонных смесей (текучесть по вискозиметру Суттарда) должна быть для бетонов: М 10 - 26-28 см; М 50, М 75, М 100 - 24-25 см.

4.9. Бетонные смеси транспортируются к месту устройства элементов полов растворонасосами, производительность которых должна соответствовать производительности смесителей.

Допускается транспортирование смесей в бункерах и других емкостях.

4.10. Общая продолжительность приготовления и транспортирования поризованных бетонных смесей зависит от температуры наружного воздуха и свойств применяемых материалов.

Определяется она опытный путем и ориентировочно может быть принята:

при приготовлении из отдельных оставляющих - 15 мин с момента загрузки смесителя и 10 мин с момента введения в смесь водно-алюминиевой суспензии;

при приготовлении из готовых цементно-песчаных смесей - 2 ч с момента приготовления цементно-песчаной смеси, 15 мин с момента загрузки смесителя и 10 мин с момента введения в смесь водно-алюминиевой суспензии.

4.11. Бетонная смесь во время укладки в полы должна иметь заданные показатели с отклонениями не более:

|  | по объемной массе во вспученном состоянии | ±5% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по текучести | ±2 см |  |

Ее температура должна быть от 10 до 30 °С.

4.12. Плотность водного раствора натрия сернокислого должна соответствовать заданной.

5. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛОВ ИЗ ПОРИЗОВАННЫХ БЕТОНОВ

5.1. Устройство элементов полов из поризованных бетонов начинается с верхних этажей зданий в помещениях, наиболее удаленных от лестничных клеток, и производится в соответствии с требованиями п.п.1.2; 1.3; 1.5; 1.6 и 4.10 СНиП III-В.14-72 и настоящего раздела Инструкции.

5.2. Поризованную бетонную смесь укладывают по ровному основанию (допускаемые просветы при проверке двухметровой рейкой - не более 5 мм).

5.3. Углубления в основаниях величиной более 5 мм выравниваются цементно-песчаным раствором М 100. Допускается применение мелкозернистых бетонов, состав которых аналогичен составу поризованных бетонных смесей, но не содержит специальных добавок.

5.4. Поризованная бетонная смесь укладывается равномерным слоем, высота ее падения не должна превышать 40 см.

5.5. Толщина укладываемого слоя должна быть меньше проектной на величину вспучивания, определяемую опытным путем.

5.6. Поверхность свежеуложенной бетонной смеси тщательно выравнивается деревянными или алюминиевыми полутерками длиной 120-150 см. Выравнивание следует производить непрерывно и заканчивать до начала интенсивного вспучивания уложенной смеси.

5.7. Места примыкания поризованного бетона к стенам и перегородкам изолируются прокладками из рулонных материалов.

5.8. Перерывы при устройстве элементов полов из поризованных бетонов не допускаются в помещениях площадью до 200 м. При большей площади помещений укладка бетонной смеси производится участками с устройством рабочих швов согласно требованиям п.5.33 СНиП III-В.14-72*.

________________

* На территории Российской Федерации действуют СНиП 3.04.01-87., здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

5.9. Режим выдерживания поризованных бетонов должен отвечать требованиям п.4.54 СНиП III-15-76*. Производство работ и передвижение людей допускается при достижении бетоном прочности не менее 2 кгс/см(через 2-3 суток после укладки бетонной смеси при температуре воздуха в помещениях от 15 до 20 °С).

__________________

*  На территории Российской Федерации действуют СНиП 3.03.01-87. - Примечание изготовителя базы данных.

5.10. Устройство покрытий полов по стяжкам из поризованных бетонов производится согласно требованиям СНиП III-В.14-72; устройство сборных стяжек из древесноволокнистых плит по слоям из поризованного бетона - в соответствии с разделом 6 настоящей Инструкции.

6. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ СТЯЖЕК

6.1. Для устройства сборных стяжек, указанных в табл.2 настоящей Инструкции, применяются древесноволокнистые плиты (ДВП) марок Т350 и Т400 ГОСТ 4598-74* толщиной 4 и 5 мм.

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 4598-86. - Примечание изготовителя базы данных.

6.2. Укладку ДВП разрешается производить по слою из поризованного бетона с влажностью не более 5%. Влажность поризованного бетона при укладке ДВП по огрунтованной поверхности не ограничивается.

6.3. Грунтовка выполняется раствором битума марок БН-III - БН-V в бензине или другом летучем растворителе в соответствии с требованиями п.1.8 СНиП III-В.14-72.

6.4. Древесноволокнистые плиты укладываются по прослойке из битумных мастик с гвоздевым прижимом. Работа производится в соответствии с указаниями п.п. от 5.150 до 5.153; 5.155 и 5.156 СНиП III-В.14-72 и следующими дополнительными требованиями:

мастика наносится полосами шириной не менее 200 мм по периметру и в средней зоне плит;

расстояние между полосами мастики должно быть от 400 до 500 мм;

общая площадь прослойки из битумной мастики должна составлять от 30 до 40% площади ДВП;

гвозди забиваются по осям полос мастики без их последующего удаления.

7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

7.1. Контроль качества при устройстве элементов полов из поризованных бетонов включает:

приемочный контроль материалов;

операционный контроль всех производственных процессов: приготовления цементно-песчаных смесей, водно-алюминиевой пасты и суспензии, водного раствора натрия сернокислого, поризованных бетонных смесей, их укладки, транспортирования;

приемочный контроль качества готовых слоев и стяжек.

7.2. Приемочный контроль материалов производится в соответствии с требованиями:

ГОСТ 310.1-76, ГОСТ 10178-76 - для цемента;

ГОСТ 8735-75*, ГОСТ 8736-77 - для песка;

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 8735-88. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 5494-71 - для алюминиевой пудры;

ГОСТ 6318-77 - для натрия сернокислого.

7.3. Приемка помещений для устройства элементов полов из поризованных бетонов производится в соответствии с требованиями СНиП III-В.14-72.

7.4. При операционном контроле проверяются:

выполнение установленной технологии - правильность хранения и дозирования материалов, порядок загрузки смесителя, время приготовления и транспортирования смесей, соблюдение правил устройства слоев и стяжек, режим выдерживания уложенных поризованных бетонов;

качество добавок - однородность водно-алюминиевой суспензии, плотность водного раствора натрия сернокислого;

качество бетонных смесей - подвижность, объемная масса во вспученном состоянии, равномерность вспучивания смесей;

качество затвердевших бетонов - прочность, объемная масса, влажность.

7.5. Качество добавок и бетонных смесей проверяется:

плотность водного раствора натрия сернокислого - ареометром после приготовления;

однородность водно-алюминиевой суспензии, равномерность вспучивания поризованной смеси - зрительно, постоянно;

подвижность бетонной смеси (после приготовления и при укладке) - вискозометром Суттарда не реже одного раза в смену;

объемная масса во вспученном состоянии - в соответствии с требованиями СН 277-70.

7.6. Качество затвердевших поризованных бетонов проверяется испытаниями:

контрольных образцов-кубов размером 100x100 мм: прочность на сжатие - по ГОСТ 12852.1-77; объемная масса и влажность - по ГОСТ 12852.2-77;

в элементах полов: прочность на сжатие - неразрушающим методом контроля по ГОСТ 21217-75; их влажность - диэльнометрическим методом по ГОСТ 21718-76*.

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 21718-84. - Примечание изготовителя базы данных.

7.7. Приемка законченных работ по устройству элементов полов из поризованных бетонов и сборных стяжек из древесноволокнистых плит производится в соответствии с требованиями разделов 5 и 6 СНиП III-В.14-72 и настоящей Инструкции.

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. При устройстве полов с применением поризованных бетонов должны соблюдаться требования СНиП III-А.11-70, СНиП II-А.5-70, СН 245-71 и настоящего раздела Инструкции.

8.2. К работам допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение и инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, промышленной санитарии и безопасным методам приготовления специальных добавок и бетонных смесей, их транспортированию и укладке. Все работы производятся в спецодежде, соответствующей требованиям типовых отраслевых норм, утвержденных в установленном порядке.

8.3. Рабочие должны иметь следующие защитные приспособления:

защитные очки "Моноблок-1", защитную пасту или вазелин - при приготовлении специальных добавок и поризованных бетонных смесей, их транспортировании и укладке;

респиратор "Лепесток" ШБ-1 - при работе с алюминиевой пудрой;

респиратор У-2К - при очистке смесителей и растворонасосов и уборке помещений;

предохранительные диэлектрические резиновые перчатки - при работе с механизмами;

резиновые сапоги - при работе с механизмами и укладке поризованных бетонных смесей и уборке помещений;

защитные очки с небьющимися стеклами - при ремонте смесителей и растворонасосов и уборке помещений.

8.4. Алюминиевая пудра должна транспортироваться и храниться в соответствии с требованиями раздела 4 ГОСТ 5494-71.

При приготовлении алюминиевой гидрофильной пасты в построечных условиях алюминиевая пудра должна завозиться на стройплощадку в заводской упаковке в количестве, требуемом для выполнения необходимых объемов работ, и храниться в ней или в герметически закрываемых емкостях.

Открывать упаковки и емкости следует инструментом, исключающим возможность искрообразования.

8.5. Приготовление водно-алюминиевой суспензии и гидрофильной пасты производится в отдельных хорошо проветриваемых помещениях из несгораемых конструкций, удаленных от жилых и промышленных зданий, мест производства работ с огнем и закрытых для доступа посторонних лиц.

Электрооборудование этих помещений должно быть во взрывобезопасном исполнении.

8.6. Помещения для работы с алюминиевой пудрой необходимо ежедневно убирать сухим способом (пневмоуборкой или др.) с использованием защитных средств, предусмотренных п.8.3.

В виде исключения допускается влажная уборка с применением нейтральных моющих средств. При этом из помещений удаляются емкости с алюминиевой пудрой, водно-алюминиевой суспензией и гидрофильной пастой, а также пустые емкости и тара.

8.7. Водный раствор натрия сернокислого приготавливается в соответствии с требованиями п.2.4 Инструкции на строительном объекте в специально отведенном месте.

8.8. В местах приготовления, транспортирования и укладки поризованных бетонных смесей запрещается курение и производство работ, связанных с открытым огнем или вызывающих искрообразование.

8.9. Помещения зданий, в которых производится устройство элементов полов из поризованных бетонов, следует проветривать:

перед устройством стяжек по слоям из поризованных бетонов;

перед устройством покрытий полов по стяжкам из поризованных бетонов;

после окончания работ по устройству полов на этаже.

8.10. Перед окончанием смены и при перерывах в работе продолжительностью более 10 мин (обед, поломка оборудования, отключение электроэнергии и др.) смеситель, растворонасос и подающие шланги должны быть очищены от поризованной бетонной смеси и промыты.

8.11. При попадании поризованной бетонной смеси и специальных добавок на кожу, одежду их следует немедленно смыть водой, а кожу после промывки смазать вазелином.

8.12. Содержание цемента и песка в рабочей зоне (в местах приготовления добавок и бетонных смесей) не должно превышать величин, указанных в табл.5 ГОСТ 12.1.005-76*.

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 12.1.005-88, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

Контроль состояния воздуха рабочей зоны осуществляется в соответствии с требованиями раздела 3 ГОСТ 12.1.005-76.