СП 128.13330.2012

СВОД ПРАВИЛ

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Aluminium structures

Актуализированная редакция
СНиП 2.03.06-85

ОКС 91.080.10

Дата введения 2013-01-01

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила разработки - постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил".

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛИ - ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко - институт ОАО "НИЦ "Строительство", ЦНИИПСК им. Мельникова, ЗАО "Метакон центр", ООО "Иплана МП", ООО "Сталко ИПЛ"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 619 и введен в действие с 01 января 2013 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 128.13330.2011 "СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции"

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет

Введение

Настоящий свод правил является актуализированной редакцией СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции". Основанием для разработки нормативного документа является Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

Актуализация СНиП 2.03.06-85 выполнена следующим авторским коллективом: Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций им. В.А.Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко) - институт ОАО "НИЦ "Строительство" в составе специалистов: д-ра техн. наук, профессоры И.И.Ведяков, П.Д.Одесский, Ю.В.Кривцов, кандидаты техн. наук Б.Г.Бажанов, М.И.Гукова, В.Г.Искендиров, Б.С.Цетлин, В.В.Пивоваров, инженеры Л.С.Сошникова, П.П.Колесников; канд. техн. наук Г.Г.Михайлов, инженеры О.А.Хохлова, Е.Б.Алексеева (ЗАО "Метакон центр"); д-р техн. наук В.К.Востров; канд. техн. наук И.Л.Ружанский (ЦНИИПСК им. Мельникова); инж. В.Ю.Озеров ("ООО СТАЛКО ИПЛ"); инж. Н.Н.Эрастова (ООО "ИПЛАНА МП").

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил устанавливает нормы проектирования строительных алюминиевых конструкций (или конструкций из алюминиевых сплавов) зданий и сооружений.

Нормы не распространяются на проектирование алюминиевых конструкций мостов и конструкций зданий и сооружений, подвергающихся многократному воздействию нагрузок (усталостная прочность), а также непосредственному воздействию подвижных или динамических нагрузок или воздействию температуры выше 100 °С.

1.2 При проектировании конструкций, находящихся в особых условиях эксплуатации, конструкций уникальных зданий и сооружений, а также специальных видов конструкций необходимо соблюдать требования, предусмотренные соответствующими нормативными документами, в которых отражены особенности работы этих конструкций.

2 Нормативные ссылки

Перечень нормативных документов и стандартов, на которые имеются ссылки в настоящем своде правил, приведен в приложении А.

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

Термины, использованные в настоящем СП, применены в соответствии с ГОСТ 1583.

4 Общие положения

4.1 Алюминиевые конструкции следует применять при строительстве и реконструкции зданий и сооружений для ограждающих и несущих конструкций в следующих случаях:

при необходимости значительного снижения массы ограждающих и несущих конструкций зданий и сооружений;

с целью обеспечения повышенных архитектурных требований к конструкциям зданий или сооружений;

при необходимости обеспечения повышенной коррозионной стойкости, сохранения прочностных характеристик при низких температурах, отсутствия искрообразования и магнитных свойств.

4.2 При проектировании алюминиевых конструкций необходимо:

выбирать конструктивные схемы, а также сечения элементов и марки деформируемых алюминиевых сплавов, технического алюминия (условно названных "алюминий") и литейных сплавов (условно названных "литейный алюминий"), обеспечивающие прочность и устойчивость конструкций;

максимально использовать широкие возможности получения профилей оптимального сечения при прессовании;

учитывать технологические возможности предприятий-изготовителей профилей и конструкций;

соблюдать требования по защите строительных конструкций от коррозии согласно СП 28.13330*;

________________

* Действует СП 28.13330.2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

соблюдать требования ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 2.13130, СП 4.13130, ГОСТ Р 53293 и ГОСТ 30403;

учитывать требования государственных стандартов и пользоваться каталогами алюминиевых профилей.

4.3 Расчет алюминиевых конструкций должен удовлетворять требованиям настоящих норм.

4.4 Буквенные обозначения величин, использованные в настоящем своде правил, приведены в приложении Б.

5 Материалы для конструкций и соединений

5.1 Выбор марки сплава и состояния поставки полуфабрикатов алюминия для конструкций следует производить в зависимости от:

характера и интенсивности нагрузки, напряженного состояния элементов конструкций, расчетных температур и требуемых механических свойств алюминия;

стойкости к коррозии;

технологичности изготовления полуфабрикатов;

технологии изготовления и монтажа конструкций;

архитектурных требований.

5.2 Для алюминиевых конструкций следует применять алюминий марок и состояний, указанных в таблице 1.

По химическому составу алюминий поставляется по ГОСТ 4784. Вид сплава в ГОСТе и в таблице 1, кроме буквенного, имеет цифровое обозначение, в котором первая цифра - основа сплава (1 - алюминий), вторая - номер композиции, две последние - порядковый номер в своей группе.

Состояние полуфабрикатов из алюминиевых деформируемых сплавов обозначаются буквенно-цифровой маркировкой: М - мягкий, отожженный; Т - закаленный и естественно состаренный; Т1 - закаленный и искусственно состаренный; Т4 - не полностью закаленный и естественно состаренный; Т5 - не полностью закаленный и искусственно состаренный; Н - нагартованный; Н2 - полунагартованный.

5.3 В зависимости от назначения зданий и сооружений при использовании алюминия конструкции разделяются на четыре группы. Примерный состав групп:

Группа I - ограждающие конструкции (кровли, витрины, витражи, фонарные переплеты, подвесные потолки, перегородки) и заполнение проемов (окна, двери, ворота).

Группа II - конструкции, совмещающие несущие и ограждающие функции:

пространственные листовые покрытия зданий, в том числе купольные или висячие;

крупноблочные и решетчатые покрытия с предварительно напряженной кровельной обшивкой;

резервуары и силосы;

кровельные и стеновые панели общественных и промышленных зданий, в том числе со взрывоопасным производством, а также при наличии высокой влажности внутреннего воздуха;

кровельные панели общественных зданий, к которым предъявляются высокие архитектурные требования.

Группа III - несущие сварные конструкции:

стационарные несущие конструкции: фермы, колонны, прогоны покрытий, пространственные решетчатые конструкции покрытий промышленных большепролетных зданий; зданий при наличии агрессивных сред; покрытий общественных зданий: выставочных павильонов, аэровокзалов и т.п.;

элементы стволов и башен антенных сооружений; опоры высоковольтных линий электропередачи, возводимые в удаленных или труднодоступных районах;

сборно-разборные конструкции каркасов зданий и сооружений, блоки покрытия и др.

Группа IV - конструкции, относящиеся к группе III, не имеющие сварных соединений.

5.4 Виды алюминиевых полуфабрикатов для строительных конструкций следует принимать по таблице 1. По согласованию с металлургическими заводами допускается применение других видов полуфабрикатов из сплавов, обеспечивающих требуемые характеристики прочности, жесткости, долговечности и других свойств.

Таблица 1

| Система сплавов | Обозначение марок | Состояние поставки | ГОСТ на поставку по механическим свойствам полуфабрикатов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лист | профиль | труба | лента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Сплавы, термически не упрочняемые |
| Al | АД1 1013 | М | 21631 (I; IV) | - | 18475 (I; IV) | 13726 (I; IV) |
| AI Mn | АМц* 1400 | М | 21631 (I; II) |  | 18475 (I; II) | 13726 (I; Il) |
|  |  | Н2 | 21631 (II) | - | - | 13726 (II) |
| Al Mg | АМг2** 1520 | М | 21631 (I; II) | - | - | 13726 (I; II) |
|  |  | Н2 | 21631 (II) |  |  | 13726 (II) |
|  | АМг3 1530 | М | 21631 (I; II) | - | - | 13726 (I; II) |
|  |  | Н2 | 21631 (II) |  |  | 13726 (II) |
|  | Сплавы, термически упрочняемые |
| Al Mg Si | АД31*** 1310 | Т | - | 8617; 22233 (I; II) | 18482; 22233 (I; II) | - |
|  | АД31 1310 | Т1 |  | 18482; 22233 (II) | 18482; 22233 (II) |  |
|  |  | Т5; Т4 |  | 8617; 22233 (I; II) | - |  |
|  | АД33 1330 | Т | - | 8617; 22233 (II) | - | - |
|  |  | Т1 |  | 8617; 22233 (II; IV) |  |  |
|  | АВ 1340 | М | 21631; 22233 (II) | - | 18475; 22233 (II) | - |
|  |  | Т | 21631; 22233 (II) | 8617; 22233 (II) | 18482; 18475; 22233 (II) |  |
|  |  | Т1 | 21631; (IV) | 8617 (IV) | 18482; 18475 (IV) |  |
| Al Mg Si | 6060 | **** | - | 22233 (I; II; III; IV) | 22233 (I; II; III; IV) | - |
|  | 6063 |  |  |  |  |  |
| Al Zn Mg | 1915 | Т | 21631 (II; III) | 8617 (II; III) | 18482 (II; III) | - |
|  | 1925*** | Т | - | 8617 (II; III) | 18482 (II; III) | - |
| Al Zn Mg Cu | В95 1950 | Т | - | 8617 (IV) | - | - |
|  |  | Т1 |  | 8617 (IV) | 18482 (IV) |  |
| Примечание - В скобках указаны группы конструкций, в которых применяется данный сплав (см. 5.3). * Алюминий марки АМцМ следует применять преимущественно для листовых конструкций декоративного назначения, подлежащих анодированию в черный цвет. ** Кроме указанных в таблице 1, из данной марки алюминия изготавливают полуфабрикат в виде плиты. *** Кроме указанных в таблице 1, из данных марок алюминия изготавливают полуфабрикат в виде прутка. **** Состояние поставки - см. ГОСТ. |