#G0

Производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха

1. Возведение бетонных и железобетонных конструкций при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 С и минимальной суточной температуре ниже 0 С должно осуществляться с проведением мероприятий, обеспечивающих твердение бетона и получение в заданные сроки прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и других свойств, указанных в проекте.

2. Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с температурой не ниже требуемой по расчету; при этом температура бетонной смеси и температура подогрева воды не должна превышать величин, указанных в таблице 1.

Таблица 1 (#M12293 0 871001100 4120950664 82 1943371100 971260270 3996115668 1343157494 492301028 2631723650СНиП 3.03.01-87, таблица 6#S)

| #G0 | Наибольшая допустимая температура, С |
| --- | --- |
| Цементы | воды | бетонной смеси при выходе из смесителя |
| Портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемет марок ниже 600 | 70 | 35 |
| Быстротвердеющий портландцемент и портландцемент марок 600 и выше | 60 | 30 |
| Глиноземистый | 40 | 25 |

Допускается применение неотогретых сухих заполнителей, не содержащих наледи на зернах и смерзшихся комьев. При этом продолжительность перемешивания бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями.

3. Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету.

4. Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключить возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. При температуре воздуха ниже минус 10 С бетонирование  густоармированных  конструкций  с арматурой диаметром больше 24 мм и арматурой из жестких прокатных профилей следует выполнять с предварительным отогревом металла до положительной температуры.

5. Выбор способа выдерживания бетона при зимнем бетонировании монолитных конструкций следует производить в соответствии с учетом рекомендаций, приведенных в таблице 2.

Таблица 2.

| #G0 Вид конструкции | Способ бетонирования | Минимальная температура, С |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Массивные бетонные и железобетонные фундаменты, блоки и плиты с модулем поверхности до 3 | Термос Термос, с применением ускорителей твердения бетона Термос, с применением противоморозных добавок | - 15 - 25 - 25 |
| Фундаменты под конструкции зданий и оборудование, массивные стены с модулем поверхности 3-6 | Термос, с применением противоморозных добавок и ускорителей твердения Обогрев в греющей опалубке Предварительный разогрев бетонной смеси Обогрев в греющей опалубке, периферийный электропрогрев | - 15 - 25 - 40 |
| Колонны, балки, прогоны, элементы рамных конструкций, свайные ростверки, стены, перекрытия с модулем поверхности 6-10 | Термос, с применением противоморозных добавок, обогрев в грею-щей опалубке нагревательными приборами, предварительный разогрев бетонной смеси, индукционный нагрев Обогрев в греющей опалубке, нагревательными проводами и термоактивными гибкими покрытиями с применением противоморозных добавок | - 15 - 40 |
| Полы, перегородки, плиты перекрытий, тонкостенные конструкции с модулем поверхности 10-20 | То же | - 40 |

3. Бетонные работы при отрицательных температурах воздуха следует выполнять в соответствии с требованиями таблицы 3.

Таблица 3. (#M12293 0 871001100 4120950664 82 1943371100 971260270 3996115668 1343157494 492301028 2631723650СНиП 3.03.01-87, таблица 6#S)

| #G0 Параметр | Величина параметра | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Прочность бетона монолитных и сборно-монолитных конструкций к моменту замерзания: а) для бетона без противоморозных добавок: в конструкциях, эксплуатирующихся внутри здания, фундаментов под обо- рудование, не подвергающихся динами- ческим воздействиям, подземных конст- рукций; | Не менее 5 Мпа | Измерительный, журнал работ |
| в конструкциях, подвергающихся атмосферным воздействиям в процессе эксплуатации, для класса: В7, 5-В10; В12, 5-В25; В30 и выше; в конструкциях, подвергающихся по окончании выдерживания переменному замораживанию и оттаиванию в водона- сыщенном состоянии или расположен- ных в зоне сезонного оттаивания вечно- мерзлых грунтов при условии введения в бетон воздухововлекающих или газо- образующих ПАВ; в преднапряженных конструкциях; б) для бетона с противоморозными добавками | Не менее, % проектной прочности: 50 40 30 70 80 К моменту охлаждения бетона до температуры, на которую рассчитано количество добавок, не менее 20% проектной прочности |  |
| 2. Загружение конструкций расчетной нагрузкой допускается после достижения бетоном прочности | Не менее 100% проектной |  |
| 3. Температура бетонной смеси, уложенной в опалубку, к началу выдерживания или термообработки: при методе термоса; | По расчету, но не ниже 5С | Измерительный, в местах, определенных ППР, |
| с противоморозными добавками; при тепловой обработке | Не менее чем на 5С выше температуры замерзания раствора затворения Не ниже 0 С | журнал работ |
| 4. Температура в процессе выдерживания и тепловой обработки для бетона на: портландцементе; шлакопортландцементе |  | Определяется расчетом, но не выше С: 80 90 Измерительный, по п. 3.5.7 |
| 5. Скорость подъема температуры при тепловой обработке бетона: для конструкций с модулем поверхности: до 4; от 5 до 10; св. 10 для стыков | Не более, С/ч: 5 10 15 20 | Измеритель-ный, через каждые 2 ч, журнал работ |
| 6 Скорость остывания бетона по окончании тепловой обработки для конструкций с модулем поверхности: до 4; от 5 до 10; св. 10 | По расчету Не более 5С/ч Не более 10С/ч | Измерительный, журнал работ |
| 7 Разность температур наружных слоев бетона и воздуха при распалубке с коэффициентом армирования до 1%, до 3% и более 3% должна быть соответственно для конструкций с модулем поверхности: от 2 до 5 | Не более 20, 30, 40С | То же |
| св. 5 | Не более 30, 40, 50С |  |

7. Контроль температуры бетона в период выдерживания должен производиться:

- при применении способов термоса, предварительного электроподогрева бетонной смеси, с паропрогревом - каждые 2 часа в первые сутки, не реже двух раз в смену в последующие трое суток и один раз в сутки остальное время выдерживания;

- при использовании бетона с противоморозными добавками - три раза в сутки до приобретения им заданной прочности;

- при электротермообработке бетона в период подъема температуры - через 2 часа, в дальнейшем - не реже двух раз в смену. По окончании выдерживания бетона и распалубки конструкций контроль за температурой воздуха должен осуществляться не реже одного раза в смену.

8. Контроль прочности бетона следует осуществлять, как правило, испытанием образцов, изготовленных у места укладки бетонной смеси. Образцы, хранящиеся на морозе, перед испытанием надлежит выдержать 2-4 часа при температуре 15-20 С.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга