СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА БИТУМНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА

Состав операций и средства контроля

|  | Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгото- вительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве на мастику; - ровность поверхности; - качество огрунтовки и просушку огрунтованной поверхности. | Визуальный Измерительный, не менее 5 измерений равномерно на каждые 50-70 кв.м основания Визуальный | Паспорт, общий журнал работ |  |
|  | Устройство гидроизоляции | Контролировать: - технологию выполнения гидроизоляции; - температуру битумной мастики; - соблюдение толщины слоя; - температуру песка. | Визуальный Измерительный, каждая партия, приготовленная для нанесения мастики Измерительный, не менее трех измерений на каждые 50-70 кв.м поверхности гидроизоляции Измерительный, каждой порции песка перед его нанесением | Общий журнал работ |  |
|  | Приемка выполненных работ | Проверить: - соблюдение требований проекта по устройству изоляции; - прочность сцепления мастики с поверхностью основания; - сплошность и ровность поверхности изоляционного ковра. | Технический осмотр То же Визуальный | Акт освидетель- ствования скрытых работ |  |
|  | Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, двухметровая рейка, термометр, уровень. |  |
|  | Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |  |

Технические требования

СНиП 3.04.01-87 табл. 3, 19

|  | Температура битумной мастики при нанесении +160 град.С, предельное отклонение +20 град.С. Температура песка +50 град.С, предельное отклонение +10 град.С. Толщина слоя битумной мастики 1,0 мм, предельное отклонение +0,5 мм. Приемка осуществляется с составлением акта освидетельствования скрытых работ. Допускаемая влажность оснований: - бетонных 4%; - цементопесчаных, гипсобетонных 5%. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 2889-80 Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия.

Мастики  битумные кровельные горячие в зависимости от теплостойкости подразделяют на марки: МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-100.

По внешнему виду мастика должна быть однородной, без посторонних включений и частиц наполнителя, не покрытых битумом.

Мастика должна прочно склеивать рулонные материалы.

Приемка и поставка мастики осуществляется партиями в бочках стальных или деревянных. Каждая партия мастики должна сопровождаться документом о качестве.

Мастика должна храниться раздельно по маркам в закрытом помещении, гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления. По истечении срока мастика должна быть проверена на соответствие стандарту.

Свойства мастики должны отвечать требованиям:

-жизнеспособность готовой мастики при нагреве не менее             1-2 ч;
     -продолжительность послойной сушки при температуре 15-20 град.С    3 ч;
     -теплостойкость                                                    55-100 град. С;
     -продолжительность выдерживания готового изоляционного покрытия    24 ч.

Указания по производству работ

СНиП 3.04.01-87 п. 2.24

Гидроизоляцию необходимо устраивать по выравненному обеспыленному и огрунтованному основанию из битумных мастик.

При устройстве изоляции каждый слой изоляционного ковра должен наносится сплошным, без разрывов, равномерной толщиной после отвердения грунтовки или нижележащего слоя.

Над стыками сборных элементов должна быть наклеена рулонная полоса шириной 10-20 см с нанесенной на ее основание мастикой.

Поверхность битумной гидроизоляции перед укладкой на нее покрытий, прослоек или стяжек, в состав которых входят жидкое стекло или цемент, необходимо покрывать горячей битумной мастикой с втапливанием в нее сухого крупнозернистого песка.