КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 Устройство бетонных полов

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ШЛИФОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРБЕТОННЫХ ПОЛОВ 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, пола - 27,6
 Затраты труда на 10 пола, чел-ч - 2,9 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Облицовщик 4-го разряда (О1) 

Облицовщик 3-го разряда (О2) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Машина мозаично-шлифовальная (2 шт.) 

Машина универсальная шлифовальная с гибким валом  для шлифовки труднодоступных участков (2 шт.) 

Лейка (2 шт.) 

Щетка волосяная (2 шт.)
 
До начала работ необходимо проверить исправность электропроводки  и шлифовальных машин, а также надежность заземления их корпусов.

 Описание операции

 Очистка поверхности пола
 
О1 и О2 щетками тщательно сметают с пола пыль и мусор и выносят из помещения. Затем наливают в лейки воду и  смачивают пол. 

Сплошная шлифовка поверхности пола (рис.1) 

 Рис.1 
О1 и О2 шлифуют поверхность покрытия мозаично-шлифовальными  машинами с карборундовыми кругами типа "метро",  одновременно смачивая покрытие водой. Затем посыпают  поверхность покрытия кварцевым песком слоем 5-6  мм и снова шлифуют машинами с кругами из мелкозернистого карборунда типа "мозаика".

 Шлифовка отдельных участков (рис.2)

     
 Рис.2 
О1 и О2 шлифуют труднодоступные участки (примыкания  к стенам, в углах и др,) шлифовальной машиной с гибким валом.