Title: КТП. Инструкция по полировке поверхности полимербетонного пола
Last saved by: Денис

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 Устройство бетонных полов

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛИРОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРБЕТОННОГО ПОЛА 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, пола - 60
 Затраты труда на 10 пола, чел-ч - 1,33

 ИСПОЛНИТЕЛЬ
 
Облицовщик 4-го разряда (О1) 

Облицовщик 3-го разряда (О2)

 ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Емкость для приготовления скипидарной мастики 

Электрованна для разогревания воска 

Кисть маховая для нанесения мастики на основание (2 шт.) 

Машина мозаично-шлифовальная (2 шт.) 

Машина универсальная шлифовальная для полировки  труднодоступных участков (2 шт.)
 
До начала работ необходимо оснастить шлифовальные  машины полировочными войлочными кругами. 

 Описание операции

 Приготовление мастики 
О1 и О2 приготовливают мастику на рабочем месте. Для этого  разогревают воск и тщательно перемешивают его со  скипидаром в соотношении 1:2. 

 Нанесение мастики на покрытие пола 
О1 и О2 кистями наносят на поверхность пола мастику слоем до 3 мм.

 Сплошная полировка поверхности 
О1 и О2 полируют поверхность пола машинами СО-17 с войлочными кругами.

 Полировка труднодоступных участков 
О1 и О2 полируют труднодоступные участки пола машинами ИЭ-8201 с войлочными кругами.