CХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УКЛАДКИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ 
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЙ

Ремонтно-строительные работы

УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЙ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
|  | - наличие документов о качестве на материалы; | Визуальный |  |
|  | - качество поверхности и геометрические параметры плит; | Визуальный, измерительный, каждый элемент |  |
|  | - соответствие отметок, глубины, длины борозды; | Измерительный |  |
|  | - ровность основания | То же |  |
| Монтаж плит | Контролировать: |  | Общий журнал работ, акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - отметки опорных поверхностей, глубину опирания плит; | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - совмещение нижней поверхности смежных плит; | Визуальный |  |
|  | - установку и заделку анкеров; | То же |  |
|  | - заделку концов плит и замоноличивание швов между плитами | Технический осмотр |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ, исполнительная геодезическая схема |
|  | - фактическое положение смонтированных плит согласно проекту; | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - внешний вид лицевых поверхностей; | Визуальный |  |
|  | - качество замоноличивания швов | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир. |  |  |  |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |  |  |  |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 пп.3.6, 3.7, 3.21, 3.22, табл.12

Допускаемые отклонения:

- поверхностей от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке плит покрытий и перекрытий в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м:

- до 4 - 5 мм;

- свыше 4 до 8-6 мм;

- разности отметок лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве при их длине, м:

- до 4 - 8 мм;

- свыше 4 до 8-10 мм.

Толщина слоя раствора под плитами - не более 20 мм.

Поверхности смежных плит перекрытий вдоль шва со стороны потолка должны быть совмещены.

Глубина опирания плит - по проекту (не менее 130 мм).

Не допускается:

- применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией;

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также восстановление его пластичности путем добавления воды.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 9561-91. Плиты железобетонные многопустотные для перекрытий зданий и сооружений. Технические условия.

ГОСТ 13015-2003. Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические условия. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующие значения:

| - по длине плит: | до 4 м - | ±8 мм; |
| --- | --- | --- |
|  | св. 4 до 8 м - | ±10 мм; |
| - по толщине плит - |  | ±5 мм; |
| - по ширине плит: | до 2,5 м - | ±6 мм; |
|  | св. 2,5 м - | ±8 мм. |

Непрямолинейность профиля боковых граней плит не должна превышать на всей длине плиты:

- длиной до 8 м - 8 мм.

Неплоскостность нижней поверхности плиты не должна превышать для плит:

- длиной до 8 м - 8 мм.

Отклонения от номинального положения стальных закладных изделий не должны превышать:

в плоскости плиты - 10 мм;

из плоскости плиты - 5 мм.

Качество поверхностей и внешний вид плит в зависимости от установленной категории поверхностей должны отвечать требованиям, приведенным в таблице.

| Характеристика бетонной поверхности | Категория | Диаметр раковин, мм | Высота (глубина) наплыва (впадин), мм | Глубина сколов, мм | Длина сколов в мм на 1 м ребра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижняя, потолочная | А2 | 1 | 1 | 5 | 50 |
| Верхняя, под линолеум | А4 | 10 | 1 | 5 | 50 |
| Невидимая, боковая | А7 | 20 | - | 20 | - |

Поставленные на монтаж плиты перекрытий не должны иметь:

- жировых и ржавых пятен на лицевых поверхностях плит;

- трещин на поверхностях плит, за исключением усадочных и других поверхностных технологических шириной не более 0,1 мм;

- наплывов бетона на открытых поверхностях стальных закладных изделий, выпусках арматуры и монтажных петлях.

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп.3.18-3.21

Укладку плит в направлении перекрываемого пролета надлежит выполнять с соблюдением установленных проектом размеров глубины опирания их на опорные конструкции или зазоров между сопрягаемыми элементами. Установку плит в поперечном направлении перекрываемого пролета следует выполнять по разметке, определяющей их проектное положение.

Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.

Марка раствора принимается по проекту. Подвижность раствора должна составлять 5-7 см по глубине погружения конуса.

Замоноличивание стыков следует выполнять после проверки правильности установки плит, приемки сварных соединений элементов в узлах сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных изделий. Бетонные смеси, применяемые для замоноличивания стыков, должны отвечать требованиям ГОСТ 7473-94* и проекта.

________________

* ГОСТ 7473-94 отменен на территории РФ с 01.01.2012 с введением в действие ГОСТ 7473-2010 (Приказ Росстандарта от 13.05.2011 N 71-ст). - Примечание изготовителя базы данных.

После установки и приварки анкеров гнезда петель в плитах необходимо замонолитить раствором М 100.

Горизонтальную штрабу в стенах необходимо заложить кирпичом с тщательной расклинкой кладки.