СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

СНиП 3.06.03-85, СНиП III-В.14-72, п.5.103

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:

- трещины, раковины и расслоения.

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

|  | ширины покрытия | ±10 см; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | толщины покрытия | ±10 мм; |  |
|  | высотных отметок по оси | ±5 см; |  |
|  | поперечного уклона | ±0,001. |  |

Коэффициент уплотнения покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, определяемый после уплотнения их движением автотранспорта в течение 30 суток, должен быть не менее 0,96.

Коэффициент уплотнения асфальтобетонных покрытий из горячих и теплых смесей должен быть для верхнего слоя через 10 суток после устройства покрытия не менее:

для смеси типов А и Б - 0,99; типов В, Г, Д - 0,98;

для нижнего слоя - не менее 0,98.

Толщина каждого уплотняемого слоя покрытия из литого асфальтобетона не должна превышать 25 мм.

Ширину и поперечный профиль покрытия проверяют через каждые 100 м.

Допускаемый просвет под 3-метровой рейкой ±5 мм.

Температура смеси, поставляемой на укладку, должна проверяться в каждой прибывающей машине.

Перед уплотнением поверхность отсыпанного слоя грунта должна быть спланирована под двускатный или односкатный поперечный профиль с уклоном к бровкам земляного полотна, равным 20-40%.

| Кто контро- лирует | Мастер | Прораб |
| --- | --- | --- |
| Опе- рации, поле- жащие конт- ролю | Про- верка осно- вания | Проверка качества смеси | Укладка асфальтобетонной смеси в покрытие | Состояние поверх- ности |
| Состав конт- роля (что контро- лиро- вать) | Ка- чество подго- тов- лен- ного осно- вания (ров- ность, плот- ность, чис- тота, проч- ность), влаж- ность осно- вания | Соот- ветст- вие мате- риалов пас- порт- ным дан- ным | Соот- вет- ствие сос- тава смеси ре- цепту | Темпе- ратура смеси | Ровность и толщи- на покры- тия | Плот- ность поверх- ности | Однород- ность, шерохо- ватость поверх- ности | Попе- речный уклон | Соблю- дение геомет- рических размеров покрытия (длина, ширина, толщина) | Отсут- ствие рубцов от катков, выпук- лостей, впадин, рас- слоений, раковин | Проч- ность сцеп- ления покры- тия с осно- ванием | Про- верка соответ- ствия выпол- ненных работ проекту |
| Спо- соб конт- роля (как конт- ро- лиро- вать) | Визу- ально, влаго- мер | Отбор проб | Визу- аль- но, отбор проб | Термо- метр | 3-метро- вая рейка, метр складной металли- ческий | Отбор проб (керны или вырубки) - не менее 3-х на 1 км | Визуаль- но, в соответ- ствии со СНиПом | Шаблон | Метр складной метал- лический, конт- рольные вырубки из покрытия | Визу- ально | Вырубка из покры- тия | Визуально |
| Время конт- роля (когда конт- ро- лиро- вать) | Перед устрой- ством пок- рытия | Перед при- готов- ле- нием | Перед уклад- кой | При укладке и уплот- нении | В процессе устройства | После окон- чания работы | В процессе и после окончания работ | После окончания работ |
| Кто привле- кается к про- верке | Лабора- тория, гео- дезист | Лаборатория |  | Лабора- тория |  |