КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 ИНСТРУКЦИЯ НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ 

1. Подготовка поверхности 

 Исполнители
 
Маляр III разряда (М1, М2) - 2. 

Инструмент, приспособления, инвентарь 
Скребок стальной на удлиненной ручке для очистки поверхности - 2;
 
Валик поролоновый для огрунтовки поверхности - 1;
 
Ванночка с сеткой - 1;
 
Шпатель деревянный - 2;
 
Шпатель стальной - 2;
 
Обойма для крепления лещади - 2;
 
Терка шарнирная с удлиненной ручкой - 2;
 
Столик-подмости складной - 2;
 
Колодка деревянная для крепления шкурки - 2;
 
Ящик для шпаклевки размером 400x500x150 мм - 2;
 
Ведро для грунтовки - 2. 

Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- закончить все строительно-монтажные, сантехнические и электромонтажные работы в помещении;
 
- просушить потолки (влажность бетонных и оштукатуренных поверхностей не должна превышать 8%);
 
- отеплить помещение, обеспечив в нем температуру не ниже +15 °С;
 
- доставить на рабочее место инструменты, приспособления и инвентарь;
 
- обеспечить рабочих защитными очками и респираторами.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по подготовке поверхности потолка под окраску выполняют в следующем порядке:
 
- очищают и сглаживают поверхность;
 
- расшивают трещины;
 
- огрунтовывают поверхность и подмазывают отдельные места (примерно 30% от общей площади потолка);
 
- шлифуют подмазанные места;
 
- дважды шпаклюют всю поверхность;
 
- шлифуют ее.
 
Шпаклевку приготовляют централизованно и доставляют на объект в специальной таре.
 
Применение огрунтовочного состава на медном купоросе не разрешается. Рекомендуется следующий примерный состав грунтовки (в мас. ч.):
 
мыло хозяйственное - 20;
 
клей малярный органический - 50;
 
олифа - 6;
 
вода - 24.
 
Очистка поверхности (скребки на удлиненных ручках; рис.1). Маляры М1 и М2, стоя на полу, стальными скребками очищают поверхность потолка от затвердевших брызг раствора и шпаклевки.

            
Рис.1. 
Сглаживание поверхности (обоймы с лещадями, столики-подмости; рис.2). Маляры М1 и М2 со столиков-подмостей сглаживают поверхность потолка лещадями, закрепленными в обоймах, удаляя следы грубой затирки штукатурки.

            
Рис.2.
 
Расшивка трещин (шпатели, столики-подмости; рис.3). Маляры М1 и М2, стоя на столиках-подмостях, углами шпателей расшивают трещины на глубину около 2 мм. Шпатели они держат под углом 45° к потолку.

            
Рис.3. 
Огрунтовка поверхности (валик, ванночка с сеткой; рис.4). Маляр М1, стоя на полу, погружает валик в ванночку с огрунтовочным составом, прокатывает его по сетке для снятия излишков и наносит состав на обрабатываемую поверхность. Маляр М2 подносит огрунтовочный состав и наполняет им ванночку.

                      
Рис.4. 
Подмазка и шлифовка отдельных мест (шпатели, ящики со шпаклевкой, столики-подмости, колодки со шкурками; рис.5). Маляры М1 и М2, стоя на столиках-подмостях, заполняют шпаклевкой неровности, имеющиеся на поверхности потолка. Затем они шлифуют подмазанные и просохшие места при помощи шкурок, закрепленных в деревянных колодках.

              
Рис.5.
 
Сплошная шпаклевка поверхности (шпатели, ящики со шпаклевкой, столики-подмости). Маляры М1 и М2, стоя на столиках-подмостях, наносят на поверхность потолка тонкий ровный слой шпаклевки, регулируя толщину наносимого слоя нажимом руки. Затем они сглаживают нанесенную шпаклевку, держа шпатели под углом 10-15° к поверхности. После нанесения и просушки первого слоя маляры наносят второй слой шпаклевки.
 
Шлифовка шпаклеванной поверхности (шарнирные терки; рис.6). Маляры М1 и М2, стоя на полу, шарнирными терками шлифуют прошпаклеванную поверхность.

                      
Рис.6. 

 2. Механизированная окраска поверхности

 Исполнители
 
Маляр IV разряда (М1) - 1;
 
Маляр III разряда (М2) - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Установка для подачи и нанесения окрасочного состава - 1;
 
Компрессор - 1. 

Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- подготовить и просушить поверхность потолков;
 
- проверить работу установки и компрессора;
 
- доставить на рабочее место материалы и инструменты;
 
- обеспечить рабочих защитными очками и респираторами.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по окраске потолков эмульсионными красками выполняют в следующем порядке: сначала огрунтовывают поверхность, а затем окрашивают ее за 2 раза.
 
Эмульсионную поливинилацетатную краску ВА-27 приготовляют централизованно и доставляют на объект в специальной таре. Хранить краску следует в помещении с положительной температурой, а перед употреблением тщательно перемешивать.
 
Наносить краску на поверхность, обработанную медным купоросом, не разрешается.
 
Огрунтовка поверхности (установка УБРХ-1М, компрессор; рис.7). Маляры М1 и М2 проверяют качество краски, перемешивают ее и запивают в бак установки. После пуска установки и компрессора проверяют работу пистолета! Затем маляр М1 наносит огрунтовочный состав на поверхность потолка параллельными полосами, перекрывающими одна другую на 4-5 см. При этом пистолет он держит на расстоянии 35-40 см от потолка так, чтобы струя состава попадала на поверхность максимально отвесно. Маляр М2 в процессе огрунтовки следит за установкой, регулирует равномерность подачи состава в шланг, подносит состав и добавляет его в бак установки.

                 
Рис.7.
 
Первая окраска (установка УБРХ-1М, компрессор). Проверив равномерность огрунтовки и просушив ее (через 1-2 часа), маляры М1 и М2 приступают к окраске потолков. Маляр М1 проверяет исправность шлангов и работу пистолета, а затем наносит краску на поверхность гак же, как и при огрунтовке, не допуская пропусков и подтеков. Маляр М2 выполняет в процессе окраски те же операции, что и при огрунтовке.
 
Вторая окраска (установка УБРХ-1М, компрессор). После непродолжительной выдержки (два часа) маляры М1 и М2 приступают к повторной окраске потолков и ведут ее в том же порядке, как и первую.