СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Каменные работы

КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорт (сертификат), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве на партию кирпича, раствора, соответствие их вида, марки и качества требованиям проекта, стандарта; | Визуальный, лабораторный |  |
|  | - очистку основания под кладку от мусора, грязи, снега и наледи; | Визуальный, из мерительный |  |
|  | - правильность разбивки осей |  |  |
| Кладка перегородок | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - толщину конструкций перегородок поверхностей; | Измерительный, после каждых 10 м кладки |  |
|  | - ширину проемов; | То же |  |
|  | - толщину швов кладки; | " |  |
|  | - смещение осей перегородок от разбивочных осей; | Измерительный, каждая ось |  |
|  | - отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали, отклонение рядов кладки от горизонтали; | Измерительный, после каждых 10 м кладки |  |
|  | - неровности на вертикальной поверхности кладки; | Визуальный, измерительный, после каждых 10 м кладки |  |
|  | - правильность перевязки швов, их заполнение; | Визуальный |  |
|  | - правильность выполнения армирования кладки; | То же |  |
|  | - температуру наружного воздуха и раствора (в зимних условиях) | Измерительный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - соответствие качества поверхностей перегородок и перевязки швов требованиям проекта; | Измерительный, визуальный |  |
|  | - отклонения в размерах и положении перегородок от проектных | Измерительный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая, уровень, правило, нивелир. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 пп.7.4, 7.6, 7.29, 7.90, табл.34

Допускаемые отклонения:

- толщины конструкции - ±15 мм;

- ширины простенков - -15 мм;

- ширины проемов - ±15 мм;

- смещения осей конструкции от разбивочных осей - 10 мм;

- поверхностей кладки от вертикали: на один этаж - 10 мм;

- рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены - 15 мм;

- неровности на вертикальной поверхности кладки при наложении 2-метровой рейки - 10 мм.

Толщина швов армированной кладки - не более 16 мм.

Толщина швов кладки:

- горизонтальных - 12 мм; предельное отклонение - -2; +3 мм;

- вертикальных - 10 мм; предельное отклонение - ±2 мм.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 530-2007. Кирпич и камни керамические. Технические условия.

________________

*  ГОСТ 530-2007 не действует. Действует ГОСТ 530-2012. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 379-95. Кирпич и камни силикатные. Технические условия.

ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия.

Кирпич и камни керамические

Таблица 1

Номинальные размеры изделий

| Вид изделия | Обозначение вида | Номинальные размеры, мм | Обозначение размера |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Толщина |  |
| Кирпич нормального формата (одинарный) | КО | 250 | 120 | 65 | 1 НФ |
| Кирпич "Евро" | КЕ | 250 | 85 | 65 | 0,7 НФ |
| Кирпич утолщенный | КУ | 250 | 120 | 88 | 1,4 НФ |
| Кирпич модульный одинарный | КМ | 288 | 138 | 65 | 1,3 НФ |
| Кирпич утолщенный с горизонтальными пустотами | КУГ | 250 | 120 | 88 | 1,4 НФ |
| Камень | К | 250 | 120 | 140 | 2,1 НФ |
|  |  | 288 | 288 | 88 | 3,7 НФ |
|  |  | 288 | 138 | 140 | 2,9 НФ |
|  |  | 288 | 138 | 88 | 1,8 НФ |
|  |  | 250 | 250 | 140 | 4,5 НФ |
|  |  | 250 | 180 | 140 | 3,2 НФ |
| Камень крупноформатный | КК | 510 | 250 | 219 | 14,3 НФ |
|  |  | 398 | 250 | 219 | 11,2 НФ |
|  |  | 380 | 250 | 219 | 10,7 НФ |
|  |  | 380 | 255 | 188 | 9,3 НФ |
|  |  | 380 | 250 | 140 | 6,8 НФ |
|  |  | 380 | 180 | 140 | 4,9 НФ |
|  |  | 250 | 250 | 188 | 6,0 НФ |
| Камень с горизонтальными пустотами | КГ | 250 | 200 | 70 | 1,8 НФ |

Толщина наружных стенок пустотелого кирпича и камня должна быть не менее 12 мм, крупноформатного камня - не менее 10 мм.

Диаметр вертикальных цилиндрических пустот и размер стороны квадратных пустот должен быть не более 20 мм, а ширина щелевидных пустот - не более 16 мм.

Размеры горизонтальных пустот не регламентируют.

Для камня допускаются пустоты (для захвата при кладке) площадью сечения, не превышающей 13% площади постели камня.

Предельные отклонения номинальных размеров не должны превышать на одном изделии, мм:

| - по длине: |  |
| --- | --- |
| кирпича и камня (кроме крупноформатного камня) | ±4, |
| камня крупноформатного | ±10; |
| - по ширине: |  |
| кирпича и камня (кроме крупноформатного камня) | ±3, |
| камня крупноформатного | ±5; |
| по толщине: |  |
| кирпича лицевого | ±2, |
| кирпича рядового | ±3, |
| камня, в т.ч. крупноформатного | ±4. |

Отклонение от перпендикулярности смежных граней не допускается более:

3 мм - для кирпича и камня;

1,4% длины любой грани - для крупноформатного камня.

Отклонение от плоскостности граней изделий более 3 мм не допускается.

На лицевых изделиях не допускаются отколы, вызванные включениями, например известковыми. На рядовых изделиях допускаются отколы общей площадью не более 1,0 см.

На лицевых изделиях не допускаются высолы.

Дефекты внешнего вида изделий, размеры и число которых превышают значения, указанные в таблице 2, не допускаются.

Таблица 2

Дефекты внешнего вида изделий

| Вид дефекта | Значение |
| --- | --- |
|  | Лицевые изделия | Рядовые изделия |
| Отбитости углов глубиной более 15 мм, шт. | Не допускаются | 2 |
| Отбитости углов глубиной от 3 до 15 мм, шт. | 1 | 4 |
| Отбитости ребер глубиной более 3 мм и длиной более 15 мм, шт. | Не допускаются | 2 |
| Отбитости ребер глубиной не более 3 мм и длиной от 3 до 15 мм, шт. | 1 | 4 |
| Отдельные посечки суммарной длиной, мм: |  | Не регламентируются |
| - для кирпича | 40 |  |
| - для камня | 80 |  |
| Трещины, шт. | Не допускаются | 2 |
| Примечания: 1. Трещины в межпустотных перегородках не являются дефектом. 2. Отбитости углов глубиной менее 3 мм и отбитости ребер длиной и глубиной менее 3 мм не являются браковочными признаками. 3. Для лицевых изделий указаны дефекты лицевых граней. |

У рядовых и лицевых изделий допускаются черная сердцевина и контактные пятна на поверхности.

В партии не допускается половняк более 5% объема партии.