ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

УСТРОЙСТВО ЭЛАСТИЧНОГО ПОЛИУРЕТАНОВОГО СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ С РЕЗИНОВОЙ ПОДЛОЖКОЙ "ТЭПИНГ-ПОЛ-205 ПУ" СПОРТИВНЫЙ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на устройство эластичного полиуретанового спортивного покрытия с резиновой подложкой "Тэпинг-Пол-205 ПУ" спортивный.

Рис.1. Эластичное полиуретановое спортивное покрытие с резиновой подложкой "Тэпинг-Пол-205 ПУ" спортивный

Покрытие Тэпинг-Пол-205 ПУ (спорт) предназначено для изготовления наливных спортивных покрытий в спортивных сооружениях различного назначения (фитнесс, тренажерные залы, баскетбол, футбол, гандбол и др.), а также в любых помещениях с повышенной ударной нагрузкой.

Рис.2. Покрытие Тэпинг-Пол-205 ПУ (спорт) предназначено для изготовления наливных спортивных покрытий в спортивных сооружениях различного назначения (фитнесс, тренажерные залы, баскетбол, футбол, гандбол и др.)

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Компаунд Тэпинг Пол 205 ПУ является двухкомпонентной системой без растворителей. В составе композиции не содержатся взрывоопасные компоненты.

Применение компаунда Тэпинг-Пол-205 согласовано Главным государственным санитарным врачом и имеет санитарно-эпидемиологическое заключение.

Компаунд Тэпинг Пол 205 ПУ готовят к применению путем смешения основы с отвердителем в соотношении, указанном в инструкции. Количество приготовленного к употреблению материала должно предусматривать возможность его использования в течение 30 минут при температуре 20 °С.

Все работы по нанесению компаунда должны производиться при температуре окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 90%. При температуре ниже +10 °С время высыхания компаунда не нормировано.

Срок службы покрытия составляет от 6 до 15 лет в зависимости от режима эксплуатации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Технологические операции:

- Шпаклевание больших выбоин и неровностей.

- Шлифовка основания.

- Обеспыливание поверхности.

- Грунтование (по необходимости).

- Нанесение полиуретанового клея на рулон и приклеивание резиновой подложки (4-8 мм толщиной).

- Обработка стыков, шпаклевание, обрезка (при необходимости).

- Нанесение финишного слоя (2-3 мм).

- Нанесение матового лака (при необходимости получения матового покрытия).

Подготовка бетонного основания

Бетонное основание после укладки должно быть выдержано не менее 28 суток (содержание влаги в бетоне не должно превышать 5% весовых).

Шпаклевание неровностей большого объема осуществляется компаундом, приготовленным согласно настоящей инструкции с последующим наполнением кварцевым песком или цементом для увеличения вязкости.

Бетонное основание следует отшлифовать с целью удаления цементного молочка, грязи и т.п., после чего тщательно пропылесосить для обеспечения лучшей адгезии материала к поверхности.

Промыть основание водным раствором дисперсии ПВА из расчета 1 кг ПВА на 10-15 литров воды для частичного заполнения пор.

Тщательно подмести (рис.1) или пропылесосить (рис.2) пол через 12-24 часа после промывки для удаления остатков песка и пыли.

При окраске металлических полов поверхность следует очистить от следов окалины, обезжирить растворителем из расчета 0,3-0,4 г/м. Допускается использование ксилола, смеси бутанола и толуола, растворителей Р-4, Р-5, Р-60 и N 646.

Подготовка материала

Полиуретановый клей для приклеивания резиновой подложки (рулонное покрытие от 6-8 мм, черного цвета) делается путем смешивания двух компонентов. Общая масса комплекта 13 кг. Расход 0,5-0,52 кг на 1 м.

Рулонные покрытия нарезаются необходимыми захватками исходя из площади помещения.

При необходимости грунтования бетонного основания (в случае сильной пористости бетонного основания) используется грунтовка Тэпинг Р 1155 или Тэпинг В 012 (водоразбавляемая для основания с влажностью выше 5%). Расход грунтовки - 0,25-0,27 кг на 1 м.

Грунтовка готовится методом смешивания компонентов А и Б.

Подготовка материала Тэпинг Пол 205 ПУ для финишного покрытия осуществляется непосредственно перед нанесением.

Смешение основы и отвердителя производится в соотношении, указанном в сертификате качества, прилагаемом к материалу.

Чаще всего поставка осуществляется комплектами по 12 кг для удобства работы.

Работа с комплектами:

В банку основы (10 кг) добавляется отвердитель (2 кг). Материал тщательно перемешивается миксером.

Жизнеспособность готового смешанного материала ~40 мин при температуре +20 °С, поэтому за 1 раз материал необходимо готовить в количестве, которое может быть нанесено за указанное время.

В течение всего времени нанесения приготовленную смесь необходимо регулярно перемешивать.

В банку с 20 кг основы добавляем 2,4 кг отвердителя, тщательно перемешиваем миксером.

Шпаклевание

Неровности большого объема шпатлюют при помощи плоских шпателей.

Для местного шпаклевания используют эпоксидную шпатлевку на основе материала Тэпинг Пол 205 С (эпоксидный компаунд). Шпатлевка получается путем смешивания данного материала с песком или цементом.

Работа с комплектами Тэпинг Пол 205С: в банку основы (12 кг) добавляется отвердитель (2,8 кг). Материал тщательно перемешивается миксером. Далее в готовую смесь основы с отвердителем сразу после смешения добавляют сухой песок (фракция 0,1-0,5 мм) до рабочей вязкости ~7 кг песка на комплект.

Грунтование

Приготовление грунтовки.

В качестве грунтовки используется двухкомпонентный эпоксидный материал Тэпинг Р 1155. Комплект 22,6 кг. Расход комплекта - 80 м.

Работа с комплектами Тэпинг Р 1155.

В банку с 20 кг основы добавляем 2,6 кг отвердителя, тщательно перемешиваем миксером.

Нанесение грунтовки.

Грунтовка наносится с помощью мехового валика, а в труднодоступных местах - с помощью кисти.

Целью грунтования является заполнение пор верхнего слоя бетона эпоксидным связующим. Время сушки грунтовочного слоя составляет 24 часа.

Нанесение финишного слоя

В период выполнения работ по нанесению покрывного слоя температурные перепады воздуха в помещении не должны превышать +3 °С.

Перед началом работы тщательно обеспылить поверхность.

Приготовление материала для заливки финишного слоя.

Последовательность операций описана выше (Подготовка материала).

Приготовленный материал разлить по поверхности пола и равномерно распределить зубчатым шпателем, после чего прокатать игольчатым валиком с целью удаления пузырьков и окончательного выравнивания материала.

Время высыхания компаунда при температуре (20+2) °С:

первичное высыхание (для пешеходных нагрузок) - 48 часов;

полное высыхание (для полной нагрузки) - 5 суток.

Для получения покрытия с толщиной более 2 мм наносится несколько покрывных слоев, либо промежуточный слой из компаунда с наполнителем, а затем покрывной слой. Рекомендуемая толщина слоя - 1 мм.

Время сушки промежуточного слоя до нанесения покрывного слоя составляет 24 часа при температуре 15-20 °С.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Температура применения: все работы по нанесению компаунда должны производиться при температуре окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 90%. При температуре ниже +10 °С время высыхания компаунда не нормировано.

Возможные дефекты, причины их возникновения и методы устранения

Материал не отверждается или отверждается неравномерно.

Причины:

плохое перемешивание основы перед введением отвердителя;

нарушение соотношения основа/отвердитель;

плохое перемешивание основы с отвердителем.

Методы устранения: необходимо участок покрытия полностью удалить, заново подготовить поверхность и нанести покрытие.

Отвержденное покрытие трескается (низкая эластичность), отделяется от основания (плохая адгезия).

Причины:

недостаточно тщательная подготовка основания - не проведено обеспыливание, не удалены старое покрытие и жировые загрязнения, покрытие нанесено на влажный бетон;

недостаточная межслойная сушка.

Методы устранения: удалить непрочно держащееся покрытие, заново подготовить поверхность и нанести покрытие на дефектные участки.

На поверхности покрытия присутствуют множественные крупные проколы.

Причины:

аэрация (насыщение воздухом) компаунда вследствие чрезмерной интенсивности перемешивания;

недостаточно тщательно нанесен грунтовочный слой - в основании остались незакрытые поры;

плохое перемешивание основы с отвердителем.

Методы устранения: нанести следующий слой с соблюдением всех требований технологии.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Материал, применяемый для изготовления наливных полов

Компаунд Тэпинг-Пол-205 ПУ является двухупаковочной системой, состоящей из основы и отвердителя. Цвет согласовывается с заказчиком. Формируемое покрытие - однородное, ровное, полуглянцевое.

5.2. Оборудование и инструмент

Рис.3. Инструмент

- Шлифовальная машина для шлифовки бетонных полов.

- Пылесос промышленный.

- Миксер.

- Шпатель зубчатый и шпатели плоские.

- Валик игольчатый.

- Валик меховой.

- Плоская кисть.

- Мерная рейка.

- Обувь шипованная (можно использовать обувь для альпинизма).

- Перчатки резиновые, респираторы.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

При проведении всех работ, связанных с использованием компаунда Тэпинг-Пол-205 ПУ необходимо соблюдать общие требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.005-75 с изм. 1-3-83, 2-3-84 и 3-8-90.

Для защиты органов дыхания от воздействия пыли при подготовке поверхности под окраску следует применять респираторы ШБ-1, "Лепесток", "Астра-2", "Кама" либо РУ-60 М, РПГ.

Работы по подготовке поверхности и по нанесению материала желательно производить при интенсивной естественной или работающей приточно-вытяжной вентиляции.

Для защиты рук необходимо применять резиновые перчатки по ГОСТ 20010-93, которые следует надевать на трикотажные перчатки.

Для защиты тела следует применять спецодежду в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

В случае попадания материала на кожу очистку ее произвести ватой или бязью, смоченной спиртоглицериновой смесью.

Запрещается производить окрасочные работы вблизи открытых источников огня, искрообразования.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАСХОД МАТЕРИАЛА

7.1. Расход клея для приклеивания подложки - 0,5-0,52 кг на 1 м.

7.2. Грунтовка - 270 г на 1 м материала Тэпинг Р 1155.

7.3. Финишный слой Тэпинг Пол 205 ПУ толщиной 1 мм (с применением кварцевого песка - 15% от массы):

компаунд Тэпинг Пол 205ПУ (спорт) 1,2 кг, кварцевый песок до 0,2 кг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1).

ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3).

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия.

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме".

СТ СРО ОСМО-2-001-2010 Стандарт саморегулирования. Электробезопасность. Общие требования на производственных объектах организаций выполняющих работы, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения N 1 к санитарным правилам "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01".