| "СОГЛАСОВАНО" ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" |  | УТВЕРЖДАЮ ООО "Арго" |
| --- | --- | --- |
| Зам. ген. директора Романенко Д.Г. |  | Ген. директор Яценко А.Л. |
| " |  | " |  | 2005 г. |  |  | " | 13 | " | мая | 2005 г. |  |
| Управляющий ИСП Севастьянов A.H. |  | ЗАО "Эталон-Ремонт и Отделка" Ген. директор Тельнов С.М. |
| " |  | " |  | 2005 г. |  |  | " | 13 | " | мая | 2005 г. |  |
| Инженер-технолог Старкова А.С. |  |  |
| " | 13 | " | мая | 2005 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЯЖЕК ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕРЛИТОВЫХ РАСТВОРОВ "АВТОГРАФ" В КАЧЕСТВЕ ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

1. Область применения карты

1.1. Технологическая карта разработана на производство работ по устройству цементно-перлитовых покрытий бетонных полов при строительстве новых жилых зданий.

1.2. При привязке карты к конкретным условиям уточняются объем работ, калькуляция трудовых затрат, график выполнения работ и технико-экономические показатели.

2. Устройство цементно-перлитовых покрытий полов

2.1 Технические требования к цементно-перлитовому раствору

Растворы строительные легкие изготавливаются в соответствии с ТУ 5745-001-71441624-2004, ГОСТ 28013-98 и по техническому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Характеристики растворной смеси:

- подвижность при загрузке в транспортное средство 8-9 см (раствор N 1);

- подвижность при доставке на строительную площадку 9-10 см (раствор N 1);

- подвижность при загрузке в транспортное средство 5-6 см (раствор N 2);

- подвижность при доставке на строительную площадку 6-8 см (раствор N 2);

- водоудерживающая способность свежеприготовленной растворной смеси не менее 90%;

- плотность свежеприготовленной растворной смеси N 1 1350 кг/м;

- сухая плотность растворной смеси N 1 1000-1050 кг/м;

- отклонение средней плотности растворной смеси в сторону увеличения допускается не более 10% от установленной проектом;

- расслаиваемость свежеприготовленной растворной смеси должна быть не более 10%;

- температура растворной смеси в момент использования должна быть не менее +5 °С.

2.2 Производство, транспортирование и хранение цементно-перлитового раствора

Цементно-перлитовый раствор производится в соответствии с техническим заданием ООО "АРГО" на растворном узле ОАО "Объединение 45", расположенном в промышленной зоне "Парнас". Допускается изготовление на других растворных узлах при условии транспортирования не более 60 минут.

Растворная смесь должна доставляться потребителю в исправных и закрытых автотранспортных средствах, исключающих потери цементного молока и попадание осадков при транспортировании:

- подвижность при загрузке в транспортное средство 8-9 см (раствор N 1);

- подвижность при доставке на строительную площадку 9-10 см (раствор N 1);

- подвижность при загрузке в транспортное средство 5-6 см (раствор N 2);

- подвижность при доставке на строительную площадку 6-8 см (раствор N 2).

Доставленные на строительную площадку растворные смеси, готовые к применению, должны быть перегружены в смесители или в насосы при условии сохранения заданные свойств смесей.

2.3 Гарантии изготовителя

Изготовитель должен гарантировать соответствие готовой к употреблению растворной смеси при соблюдении условий транспортирования и использования.

2.4 Выполнение работ

Цементно-перлитовые стяжки "АВТОГРАФ" (см. Приложения) применяются для создания легких полов с тепло- и звукоизоляционными свойствами, выравнивания оснований слоем от 5 до 100 мм за один проход. При выравнивании основания свыше 100 мм (или в несколько слоев) последующие слои наносятся с промежуточной сушкой 24-48 часов (в зависимости от температуры и влажности). Каждый нижний слой делается шероховатым. Это достигается во влажном состоянии, например, начесом или в сухом состоянии посредством разравнивания специальным скребком. Работы производят по подстилающим бетонным слоям, железобетонным плитам перекрытий и по цементно-песчаным стяжкам марки не ниже 100, при температуре воздуха на уровне пола, температуре нижележащего слоя и укладываемого материала не ниже 5 °С. При необходимости проведения работ при температуре от 5 °С до -15 °С применяется раствор с противоморозной добавкой. Перед проведением работ при отрицательных температурах основание, на которое укладывается перлитоцементная стяжка, должно быть сухим, очищенным ото льда и снега.

На междуэтажные перекрытия растворную смесь подают растворными насосами или подъемниками, для перемещения тележками.

Готовый раствор необходимо использовать в течение 1,5 часов.

При использовании растворонасосов для устройства стяжек желательно организовать:

- непрерывную подачу раствора к месту укладки с производительностью не менее 4 м/час;

- ритмичное обеспечение насоса раствором, исключающее потери времени на очистку шлангов и подготовку насоса к работе;

- подготовку фронта работ, позволяющего использовать растворонасос наиболее эффективно;

- контроль консистенции и качество раствора.

При использовании раствора N 2 в смеситель необходимо добавлять 70 литров воды на 1 м раствора. При условии хранения, вызвавшего потерю подвижности растворной смеси, допускается "оживление" смеси до получения паспортной подвижности путем добавления воды. Необходимо помнить, что добавление воды сверх нормы может привести к снижению прочности стяжки. Марка цементно-перлитовой стяжки должна соответствовать проектной, но не менее M100; подвижность бетона не менее 6 см, но не более 12 см.

Перед укладкой цементно-перлитового раствора основание очищают от грязи, пыли, остатков масляных и водоэмульсионных красок, масел и т.д. Перед началом укладки цементно-перлитовой стяжки основание грунтуют, используя "Грунт Б "АВТОГРАФ", или смачивают водой так, чтобы к моменту укладки оно было влажным, но без скопления воды.

Фронт работ готовят из расчета использования бетонной смеси централизованного приготовления и доставки и укладки ее до начала схватывания. Добавлять воду и цемент в приготовленный бетон не допускается.

Щели между сборными плитами перекрытий, места примыканий их к стенам, а также монтажные отверстия заделывают цементно-перлитовым раствором заподлицо с поверхностью плит.

По периметру помещения выносятся маячные метки. При ширине помещения более 4 м вдоль длинной стороны устанавливаются растворные маяки: 0,5 м от стены, далее с шагом 1,5 м.

Рис.1

а - раскладка маячных реек; б - контроль маячных реек по уровню; в - увлажнение основания

Цементно-перлитовый раствор укладывают на подготовленное основание, разравнивая его правилом или шпателями. Поверхность заглаживают металлическими гладилками легкими движениями, без нажима. Заглаживание следует заканчивать до начала схватывания раствора. Необходимо избегать интенсивной затирки сырой стяжки, т.к. она приводит к получению пленки, подверженной образованию микротрещин. Посыпка цемента при заглаживании запрещается.

Хождение и производство работ в помещениях со свежеуложенной цементно-перлитовой стяжкой допускается через 1 сутки с момента заливки при прочности на сжатие раствора не менее 10 кгс/см.

При выравнивании основания слоем свыше 100 мм, последующие слои наносятся с промежуточной сушкой 24-48 часов (в зависимости от температуры и влажности). Каждый нижний слой делается шероховатым. Это достигается во влажном состоянии, например, начесом или в сухом состоянии посредством разравнивания специальным скребком.

Залитые поверхности необходимо как минимум в течение 2-х суток защищать от атмосферных осадков и слишком быстрого высыхания. После заливки раствора необходимо обеспечить малое движение воздушных потоков по поверхности свежей стяжки.

Перед возобновлением укладки раствора после перерыва вертикальную кромку затвердевшего покрытия очищают от пыли и грязи, грунтуют ("Грунт Б "АВТОГРАФ") или промывают водой. В местах рабочих швов уплотнение и заглаживание проводят до тех пор, пока шов станет незаметным.

При соответствующем указании в проекте для повышения стойкости стяжки к механическим воздействиям, уменьшения водопроницаемости, повышения стойкости к химическим реагентам, поверхность цементно-перлитовой стяжки может обрабатываться грунтовочными и другими составами (в т.ч. "АВТОГРАФ"), совместимыми с цементными растворами. Поверхностную пропитку грунтовочными или другими составами производят после высыхания стяжки, при температуре воздуха в помещении не ниже 5 °С. Перед пропиткой покрытие очищают. Наносят составы в соответствии с регламентом работ, разработанным производителем используемого материала.

Общие указания по устройству гидроизоляции

При требовании проекта гидроизоляцию устраивают по выровненному, обеспыленному и огрунтованному основанию из растворов на основе полимеров. Составы наносят при помощи распылителей (на небольших участках - вручную, кистями, валиками) равномерно, без пропусков, одинаковым слоем толщиной не более 0,5-1 мм за один проход. Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего, ранее нанесенного слоя, что определяется прекращением его отлипа. Места перехода с горизонтальной поверхности гидроизоляции на вертикальную над швами (стыками) элементов сначала покрывают "Гидроэласт "АВТОГРАФ", а затем оклеивают полосами рулонного материала (по проекту) и по нему снова наносят равномерный слой. Над стыками элементов приклеивают рулонную полосу шириной 10-20 см, нанося "Гидроэласт "АВТОГРАФ" на ее основание только с одной стороны шва.

Гидроизоляция от проникания сточных вод и других жидкостей по проекту должна быть непрерывной в конструкции пола, стенках и днищах лотков и каналов, над фундаментами под оборудование, а также в местах перехода пола к этим конструкциям. В местах примыкания пола к стенам, колоннам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляцию следует непрерывно продолжать на высоту не менее 100 мм от уровня пола.

При расположении в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод под перлитовыми стяжками следует предусматривать гидроизоляцию.

3. Контроль качества работ

Поверхность цементно-перлитовой стяжки должна быть горизонтальной, ровной, чистой, без раковин, наплывов, перепадов. Горизонтальность или уклон покрытия проверяют контрольной рейкой-шаблоном с уровнем. Сцепление покрытия с подстилающим слоем или перекрытием определяют простукиванием всей площади. На участках, где изменение звука при простукивании указывает на отсутствие сцепления, пол должен быть переложен. Трещины, выбоины и открытые швы в элементах пола, а также щели между покрытием и плинтусами не допускаются.

При приемке цементно-перлитовой стяжки следует проверить:

- прочность при сжатии неразрушающим методом;

- соблюдение заданной толщины;

- просвет между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью основания пола не должен превышать 2 мм/м п.;

- соблюдение требуемого качества поверхности;

- правильность примыкания стяжки к другим конструкциям (стенам, перегородкам, трубопроводам и др.).

4. Техника безопасности при производстве работ

Общие меры безопасности при устройстве полов

При применении механизмов следует соблюдать правила безопасности эксплуатации, а также инструкциями заводов-изготовителей.

Для обеспечения безопасности работающих при устройстве полов до начала работ их необходимо ознакомить с проектом производства работ строительного объекта, с организацией рабочего места, обучить обращению с инструментами и механизмами, ознакомить с особенностями работы и применяемыми материалами, проинструктировать по правилам техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной техники. При этом необходимо руководствоваться СНиП "Техника безопасности в строительстве", "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

При организации работ с механизмами и аппаратами, работающими под давлением, необходимо соблюдать меры безопасности, предусмотренные в "Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением". В процессе работы с механизмами и аппаратами необходимо тщательно следить за показаниями манометров и предохранительными клапанами, не допускать перехода стрелки манометра за красную черту. При наличии признаков неисправности машин и оборудования, а также установленных манометров пользование ими запрещается.

Монтаж, демонтаж и ремонт трубопроводов для подачи растворных и бетонных смесей, а также удаление из них пробок допускается только после снижения в них давления до атмосферного. Во время прочистки (испытания, продувки) растворо- или бетонопроводов сжатым воздухом рабочие, не занятые непосредственно выполнением этих операций, должны быть удалены на расстояние не менее 10 м.

Растворо- или бетонопроводы должны быть уложены таким образом, чтобы число поворотов было минимальным. Повороты рукава под углом менее 90° не допускаются. После каждого монтажа и ремонта, а также не реже, чем через каждые 3 мес. в последующем их необходимо испытывать давлением, превышающим номинальное в 1,5 раза.

Звенья труб растворопроводов соединяют только посредством муфт. Звенья рукавов стыкуют между собой фланцевыми безболтовыми соединениями, а к штуцерам растворонасосов и пневмоустановкам рукава присоединяют только хомутами на болтах.

При подаче раствора или бетона под давлением на выходе из растворо- или бетонопровода следует устанавливать гасители струи.

При управлении растворонасосом, работающим на повышенном давлении, оператор должен следить за показаниям манометра независимо от наличия автоматического отключающего устройства и при повышении давления сверх допустимого отключать растворонасос. Повторные включения разрешаются только после выявления и устранения причин повышения давления и после ремонта реле давления.

При эксплуатации тары для бетонораствора и сыпучих материалов необходимо соблюдать требования СНиП. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе.

Работы по устройству полов должны выполняться с применением технологической оснастки (тары и контейнеров для растворов и бетонов, сыпучих и штучных материалов, грузозахватных устройств и приспособлений для подъема длинномерных материалов), средств коллективной защиты и строительного ручного инструмента, определяемых составом соответствующих нормокомплектов, их эксплуатация должна соответствовать эксплуатационным документам предприятий-изготовителей. Материалы, инструмент и приспособления не следует складировать на наклонной поверхности; а при отсутствии других мест необходимо применять специальные подставки, предотвращающие скольжение.

При работе с ручным инструментом необходимо соблюдать следующие требования:

- режущий инструмент во всех случаях укладывать так, чтобы его лезвие было направлено вниз;

- при работе пилой направлять полотно пилы по риске с помощью упора (направлять пилу рукой запрещается);

- стамеску при работе направлять так, чтобы лезвие проходило вне руки и обрабатываемой предмет не поддерживать в направлении лезвия.

Для освещения рабочих мест в труднодоступных местах необходимо применять специальные переносные светильники заводского изготовления напряжением не выше 36 В, а в сырых местах - не выше 12 В.

При работе с цементом, гипсом и сухими растворными смесями необходимо защищать глаза очками. Подколку и подтеску плиток следует производить в рукавицах и защитных очках.

При перемещении бетона, раствора или других грузов в ручных тележках масса его не должна превышать 160 кг. Катальные ходы следует систематически очищать от грязи.

Меры безопасности при работе со средствами механизации

При применении ручных машин следует соблюдать правила безопасности эксплуатации, а также инструкции заводов-изготовителей. Перед началом работы на машине необходимо изучить ее паспорт - раздел "Указание мер безопасности".

Машины для устройства и отделки полов подключают в электросеть только через защитно-отключающие устройства при помощи штепсельного соединения. Перед подключением машин необходимо проверить исправность защитно-отключающего устройства при разомкнутом штепсельном соединении.

Подключать и отключать машины, питающиеся от трехфазной электросети напряжением 380 В, вспомогательное оборудование (понижающие трансформаторы, преобразователи частоты тока, защитно-отключающие устройства), а также устранять неисправности в них должен только дежурный электромонтер.

Исправность машин должна быть проверена на холостом ходу. До начала работы с машиной необходимо проверить:

- целостность цепи зануления машины;

- отсутствие замыканий на корпус;

- исправность заземляющего устройства, к которому подключается машина;

- исправность изоляции питающего кабеля, диэлектрических перчаток и сапог; правильность подключения нулевого защитного провода переносного питающего кабеля к нулю питающего пункта;

- затяжку резьбовых соединений;

- целостность защемляющего провода.

После срабатывания защиты отключающего устройства повторное его включение допускается только после устранения повреждения в машине.

Токопроводящие провода следует оберегать от трения об острые углы натяжения, крутых изгибов, не допускать перекручивания, соприкосновения с горячими и масляными поверхностями. Необходимо следить за тем, чтобы при перемещении машин по отделываемой поверхности пола под их колеса и рабочие органы не попадали различные предметы.

Не разрешается работать с ручными машинами без заземления их корпуса.

Средства механизации, которые могут перемещаться под действием собственной массы (растворосмесители, растворонасосы и т.п.), при эксплуатации и техническом обслуживании должны быть заблокированы или опущены на опору, чтобы предотвратить перемещение.

Работающие с машинами для шлифования, заглаживания и затирки поверхностей должны иметь диэлектрическую обувь - резиновые сапоги, а также диэлектрические перчатки. Запрещается работать шлифовальными, заглаживающими и затирочными машинами со снятыми ограждениями траверс лопастей и ременной передачи, а также применять самодельные устройства, фиксирующие муфту во включенном положении. Не разрешается переносить машины, подключенные к сети, включать и отключать вилку питающего кабеля под нагрузкой.

Растворонасосы и пневмоустановки, применяемые при укладке раствора должны обслуживаться мотористом, имеющим соответствующую подготовку.

Запрещается работать при неисправном растворонасосе, при повреждении электропроводки, а также со снятыми кожухами зубчатых передач, регулировать и ремонтировать насос во время работы.

При образовании пробки из раствора в растворонасосе, трубопроводе или рукаве, а также при обнаружении других неисправностей работу необходимо немедленно прекратить, снять давление в системе, после чего приступить к удалению пробки или устранению неисправностей.

Разбирать и ремонтировать растворопроводы и машины, затягивать фланцевые соединения или сальники при наличии давления в сети запрещается.

Материал разработан Яценко А.Л.

Приложения

Приложение 1

Полы типового этажа 
Пол квартиры

Примечание: Упругая прокладка выполняется из изолона НПЭ.

Приложение 2

Полы типового этажа
Помещения санузлов

Примечание: Упругая прокладка выполняется из изолона НПЭ.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ". -
СПб., 2005