ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Монтаж пресс-системы труб из нержавеющей стали Geberit Mapress

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на монтаж пресс-системы труб из нержавеющей стали Geberit Mapress.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пресс-соединения часто противопоставляют другим традиционным неразъёмным видам соединения металлических труб - пайке и сварке. Механическая прочность пресс-соединений создается за счёт совместной деформации трубы и фитинга, а герметичность обеспечивается обжатием специального резинового уплотнения внутри фитинга. Аргументы в пользу пресс-технологии - быстрый монтаж за счёт более простой подготовки труб к соединению, не требуется тяжёлое сварочное оборудование (для работы с которым к тому же нужна особая квалификация) и защитная амуниция для монтажника, нет риска термического повреждения окружающих предметов и нет пожароопасных работ.

Рис.1А. Пресс-система труб и фитингов из нержавеющей стали Geberit Mapress

Пресс-система труб и фитингов из нержавеющей стали Geberit Mapress в отличие от обычной стали, не подвержена коррозии, выдерживает высокие температуры и давление, не пропускает кислород и обладает низким коэффициентом линейного растяжения. Поэтому труба из "нержавейки" - практически универсальная, её можно использовать как для системы водоснабжения, так и отопления.

Система Geberit Mapress включает трубы и пресс-фитинги от 15 до 108 мм, изготовленные из нержавеющей стали. Технология производства Geberit обеспечивает точность геометрических размеров, отсутствие дефектов, чистую и ровную поверхность даже в зонах сварочных швов.

Монтаж системы Mapress прост и быстр, использование пресс-инструмента гарантирует надежность и качество соединений. При обжиме уплотнительное кольцо деформируется до определенной формы и еще плотнее прилегает к трубе и фитингу, обеспечивая герметичность. Прочность достигается за счет совместной деформации фитинга и трубы.

Наружные индикаторы обжима позволяют визуально проверить, все ли соединения опрессованы. Кроме того, если фитинг не обжат, то через углубления в кольце потечет вода.

Трубы и фитинги Mapress из нержавеющей стали универсальны, поскольку не подвержены коррозии и выдерживают высокие давление и температуру. Они могут применяться в системах водоснабжения, отопления, для технического и промышленного использования.

Скорость опрессовки в три-четыре раза выше, чем сварка трубы того же диаметра. Для монтажа пресс-систем не требуются огнеопасные операции - резка газом и сварка.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подготовка труб

Рассчитав, какой длины отрезок трубы нам нужен, отмеряем его с учётом размеров фитинга (рис.1).

Рис.1. Расчет длины отрезка трубы - отмеряем его с учётом размеров фитинга

С помощью резака для труб отпиливаем нужный нам кусок трубы (рис.2).

Рис.2. Резаком для труб отпиливаем нужный кусок трубы

Процесс не сложный, но требует некоторого времени, поскольку нержавеющая сталь - довольно жёсткий и твёрдый материал. Трубу можно резать несколькими способами: ножовкой с мелким зубом, трубными резаками, электрическими пилами. Инструменты должны быть пригодны для резки нержавеющей стали, чтобы исключить её повреждение. Запрещено использование принудительно охлаждаемых пил, абразивных кругов и резка газосварочным оборудованием.

Когда фрагмент трубы отпилен, готовим её к обжатию. На свежем срезе металла бывают острые края, зазубрины, которые могут повредить уплотнительное кольцо в пресс-фитинге. Поэтому трубу нужно обработать с помощью гратоснимателя.

Снимаем грат с внутренней (рис.3) и наружной (рис.4) сторон трубы.

Рис.3. Снятие внутренней фаски

Рис.4. Снятие наружной фаски

Теперь края среза гладкие, почти "скруглённые" и безопасные для фитинга (рис.5).

Рис.5. Края среза трубы гладкие

С помощью специального шаблона и маркера ставим на трубе (в нашем случае она 15-миллиметровая) отметку, где должен будет находиться край фитинга (рис.6).

Рис.6. Ставим на трубе отметку, где должен будет находиться край фитинга

Сам фитинг в предварительной обработке не нуждается и готов к монтажу. Трубы и фитинги Mapress изначально закрыты заглушками, защищающими внутренние части от повреждения и загрязнения (рис.7).

Рис.7. Трубы и фитинги Mapress изначально закрыты заглушками

Снимаем с фитинга заглушку, чтобы можно было вставить трубу. Внутри фитинга видно уплотнительное кольцо (рис.8).

Рис.8. Снимаем с фитинга заглушку

Необходимо визуально его проверить. Надеваем фитинг на трубу, аккуратно проворачивая его. Отметка маркером, сделанная нами ранее, подтверждает, что труба вошла до упора, как того требуют правила монтажа (рис.9).

Рис.9. Надеваем фитинг на трубу

При правильном соединении отметка должна быть видна.

Обжатие пресс-фитингов

Готовим пресс-инструмент. Вставляем в него обжимные губки для монтажа 15-миллиметровых труб (рис.10) и фиксируем их.

Рис.10. Готовим пресс-инструмент

Затем устанавливаем губки вокруг фитинга так, чтобы выступ фитинга с кольцом-уплотнением внутри попадал в углубление внутри губок (рис.11).

Рис.11. Устанавливаем губки вокруг фитинга

Форма губок такова, что можно подвести их к трубе сбоку, сверху, снизу - как удобнее монтажнику. Нажимаем кнопку, и инструмент начинает обжимать фитинг. Он делает это самостоятельно - с усилием сжимает губки, и они особым образом деформируют фитинг и трубу (рис.12).

Рис.12. Нажимаем кнопку, и инструмент начинает обжимать фитинг

Для качественного обжима нужно, чтобы губки полностью сомкнулись. Если процесс обжатия не завершён из-за отключения электричества, то снять губки с фитинга нельзя. Это - защита от неполного обжатия. Перед началом процесса обжатия надо проследить, чтобы в область прессования не попали части тела и одежда монтажника.

На обжатом фитинге видны характерные вдавленные следы от губок (рис.13, 14).

Рис.13. На обжатом фитинге видны характерные вдавленные следы от губок

Рис.14. Следы от губок

Совместная деформация трубы и фитинга делает их неразъёмными. Однако главного снаружи не видно: в процессе опрессовки уплотнительное кольцо в фитинге деформируется и плотно охватывает трубу, герметизируя соединение. Наружный пластиковый индикатор обжатия повреждён (рис.13) и снимается, как шелуха - в отличие от индикатора на ещё не обжатом раструбе. По этому индикатору легко определить, какое соединение обжато, какое - нет, хотя смонтированную систему всё равно следует проверить, заполнив её водой. Цвет пластикового индикатора обжатия обозначает также сталь, из которой изготовлен фитинг. Синий цвет индикатора на фитинге Geberit - это нержавеющая сталь.

В современных пресс-фитингах часто применяют системы защиты от случайного необжатия, и Geberit Mapress не исключение - в уплотнительном резиновом кольце сделаны углубления, через которые в необжатом фитинге течёт вода.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Для монтажа нержавеющих пресс-систем необходим специальный режущий и пресс-инструмент, адаптированный под используемые фитинги и трубы. Работа с пресс-системой требует от монтажника аккуратного выполнения всех этапов работы: необходимо заранее продумывать последовательность монтажа и опрессовки трубопроводов.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Для работы понадобятся: измерительные инструменты (рулетка, линейка); маркер для отметок на трубах; шаблон-калибратор, позволяющий точно отметить на трубе, как глубоко она войдет в фитинг; резак для труб; гратосниматель; электрический пресс-инструмент с насадками нужного диаметра, сертифицированный для работы с трубами данной марки.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При и монтаже пресс-системы труб из нержавеющей стали необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", и др. действующими нормативными документами по охране труда. При работе с приспособлениями и инструментами необходимо руководствоваться специальными инструкциями по их эксплуатации.

6.2. К работе по монтажу трубопроводов допускаются лица не моложе 18 лет, предварительно прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, вводный инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и инструктаж непосредственно на рабочем месте, а также сдавшие экзамены специальной комиссии. Допуск к производству работ оформляют записью в журнале инструктажа по технике безопасности и личной подписью получившего инструктаж.

6.3. Приступать к монтажу трубопроводов разрешается только при наличии проекта производства работ. В отдельных случаях (для нескольких объектов монтажа) проект производства работ может быть заменен технологической картой или указаниями по выполнению работ, в которых должны быть предусмотрены вопросы по технике безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 3.05.01-85* Внутренние санитарно-технические системы (С Изменением N 1).

________________

* СНиП 3.05.01-85* не действует. Утвержден и введен в действие СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85". - Примечание изготовителя базы данных.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

Техинформация СКС Стройтехнолог.

Документы БД Техэксперт.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по
авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н.,
преподаватель Военного
инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2014