СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСТРОЙСТВА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА

Устройство полов

УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорт (сертификат), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве на звукоизоляционные прокладки; | Визуальный |  |
|  | - разметку под укладку звукоизоляционных материалов | Визуальный, измерительный |  |
| Устройство звукоизоляции | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - правильность раскладки звукоизоляционных прокладок (под лаги или под сборные стяжки); | Визуальный, измерительный |  |
|  | - точность геометрических параметров звукоизоляционных прокладок; | Измерительный, не менее трех измерений на каждые 50-70 м поверхности пола |  |
|  | - крупность и влажность сыпучего звукоизоляционного материала | Измерительный, не менее трех измерений на каждые 50-70 м засыпки |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - фактическое соблюдение заданных геометрических размеров; | Технический осмотр |  |
|  | - соответствие материалов звукоизоляции проекту | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, влагомер. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 пп.4.18, 4.19, табл.18

Крупность сыпучего звукоизоляционного материала - 0,15-10 мм.

Влажность сыпучего материала засыпки между лагами - не более 10%.

Ширина звукоизоляционных прокладок мм:

- под лаги - 100-120;

- под сборные стяжки размером "на комнату" по периметру - 200-220;

- внутри периметра - 100-120.

Расстояние между осями полос звукоизоляционных прокладок внутри периметра сборных стяжек размером "на комнату" - 0,4 м.

Не допускаются:

- органические примеси в сыпучих звукоизоляционных материалах;

- пылевидные материалы.

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 п.4.19

Прокладки должны быть уложены без приклейки к плитам перекрытия. Прокладки под лаги должны укладываться на всем протяжении лаг без разрывов.

Ленточные прокладки под сборные стяжки размером "на комнату" должны располагаться непрерывными полосами по периметру помещения вплотную к стенам и перегородкам, под стыками смежных плит, а также внутри периметра - параллельно большей стороне плиты.