КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)       

 ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕТОНИРОВАНИЮ РИГЕЛЯ С ПЕРЕКРЫТИЕМ

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, бетона  -   5,56
 Затраты труда на 1 бетона, чел.-ч   -  1,44 

ИСПОЛНИТЕЛИ 
Бетонщик III разряда (Б1) 
Бетонщики II разряда (Б2, Б3) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Строп двухветвевой 2СК-3 
Бадья поворотная вместимостью 1,0   2 шт 
Вибратор глубинный ИВ-55 
Вибратор поверхностный ИВ-2 
Лопата растворная 2 шт 
Скребок на удлиненной ручке 2 шт 
Гладилка стальная для заглаживания бетонной поверхности

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- установить опалубку и арматуру ригеля и перекрытия; 

- установить сегментную опалубку и кондуктор; 

- подготовить к работе  инструменты, приспособления и инвентарь. 

При бетонировании  ригеля и перекрытия следует применять бетонную смесь с осадкой  стандартного конуса не более 5-6 см.

 Описание операций 

 Прием и выгрузка бетонной смеси из самосвала в бадьи 
БЗ, находясь на приемной площадке, следит за выгрузкой  бетонной смеси из самосвала одновременно в две бадьи.  При необходимости БЗ скребком на удлиненной ручке очищает кузов самосвала  от остатков бетонной смеси.

 Строповка и подача бадьи с бетонной смесью к месту укладки 
БЗ стропит заполненную бадью крюками двухветвевого стропа и  подает команду машинисту крана натянуть ветви стропа.  Убедившись в надежности строповки, БЗ отходит на безопасное расстояние  (4-5 м) и подает команду машинисту крана поднять и переместить  бадью к месту бетонирования.

 Установка деревянных пробок (рис.1)

   
Рис.1
 
Б1 и Б2 берут деревянные пробки, смазывают их солидолом и  обертывают бумагой. Затем на опалубке перекрытия, в местах  где предусмотрены монтажные отверстия, Б1 и Б2 устанавливают  их перпендикулярно плоскости перекрытия.

 Укладка бетонной смеси (рис.2)

   
Рис.2

 Уплотнение бетонной смеси (рис.3)

Рис.3 
Б1 и Б2 принимают бадью с бетонной смесью. Б1 открывает  затвор бадьи и небольшими порциями выгружает бетонную смесь в опалубку ригеля. Бетонную смесь укладывают в конструкцию слоем  толщиной 20-25 см. Б2 удерживает бадью от раскачивания и  направляет ее при  перемещении, а также вкючает, при необходимости вибратор,  установленный на бадье. Б1 погружает глубинный вибратор  вертикально (или с наклоном не более 30°) в повышенные  участки укладываемого слоя бетонной смеси и в таком положении  перемещает его в сторону пониженной части слоя. Рабочую  часть вибратора погружает в ранее уложенный слой бетона  на глубину 5-10 см и следит за тем чтобы вибратор не соприкасался с арматурой каркаса. Б2 по мере оседания смеси  подбрасывает ее лопатой. Уплотняют бетонную смесь до  появления на ее поверхности цементного молока.  Б1 и Б2, заполнив бетонной смесью опалубку ригеля и  проработав ее, приступают к заполнению бетонной  смесью опалубки перекрытия. Уплотняют бетонную смесь  поверхностным вибратором до появления на поверхности  цементного молока перекрывая каждую уплотненную полосу на10-15см

 Подготовка площадки для приема бетонной смеси.

 Установка бадьи под загрузку
 
БЗ находится на приемной площадке и выполняет все необходимые  работы, связанные с подачей и приемом бадей.