КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ "ПЯТИЦВЕТНАЯ ШУБА" 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день,  - 72,5
 Затраты труда на 1 , чел.-ч  - 11

 ИСПОЛНИТЕЛИ 

Штукатур 4-го разряда (Ш1)
 Штукатур 3-го разряда (Ш2)
 Штукатур 2-го разряда (Ш3) 

 МЕХАНИЗМЫ, ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 

Растворосмеситель СО-46 
Сито с ячейками 6-10 мм 
Шланги резиновые диаметром 8-10 мм для подачи воздуха (30 м) 
Универсальное приспособление (УПС) для нанесения фактурного слоя 
Ведро (2 шт.) 
Емкость для отделочного состава (5 шт.) 
Компрессор СО-7А 
Терка деревянная с поролоном (3 шт.) 
Скребок стальной 
Зубило 
Молоток 

 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ РАСТВОРА ДЛЯ ФАКТУРНОГО СЛОЯ В МАС. Ч. 

                                                    РЕЦЕПТ N1                РЕЦЕПТ N 2 
Шпаклевка                                         1                                   1 
Песок                                                  2                                   8 
Гипс                                                    1                                    -
 Известь (тесто)                                   -                                   2 
Цемент белый                                     -                                  4 
Краска ПВА и ВА-25                         1/4                                1/4 
Пигмент (сухие краски 4 цвета)             по необходимости 
Вода                                                         по необходимости 
ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО выполнить улучшенную  штукатурку. Температура воздуха в помещении должна быть  не ниже 8 °С, относительная влажность - не выше 70%. 

 Описание операций

 Схема организации работ (рис.4)

   
Рис.4

 
Подготовка поверхности (рис.1) 

   
Рис.1
 
Ш1 скребком очищает поверхности от набрызгов раствора.  В труднопоступных местах пользуется молотком и зубилом.  Затем включает компрессор и продувает поверхности воздухом, очищая от пыли.

 Приготовление фактурных растворов 
Ш2 и ШЗ загружают в растворосмеситель 1 мас. ч. шпаклевки и  ведро воды. Ш2 включает растворосмеситель и перемешивает  в течение 2-3 мин. При непрерывном перемешивании вводят  четыре части белого цемента (перемешивание 5 мин).  Затем Ш2 и ШЗ загружают 8 мас. ч. мытого песка. После 5-минутного перемешивания вводят 14 мас. ч. водоэмульсионной краски. Ш2 выключает растворосмеситель и при помощи рычага выгружает готовый раствор небольшими порциями на сито. ШЗ, работая скребком, процеживает раствор в емкость.

 Нанесение фактурных растворов (рис. 2)

Рис.2 
Ш1 держит за ручку УПС правой рукой на расстоянии 20 см от поверхности стены, левой рукой поддерживает УПС за сопло.  Ш2 включает компрессор и следит за показаниями манометра. По достижении  рабочего давления Ш2 наполняет воронку раствором, а Ш1 направляет факел распылителя к обрабатываемой поверхности.  Ш1, передвигая УПС слева направо и справа налево  параллельными движениями, наносит фактурный слой на поверхность. Нанесение фактурных  растворов происходит неравномерными слоями.  Последовательно наносимые слои разных цветов перекрывают друг друга, заполняя выемки и  образуя разные цвета.

 Затирка поверхности (рис.3)

Рис.3 
Ш1, Ш2, ШЗ крепят к теркам наждачную бумагу и плавными круговыми движениями заглаживают отдельные шероховатости. Эта операция выполняется через сутки после нанесения шубы.