#G0

УСТРОЙСТВО АНКЕРОВ

1. До начала работ по устройству анкеров должны быть проведены пробные испытания анкеров и произведена разбивка мест расположения анкеров.

2. Способы бурения скважин под анкеры должны исключать возможность  разуплотнения грунта стенок скважин. Перед установкой анкера скважина должна быть очищена от шлама в пределах длины анкера.

3. В анкерах с манжетной трубой для образования обоймы следует применять, как правило, глиноцементный раствор, прочность которого в возрасте 7 дней должна составлять 1-2 МПа.

4. Раствор для образования заделки следует приготовлять на строительной площадке непосредственно перед нагнетанием в скважину. Во избежание расслаивания раствор в течение всего периода нагнетания следует периодически перемешивать.

5. При закреплении арматуры анкера в скважине (при образовании заделки анкера) следует обеспечивать нагнетание проектного объема раствора с обязательной регистрацией расхода и давления. В случае резкого подъема давления инъекция должна быть прекращена.

6. При устройстве анкеров, заделка которых образуется путем многократной инъекции через манжетную трубу при помощи инъектора с двойным тампоном при глиноцементной обойме, каждая последующая инъекция должна выполняться не ранее чем через 16 ч после окончания предыдущей.

7. Несущая способность каждого анкера, как правило, должна быть проверена до включения его в работу совместно с закрепляемой конструкцией путем контрольных или приемочных испытаний на максимальную испытательную нагрузку.

Контрольным испытанием следует подвергать не менее одного из каждых десяти установленных анкеров, приемочным - все анкеры, кроме контрольных.

8. Испытания анкеров следует производить только после достижения заинъекцированным раствором проектной прочности.

После окончания контрольных или приемочных испытаний анкеры должны быть закреплены на конструкции под блокировочной нагрузкой.

Результаты контрольных и приемочных испытаний заносятся в "Сводные ведомости установленных анкеров".

9. При устройстве анкеров должны соблюдаться требования, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 (#M12293 0 5200242 4120950664 24262 2720362041 196576391 406179787 2717138943 1343157494 492301028СНиП 3.02.01-87, таблица 18#S)

| #G0Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод и объем) |
| --- | --- | --- |
| 1 Параметры анкеров (конструкция, глубина заложения, угол наклона к горизонту, общая длина заделки, длина свободной части, диаметр скважины) | Должны соответствовать проекту | Технический осмотр, каждый анкер |
| 2 Несущая способность анкеров: постоянные; временные | Должны воспринимать усилие больше эксплуатационного: в 1,5 раза в 1,2 раза | Измерительный, не менее 10 % от общего числа анкеров при контрольных испытаниях и все остальные анкеры при приемочном контроле |

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга