ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТК)

УСТРОЙСТВО МАСТИЧНОЙ КРОВЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ МАСТИК

ФГУП УССТ N 3 при Спецстрое России

Лицензия N ГС-2-78-02-21-0 7825121288-001947-1 от 24 мая 2002 г.

Санкт-Петербург

2003 г.

1. Общие положения

1. Технологическая карта разработана на устройство безрулонной кровли из высоковязких полимербитумных мастик на измеритель конечной продукции - 1000 м кровли в климатических районах страны, имеющих среднемесячную температуру не ниже минус 20 градусов.

2. Полимербитумные мастики предназначены для устройства щелочестойкого и атмосферостойкого кровельного ковра по крышам с любым уклоном и конфигурацией.

2. Указания к производству работ

До начала устройства основного кровельного ковра должны быть выполнены следующие работы:

- определение правильности выполнения основания и составление акта на подготовку поверхности кровли и проверки качества герметизации всех узлов;

- сушка основания;

- очистка основания от мусора и пыли;

- подготовка и установка в зоне работы механизмов, инвентаря, приспособлений и средств безопасного ведения работ.

Применяемые для устройства безрулонных кровель полимербитумные мастики эластичны, обладают хорошей адгезией к бетону, дереву, металлу, рулонным кровельным материалам и асфальтобетону,

Указания по технике безопасности при выполнении работ

При выполнении работ по устройству безрулонных кровель из полимерных мастик необходимо соблюдать требования, изложенные в СНиП 12-03-2001 "Техника безопасности в строительстве", ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения", ГОСТ 12.3.040-86* "Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности".

________________

* Действует СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

1. К работе на крыше могут быть допущены люди не моложе 18 лет, прошедшие предварительный и периодический медицинские осмотры, получившие допуск на работы с полимерными материалами и периодический инструктаж по технике безопасности и соблюдению противопожарных требований один раз в квартал, а также ежедневный инструктаж на рабочем месте.

2. В случае отсутствия ограждений изолировщики снабжаются предохранительными поясами и привязываются к надежным конструкциям. Места крепления указываются мастером.

3. Складирование на крыше штучных материалов, инструмента и тары с мастикой допускаются лишь при условии принятия мер против их падения (скольжения) со ската.

Расходные бачки для мастики устанавливают на крыше на деревянные подставки, гарантирующие горизонтальное положение их.

4. Запрещается производство кровельных работ во время гололедицы, густого тумана, ветра силой в 6 баллов,

5. Во избежание доступа людей в зону возможного падения сверху материалов, инструментов, торы, стекания мастики опасные зоны должны выть ограждены.

6. Рабочие, занятые работой с мастикой, должны быть снабжены спецодеждой. Кровельщикам выдаются обувь с нескользящей подошвой, защитные очки, рукавицы.

7. Запрещается использовать костры для разогрева мастики.

8. Растворители и полимерные мастики следует хранить в герметичной закрытой таре. Емкости из-под растворителей и мастик нельзя освещать изнутри открытым огнем во избежание взрыва. Порожние емкости размещают в закрытом вентилируемом помещении.

Схема организации работ при устройстве мастичных кровель

1 - окрасочный агрегат C0-5A; 2 - удочка-распылитель; 3 - станция СО-145; 4 - передвижной компрессор C0-62;

(К) - рабочее место кровельщика; (О) - рабочее место onepaторa;  - направление работ.

I - Готовое покрытие. II - Нанесение защитного слоя. III - Нанесение полимерных мастик. IV - Очистка основания.

Требования к качеству и приемке работ

При устройстве безрулонных кровель из полимерных мастик контролю подлежат: качество исходных материалов, точность их дозировки и качество готового покрытия и равномерность его нанесения.

Технические критерии оценки качества и средства контроля операции и процессов приводятся в следующей таблице.

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответственный контролер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка поверхности оснований | Ровность поверхности, отсутствие грязи, пыли, влажных и масляных пятен | Контрольная рейка Визуально | До начала работ | Мастер | Влажность основания не должна превышать 5% |
| Нанесение мастики | Качество мастики | Лабораторное исследование | Отбор проб в процессе работ | То же | - |
|  | Точность дозировки исходных компонентов | Та же | То же | --"-- | - |
|  | Качество слоев | Визуально | В процессе работ | --"-- | Слой должен быть сплошным, без разрывов, равномерной толщины |
|  | Общая толщина всех слоев | Игловой щуп, измерительный, технический осмотр. Не менее 5 измерений на каждые 70-100 мповерхности |  | Мастер | Не менее 0,8 мм |
| Посыпка песком | Равномерность посыпки | Визуально | В процессе работ | Производитель работ | Толщина слоя 30 мм |

Технико-экономические показатели на устройство 100 м кровли

| Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч | - 271,74 |
| --- | --- |
| Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч | - 7,48 |
| Заработная плата, р.-к.: |  |
| рабочих-кровельщиков | - 198-38 |
| механизаторов - | - 6-74 |
| Продолжительность выполнения работ, смена | - 17 |
| Выработка одного рабочего в смену, м | - 30,17 |
| Условные затраты на механизацию для базового варианта, р.-к. | - 53-74 |
| Сумма измеряемых затрат, р.-к. | - 252-12 |

График производства работ на устройство 100 м кровли

| Наименование процесса | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда | Принятый состав эвена | Продолжительность процесса, ч | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабочих, | маш-та, |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | чел.-ч | чел.-ч |  |  | Смены |
|  |  |  |  | (маш.-ч) |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Очистка основания от мусора Безрулонное покрытие крыш холодной полимерной мастикой Обслуживание станции Устройство защитного слоя (окраска поверхности краской) Подача материалов на крышу | 100 моснования 100 мкровли 1 т 100 м кровли 100 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:     
СПб.: ФГУП УССТ N 3 при Спецстрое России, 2003