# Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстроя СССР

от 4 июля 1984 г. N 104

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГРУНТЫ

МЕТОД ЛАБОРАТОРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

Scils. Laboratory method for determining thermal

conductivity of frozen soils

ГОСТ 26263-84

Группа Ж39

ОКСТУ 0011

Срок введения

с 1 июля 1985 года

Разработан Научно-исследовательским институтом оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова (НИИОСП) Госстроя СССР;

Производственным и научно-исследовательским институтом по инженерным изысканиям в строительстве (ПНИИИС) Госстроя СССР;

Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР;

Министерством высшего образования СССР.

Исполнители: Д.И. Федорович, канд. геол.-минер. наук (руководитель темы); Е.Н. Барковская, канд. геол.-минер. наук (ответственный исполнитель); И.В. Шейкин, канд. техн. наук; И.А. Комаров, канд. техн. наук; В.Г. Чеверев, канд. геол.-минер. наук; М.А. Минкин, канд. геол.-минер. наук; В.Е. Борозинец, канд. геол.-минер. наук; С.В. Тимофеев, канд. техн. наук; О.Н. Сильницкая.

Внесен Научно-исследовательским институтом оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова (НИИОСП) Госстроя СССР.

Зам. директора А.В. Садовский.

Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 04.07.1984 N 104.

Настоящий стандарт распространяется на песчаные, пылевато-глинистые, биогенные, а также крупнообломочные (только гравийные) грунты в мерзлом состоянии при температуре грунта до минус 20 °C и устанавливает метод лабораторного определения их теплопроводности при исследованиях грунтов для строительства.

Стандарт не распространяется на грунты с включениями частиц размером более 10 мм.

Допускается также определение теплопроводности талых грунтов в воздушно-сухом или полностью водонасыщенном состоянии.

Основные термины, применяемые в настоящем стандарте, и их определения приведены в справочном Приложении 1.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Теплопроводность мерзлого грунта определяют методом стационарного теплового режима.

1.2. Теплопроводность грунтов определяют на образцах ненарушенного сложения с природной влажностью и льдистостью при естественных или расчетных температурах, значения которых устанавливаются программой испытаний.

Допускается проводить определение теплопроводности на искусственно приготовленных образцах.

1.3. Результаты определения теплопроводности грунтов должны сопровождаться данными о месте отбора образца, наименовании грунта, типе его криогенной текстуры, льдистости, влажности, плотности, а также о температурных условиях опыта. Эти характеристики записывают в журнале, форма которого приведена в рекомендуемом Приложении 2.

## 2. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

КонсультантПлюс: примечание.

С 1 июля 2001 года Постановлением Госстроя РФ от 20.12.2000 N 129 введен в действие ГОСТ 12071-2000.

2.1. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение монолитов мерзлого грунта должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-72.

2.2. Для определения теплопроводности из отобранных монолитов грунта вырезают цилиндрические образцы диаметром от 100 до 230 мм и высотой 30 мм в количестве не менее двух для каждой исследуемой разновидности грунта. Торцевые поверхности образцов должны быть плоскими и параллельными между собой и иметь ориентацию относительно дневной поверхности.

2.3. Образцы сыпучемерзлых грунтов следует приготавливать в обоймах из органического стекла с металлическим дном.

2.4. Все операции по подготовке образцов грунта к испытаниям следует выполнять при отрицательной температуре с целью сохранения мерзлого состояния грунта и его природного сложения.

## 3. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

3.1. Для определения теплопроводности грунтов следует применять:

измеритель теплового потока (тепломер), обеспечивающий погрешность измерения не более 1% (см. рекомендуемое Приложение 2);

датчики температуры (например, термопары) - не менее 4 шт.;

многопредельный потенциометр с пределами измерения 0,1 и 100 мВ по ГОСТ 9245-79;

полый термостатируемый диск диаметром 250 мм и высотой 100 мм из медного (латунного) листа толщиной 2 - 3 мм - 2 шт.;

жидкостный ультратермостат УТ-15 (ТУ 64-1-2622-80) - 2 шт. или термоэлектрическую батарею С-1 (ТУ 25.11.942-78) - 2 шт. с источником питания ВСП-33 (ТУ 25.11.983-74);

прижимное устройство, обеспечивающее равномерное обжатие образца до 0,05 МПа (0,5 кгс/см2);

щеточный переключатель типа МГП;

обоймы из органического стекла диаметром от 120 до 250 мм, высотой 30 мм при толщине стенок 10 мм - 1 шт. на образец;

теплоизоляционный кожух (деревянный);

сосуд Дьюара емкостью 1,5 - 2,0 л;

резиновую прокладку толщиной не более 1 мм по размеру торцевой поверхности образца - 2 шт. на образец;

листовой поролон.

3.2. Схема установки для определения теплопроводности дана на чертеже.

Схема измерительной установки

1 - образец грунта; 2 - тепломер; 3 - датчики температуры;

4 - верхняя термостатированная плита; 5 - нижняя

термостатированная плита; 6 - обойма из органического

стекла; 7 - переключатель; 8 - сосуд Дьюара; 9 - спай

сравнения; 10 - потенциометр; 11 - прижимное устройство;

12 - теплоизоляционный кожух; 13 - поролон

3.3. Поверка тепломера производится не реже двух раз в год согласно требованиям рекомендуемого Приложения 3.

## 4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

4.1. Образец в обойме следует выдержать при отрицательной температуре, соответствующей температуре испытаний, не менее 6 ч для песчаных и гравийных и 12 ч для остальных грунтов.

4.2. Образец грунта с термопарами (не менее двух с каждой стороны) должен быть помещен на тепломер, уложенный на нижнюю термостатированную плиту. Термопары должны быть расположены на расстоянии 10 и 40 мм от центра образца.

Сверху на образец следует установить верхнюю термостатированную плиту и прижать с помощью прижимного устройства под давлением 0,02 - 0,05 МПа (0,2 - 0,5 кгс/см2).

Образец должен полностью перекрывать рабочую часть тепломера. Если размеры образца меньше размера термостатированных плит, оставшаяся часть пространства заполняется теплоизоляционным материалом (поролон).

4.3. С обеих сторон образца необходимо проложить резиновые прокладки или нанести консистентную смазку (например, солидол).

4.4. Собранную установку закрывают кожухом.

4.5. Термопары и тепломер подключают через переключатель к потенциометру.

4.6. Спай сравнения погружают в сосуд Дьюара с тающим льдом.

4.7. Термостатируемые плиты подключают к ультратермостатам (термоэлектрическим батареям).

## 5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Температуру ультратермостатов устанавливают таким образом, чтобы средняя температура термостатируемых плит соответствовала температуре испытания образца грунта. Разница между температурами плит при испытании мерзлого грунта должна быть не меньше 1 °C. При испытании талого грунта разница температур плит должна быть в пределах от 0,1 до 3 °C.

5.2. Измерения показаний тепломера начинают не менее чем через 2 ч после включения ультратермостатов и выполняют на протяжении испытания через каждые 20 мин.

5.3. Окончание испытания определяется моментом, когда показание тепломера отличается от предыдущего показания не более чем на 5%. При этом измеряют температуру верхней и нижней поверхностей образца.

5.4. Показания тепломера и термопар записывают в журнал, форма которого приведена в рекомендуемом Приложении 4.

## 6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Теплопроводность грунта , Вт/(м х °C) [ккал/(м х ч х °C)], определяют по формуле

,

где  - измеренная э.д.с., мВ (последнее показание тепломера);

v - градуировочный коэффициент, определяемый согласно обязательному Приложению 3, Вт/(м2 х мВ) [ккал/(м2 х ч х мВ)];

h - высота исследуемого образца грунта, м;

и  - средние значения температур соответственно верхней и нижней поверхности образца при установившемся тепловом потоке, °C.

Значения теплопроводности  вычисляют с точностью до 0,01 Вт/(м х °C) [0,01 ккал/(м х ч х °C)].

6.2. Теплопроводность определяют не менее чем для двух параллельных образцов исследуемого грунта.

6.3. Для теплотехнических расчетов значение теплопроводности принимают равным среднему арифметическому значению теплопроводностей, определенных для параллельных образцов грунта.

# Приложение 1

Справочное

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Теплопроводность грунта - теплофизическая характеристика грунта, определяющая его способность проводить тепло и численно равная плотности теплового потока в нем при градиенте температур, равном единице. Единица измерения - Вт/(м х °C), [ккал/(м х ч х °C)].

Метод стационарного теплового режима - метод определения теплопроводности грунта по измеренному при испытании установившемуся (неизменному во времени) тепловому потоку через исследуемый образец при постоянных температурах и его противоположных поверхностях.

# Приложение 2

Рекомендуемое

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТЕПЛОМЕРА

Тепломер представляет собой термобатарею, смонтированную на пластине из органического стекла диаметром 250 мм и толщиной 4 мм (см. чертеж). Термобатарея может быть изготовлена из отрезков хромелевых и копелевых проволок диаметром 0,2 мм, спаянных последовательно. Термобатарею размещают в средней части пластины диаметром 100 мм, имеющей 130 отверстий диаметром 0,6 мм на расстоянии 8 мм друг от друга. Спаи термобатареи располагают поочередно с одной и другой сторон пластины. К концам термобатареи приваривают (припаивают) две копелевые проволоки диаметром 0,5 мм. С обеих сторон тепломера клеем БФ-2 наклеивают слой лакоткани.

Схема тепломера

1 - пластина из органического стекла; 2 - термоспай;

3 - лакоткань

Определяют градуировочный коэффициент изготовленного тепломера в соответствии с требованиями рекомендуемого Приложения 3. Тепломер должен иметь чувствительность к тепловому потоку по э.д.с. не менее 0,12 мВ х Вт х  (0,10 мВ х ккал х  х ч).

Допускается измерять тепловой поток другими приборами, если их точность удовлетворяет предъявляемым требованиям.

# Приложение 3

Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАДУИРОВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОМЕРА

Градуировочный коэффициент тепломера v, Вт/(м2 х мВ) [ккал/(м2 х ч x мВ)], определяют по формуле

,

где  - теплопроводность эталонного образца, Вт/(м х °C) [ккал/(м х ч х °C)];

и  - средние температуры соответственно верхней и нижней поверхностей эталонного образца при установившемся тепловом потоке, °C;

- измеренная э.д.с. тепломера, мВ;

- высота эталонного образца, м.

Эталонный образец должен быть изготовлен из материала с известной теплопроводностью в пределах от 0,2 до 1,0 Вт/(м х °C) [0,17 - 0,86 ккал/(м х ч х °C)] (например, органическое стекло). Размеры эталонного образца должны соответствовать размерам исследуемых образцов.

Измерения , ,  проводят в соответствии с пп. 5.1 - 5.4 с тем отличием, что вместо образца исследуемого грунта в установку должен быть помещен эталонный образец.

За градуировочный коэффициент тепломера принимают среднее значение результатов двух испытаний эталонного образца при разных температурах (отличающихся не менее чем на 5 °C) в интервале температур исследования образцов грунта.

# Приложение 4

Рекомендуемое

ЖУРНАЛ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ГРУНТА

Образец N   , диаметр d =   м, высота h =                  м.

Градуировочный   коэффициент    тепломера v  =   Вт/(м2 х мВ)

[ккал/м2 х ч x мВ)]

─────┬──────┬───────┬──────────────────────┬────────────┬───────────┬──────

Номер│Время │Показа-│Показания термопар, мВ│Температура,│Теплопро-  │Приме-

опыта│испы- │ния    ├───────────┬──────────┤°C          │водность,  │чания

│таний,│тепло- │  верхние  │  нижние  │            │Вт/(м х °C)│

│ч, мин│мера,  ├───┬─┬─────┼──┬─┬─────┼──────┬─────┤[ккал/(м х │

│      │мВ     │1  │2│сред-│1 │2│сред-│Т     │Т    │ч х °C)    │

│      │       │   │ │нее  │  │ │нее  │ в    │ н   │           │

─────┼──────┼───────┼───┼─┼─────┼──┼─┼─────┼──────┼─────┼───────────┼──────

1  │  2   │   3   │ 4 │5│  6  │7 │8│  9  │  10  │  11 │     12    │  13

─────┼──────┼───────┼───┼─┼─────┼──┼─┼─────┼──────┼─────┼───────────┼──────

│      │       │   │ │     │  │ │     │      │     │           │

ЖУРНАЛ ХАРАКТЕРИСТИК ИССЛЕДУЕМОГО ГРУНТА

──────┬───────┬───────┬──────────┬──────────┬──────┬─────┬──────┬────────────

Номер │Глубина│Наиме- │Тип       │Льдистость│Плот- │Влаж-│Темпе-│Теплопро-

образ-│отбора │нование│криогенной│весовая в │ность,│ность│ратура│водность

ца    │образ- │грунта │текстуры и│долях еди-│т/м3  │в до-│испы- │Вт/(м х °C)

│ца, м  │       │краткое   │ницы      │      │лях  │таний,│[ккал/(м х ч

│       │       │описание  │          │      │еди- │°C    │х °C)]

│       │       │ее особен-├────┬─────┤      │ницы │      │

│       │       │ностей    │сум-│за   │      │     │      │

│       │       │          │мар-│счет │      │     │      │

│       │       │          │ная │ледя-│      │     │      │

│       │       │          │    │ных  │      │     │      │

│       │       │          │    │вклю-│      │     │      │

│       │       │          │    │чений│      │     │      │

──────┼───────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────────────

1  │   2   │   3   │     4    │ 5  │  6  │  7   │  8  │  9   │     10

──────┼───────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────────────

│       │       │          │    │     │      │     │      │

Руководитель лаборатории _______________________________________

подпись, инициалы, фамилия

Ответственный исполнитель ______________________________________

должность, подпись, инициалы, фамилия